ICS 29.045

H80

中华人民共和国国家标准

GB/T 14844—XXXX

代替 GB/T 14844-1993

半导体材料牌号表示方法

Designations of semiconductor materials

审定稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 14844-1993《半导体材料牌号表示方法》。本标准与GB/T 14844-1993相比，主要有以下变化：

- 修改了范围中本标准适用性的描述（见第1章，1993版的第1章）

- 将原3.1.1中生产方法和用途分成二项，防止同时需要生产方法和用途的编号时发生重合；并对牌号表示方法排序进行调整，把名称放在第一项，生产方法调到第二项（见3.1，1993版的3.1）；

- 在3.1.2多晶的生产方法中删除和“铸造法”，增加了“T表示三氯氢硅法”、“S表示硅烷法”、“F流化床法”和“其它生产方法表示形式参照以上方法进行”（见3.1.2，1993版的3.1.1）；

- 将3.1.3中“Ｎ表示块状”修改为“C表示块状”，并增加了“G表示颗粒状”和“其它多晶形状表示形式参照以上方法进行”（见3.1.3，1993版的3.1.3）；

- 在3.1.5多晶用途中增加“E表示电子级用途”和“S表示太阳能级用途”；

- 在3.2中对单晶牌号表示方法排序进行调整（见3.2，1993版的3.2）；

- 在3.2.1单晶名称中，增加“如：硅单晶Si、砷化镓单晶GaAs、碳化硅单晶SiC、锗单晶Ge、锑化铟单晶InSb、磷化镓单晶GaP和磷化铟单晶InP等”（见3.2.1，1993版的3.2.2）；

- 在3.2.2单晶生产方法中，增加“C表示铸锭法”（见3.2.2，1993版的3.2.1）；

- 在3.2.3单晶导电型号中，增加“例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，区熔气相掺杂用FGD表示等”（见3.2.3，1993版的3.2.3）；

- 在3.2.4单晶晶向中，增加“例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等”（见3.2.4，1993版的3.2.4）；

- 在3.3.1晶片名称中，增加“例如：硅片Si、砷化镓片GaAs、碳化硅片SiC、锗片Ge、锑化铟片InSb、磷化镓片GaP和磷化铟片InP等”（见3.3.1，1993版的3.3.2）；

- 在3.3.3晶片种类中，增加“SCW表示太阳能切割片”（见3.3.3，1993版的3.3.3）；

- 在3.4.1外延片名称中，增加“如：硅外延片Si、砷化镓外延片GaAs、碳化硅外延片SiC、锗外延片Ge、锑化铟外延片InSb、磷化镓外延片GaP和磷化铟外延片InP等”（见3.4.1，1993版的3.4.2）；

- 增加各字母表示方法的附录（见附录）。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江省硅材料质量检验中心、有色金属技术经济研究院、、有研新材料股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、南京国盛电子有限公司、苏州协鑫光伏科技有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司。

本标准主要起草人：楼春兰、毛卫中、杨素心、汪新华、邹剑秋、孙燕、王飞尧、刘晓霞、马林宝、宫龙飞、张雪囡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14844-1993。

半导体材料牌号表示方法

- 范围

本标准规定了半导体多晶、单晶、晶片、外延片等产品牌号的表示方法。

本标准适用于半导体多晶、单晶、晶片、外延片，其他半导体材料牌号表示可参照执行。

- 牌号分类

按照晶体结构和产品形状，半导体材料牌号分为多晶、单晶、晶片和外延片四类。

- 牌号表示方法

  - 多晶牌号

半导体多晶的牌号表示为：

1、2、3、4、5分别代表牌号的第一项至第五项。

    - 牌号的第一项中第1位P表示多晶，后几位用分子式表示多晶名称。如分子式硅Si、锗Ge等。

    - 牌号的第二项表示多晶的生产方法，分别用英文第一个字母的大写形式表示，例如：

- a) T表示三氯氢硅法；

- b) S表示硅烷法；

- c) R表示还原法；

- d) Ｚ表示区熔法；

- e) F流化床法；

- f) 其它生产方法表示形式参照以上方法进行。

    - 牌号的第三项表示多晶的形状，分别用英文第一个字母的大写形式表示，其中：

- a) I表示棒状；

- b) C表示块状；

- c) G表示颗粒状；

- d) 其它多晶形状表示形式参照以上方法进行。

    - 牌号的第四项表示多晶产品的等级。

    - 牌号的第五项表示多晶的特殊用途，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，例如：

- a) E表示电子级用途；

- b) S表示太阳能级用途；

- IR表示红外光学用途。

    - 若多晶产品不强调生产方法、用途或形状等，其牌号相应部分可省略，省略部分用N/A表示。

    - 示例：

- PSi-T-I-1-E 表示三氯氢硅法生产的一等品棒状电子级硅多晶；

- PSi-N/A-C-1-N/A表示一级块状硅多晶；

- PGe-Ｚ-N/A-1-N/A 表示一级区熔锗锭；

- PGe-R-N/A-1-N/A  表示一级还原锗锭。

  - 单晶牌号

半导体单晶的牌号表示为：

1、2、3、4分别代表牌号的第一项至第四项。

    - 牌号的第一项用分子式表示单晶的名称。如：硅单晶Si、砷化镓单晶GaAs、碳化硅单晶SiC、锗单晶Ge、锑化铟单晶InSb、磷化镓单晶GaP和磷化铟单晶InP等。

    - 牌号的第二项表示单晶的生产方法，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，其中：

- a) CZ表示直拉法；

- b) FZ表示悬浮区熔法；

- c) HB表示水平法；

- d) LEC表示液封直拉法；

- e) MCZ表示磁场拉晶法；

- f) C表示铸锭法；

- g) 其它生产方法表示形式参照以上方法进行。

    - 牌号的第三项中用N或P表示导电类型，括号内元素符号表示掺杂剂。例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，中子嬗变掺杂法用NTD表示，区熔气相掺杂用FGD表示等。

    - 牌号的第四项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

    - 若单晶不强调生产方法或不掺杂时，其牌号的相应部分可省略，省略部分用N/A表示。

    - 示例：

- a) Si-CZ-Ｐ(B)-〈100〉表示晶向为〈100〉的Ｐ型掺硼直拉硅单晶；

- b) Si-FZ-N(NTD)-〈111〉表示晶向为〈111〉的N型中照悬浮区熔硅单晶；

- c) GaAs-HB-N(Si)-〈100〉表示晶向为〈100〉的N型掺硅水平砷化镓单晶；

- d) GaAs-LEC-(Cr+O)-〈100〉表示晶向为〈100〉掺铬和氧的液封直拉砷化镓单晶。

  - 晶片牌号

半导体晶片的牌号表示为：

1、2、3、4、5分别代表牌号的第一项至第五项。

    - 牌号的第一项用分子式表示晶片的名称。例如：硅片Si、砷化镓片GaAs、碳化硅片SiC、锗片Ge、锑化铟片InSb、磷化镓片GaP和磷化铟片InP等。

    - 牌号的第二项表示产品的生产方法，其符号表示同3.2.2条款。

    - 牌号的第三项表示晶片种类，分别用英文第一个字母组合的大写形式表示，例如：

- a) CW 表示切割片；

- b) LW 表示单面研磨片；

- c) DLW 表示双面研磨片；

- d) EtW 表示腐蚀片；

- e) PW 表示单面抛光片；

- f) DPW 表示双面抛光片；

- g) DW 表示扩散片；

- h) AW 表示退火片；

- i) SCW表示太阳能切割片；

- j) 其它晶片种类表示形式参照以上方法进行。

    - 牌号第四项中用N或P表示导电类型，括号内元素符号表示掺杂剂。例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，中子嬗变掺杂用NTD表示，区熔气相掺杂用FGD表示等。

    - 牌号的第五项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

    - 若晶片不强调晶体生产方法，或晶体不掺杂时，其牌号的相应部分可省略，省略部分用N/A表示。

    - 示例：

- a) Si-CZ-PW-N(Sb)-<111>表示晶向为<111>的N型掺锑直拉硅单晶抛光片；

- b) Si-FZ-DLW-N(NTD)-<111>表示晶向为<111>的N型中照悬浮区熔硅单晶双面研磨片。

  - 外延片牌号

半导体外延片的牌号表示为

1、2、3、4分别代表牌号的第一项至第四项。

    - 牌号的第一项用分子式表示外延片的名称。如：硅外延片Si、砷化镓外延片GaAs、碳化硅外延片SiC、锗外延片Ge、锑化铟外延片InSb、磷化镓外延片GaP和磷化铟外延片InP等。

    - 牌号第二项表示外延片的生长方法，分别用英文第一个字母组合的大写形式表示，其中：

- VPE 表示气相外延；

- LPE 表示液相外延；

- MBE 表示分子束外延；

- MOCVD 表示金属有机化合物化学气相沉积。

    - 牌号的第三项表示外延片的结构，括号内用元素符号表示衬底掺杂剂。外延片的结构分别用下列符号表示:

- n/n+表示在n+型衬底上生长N型外延层；

- p/p+表示在p+型衬底上生长P型外延层；

- n/p（或p/n）表示在P型（或N型）衬底上生长导电类型相反的外延层；

- n/I(或p/I)表示在绝缘衬底上生产N型(或P型)外延层；

- n/p/n表示在N型衬底上先生长P型外延层，再生长N型外延层，其他多层外延片结构的表示方法以此类推。

- 衬底掺杂剂元素的表示方法，例如掺磷P、掺锑Sb、掺砷As、掺硼B等。

    - 牌号的第四项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

    - 示例：

- Si-VPE-n/n+(Sb)-〈100〉表示晶向为〈100〉衬底为重掺锑外延层掺磷的N型气相硅外延片；

- GaAs-LPE-n/n+ (Te)-〈100〉表示晶向为〈100〉的衬底掺碲外延层掺锡N型液相砷化镓外延片。

- 附录A

- (资料性附录)

- 半导体材料牌号中字母表示方法

| - 对应条款号 | - 名称 | - 字母代号 | - 代号含义 | - 英文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.1 |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - 多晶 | - P | - 英文第一个字母 | - polycrystalline |
| - 3.1.2 |  |  |  |  |
| - 3.1.2a) | - 三氯氢硅法 | - T | - 英文第一个字母 | - trichlorosilane method |
| - 3.1.2b) | - 硅烷法 | - S | - 英文第一个字母 | - silane metho |
| - 3.1.2c) | - 还原法 | - R | - 英文第一个字母 | - reduction method |
| - 3.1.2d) | - 区熔法 | - Ｚ | - 英文第一个字母 | - zone melting |
| - 3.1.2e) | - 流化床法 | - F | - 英文第一个字母 | - fluidized bed process |
| - 3.1.3 |  |  |  |  |
| - 3.1.3a) | - 棒状 | - I | - 英文第一个字母 | - ingot |
| - 3.1.3b) | - 块状 | - C | - 英文第一个字母 | - chunk |
| - 3.1.3c) | - 颗粒状 | - G | - 英文第一个字母 | - granular |
| - 3.1.5 |  |  |  |  |
| - 3.1.5a) | - 电子级 | - E | - 英文第一个字母 | - electronic-grade |
| - 3.1.5b) | - 太阳能级 | - S | - 英文第一个字母 | - solar grade |
| - 3.1.5c) | - 红外光学 | - IR | - 取红外英文的字母组合 | - infrared optics |
| - 3.2.2 |  |  |  |  |
| - 3.2.2a) | - 直拉法 | - CZ | - 英文第一个单词前二个字母 | - czochralski growth |
| - 3.2.2b) | - 悬浮区熔法 | - FZ | - 英文前二个单词的第一个字母 | - floating zone method |
| - 3.2.2c) | - 水平法 | - HB |  | - horizontal crystal growth method |
| - 3.2.2d) | - 液封直拉法 | - LEC | - 英文的前三个单词的第一个字母 | - liquid encapsulation czochralski process |
| - 3.2.2e) | - 磁场拉晶法 | - MCZ | - CZ直拉法前面加上磁场的第一个字母M | - magnetic field |
| - 3.2.2f) | - 铸锭法 | - C | - 英文的第一个字母 | - casting |
| - 3.2.3 | - 中子嬗变掺杂法 | - NTD | - 英文的第一个字母 | - neutron transmutation doping |
| - 3.2.3 | - 区熔气相掺杂法 | - FGD |  | - floating zone by gas doping |

| - 对应条款号 | - 名称 | - 字母代号 | - 代号含义 | - 英文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.3.3 |  |  |  |  |
| - 3.3.3a) | - 切割片 | - CW | - 英文二个单词的第一个字母 | - cut wafers |
| - 3.3.3b) | - 单面研磨片 | - LW | - 英文二个单词的第一个字母 | - lapped wafers |
| - 3.3.3c) | - 双面研磨片 | - DLW | - 英文三个单词的第一个字母 | - double lapped wafers |
| - 3.3.3d) | - 腐蚀片 | - EtW | - 英文二个单词的字母组合 | - etched wafers |
| - 3.3.3e) | - 单面抛光片 | - PW | - 英文二个单词的第一个字母 | - polished wafers |
| - 3.3.3f) | - 双面抛光片 | - DPW | - 单面抛光片前面加双面的第一个字母 | - 双面英文是doubl |
| - 3.3.3g) | - 扩散片 | - DW | - 英文二个单词的第一个字母 | - diffuser wafers |
| - 3.3.3h) | - 退火片 | - AW | - 英文二个单词的第一个字 | - annealed wafers |
| - 3.3.3i) | - 太阳能切割片 | - SCW | - 在CW切割片前面加太阳能的第一个字母 | - 太阳能英文是solar |
| - 3.4.2 |  |  |  |  |
| - 3.4.2a) | - 气相外延 | - VPE | - 英文单词的第一个字母组合 | - vapour phase epitaxy |
| - 3.4.2b) | - 液相外延 | - LPE | - 英文单词的第一个字母组合 | - liquid phase epitaxy |
| - 3.4.2c) | - 分子束外延 | - MBE | - 英文单词的第一个字母组合 | - molecular beam epitaxy |
| - 3.4.2d) | - 金属有机化合物化学气相沉积 | - MOCVD | - 英文单词的第一个字母组合 | - metal-organic chemical vapor deposition |

_________________________________