ICS

H

YS/T XXX-201X

(预审稿)

吸钯树脂化学分析方法

钯量的测定

火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of palladium in resin—

Determination of palladium content—

Fire assay collection- inductively coupled plasma atomic emission spectrometry method

201X－XX－XX 发布                             201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准是按照GB/T1.1-2009 给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：广东省工业分析检测中心。

本标准参加起草单位：贵研资源（易门）有限公司、北矿检测技术有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司。

本标准主要起草人：

吸钯树脂化学分析方法

钯量的测定

火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本标准规定了吸钯树脂中钯量的测定方法。

本标准适用于吸钯树脂中钯量的测定。测定范围：5.0 00 g/kg~45.000 g/kg。

2  方法提要

试料与适量的熔剂熔融，以铅捕集钯、银形成铅扣。其他杂质与熔剂生成易熔性熔渣，利用铅扣与熔渣的密度不同，使铅扣与熔渣分离，将铅扣灰吹，得到银钯合粒。合粒经硝酸、盐酸溶解,在稀盐酸介质中，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定试液中钯的质量浓度，计算钯量。

3   试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

3.1  无水碳酸钠：工业纯，粉状。

3.2  氧化铅：工业纯，粉状（wPd≤0.02 g/t）。

3.3  硼砂：工业纯，粉状。

3.4  二氧化硅：工业纯，粉状。

3.5  无水硫酸钠：工业纯，粉状。

3.6  淀粉：粉状。

3.7  银 ( wAg≥99. 99%)。

3.8  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.9  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.10 硝酸（1+1）。

3.11 盐酸(1+9) 。

3.12 混合酸：3份盐酸加1份硝酸混匀，现用现配。

3.13氯化钠溶液（200 g/L）。                                                                                                                                                                                             3.14 钯标准贮存溶液：称取0.1000 g钯片（wPd≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入10 mL混合酸(3.12)，低温加热溶解，加入5滴氯化钠溶液(3.13)，于水浴上蒸至近干，加入10 mL盐酸(3.8)溶解，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钯。

4  仪器与设备

4.1  分析天平：感量0.1 mg。

4.2  试金电炉：最高加热温度1350 ℃。

4.3  箱式电炉：最高加热温1000 ℃。

4.4  试金坩埚：材质为耐火粘土，容积约为300 mL。

4.5  镁砂灰皿：顶部内径约35 mm，底部外径约40 mm，高约30 mm，深约17 mm。

制法：水泥（425#）、镁砂（85%通过200目筛）与水按质量比（15：85：10）搅和均匀，在灰皿模上压制成型，阴干两个月后备用。

4.6  铸铁模。

4.7　电感耦合等离子体原子发射光谱仪

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3 kW。

分辩率：200 nm左右时的光学分辨率不大于0.010 nm；400 nm左右时的光学分辨率不大于0.020 nm；或倒线色散率不大于0.40 nm。

仪器稳定性：仪器1 h内稳定性(RSD)小于2.0%。

5  试样

试样应在100 ℃~105 ℃烘干至恒重后，置于干燥器中冷却到室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

表1 试料量及定容体积

| 钯的质量分数 w /g/Kg | 试料质量 M/g | 试液总体积 V/mL | 分取试液体积 V/mL | 测定溶液体积V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.000～10.000 | 1.00 | 200 | — | — |
| ＞10.000～20.000 | 0.50 | 200 | — | — |
| ＞20.000～45.000 | 0.50 | 200 | 5 | 25 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  配料

硅酸度：控制在0.5~1.0。将试料(6.1)、表2配料及约200 mg银(3.7)置于250 mL广口瓶中混匀，移入试金坩埚内，覆盖约10 mm厚的无水硫酸钠(3.5 )。

表2 配料表

| 熔剂组分 | 碳酸钠 | 二氧化硅 | 硼砂 | 氧化铅 | 淀粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量/g | 20 | 12 | 10 | 110 | 2.5 |

6.5  测定

6.5.1  熔融

将坩埚置于炉温为950 ℃的试金电炉（4.2）内，关闭炉门，在45 min~60 min升温至1100 ℃，保温10 min后出炉，将坩埚平稳地旋动数次，并在铁板上轻轻敲击2～3下，使附着在坩埚壁上的铅珠下沉，小心将熔融物倒入已预热且涂有深层机油的铸铁模中。冷却后使铅扣与熔渣分离，将铅扣锤成立方体，称重，使铅扣保持在30 g～40 g。

6.5.2  灰吹

将铅扣放入已在900 ℃箱式电炉中预热20 min的镁砂灰皿中，关闭炉门1 min~2 min，待熔铅脱膜后,稍开炉门，控制炉温在880 ℃进行灰吹，当合粒出现光辉点，灰吹即告结束。将灰皿移至炉门口，稍冷后放入灰皿盘中。

6.5.3  溶解

用医用止血钳取出合金颗粒，用小锤子将合粒砸成0.2 mm～0.3 mm的小薄片。

将合粒薄片置于100 mL烧杯中，加人10 mL硝酸(3.10)，盖上表面皿，低温加热至银溶解完全，加人10 mL盐酸(3.8)，蒸至湿盐状。取下冷却，用盐酸（3.11）吹洗表面皿和烧杯，加热溶解至微沸，取下冷却。将溶液与沉淀转移至200 mL容量瓶中，以盐酸（3.11）稀释至刻度，混匀。静置后按表1分取上清液，用盐酸（3.11）稀释至刻度进行测定。

6.5.4  测定

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪最佳工作条件下，选定钯的推荐分析谱线340.458 nm，以水调零，测定试液（6.5.3）及随同试料空白溶液中钯的发射强度，由工作曲线计算出钯的质量浓度。

6.5.5  工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL钯标准贮存溶液（3.14），分别置于一组100 mL容量瓶中，用盐酸（3.11）稀释至刻度，混匀。在最佳仪器工作条件下，选定钯的推荐分析谱线340.458 nm，以水调零，测定系列标准溶液的发射强度，减去“零”浓度溶液的强度。以钯的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计果

钯含量以钯的质量分数ωPd计，数值以g/kg表示，按公式（1）计算：

wpd=(ρ−ρ0)⋅V⋅Km0×10−3             ………………………… (1)

式中：

ρ —试液中钯的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

ρ0 —空白试验中钯的质量的浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

V — 测定试液体积，单位为毫升（mL）；

K — 稀释倍数；

m0 — 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后三位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表 3   重复性限

| ωPd/（g/kg） | 7.229 | 17.716 | 26.299 | 39.947 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/（g/kg） | 0.305 | 0.554 | 0.622 | 0.822 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限(R)，超过再现性限(R)的情况不超过5%。再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得。

表 4  再现性限

| ωPd/（g/kg） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/（g/kg） |  |  |  |  |

9  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样；

使用的标准（包括发布和出版年号），YS/T XXX-201X；

使用的方法；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异；

测定中观察到的异常现象；

试验日期。