前    言

YS/T XXXX-201X 《分银渣化学分析方法》分为8个部分：

——第1部分: 金量和银量的测定 火试金法

——第2部分: 铂量和钯量测定 火试金法富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第3部分: 铅量的测定 Na2EDTA滴定法

——第4部分: 锡量的测定 碘酸钾滴定法

——第5部分: 铜量、锑量、铋量、硒量和碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分: 铜量的测定 碘量法

——第7部分: 锑量的测定 硫酸铈滴定法

——第8部分: 铋量的测定 Na2EDTA滴定法

本部分为YS/T XXXX.8-201X的第8部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：

本部分起草单位：广东省韶关市质量计量监督检测所、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂

本部分参加起草单位：中条山有色金属集团有限公司、浙江富冶集团有限公司、北矿检测技术有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、江西铜业股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司

本部分主要起草人：

铜阳极泥分银渣化学分析方法

第8部分：铋量的测定 EDTA滴定法

1  范围

本部分规定了分银渣中铋量的测定方法。

本部分适用于分银渣中铋量的测定。测定范围：5.00%～27.00%。

2  方法提要

试料用硝酸、盐酸、高氯酸分解，氢溴酸挥发除去砷、锑、锡。用酒石酸、抗坏血酸、硫脲掩蔽少量的锑、锡、砷、铁、铜等元素，用乙酸钠调节pH值为1.5~1.7，以二甲酚橙为指示剂，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定。

3  试剂

分析中仅使用认可的分析纯的试剂，水应符合标准GB/T 6682规定的三级水。

3.1.1  氟化铵。

3.1.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.1.3  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.1.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）。警告：易爆品，小心操作。

3.1.5  氢溴酸（ρ1.49g/mL）。

3.1.6  硝酸（5+95）。

3.1.7  酒石酸溶液（100g/L）。

3.1.8  酒石酸-硝酸混合溶液［将100 mL硝酸（3.1.2）加入到250mL酒石酸溶液（3.1.7），  用水稀至1000 mL）］。

3.1.9  磺基水杨酸溶液（200g/L）。

3.1.10  抗坏血酸溶液（50g/L）。

3.1.11  硫脲饱和溶液。

3.1.12  乙酸钠溶液（300g/L）。

3.1.13  二甲酚橙溶液（1g/L）。

3.1.14  铋标准溶液：称取0.5000g金属铋（wBi≥99.99%）置于250mL烧杯中，加15mL水，25mL硝酸(3.1.2)，盖上表面皿，低温加热溶解至完全，煮沸赶尽氮的氧化物，取下冷却至室温，用硝酸（3.1.6）吹洗表面皿和杯壁，移入500mL容量瓶中，并用硝酸（3.1.6）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

3.1.15  Na2EDTA标准滴定溶液（CNa2EDTA≈0.0050mol/L）

3.1.15.1  配制：称取1.85g乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2O8 Na2·2H2O）于100mL烧杯中，加水溶解，移入1000mL容量瓶中，混匀，放置3天后标定。

3.1.15.2  标定：移取25.00mL铋标准溶液(3.1.14)四份于500mL三角烧杯中，加入120mL水、2mL抗坏血酸溶液（3.1.10）、5mL硫脲饱和溶液（3.1.11）和5mL酒石酸（3.1.7），混匀，用Na2EDTA标准滴定溶液（3.1.15）滴定至黄色变浅，用乙酸钠溶液（3.1.12）和硝酸（3.1.6）调节至pH1.5~1.7，加入5滴-6滴二甲酚橙溶液（3.1.13），继续用Na2EDTA标准滴定溶液（3.1.15）滴定至亮黄色为终点。随同标定做空白试验。

Na2EDTA标准滴定溶液的浓度按式（1）计算：

…………………………………………… (1)

式中：

c——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——分取铋标准溶液（1.2.1）的质量，单位为毫克（mg）；

V0——滴定空白时所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——滴定标准溶液时所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

209.0——铋的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取四次平行标定结果的平均值作为标准滴定溶液的浓度，保留四位有效数字。四次标定结果的极差值应不大于9×10-6mol/L，否则重新标定。

4  试样

试样粒度应不大于于0.096mm，试样应于100℃~105℃烘箱中干燥2h，置于干燥器中冷却至室温备用。

5  分析步骤

5.1  试料

按照表1称取试样，精确至0.000 1g。

表1  称样量和分取量

| 铋量/% | 称样量/g | 分取量/mL |
| --- | --- | --- |
| 5.0~10.0 | 0.50 | 50.00 |
| ＞10.0~20.0 | 0.50 | 25.00 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

将试料（5.1）置于250mL烧杯中，用少量水润湿。加入10mL硝酸（3.1.2），盖上表面皿，加热微沸5min；取下表面皿，加入15mL盐酸（3.1.3），继续加热至体积约10mL时加入约0.5g氟化铵（3.1.1）；加热至体积约为5mL时加入5mL高氯酸（3.1.4），继续加热至蒸至冒浓白烟；待白烟变淡时取下稍冷，加入5mL氢溴酸（3.1.5），移至电热板低温处继续加热至蒸干；取下稍冷，再次加入5mL氢溴酸（3.1.5），移至电热板低温处继续加热至蒸干；取下稍冷，加入2mL硝酸（3.1.2），加热至无棕红色烟冒出时取下，稍冷，加入50mL酒石酸-硝酸混合溶液（3.1.8），盖上表面皿，加热微沸5min后取下，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，并用水稀释至刻度，混匀，立即干过滤,弃去初滤液，保留中段滤液。

按表1分取滤液于500mL三角烧杯中，加入2滴~3滴磺基水杨酸溶液（3.1.9），滴加抗坏血酸（3.1.10）至红色消失；加水至约150mL，加入5mL饱和硫脲溶液（3.1.11），混匀，用Na2EDTA标准滴定溶液（3.1.15）滴定至黄色变浅，用乙酸钠溶液（3.1.12）和硝酸（3.1.6）调节至pH1.5~1.7，加5滴-6滴二甲酚橙指示剂（3.1.13），继续用Na2EDTA标准滴定溶液（3.1.15）滴定至由红色变亮黄色为终点。

1.5 分析结果的计算

按式（2）计算铋的质量分数，数值以%表示：

………………………………… (2)

式中：

c——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2——滴定试样溶液时所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——滴定空白溶液时所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——试样溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）；

V5——分取试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

209.0——铋的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果保留两位小数。

1.6  精密度

1.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

表1  重复性限

| wBi/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % |  |  |  |  |  |

1.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| wBi/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % |  |  |  |  |  |

8  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/T xxxx.8-201x）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

铜阳极泥分银渣化学分析方法

第8部分：铋量的测定

EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of silver separating residue from copper anode slime—

Part 8：Determination of bismuth content—

Na2EDTA titrimetric method

(预审稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 73.060

D 42

YS/T XXXX.8-201X