磷化铟多晶

Indium phosphide polycrystalline

(送审稿)

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

ICS 77.150.99

H

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规定起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：南京金美镓业有限公司。

本标准参加起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所、中国电子科技集团公司第十三研究所、中国科学院半导体研究所。

本标准主要起草人：郭涛、邢志国、杨桂芳、贺东江、杨素心、孙聂枫、刘惠生、王阳、李晓岚、赵有文。

磷化铟多晶

  - 范围

本标准规定了磷化铟多晶的牌号、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于水平法和注入法合成的磷化铟多晶锭。磷化铟多晶锭主要用于磷化铟单晶的生产。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T 1423 贵金属及其合金密度的测试方法

GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法

  - 要求

    - 产品分类

磷化铟多晶锭根据合成方法分为水平法和注入法；根据电性能分为5级。

    - 牌号

磷化铟多晶锭的牌号按GB/T 14844的规定编制。

    - 电学参数

- 磷化铟多晶锭的电学参数应符合表1的规定。

表1 磷化铟多晶电学参数

| 项目 | 电学参数等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 |
| 迁移率 cm2/V·s | ≥4200 | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 | ≥2500 |
| 载流子浓度 atom/cm3 | ≤5×1015 | ≤6×1015 | ≤8×1015 | ≤1×1016 | ≤3×1016 |

    - 化学配比

磷化铟多晶锭的化学配比应接近其理想值（即磷和铟的原子摩尔比1:1）,测定方法为密度法。实测密度与理想密度4.787g/cm3的偏差应小于5%，密度为4.548g/cm3～5.026g/cm3。

    - 外观

磷化铟多晶锭为灰色固体，致密，表面无孔洞、无富铟、无富磷。

    - 其他

需方如对磷化铟多晶锭的电学参数、化学配比及外观等项目有特殊要求时，由供需双方协商确定。

  - 试验方法

    - 磷化铟多晶电学参数分析按GB/T 4326的规定进行。

    - 磷化铟多晶的化学配比的测定按GB/T 1423的规定进行。

    - 磷化铟多晶的外观用目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 磷化铟多晶锭由供方进行检验，保证磷化铟多晶锭质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的磷化铟多晶锭进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到磷化铟多晶锭之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

磷化铟多晶锭应成批提交检验，每批应由同一牌号、具有类似纯度和特性，并可追溯生产条件的磷化铟多晶锭组成。

    - 检验项目

每批磷化铟多晶锭应逐锭检测电学参数及外观，其它项目由供需双方协商确定。

    - 取样

      - 取样方法

每批磷化铟多晶锭每锭取样。

      - 取样数量

构成批的磷化铟多晶锭，每锭在凝固初始端和结束端分别切片，两端各切一片。

    - 检验结果的判定

若检验项目中各项检验结果中有一项不合格，则对该锭加倍取样对不合格的项目进行复检。若仍不合格，则该批产品为不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

      - 磷化铟多晶锭包装上标签应标明：

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重；

- 生产日期。

      - 磷化铟多晶锭外包装箱上应标明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 毛重、净重；

- 出厂日期

- 防潮、禁止倒置、轻放。

    - 包装、运输、贮存

      - 包装

磷化铟多晶锭应装入洁净的塑料袋内 ,每个袋外应贴有标签。将装磷化铟多晶锭的塑料袋放入有凹槽的EPE泡沫内，泡沫置入内衬大塑料袋纸箱。每箱装载不超过纸箱负荷及报关规定的重量。如有特殊要求，应以合同为准。

      - 运输和贮存

- 磷化铟多晶锭运输贮存过程中应轻装轻卸，不得倒置和碰撞，防止破损、受潮。

    - 质量证明书

每批磷化铟多晶锭都应附上质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 磷化铟多晶锭名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。