m ICS 77.040

H17

CNIA

中华人民共和国有色金属协会标准

CNIA/T XXX—XXXX

氯硅烷歧化反应用树脂催化剂

the content of impurities in the Resin-catalyst for the chlorosilane distribution reaction

（意见征求稿）

本稿完成日期：2017年04月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：内蒙古神舟硅业有限责任公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

氯硅烷歧化反应用树脂催化剂

范围

本标准规定了氯硅烷歧化反应用树脂催化剂的技术要求、取样、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于化工生产,主要用于多晶硅生产中氯硅烷歧化反应。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

GB/T 5475   离子交换树脂取样方法

GB/T 5476   离子交换树脂预处理方法

GB/T 5757   离子交换树脂含水量测定方法

GB/T 5758   离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定

GB/T 8144   阳离子交换树脂交换容量测定方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8330   离子交换树脂湿真密度测定方法

GB/T 8331   离子交换树脂湿视密度测定方法

GB/T 11991  离子交换树脂转型膨胀率测定方法

GB/T 12598  离子交换树脂渗磨圆球率、磨后圆球率的测定

CNIA/T XXX  氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

技术要求

外观：本树脂催化剂产品应为乳白色至淡黄色不透明球粒，外观均一，无黑粒和可见杂质。                 3.2  本树脂催化剂应符合表1的技术要求，同时应符合包装袋标明值。

表1   氯硅烷歧化反应用树脂催化剂

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒外观，个/kg | 无 |
| 2 | 粒度（0.45-1.25）mm ， % | ≥95 |
| 3 | 含水量，% | 48～58 |
| 4 | 有效粒径， mm | ≥0.5 |
| 5 | 质量交换容量，mmol/g | ≥4.8 |
| 6 | 体积交换容量， mmol/g | ≥1.45 |
| 7 | 均一系数 | ≤1.6 |
| 8 | 湿视密度，g/mL | 0.65～0.72 |
| 9 | 湿真比重，g/mL | 1.03～1.06 |
| 10 | 最大转型膨胀率（OH-Cl），% | ≤20 |
| 11 | 圆球率，% | ≥90 |
| 12 | B、P含量及金属杂质（铝、铬、铁、镉、镍、铜、锌），% | B≤0.005、P≤0.005、金属杂质（铝、铬、铁、镉、镍、铜、锌）总和≤0.08 |

取样

采用GB/T 5475中规定方法进行。

4.1  取样

需要从同一批离子交换树脂中取样，共有n个包装件时，当n小于或等于3时每件取样不得少于3次；当n大于3时采取随机取样方法，取样的总件数按公式计算（出现小数按四舍五入法取其整数），每件取样不得少于2次。

4.2  取样量

对离子交换树脂各项性能指标进行全面检验时，最终取样量不少于1L。

4.3  取样操作

打开包装件，在不同部位上，将取样器垂直向下插入离子交换树脂层底部。为了避免离子交换树脂从取样器内滑落下来，当抽出取样器之前，应在保证取样器开口面向上的情况下，使取样器与垂直方向称15℃～20℃倾斜角，把离子交换树脂倾入分样容器内。将试样按四分法进行缩分，直至获得所需要的样品量为止。

4.4  试样保存

试样应密封在试样容器中，存放在阴凉处。

试验方法

试样预处理

检测项目5.3～5.8按照GB/T 5476规定方法进行预处理。

含水量的测定

采用GB/T 5757中规定方法进行测定。

粒度、有效粒径和均一系数

采用GB/T 5758中规定方法进行测定。

质量交换容量、体积交换容量

采用GB/T 8144中规定方法进行测定。

湿真比重

采用GB/T 8330中规定方法进行测定。

湿视密度

采用GB/T 8331中规定方法进行测定。

最大转型膨胀率

采用GB/T 11991中规定方法进行测定。

圆球率

采用GB/T 12598中规定方法进行测定。

B、P及金属杂质（铝、铬、铁、镉、镍、铜、锌）的检测

采用CNIA/T XXX中规定方法进行测定。

检验规则

产品以每釜为一批或以入厂同一牌号为一个检测批次。

每批产品必须由生产厂的质量检验部门进行检验，并保证出厂的所有产品达到本标准规定的各项技术要求。

本标准表1中含水量、交换容量、湿视密度、粒度、圆球率为出厂检验项目。

型式检验

6.4.1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 新产品试制鉴定；

b)  产品投产后，在结构、材料、工艺上有较大改进，可能影响到产品性能；

c） 国家质量监督部门提出检验要求。

6.4.2  检验项目

表1中规定的全部项目。

6.4.3  判定规则

型式检验结果应符合表1 的规定，对不合格项目加倍抽样复检，如仍不合格，则该批产品被判定为不合格。

当供需双方对产品的质量发生异议时，由双方协商或由法定质量检测部门进行仲裁。

7  标志、标签和随行文件

每一包件上应有清晰、牢固的标志，标明产品名称、型号、批号、净重、生产日期和生产厂名。每批产品应附产品质量说明书，其中注名：

a)  供方名称、厂址；

b)  产品名称、牌号；

c)  注册商标；

d)  批号；

e)  净重和件数；

f)  分析检验结果和技术监督部门印记；

g)  本标准编号；

h)  出厂日期。

8  包装、运输和贮存

8.1  包装

产品应包装在内衬塑料袋的编织袋或其他密闭容器中，每一包装件应附有合格证。包装材料应保证在运输、码放、贮存时不污染和泄露。

8.2  运输

本产品为非危险品，在运输过程中，应保持在0 ℃～40 ℃环境中，避免过冷或过热，注意不使树脂失水，更不可与有毒及毒性或易燃物混装。

8.3  贮存

本产品在8.2 规定的温度条件下单独库存，贮存期为两年，超过贮存期可按本标准规定进行复验，若复验结果仍符合本标准要求，仍可使用。

_________________________________