ICS 71.100.10

Q 52

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替YS/T 763—2011

石墨化阴极炭块用煅后焦

Calcined petroleum coke used for producing graphitized cathode block

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 763-2011《电煅石墨化焦》

本标准主要结合当前石墨化阴极炭块生产的发展和用户的要求对YS/T 763-2011 进行了修订，主要修订内容如下：

——

——

——

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司、XXXXXX（单位名称）负责起草。

本标准由XXXXXX（单位名称）参加起草。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T763-2011。

石墨化阴极炭块用煅后焦

范围

本标准规定了石墨化阴极炭块用煅后石油焦、电煅炉和石墨化炉生产的石墨化石油焦（以下统一简称为煅后焦）的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于生产铝电解用石墨化阴极炭块的原料：煅后石油焦、电煅炉和石墨化炉生产的石墨化石油焦（以下简称石墨化焦）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T587.1  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第1部分  灰分含量的测定

YS/T587.3  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第3部分  挥发分的测定

YS/T587.4  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第4部分  硫含量的测定

YS/T587.6  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第6部分  粉末电阻率的测定

YS/T587.9  炭阳极用煅后石油检测方法  第9部分  真密度的测定

YS/T701  铝用炭素材料及其制品的包装、标志、运输、贮存

YS/T733  铝用石墨化阴极制品石墨化度测定方法

要求

产品分类

石墨化阴极炭块用煅后石油焦按理化指标分为DHJ-1，DHJ-2两个牌号。

石墨化阴极炭块用石墨化焦按理化指标分为DSJ-1，DSJ-2两个牌号。

理化性能

石墨化阴极炭块用煅后石油焦的理化性能应符合表1的规定。

| 牌 号 | 理化性能 |
| --- | --- |
|  | 灰分 % | 挥发分 % | 硫分 % | 粉末电阻率 μΩ•m | 真密度 g/cm3 |
|  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ |
| DHJ-1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 450 | 2.08 |
| DHJ-2 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 500 | 2.08 |

石墨化阴极炭块用石墨化焦的理化性能应符合表2的规定。

| 牌号 | 理化性能 |
| --- | --- |
|  | 灰分 % | 硫分 % | 粉末电阻率 μΩ•m | 真密度 g/cm3 | 石墨化度 % |
|  | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ |
| DSJ-1 | 0.7 | 0.2 | 130 | 2.16 | 80 |
| DSJ-2 | 0.9 | 0.5 | 150 | 2.12 | 60 |

外观质量

煅后焦中不应有杂物。

其他要求

需方有特殊要求时, 由供需双方协商确定,并在合同中注明。

试验方法

理化性能

煅后焦中灰分含量的测定按照YS/T 587.1的规定进行。

煅后焦中挥发分的测定按照YS/T 587.3的规定进行。

煅后焦中硫含量的测定按照YS/T 587.4的规定进行。

煅后焦中粉末电阻率的测定按照YS/T 587.6的规定进行。

煅后焦中真密度的测定按照YS/T 587.9的规定进行。

石墨化焦中石墨化度的测定按照YS/T 733的规定进行。

检验数值的判定采用修约比较法,数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位与表中所列极限值数位一致。

外观质量

煅后焦的外观质量用目测法检查，粉量的目测方法由供需双方协商确定。

检验规则

检查与验收

煅后焦由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准或订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

组批

煅后焦成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成，批重不大于100t。

检验项目

每批煅后焦产品出厂前都应进行理化性能和外观质量的检验。

取样和制样

对每批煅后焦产品，按照表3规定抽取份样数量，每份份样要随机从1个包装袋中的上中下部用专用取样器抽取，每份份样的质量不得少于2kg。

| 批重/t | 份样数量 |
| --- | --- |
| ≤20 | 20 |
| ＞20～40 | 25 |
| ＞40～60 | 30 |
| ＞60～80 | 35 |
| ＞80～100 | 40 |

将所取得的全部试样充分混匀，按四分法缩分至重量不小于10㎏，分成3份，1份用于检验，其余由供需双方各保存1份。

供需双方也可协商确定取样方法，但需在合同中注明。

检验结果的判定

理化性能检验项目中任何一项不合格时，判该批产品不合格

外观质量不合格时由供需双方协商解决。

包装、标志、运输、贮存

包装、标志、运输、贮存

煅后焦产品的包装、标志、运输、贮存参照YS/T 701的规定进行。需方对产品包装有特殊要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

质量证明书

每批产品应附质量证明书，其上注明：

供方名称、商标；

产品名称和牌号；

批号、重量；

分析检验结果及技术（质量）监督部门印记；

本标准编号；

出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列石墨化焦产品的订货单（或合同）内至少应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 重量；

d）本标准编号；

e） 其他需要协商的内容。

_________________________________