YS/T XX-XXXX《石墨化阴极炭块用煅后焦》

标准编制说明

（预审稿）

2017.12

YS/T XX-XXXX《石墨化阴极炭块用煅后焦》

标准编制说明（预审稿）

1、任务来源

我国目前所用的石墨化阴极炭块使用的原料相关标准是《石墨化阴极炭块用石油焦原料技术要求》标准（YS/T 842-2012）和《电煅石墨化焦》标准（YS/T 763-2011）。

《石墨化阴极炭块用石油焦原料技术要求》标准主要涵盖石墨化阴极炭块使用的原料——两个牌号（YJTKJ-1、YJTKJ-2）的石油焦产品，但石油焦需要煅烧才作为石墨化阴极炭块原料使用。《电煅石墨化焦》标准主要涵盖石墨化阴极炭块的原料——电煅炉生产的电煅石墨化石油焦（DSJ-1、DSJ-2）两个牌号产品。

国内各厂家生产石墨化阴极炭块使用的原料是除了石墨化焦还有煅后石油焦。因此，需要重新对其进行修订。

根据工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知（工信厅科〔2017〕40号）的安排，有色行业标准《石墨化阴极炭块用煅后焦》由中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司负责起草，山西晋阳碳素等单位参加起草。

2、工作简况

计划下达后，中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司成立了起草小组，起草人员主要由副总经理、生产计划部、生产车间技术骨干组成，并主要进行以下工作。

确立标准起草遵循的基本原则；

收集相关技术资料；

查阅国外先进标准；

确定产品主要技术内容；

对全国主要生产厂家的产品进行取样

对样品进行分析测试；

根据测试数据确定技术指标取值范围；

编写征求意见稿草案。

3、标准制定原则与标准的主要内容

3.1、标准制定遵循以下的基本原则

A、实事求是原则

按照我国自然资源、生产、使用、流通和法规等实际情况。

B、科学、合理原则

C、用户为主的原则

D、和谐一致的原则

与本标准相关联的分析标准和分析方法要协调一致和衔接配套，并符合我国标准体系的需要。

3.2、理化指标制定与说明

在修订本标准时，本着符合国际碳素制品的发展方向和赶超世界先进水平的原则出发，使本产品各项指标与国际接轨，充分体现标准的先进性和适用性。

3.2.1、主要涉及的指标

灰分、真密度、硫分、粉末电阻率、石墨化度和挥发分。本次修订时，增加了煅后石油焦指标。

3.2.2、产品主要涉及的种类和牌号

产品种类和牌号的设置，石墨化焦仍然沿用原标准的规定，本次标准修订指标不进行提升。增加煅后石油焦产品，按照指标的不同，分为DHJ-1、DHJ-2两个牌号。

3.2.3、指标体系的设置及指标数值的制订与说明

本标准中各项指标的制定主要有以下几个方面：

在修订本产品标准的过程中，充分考虑目前我国的生产情况和惯例。石墨化石油焦产品主要作为生产铝电解用石墨化阴极炭块、阳极炭块所需原料，还可作为钢铁工业、铸造业等其他行业所需原料。因此，本次标准修订时，维持石墨化焦牌号和指标不变，只增加煅后石油焦产品规定，制定如下技术指标：

| 牌 号 | 理化性能 |
| --- | --- |
|  | 灰分 % ≤ | 挥发分 % ≤ | 硫分 % ≤ | 粉末电阻率 μΩ•m ≤ | 真密度 g/cm3 ≥ |
| DHJ-1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 450 | 2.08 |
| DHJ-2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 500 | 2.08 |
| 注：检验数值的判定采用修约比较法,数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位与表中所列极限值数位一致。 |

3.2.3.1、灰分

灰分过高将影响石墨化制品的真密度和电阻率，结合用户需求和企业生产实际情况，本标准将灰分分为两个0.5%和0.8%等级。

3.2.3.2、挥发分

结合用户需求和企业生产实际情况，本标准将挥发分分为两个0.7%和1.0%等级。

3.2.3.3、硫分

硫分过高会影响石墨化过程中制品的成品率，还将加大环境污染和企业环保压力。本标准将硫分分为两个0.5%和0.7%等级。

3.2.3.4、粉末电阻率

结合用户需求和企业生产实际情况，本标准将粉末电阻率分为两个450μΩ•m和500μΩ•m等级。

3.2.3.5、真密度

真密度的大小标志着煅后石油焦石墨化的难易程度，一般来说，在1300℃煅烧过的煅后石油焦真密度越大，这种焦易石墨化。结合用户需求和企业生产实际情况，本标准将煅后石油焦真密度定为2.08g/cm3。

3.3、检验方法修订说明

因本次标准修订增加挥发分指标，在规范性引用文件中增加“YS/T 587.3炭阳极用煅后石油焦检测方法  第3部分  挥发分的测定”的引用文件名称。

外观质量增加了“粉量的目测方法由供需双方协商确定”。

本次对该标准进行修订后，在其指标体系的全面性、先进性和适用性方面，较以往相比有了较大幅度的提高。不仅能全面反映不同原料的特性，还能指导石墨化阴极炭块的生产。并能满足用户不同的需求。

起草小组

2017年12月

附表1

标准调研数据情况

| 煅后焦编号 | 灰分% | 挥发分% | 硫分% | 粉末电阻率 μΩ·m | 真密度 g/cm3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SY-16 | 0.42 | 0.29 | 0.43 | 480 | 2.10 | 郑州研究院检验 |
| SY-17 | 0.36 | 0.27 | 0.46 | 460 | 2.10 | 郑州研究院检验 |
| SY-19 | 0.41 | 0.28 | 0.30 | 210 | 2.16 | 郑州研究院检验 |
| LY样品 | 0.42 | 0.95 | 0.38 | 394 | 2.1 | 青铜峡铝业分公司检验 |
| L#B | 0.4 | 1.34 | 0.44 | 370 | 2.1 | 青铜峡铝业分公司检验 |
| 1样 | 0.41 |  | 0.36 | 425 | 2.10 | 青铜峡铝业分公司检验 |
| 石墨化焦 | 灰分% | 硫分% | 粉末电阻率 μΩ·m | 真密度 g/cm3 | 石墨化度% | 备注 |
| SY-18 | 0.48 | 0.28 | 300 | 2.11 | 40 | 郑州研究院检验 |
| E-G焦 | 0.47 | 0.28 | 237 | 2.11 |  | 青铜峡铝业分公司检验 |
| JY样品 | 0.91 | 0.8 | 190 | 2.03 |  | 青铜峡铝业分公司检验 |

2017年7月天津标准工作会议纪要

（青鑫炭素标准修订调研工作计划）

一、调研内容

1、调查或测试国内各阴极厂家阴极炭素产品的实际指标情况；

2、调查或测试国内各石墨化阴极炭块生产厂家使用或生产的煅后石油焦和石墨化石油焦实际指标情况。

二、样品测试计划

1、阴极糊

各相关单位按下表每种糊提供1个样，由送样单位负责寄样，检验单位统一定为郑州研究院。

| 牌 号 | 电阻率 μΩ·m | 挥发分 % | 耐压强度 MPa | 表观密度 g/cm3 | 真密度 g/cm3 | 灰分 % | 膨胀/收缩率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | △LA -△LC |
| BSGH |  |  |  |  |  | √ |  |
| GSZH |  |  |  |  |  |  | √ |
| GSGH |  |  |  |  |  | √ |  |
| GSLD-1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| GSLD-2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *△LA表示糊料结焦期的膨胀/收缩率(稳态或最大值)，△LC表示在最高温度点(950℃)恒温3h后的膨胀/收缩率。 |

2、石墨化阴极炭块用煅后焦

草案暂定石墨化石油焦标准不修订，本次先取煅后石油焦，分析一下指标，各相关单位提供1～2个样，分析灰分、挥发分、硫分、粉末电阻率、真密度等五项指标。由送样单位负责寄样，检验单位统一定为郑州研究院。

三、调研路线

集合地点：宁夏青鑫炭素

集合地点开会讨论标准草案具体内容，并确定调研内容、路线和样品测试计划。

计划路线：山西（亮宇、三晋、晋阳）→河南（万基）→宁夏（青鑫炭素、埃肯炭素、宁平炭素）

时间：8月中上旬