前    言

YS/T XXX《粗制铜钴原料化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：钴量的测定  电位滴定法；

——第2部分：铜量的测定  碘量法；

——第3部分：硫量的测定  高频燃烧—红外光谱法；

本部分为第2部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司。

本部分起草单位： 浙江富冶集团有限公司、华南理工大学、北京有色金属研究总院、北矿检测技术有限公司、韶关市质量计量监督检测所、浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、云南铜业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司。

本部分主要起草人：

粗制铜钴原料化学分析方法

第2部分：铜量的测定

碘量法

- 范围

本部分规定了粗制铜钴原料中铜量的测定方法。

本部分适用于粗制铜钴原料中铜量的测定，测定范围：6.00 %～30.00 %。

- 方法提要

试料经硝酸、盐酸分解后，用氨水调节溶液的pH 值为3.0～4.0，用氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1纯铜（wCu≥99.999%）：将纯铜放入微沸的冰乙酸（3.13）中，微沸1 min，取出后用水冲洗两次以上，再用无水乙醇（3.5）冲洗两次以上，在50℃±5℃烘箱中烘4 min，冷却，置于磨口瓶中备用。

3.2碘化钾溶液（500 g/L）

3.3无水碳酸钠。

3.4尿素。

3.5无水乙醇。

3.6三氯甲烷。

3.7溴。

3.8盐酸(ρ1.179 g/mL)。

3.9硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.10硝酸（1+1）。

3.11硫酸（ρ1.184 g/mL）。

3.12硫酸（1+1）。

3.13冰乙酸（ρ1.05 g/mL）。

3.14氨水。

3.15硝硫混酸：在搅拌及冷却下，将300 mL硫酸（3.11）沿杯壁缓慢加入到700 mL硝酸（3.9）中，冷却后备用。

3.16 碘溶液（0.04mol/L）。

3.17高氯酸。

3.18 氟化氢铵饱和溶液（贮存于聚乙烯瓶中）。

3.19 硫氰酸钾溶液（100g/L）：称取10g硫氰酸钾于400mL烧杯中，加水溶解并稀释至100mL。加入2g碘化钾（3.2）溶解，加入2mL淀粉溶液（3.23），边摇边滴加碘溶液（3.16）至刚好呈蓝色，再用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.20）滴定至蓝色刚好消失。

3.20 硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3·5H2O)≈0.04mol/L]

3.20.1 配制:

称取104g硫代硫酸钠(c(Na2S2O3·5H2O)，置于1000mL烧杯中溶解，加2g无水碳酸钠，移入10L棕色试剂瓶中，用煮沸并冷却的蒸馏水稀释至约10L，加入1mL三氯甲烷（3.6），充分摇动，静置10天以上。使用时过滤，补加1mL三氯甲烷(3.6)，混匀，静置2h。

3.20.2 标定：

称取0.050g（精确至0.00001g）处理过的纯铜（3.1），分别置于500mL三角烧杯中，加入10mL硝酸（3.10），盖上表皿，于电热板低温处加热至完全溶解，取下，用水洗表皿及杯壁，加入5mL硫酸（3.12），继续加热蒸至尽干，取下稍冷，用40mL水吹洗杯壁，加热煮沸，使盐类完全溶解，却下冷至室温，加入4mL氟化氢铵饱和溶液（3.18），加入3mL冰乙酸（3.13），摇匀。加入5mL碘化钾溶液（3.2），摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.20）滴定至浅黄色，加入2mL淀粉溶液（3.22），继续滴定至浅蓝色，加入5mL硫氰酸钾溶液（3.19），激烈摇振至蓝色加深，再滴定至蓝色刚好消失为终点。随同标定做空白试验。

按式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

………………………………………（1）

式中：c—硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—标定时,滴定纯铜溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0—试剂空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m—纯铜的质量，单位为克（g）；

M—铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），[M(Cu)=63.546]。

双人八平行，其极差值不大于5×10-5 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

3.21 铜标准贮存溶液：称取1.0000g纯铜（wCu≥99.999%）于250 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（3.10），低温加热至溶解完全，微沸驱除氮的氧化物，取下冷却。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg铜。

3.22淀粉溶液（5g/L）：现配现用。

- 分析步骤

4.1试料

表1  称样量

| 铜质量分数（%） | 样品称取量（g） |
| --- | --- |
| ≤20 | 0.5 |
| ＞20 | 0.3 |

4.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

4.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.4 测定

按表1称取试料（精确至0.0001g）置于250mL高型烧杯中，吹水润湿，加入15mL硝酸（3.10），置于电热板上低温蒸至棕烟冒尽，取下，冷却，加入20mL盐酸（3.8），盖上表面皿，加热冒烟并蒸至1mL~2mL， 取下，冷却，用30mL水吹洗杯壁及表面皿，混匀，加入2g尿素（3.4），加热煮沸，取下，冷却至室温。

注1：若加硝酸后有单质硫悬浮，加1mL溴水（3.7）。

注2：若试料中硅含量较高时（出现烧杯结底），需在加硝酸时补加0.5g氟化氢铵（钙镁高时不适用）。

注3：若试料中碳含量较高或有黑色残渣，可补加3mL高氯酸(3.17)和5mL硝硫混酸(3.15)蒸干冒烟至白烟冒尽，黑渣过多可重复上述步骤2~3次

加入氨水（3.14）至大量红棕色沉淀出现过量0.5mL，加氟化氢铵饱和溶液(3.18)至棕红色沉淀消失并过量4mL，加入3mL冰乙酸，摇匀。

加入5mL碘化钾，摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准溶液（3.20）滴定至浅黄色，加入2mL淀粉溶液（3.22），继续滴定至浅蓝色，加入5mL硫氰酸钾溶液(3.19)，激烈摇动至蓝色加深，再继续滴定至蓝色刚好消失即为终点。

- 分析结果的计算

铜量的质量分数wCu计，数值以 %表示，按公式（2）计算：

……………（2）

式中：

c — 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3— 试料溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2— 空白溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M— 铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），［M=63.546］；

— 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。

- 精密度

6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1 重复性限

| w Cu / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % |  |  |  |  |  |

6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 再现性限

| w Cu / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

7   试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/TXXXX.1-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

粗制铜钴原料化学分析方法

第2部分： 铜量的测定

碘量法

YS/T XXX-201X

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H 13