中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ×××. 3—201×

高纯锌化学分析方法

第3部分：砷量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of high purity zinc-

Part 3：Determination of arsenic content -

Hydride generation-Atomic fluorescence Spectrometry

（审定稿）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.60

H 13

- 前    言

YS/T XXX.3－201X《高纯锌化学分析方法》共有3部分。

——第1部分：杂质元素测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第2部分：铅、镉量的测定 极谱法；

——第3部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法；

本部分为第三部分。

本部分按照 GB/ T1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、湖南水口山有色金属有限责任公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、广东省工业分析测试中心、株洲冶炼集团公司。

本标准主要起草人：张殿凯、刘丽媛、王立、张煦、陈祝炳、周存款、余灿辉、谢坤良、王林虎、朱卫华、刘天平、熊晓燕、王欢。

高纯锌化学分析方法

第3部分：砷量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

1  范围

本部分规定了高纯锌中砷含量的测定方法。

本部分适用于高纯锌中砷含量的测定。测定范围：0.01×10-3%～1.0×10-3%。

2  方法原理

样品以硝酸溶解，用硫脲-抗坏血酸溶液作为预还原剂，使样品中As5+ 还原为As3+，用盐酸作载流，将溶液引入原子荧光光谱仪，进行测定。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和一级水。

3.1  硝酸(ρ 1.42g/mL)，MOS级。

3.2  盐酸(ρ 1.19g/mL)，MOS级。

3.3  硝酸(1+2)，MOS级。

3.4  盐酸(1+1)，MOS级。

3.5  氢氧化钾。

3.6  硼氢化钾溶液（20g/L）：称取5g硼氢化钾溶于250mL 氢氧化钾溶液（5g/L）中，摇匀，放置30min后使用，用时现配。

3.7  硫脲-抗坏血酸溶液（100g/L）：称取25g硫脲和25g抗坏血酸，置于250mL烧杯中，用水溶解，摇匀，移入棕色瓶中，用时现配。

3.8  砷标准贮存溶液：称取0.1000g高纯砷（wAs≥99.99%），置于150mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.1），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg砷。

3.9  砷标准溶液A：移取10.00mL砷标准贮存溶液（3.8）于1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0μg砷。

3.10  砷标准溶液B：移取10.00mL砷标准溶液A（3.9）于100mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1μg砷。

3.11 载流溶液：盐酸（1+9）。

3.12 氩气(φ≥99.99%)。

4  仪器设备

氢化物发生-原子荧光光谱仪，附砷空心阴极灯。

5  样品

将样品加工成最大边长不超过3mm的样屑。

6  分析步骤

6.1  称样量

按表1称取样品（5），精确至0.0001 g。

表1 称样量

| 砷的质量分数 wAs/10-3% | 称样量 m0/g |
| --- | --- |
| 0.01～0.1 | 0.50 |
| >0.1～1.0 | 0.10 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  试液准备

将样品（6.1）置于100 mL烧杯中，加入15mL硝酸（3.3），盖上表面皿，低温加热使样品溶解完全，继续加热煮沸驱除氮的氧化物，取下，以水洗表面皿及杯壁移入100mL容量瓶中，加入20mL盐酸（3.4），10mL 硫脲-抗坏血酸溶液（3.7），用水稀释至刻度，混匀，放置30min，待测。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1移取0mL，0.50mL，1.00mL，2.00mL，5.00mL，10.00mL砷标准溶液B（3.10），分别置于一组100mL容量瓶中，加入20mL盐酸（3.4），加入10mL 硫脲-抗坏血酸溶液（3.7），用水稀释至刻度，混匀（用时现配）。放置30min后测量。

6.5.2在推荐的仪器工作条件下，依次测定系列标准溶液中As元素的荧光强度。（工作曲线相关系数r≥0.999）。

6.6  测定

测量试液（6.4）及空白试液中As元素的荧光强度，仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出As元素质量浓度。

7  分析结果的计算

砷的含量以砷的质量分数wAs计，按公式（1）计算：

(1)

式中：

ρ0—空白溶液中As元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ1—样品溶液中As元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V —试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0 —试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字，砷含量小于0.0001%时，保留一位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| wAs/10-3% | 0.02 | 0.10 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/10-3% | 0.006 | 0.007 | 0.05 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wAs/10-3% | 0.02 | 0.10 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/10-3% | 0.008 | 0.01 | 0.08 |

9  试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

———————————————