6

ICS 77.160

H 71

镍钴铝三元素复合氧化物

Nickel cobalt aluminum composite hydroxide

（讨论稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1–2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：中伟新材料有限公司

本标准主要起草人：

镍钴铝三元素复合氧化物

- 1  范围

本标准规定了镍钴铝三元素复合氧化物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于镍钴铝三元素复合氧化物。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔•费休法（通用方法）

- GB/T 13390 金属粉末比表面积的测定  氮吸附法

- GB/T 17359 电子探针和扫描电镜X射线能谱定量分析通则

GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法 第1部分：通则

- GB/T 20252–2014 钴酸锂

GB/T 24533–2009 锂离子电池石墨类负极材料

- 3  术语和定义

GB/T 20252–2014  中界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  要求

- 4.1  化学成分

- 产品的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 化学成分 |  | 含量（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
| 主含量 | Ni | 65.0~75.0 |
|  | Co | 3.0~13.0 |
|  | Al | 0.30~2.0 |
| 杂质含量 | Cu | ≤0.005 |
|  | Fe | ≤0.005 |
|  | Zn | ≤0.005 |
|  | Ca | ≤0.005 |
|  | Mg | ≤0.005 |
|  | Na | ≤0.02 |
|  | Mn | ≤0.001 |
|  | SO42- | ≤0.2 |
|  | Cl- | ≤0.003 |

- 4.2  水分含量

产品的水分含量应不大于0.6%。

- 4.3  磁性异物

产品的磁性异物含量应不大于0.000002%。

- 4.4  物理性能

- 4.4.1  松装密度

产品的松装密度应不小于1.0g/cm3。

- 4.4.2  振实密度

产品的振实密度应不小于1.5g/cm3。

- 4.4.3  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布，特征值要求范围如下：

D10应不小于1.0μm；D50应在3.0μm~20.0μm范围内；D90应不大于40.0μm。

- 4.4.4  比表面积

产品的比表面积应不大于38m2/g。

- 4.4.5  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

- 4.5  外观质量

产品的外观应颜色均一，无结块、无夹杂物。

- 4.6  其他

若需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

- 5 试验方法

- 5.1  化学成分

- 产品化学成分的测定按供需双方协商认可的现有方法进行。

- 5.2  水分含量

产品水分含量的测定按GB/T 6283的规定进行。

- 5.3  磁性异物

产品磁性异物含量的测定按GB/T 24533–2009中附录K的规定进行。

- 5.4  物理性能

- 5.4.1  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

- 5.4.2  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

- 5.4.3  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077.1的规定进行。

- 5.4.4  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 13390的规定进行。

- 5.4.5  微观形貌

产品微观形貌的测定按GB/T 17359的规定进行。

- 5.5  外观质量

产品外观用目视检查。

- 6  检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按照本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

- 6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成, 每批重量不超过5t。若需方有特殊要求时，供需双方可协商确定。

- 6.3  检验项目及取样

6.3.1  每批产品的检验项目及取样数量见表2。

表2

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.1 | 5.1 |
| 水分含量 | 每批1份 | 4.2 | 5.2 |
| 磁性异物 | 每批3份 | 4.3 | 5.3 |
| 松装密度 | 每批3份 | 4.4.1 | 5.4.1 |
| 振实密度 | 每批3份 | 4.4.2 | 5.4.2 |
| 粒度分布 | 每批5份 | 4.4.3 | 5.4.3 |
| 比表面积 | 每批3份 | 4.4.4 | 5.4.4 |
| 微观形貌 | 每批1份 | 4.4.5 | 5.4.5 |
| 外观质量 | 逐桶 | 4.5 | 5.5 |

6.3.2  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量应不少于5kg。

- 6.4  检验结果判定

6.4.1  产品的化学成分、水分含量、磁性异物、松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积和微观形貌的检验中有一项不合格，判该批产品不合格。

6.4.2  外观质量检验不合格，判该桶产品不合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 7.1  标志

- 包装袋表面不作标志，包装箱或桶上应贴有合格证，其上标明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重；

e) 防潮字样或标志；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

- 7.2  包装

- 经检验合格的产品按25kg为一包装单位。内包装用内衬双层塑料袋包装，封扣后装入包装箱或桶中。也可按需方要求确定包装单位和方式。

- 7.3  运输和贮存

按7.2条要求包装的产品，可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无腐蚀环境中。产品自生产之日起，保质期为一年。

- 7.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 数量；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

- 8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括以下内容：

a) 产品名称；

b) 数量；

c) 本标准编号；

d) 其他。