ICS77.150.30

H62

GB/T xxxxx-201x

Copper and copper alloy sheet and strip

建筑装饰用铜及铜合金板带材

for building decoration

（送审稿）

201x-x-xx发布

201x-x-xx实施

前   言

GB/T 20254.1-201x

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、铜陵金威铜业有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、安徽楚江科技新材料股份有限公司.

本标准主要起草人：

建筑装饰用铜及铜合金板带材

1  范围

本标准规定了建筑装饰用铜及铜合金板带材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等。

本标准适用于铜门、铜瓦、铜雕塑、屋面、屋顶、外墙面等建筑装饰用铜及铜合金板带材(以下简称板带材)。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法(是否可以” GB/T 34505铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法” 代替)

GB/T 232  金属材料 弯曲试验方法

GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存及质量证明书

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3  要求

3.1  产品分类

3.1.1  牌号、状态、规格

板带材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1  牌号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 品种 | 规 格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| T2 | T11050 | 软化退火（O60） 1/4硬（H01） 1/2硬（H02） 硬(H04) | 板材 | 0.2～＜0.5 | ≤600 | ≤4000 |
|  |  |  |  | 0.5～5.0 | ≤1000 |  |
|  |  |  | 带材 | 0.2～＜0.5 | ≤600 | — |
|  |  |  |  | 0.5～3.0 | ≤1000 | — |
| H68 H65 H62 | T26300 C27000 T27600 | 软化退火（O60） 1/2硬（H02） 硬(H04) | 板材 | 0.2～＜0.5 | ≤600 | ≤4000 |
|  |  |  |  | 0.5～5.0 | ≤1000 |  |
|  |  |  | 带材 | 0.2～＜0.5 | ≤600 | — |
|  |  |  |  | 0.5～3.0 | ≤1000 | — |
| BZn14-24 | T76260 | 软化退火（O60） 1/2硬（H02） | 带材 | 0.5～3.0 | ≤640 | — |
| 注：经供需双方协商，也可供应其他状态和规格的带材。 |  |  |  |  |  |  |

3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用T2（T11050）制造的、半硬（H02）状态、厚度为0.5mm、宽度为600mm的带材标记为：

建筑装饰带GB/T xxxxx – T2 H02 – 0.5×600

或    建筑装饰带GB/T xxxxx – T11050 H02 – 0.5×600

示例2：用H62（T27600）制造的、半硬（H02）状态、厚度为1.0mm、宽度为1000mm、长度为2000mm的板材标记为：

建筑装饰板GB/T xxxxx –H62 H02 – 1.0×1000×2000

或    建筑装饰板GB/T xxxxx –T27600 H02 – 1.0×1000×2000

3.2  化学成分

BZn14-24的化学成分应符合表2的规定，其它牌号化学成分应符合GB/T 5231中相应的规定。

表2  BZn14-24化学成分

| 牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Ni | Zn | Pb | Fe | Mn | Mg | 杂质总和 |
| BZn14-24 | 60.0～64.0 | 12.5～15.5 | 余量 | ≤0.03 | ≤0.25 | ≤0.50 | ≤0.1 | ≤0.8 |
| 注:杂质总和包括?元素 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  外形尺寸及其允许偏差

3.3.1  厚度允许偏差

板带材的厚度允许偏差应符合表3的规定。

表3   厚度允许偏差                       单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤600 | ＞600～1000 |
|  | 厚度允许偏差a |  |
| 0.20～＜0.50 | ±0.020 | — |
| 0.5～0.8 | ±0.025 | ±0.040 |
| ＞0.8～1.2 | ±0.030 | ±0.050 |
| ＞1.2～2.0 | ±0.040 | ±0.060 |
| ＞2.0～3.0 | ±0.050 | ±0.070 |
| ＞3.0～5.0 | ±0.080 | ±0.090 |
| a 当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |

3.3.2  宽度允许偏差

3.3.2.1  板材宽度允许偏差应符合表4规定。

表4  板材宽度允许偏差                      单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤600 | ＞600～1000 |
|  | 宽度允许偏差 |  |
| 0.2～＜0.5 | ±0.6a | - |
| 0.5～3.0 | ±0.8 a | +5.0 |
| ＞3.0～5.0 | ±1.5 a | +6.0 |
| a 当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |

3.3.1.2  带材宽度允许偏差应符合表5规定。

表5  带材宽度允许偏差                      单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤600 | ＞600～1000 |
|  | 宽度允许偏差a |  |
| 0.2～0.5 | ±0.3 | - |
| ＞0.5～2.0 | ±0.4 | ±0.6 |
| ＞2.0～3.0 | ±0.5 | ±0.7 |
| a 当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |

    - 长度允许偏差

板材长度允许偏差应符合表6规定。

表6  板材长度允许偏差                      单位为毫米

| 厚度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤3.0 | +8 |
| ＞3.0～5.0 | +10 |

    - 侧边弯曲度

带材侧边弯曲度应符合表7规定。

表7  侧边弯曲度

| 厚度/mm | 侧边弯曲度/（mm/m），不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 0.2-0.5 | 2 | 1.5 |
| ＞0.5～3.0 | 3 | 1.5 |

3.3.5  对角线差

板材对角线差应符合表8规定。

表8  板材对角线差

| 宽度/mm | 长度/mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤2000 | ＞2000～4000 |
|  | 对角线差/mm，不大于 |  |
| ≤600 | 8 | 9 |
| ＞600-1000 | 9 | 10 |

3.3.6  板材平整度

板材应平直，其平整度应符合表9规定。

表9  板材平整度

| 厚度/mm | 平整度/（mm/m），不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| ≤1.5 | 5 | 3 |
| ＞1.5～5.0 | 4 | 2 |

3.4 力学性能

板带材的室温力学性能应符合表10的规定。

表10  力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm N/mm2 | 断后伸长率A11.3 % | 维氏硬度 HV |
| T2 | O60 | ≥205 | ≥30 | ≤70 |
|  | H01 | 220~275 | ≥25 | 60～90 |
|  | H02 | 245~345 | ≥8 | 80～110 |
|  | H04 | 300-420 | ≥3 | 100～120 |
| H68、H65 | O60 | ≥290 | ≥40 | ≤90 |
|  | H02 | 355~460 | ≥25 | 100～130 |
|  | H04 | 410~540 | ≥13 | 120～160 |
| H62 | O60 | ≥290 | ≥35 | ≤95 |
|  | H02 | 350~470 | ≥20 | 90～130 |
|  | H04 | 410~560 | ≥10 | 125～155 |
| BZn14-24 | O60 | ≥340 | ≥35 | - |
|  | H02 | 440~570 | ≥5 | - |

3.5  弯曲性能

板带材可进行90°弯曲试验，弯曲处不应有肉眼可见的裂纹。弯曲试验条件符合表11的规定。

表11   弯曲试验

| 牌 号 | 状 态 | 板带材厚度t/mm | 最大弯曲内侧半径/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | O60 H01 | ≤2.5 | 0×t |
|  | H02 |  | 0.5×t |
|  | H04 |  | 1×t |
| H68、H65、H62 | O60 |  | 0×t |
|  | H02 |  | 0.5×t |
|  | H04 |  | 1×t |
| BZn14-24 | O60 |  | 1×t |
|  | H02 |  | 2×t |

3.6  外观质量

板带材的表面应光滑、清洁，且不准许有任何影响使用的缺陷。

4   试验方法

4.1  化学成分

板带材的化学成分的分析按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121的规定进行。

4.2  外形尺寸

板带材的外形尺寸测量按GB/T 26303.3的规定进行。

4.3  力学性能

板带材的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。拉伸试验按GB/T 228.1的规定进行，试样号为GB/T 228.1附录B表B.1中P02和附录D表D.2中P09。

4.4 弯曲性能

板带材的弯曲试验按GB/T 232的规定进行。

4.4  表面质量

板带材的表面质量应用目视进行检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，如复验结果与本标准的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000kg（如为同一熔次，可不限定组批量）。

5.3  检验项目

5.3.1 每批产品应进行化学成分、外形尺寸及表面质量的检验。

5.3.2每批产品应进行力学性能（拉伸试验或硬度试验）的检验。拉伸试验和硬度试验任选其一,未在合同中注明时，仅进行拉伸试验。当选择拉伸试验时，如需方有要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。

5.3.3 如需方有要求，并在合同中注明时，还应进行弯曲试验。

5.4  取样

产品取样应符合表12的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表12   取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 | 逐张（卷）检查 | 3.3 | 4.2 |
| 拉伸性能 | 每批任取2张（卷），板材每张沿垂直轧制方向取1个试样，带材每卷沿轧制方向取1个试样。 | 3.4 | 4.3 |
| 硬度试验 | 每批任取2张（卷）， 每张（卷）取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 弯曲试验 | 每批任取2张（卷），每张（卷）沿轧制方向取1个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 表面质量 | 逐张（卷）检查 | 3.6 | 4.5 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  外形尺寸和表面质量不合格时，判该张（卷）不合格。

5.5.3  当力学性能、弯曲试验的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格，或由供方逐张（卷）检验，合格者交货。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 供应状态；

- 尺寸规格；

- 重量；

- 力学性能（拉伸试验和硬度试验两者选其一）；

- 弯曲性能（有要求时）；

- 本标准编号；

j) 其他。