前    言

YS/T XXXX-201X 《粗锌化学分析方法》分为 11个部分：

——第1部分 锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第2部分 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分 铁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第4部分 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分 铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第6部分 砷量的测定  原子荧光光谱法；

——第7部分 锑量的测定  原子荧光光谱法；

——第8部分 锡量的测定  原子荧光光谱法；

——第9部分 锗量的测定  苯芴酮分光光度法；

——第10部分铟量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第11部分铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗、铟量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第3部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

本部分起草单位：湖南有色金属研究院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省工业分析检测中心、河南豫光金铅股份有限公司、湖南有色地质勘查研究院、广西壮族自治区冶金产品质量检验站、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽）

本部分主要起草人：庞文林、刘娟、谭平生、朱红波、陈玉霞、黄丽、陈晓东、麦丽碧、许洁瑜、卫锋、任小东、魏祥晖、黄利宁、赖馥馨、胡永玖、韩晓、李爱嫦、刘红、高伟、张春海、玉焕祥、魏茹欣

粗锌化学分析方法

第3部分 ：铁量的测定

火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了粗锌中铁量的测定方法。

本部分适用于粗锌中铁量的测定。测定范围：0.002%~0.50%。

2 方法提要

试样用盐酸、过氧化氢分解，在盐酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长248.3nm处，测定铁的吸光度。

3 试剂

除非另有说明，本部分仅使用确认为分析纯的试剂，所使用的水均为符合GB/T668规定的一级水或相当纯度的水。

3.1硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.2盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.3过氧化氢（30%）。

3.4盐酸（1+1）。

3.5硝酸（1+1）。

3.6盐酸（1+2）。

3.7铁标准贮存溶液：称取1.0000g金属铁（ωFe≥99.99%）置于250mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.5），低温加热至完全溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含1mg铁。

3.8铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（3.7）置于100mL容量瓶中，加10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含100ug铁。

4 仪器

原子吸收分光光度计；附铁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铁的特征质量浓度不大于0.1µg/mL。

——精密度：用最高标浓度准溶液测量10次，其吸光度的标准偏差应不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5  试样

# 将试样剪碎至4mm以下，用磁铁除去加工时带人的铁屑，然后过0.450mm筛，筛上筛下分别称重后，备用。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1称样量及试液体积

| 铁质量分数/% | 称样量/g | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 盐酸（1+1）补加量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.002～0.02 | 1.0 | 100 | — | — |
| >0.020～0.1 | 1.0 | 100 | 20.00 | 8 |
| >0.10～0.50 | 1.0 | 100 | 5.00 | 10 |

6.2测定次数

# 独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3空白试验

# 随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料（6.1）置于150mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.6），盖上表皿，电热低温加热溶解完大部分样品后，则取稍冷，滴加2滴过氧化氢（3.3），继续低温加热至样品溶解完全，取下冷却，用水冲洗表皿及杯壁，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2根据样品中的铁含量，按照表1分取一定量的溶液，移入100mL容量瓶中，补加盐酸（3.4），以水稀释至刻度，混匀。

6.4.3将上述溶液（6.4.1或6.4.2）于原子吸收光谱仪波长248.3nm处，使用空气乙炔火焰，以水调零，测其吸光度，从工作曲线上查出相应的铁浓度。

6.5工作曲线的绘制

6.5.1分别移取0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00mL铁标准溶液（3.8）于一组100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4）,用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应的铁的浓度为0.00ug/ mL、0.20 ug/ mL、0.50 ug/ mL、1.00 ug/ mL、2.00 ug/ mL、3.00ug/mL。

6.5.2在与试料溶液测定相同条件下，以水调零，测量标准溶液的吸光度，以铁浓度为横坐标，吸光度（减去零浓度溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

铁含量以铁的质量分数计，数值以%表示，按式(1)计算：

………⑴

式中：

Ρ —自工作曲线上查得的测定溶液中铁的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0—自工作曲线上查得的空白溶液中铁的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1— 分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2— 测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0— 试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后两位，小于0.10%时，表示到小数点后三位。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的2次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这2个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，实验室内重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 重复性限

| wFe/% | 0.00184 | 0.0268 | 0.168 | 0.333 | 0.504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.000169 | 0.00152 | 0.0168 | 0.0253 | 0.0164 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，实验室间再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性限

| wFe/% | 0.00184 | 0.0268 | 0.168 | 0.333 | 0.504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00031 | 0.00267 | 0.0249 | 0.0321 | 0.0182 |

9 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。

# Text boxes

ICS 77.120. 60

H 13

中华人民共和国工业和信息化部　发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

粗锌化学分析方法

第3部分：铁量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of crude zinc

Part 3：Determination of iron content—

Flame atomic absorption spectrometry

（送审稿）

YS/T XXXX.3—201X