ICS 77.120.60

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.6—201X

粗锌化学分析方法

第6部分 砷量的测定

原子荧光光谱法

The methods for chemical analysis of crude zinc—

Part 6:The determination of arsenic content—

Atomic fluorescence spectrometer method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

YS/T XXXX-201X 《粗锌化学分析方法》分为 11个部分：

——第1部分: 锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第2部分: 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分: 铁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第4部分: 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分: 铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第6部分: 砷量的测定  原子荧光光谱法；

——第7部分: 锑量的测定  原子荧光光谱法；

——第8部分: 锡量的测定  原子荧光光谱法；

——第9部分: 锗量的测定  苯芴酮分光光度法

——第10部分:铟量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第11部分:铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗、铟量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为YS/T XXXX-201X的第6分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本部分起草单位：云南有色金属及制品质量监督检验站、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南祥云飞龙再生科技股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、国家再生有色金属橡塑检测中心、华南理工大学、广东省韶关市质量计量监督检测所、广东先导稀材股份有限公司。

本部分主要起草人：刘英波、闫豫昕、黄萍、顾丽、杨毅、杨树泉、李子俊、陈殿耿、胡芳菲、戴凤英、赵德平、刘维理、高珺、陈吉祥、秦玲、王长华、王安迪、罗舜、杨海岸、李超。

粗锌化学分析方法                                              第6部分：砷量的测定                                      原子荧光光谱法

- 范围

本部分规定了粗锌中砷含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中砷含量的测定。测定范围：0.0050 %~0.60 %。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 2方法提要

试料用硝酸、盐酸溶解，在盐酸介质中，以抗坏血酸进行预还原，以硫脲掩蔽铜、铁、银等杂质元素，在氢化物发生器中，砷被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量砷的荧光强度，按工作曲线法计算砷的含量。

- 试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水为符合GB/T 6682规定的一级水。

  - 盐酸（ρ1.19 g/mL)。

  - 硝酸（ρ1.42 g/mL)。

  - 盐酸（1+9）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 硫脲一抗坏血酸溶液（50g/L）：称取硫脲、抗坏血酸各 25 g溶解于 500 mL水中。用时现配。

  - 氢氧化钾溶液（10g/L）：称取氢氧化钾10g溶解于1000 mL水中，过滤备用，用时现配。

  - 硼氢化钾溶液（10g/L）：称取 5 g硼氢化钾溶解于500 mL氢氧化钾溶液（4.6)中，过滤备用，用时现配。

  - 砷标准贮存溶液：准确称取 0.1320 g三氧化二砷（＞99.95 %）于 300 mL.烧杯中，盖上表皿，加人 20 mL氢氧化钾溶液（4.6)，加热溶解完全，用盐酸中和至微酸性，稍冷，移人 1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含 l00 μg砷，或使用有证的国家标准溶液。

  - 砷标准溶液：移取 5 mL砷标准贮存溶液（4.8)于 500 mL.容量瓶中，加人 50 mL盐酸(4.1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 μg砷。

  - 氩气（≥99.99 %）。

- 仪器

原子荧光光谱仪，附砷特种空心阴极灯 。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——检出限：不大于0.4×10-9 g/mL,

——精密度：用0.1 μg/mL的砷标准溶液测量荧光强度10 次，其标准偏差应不超过平均荧光强度

的3.0 ％。

- 5 试样

- 将试样剪碎至4mm以下，用磁铁除去加工时带人的铁屑，然后过0.450mm筛，筛上筛下分别称重后，备用。

- 6分析步骤

- 6.1试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

- 试料量、分取试液体积、测定溶液体积、补加盐酸体积和补加硫脲—抗坏血酸溶液体积

| 砷质量分数 % | 试料质量 g | 分取试液体积 mL | 测定溶液体积 mL | 补加盐酸体积 mL | 补加硫脲—抗坏血酸溶液体积 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.050 | 1.00 | 2.00 | 100 | 10 | 10 |
| ＞0.050～0.20 | 1.00 | 1.00 | 200 | 20 | 20 |
| ＞0.20～0.50 | 0.50 |  |  |  |  |

- 6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4测定

- 6.4.1将试料置于100 mL烧杯中，用少量水润湿，盖上表皿，缓慢加入10 mL硝酸（4.4)，低温溶解完全，加入10mL盐酸（4.1），低温加热至溶液体积约10mL，冷却后移人100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 6.4.2按表 1分取试液于相应的容量瓶中，补加入盐酸（4.1)和硫脲—抗坏血酸溶液（4.5), 用水稀释至刻度，混匀。室温（20℃）放置 30 min。

- 6.4.3在原子荧光光谱仪上，以盐酸（4.3)为载流剂，硼氢化钾溶液（4.7)为还原剂，测量砷的荧光强度，减去试料空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查出砷的浓度。

- 6.5工作曲线的绘制

- 6.5.1移取0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00、12.00、14.00 mL砷标准溶液（4.9）于一组 100 mL容量瓶中，分别加人 10 mL盐酸（4.1)和 10 mL硫脲—抗坏血酸溶液（4.5)，用水稀释至刻度，混匀，室温（20℃）放置 30 min。该标准溶液对应的砷的浓度为0、0.020、0.040、0.060、0.080、0.100、0.120、 0.140 μg/mL。

- 6.5.2测量标准溶液的荧光强度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的荧光强度，以砷浓度为横坐标，荧光强度值为纵坐标，绘制工作曲线。

- 7分析结果的计算

按公式（1）计算砷含量，以wAs的质量分数计，数值以%表示，按GB/T 8170进行修约，分析结果保留两位有效数字。

式中：

ρ— 自工作曲线上查得砷的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

Vo— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1— 分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2 —测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m0— 试料的质量，单位为克（g），

- 8 精密度

- 8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r)的情况不超过 5 %，重复性限（r)按表 2数据采用线性内插法求得。

- 重复性限

| W As/% | 0.0074 | 0.0104 | 0.113 | 0.345 | 0.571 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0007 | 0.003 | 0.009 | 0.008 |

- 8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

- 再现性限

| W As/% | 0.0074 | 0.0104 | 0.113 | 0.345 | 0.571 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0009 | 0.0018 | 0.006 | 0.028 | 0.044 |

- 9 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。

- （资料性附录）
原子荧光光谱仪测量条件参数

以下仪器参数仅为参考，实际检测时的原子荧光光谱仪工作条件的选择以仪器说明书推荐的条件为前提，再通过实验进行优化。

  - 原子荧光光谱仪工作条件

| PMT电压 | 280 V | 原子化方式 | 火焰法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯电流 | 60 mA | 采样时间 | 8s |
| 载气 | 500 mL/min | 读数时间 | 18s |
| 辅助气 | 300 mL/min | 延时时间 | 4s |
| 原子化器温度 | 300℃ | 注入泵速 | 100 r/min |
| 测量方式 | 标准曲线法 | 分析信号 | 峰面积 |