前    言

本标准按照GB/1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准负责起草单位：浙江天宁合金材料有限公司。

本标准参加起草单位：浙江省冶金产品质量检验站有限公司。

本标准主要起草人：

本标准是首次制定。

接触线和绞线用铜及铜合金线坯

范围

本标准规定了接触线和绞线用铜及铜合金线坯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于直径8mm～35mm供电气化铁路接触线和绞线用铜及铜合金圆形线坯（以下简称线坯）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 351-1995 金属材料电阻系数测量方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3048.2 电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验

GB/T 4909.2 裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量

GB/T 4909.3 裸电线试验方法 第3部分：拉力试验

GB/T 4909.4 裸电线试验方法 第4部分：扭转试验

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

YS/T 347  铜及铜合金  平均晶粒度测定方法

YS/T 448  铜及铜合金 铸造和加工制品宏观组织检验方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

要求

3.1 产品分类

3.1.1牌号、状态、规格

产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

3.1.2 产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（代号）、规格和状态的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TU2（T10180）制造的、状态为M07、直径为20mm的线坯标记为：

铜线坯 YS/T XXXX- TU2 M07-φ20

或   铜线坯 YS/T XXXX-T10180 M07-φ20

示例2：用TAg0.1（T11210）制造的、状态为M30、直径为30mm的线坯标记为：

铜线坯 YS/T XXXX- TAg0.1 M30- φ30

或   铜线坯 YS/T XXXX- T11210 M30-φ30

产品的牌号、状态、规格

| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无氧铜 | TU2 | T10180 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
| 纯铜 | T2 | T11050 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
| 银铜 | TAg0.1 | T11210 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
| 锡铜 | TSn0.1（有重？） | T14416 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
|  | TSn0.3 | T14417 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
|  | TSn0.5 | T14418 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
| 镁铜 | TMg0.15 | T15610 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
|  | TMg0.25 | T15620 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
|  | TMg0.35 | T18660 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |
|  | TMg0.45 | T18663 | 连续铸造（M07），连续挤压（M30），连铸连轧（M20） | 8.0～35.0 |

3.2化学成分

线坯各牌号的化学成分应符合表2的规定。

产品的化学成分

| 牌号 | 化学成分 质量分数/% |
| --- | --- |
|  | Cu | Ag | Mg | Sn | Cr | Zr | O | Bi | Pb | P | 其他元素总和 |
| TU2 | ≥99.95 | — | — | — | — | — | ≤0.0030 | ≤0.0005 | ≤0.0040 | ≤0.0020 | ≤0.03 |
| T2 | ≥99.90 | — | — | — | — | — | ≤0.0030a | ≤0.0005 | ≤0.0050 | — | ≤0.03 |
| TAg0.1 | ≥99.50 | 0.08～0.12 | — | — | — | — | ≤0.0030a | ≤0.0005 | — | — | ≤0.03 |
| TSn0.1 | 余量 | — | — | 0.01～0.20 | — | — | ≤0.0030a | — | — | — | ≤0.10 |
| TSn0.3 | 余量 | — | — | 0.15～0.40 | — | — | ≤0.0030a | — | — | — | ≤0.10 |
| TSn0.5 | 余量 | — | — | 0.35～0.70 | — | — | ≤0.0030a | — | — | — | ≤0.10 |
| TMg0.15 | 余量 | — | 0.05～0.20 | — | — | — | — | — | — | ≤0.0100 | ≤0.10 |
| TMg0.25 | 余量 | — | 0.10～0.40 | — | — | — | — | — | — | ≤0.0100 | ≤0.10 |
| TMg0.35 | 余量 | — | 0.15～0.60 | — | — | — | — | — | — | ≤0.0100 | ≤0.10 |
| TMg0.45 | 余量 | — | 0.30～0.70 | — | — | — | — | — | — | ≤0.0100 | ≤0.10 |
| a表示采用连铸连轧（M20）工艺时，O含量≤0.0300% |

3.3外形尺寸及其允许偏差

线坯直径及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  线坯的直径及其允许偏差                    单位为毫米

| 直 径 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 8.0～15.0 | ±0.50 |
| >15.0～25.0 | ±0.60 |
| >25.0～35.0 | ±0.80 |
| 注：当需方有要求允许偏差为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

3.4 力学性能

线坯的室温纵向拉伸性能应符合表4的规定。

表4 线坯纵向拉伸性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A200mm % |
| --- | --- | --- | --- |
| TU2、T2、TAg0.1 | M07 | ≥170 | ≥30 |
|  | M20 | ≥300 | ≥3 |
|  | M30 | ≥210 | ≥40 |
| TSn0.1 | M07 | ≥170 | ≥30 |
|  | M20 | ≥320 | ≥3 |
|  | M30 | ≥210 | ≥40 |
| TSn0.3 | M07 | ≥175 | ≥30 |
|  | M20 | ≥380 | ≥3 |
|  | M30 | ≥240 | ≥40 |
| TSn0.5 | M07 | ≥180 | ≥30 |
|  | M20 | ≥390 | ≥3 |
|  | M30 | ≥250 | ≥40 |
| TMg0.15 | M07 | ≥170 | ≥30 |
|  | M20 | ≥380 | ≥3 |
|  | M30 | ≥240 | ≥40 |
| TMg0.25 | M07 | ≥180 | ≥30 |
|  | M20 | ≥400 | ≥3 |
|  | M30 | ≥240 | ≥40 |
| TMg0.35 | M07 | ≥180 | ≥30 |
|  | M20 | ≥400 | ≥3 |
|  | M30 | ≥260 | ≥40 |
| Mg0.45 | M07 | ≥200 | ≥30 |
|  | M20 | ≥400 | ≥3 |
|  | M30 | ≥270 | ≥40 |

3.5扭转试验

M07、M30线坯进行6（正向）×6（逆向）圈扭转后(M20除外)，应不出现影响使用的起皮、裂边、皱边现象。

3.6晶粒度

线坯可进行晶粒度检测，其要求由供需双方协商。

3.7 电性能

线坯的电性能应符合表5的规定。

表5 线坯的电性能

| 牌号 | 状态 | 体积电阻率ρ20/（Ω·mm2/m） | 20℃时导电率/%IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| TU2、T2 、TAg0.1 | M07、M30 | ≤0.01760 | ≥98.0 |
|  | M20 | ≤0.01770 | ≥97.4 |
| TSn0.1 | M07、M30 | ≤0.01818 | ≥94.8 |
|  | M20 | ≤0.01850 | ≥93.2 |
| TSn0.3、TMg0.15、TMg0.25 | M07、M30 | ≤0.02090 | ≥82.5 |
|  | M20 | ≤0.02125 | ≥81.1 |
| TSn0.5 、TMg0.35 | M07、M30 | ≤0.02490 | ≥69.2 |
|  | M20 | ≤0.02530 | ≥68.2 |
| TMg0.45 | M07、M30 | ≤0.02560 | ≥67.4 |
|  | M20 | ≤0.02600 | ≥66.3 |

3.8密度

线坯的密度应符合表6的要求

表6 线坯的密度

| 状态 | 密度/g/cm3 |
| --- | --- |
| M07 | ≥8.80 |
| M20 | ≥8.87 |
| M30 | ≥8.87 |

3.9线坯单卷重量

重量由供需双方协商，单卷重量允许偏差为+3%。

3.10 内部质量

线坯内部不应有气孔、缩孔、夹杂及其他影响使用的缺陷。

3.11表面质量

线坯表面不应有皱边、飞边、裂纹、夹杂物及其他影响使用的缺陷。

试验方法

4.1化学成分

线坯的化学成分分析方法应按GB/T5121(所有部分)、YS/T 482或YS/T 483的规定进行,仲裁时按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

4.2外形尺寸及其允许偏差

线坯的外形尺寸测量方法按GB/T 4909.2的规定进行。

4.3力学性能

线坯的力学性能检测，按GB/T 4909.3的规定进行。

4.4 扭转试验

线坯的扭转试验方法按GB/T 4909.4的规定进行。

4.5晶粒度

线坯的晶粒度检测方法按YS/T 347的规定进行。

4.6电性能

线坯的电阻率检测方法按GB/T 3048.2的规定进行。

4.7密度

线坯的密度检测方法按GB/T 351-1995的4.9条进行。

4.8单卷重量

线坯单卷重量用相应精度的测量工具检测。

4.9内部质量

线坯内部质量检测按YS/T 448的规定进行。

4.10表面质量

线坯的表面质量应目视检验。

检验规则

5.1检查和验收

线坯应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量保证书。

需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内，以书面的形式向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

线坯应成批提交，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批不超过10卷。

检验项目

5.3.1逐批检验

5.3.1.1每批线坯应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、电性能、内部质量、表面质量及单卷重量的检验。

5.3.1.2当需方有要求，线坯还应进行晶粒度和扭转试验的检验。

5.3.1.3密度可不做检验，但供方必须保证产品密度达到本标准第3.8款的要求。

5.3.2 型式检验

有下列任一情况时，应按标准规定对线坯进行型式检验：

a)	新产品试制鉴定时；

b)	正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)	连续二年未进行型式检验时;

d)	需方要求时。

取样及试验类型

线坯的取样及试验类型应符合表7的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表7  样品的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 试验类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式试验 | 出厂试验 |
| 化学成分 | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 3.2 | 4.1 | √ | √ |
| 外形尺寸 | 逐卷检查 | 3.3 | 4.2 | √ | √ |
| 力学性能 | 每批任取2卷/批，每卷取个1试样 | 3.4 | 4.3 | √ | √ |
| 扭转试验 | 每批任取2卷/批，每卷取个1试样 | 3.5 | 4.4 | √ |  |
| 晶粒度 | 每批任取2卷/批，每卷取个1试样 | 3.6 | 4.5 | √ |  |
| 电性能 | 每批任取2卷/批，每卷取个1试样 | 3.7 | 4.6 | √ | √ |
| 密度 | 每批任取2卷/批，每卷取个1试样 | 3.8 | 4.7 | √ |  |
| 单卷重量 | 逐卷检查 | 3.9 | 4.8 | √ | √ |
| 内部质量 | 每批任取2卷/批，每卷取个1试样 | 3.10 | 4.9 | √ |  |
| 表面质量 | 逐卷检查 | 3.11 | 4.10 | √ | √ |

5.5 检验结果的判定

5.5.1化学成分不合格时，判该批线坯不合格。

5.5.2线坯的外形尺寸、单卷重量和表面质量不合格时，判该卷不合格。

5.5.3 当力学性能、扭转试验、晶粒度、电性能、内部质量的试验结果中有试样不合格时，应从该批线坯中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那卷线坯）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。（缺密度？）

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1 线坯的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

6.2 需方若有特殊要求时，由供需双方协商。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容；

a)产品名称；

b)牌号；

c)状态；

d)规格；

e)重量或卷数；

f）晶粒度和扭转试验（有要求时）；

g）本标准编号；

h）其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

接触线和绞线用铜及铜合金线坯

Drawing stock of copper and copper alloys

for the contact wires and the stranded conductors

（审定稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.30

H 62