ICS 77. 150. 30

## YS/T  648-20XX

代替YS/T 648-2007 YS/T 647-2007

铜 碲 合 金 棒

### Copper-tellurim  alloys  rod and bar

（送审稿）

20XX-XX-XX发布                                      20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

#### YS/T 648-20XX

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 648－2007《铜碲合金棒》和YS/T 647-2007《铜锌铋碲合金棒》。本标准与YS/T 648－2007 和YS/T647-2007《铜锌铋碲合金棒》相比，主要变化如下：

——整合了YS/T 648－2007《铜碲合金棒》 和YS/T647-2007《铜锌铋碲合金棒》标准内容；

——增加H00状态相关要求；

——增加了TMg0.3-0.2、TMg0.6-0.2两个牌号及相应要求；

——修改了QTe0.3、QTe0.5-0.08两个牌号表示方式，改为TTe0.3、TTe0.5-0.08；

——修改了状态表示方法；

——修改了“尺寸允许偏差”，相较于GB/T 4423-2007，矩形棒、正多边形棒在直径或对边距＞30~50范围内，高精级允许偏差由±0.12，修改为±0.10

——修改了“力学性能、电学性能”要求，硬度由原来的布氏硬度改为洛氏硬度，补充不同规格棒材的力学性能、电学性能。

——修改了TTe0.3、TTe0.5-0.008两个牌号力学性能、电学性能及热学性能的部分参数，将布氏硬度HBS调整为洛氏硬度HRB；

——删除了YS/T 648－2007《铜碲合金棒》附录A、附录B内容，将附录C顺调为附录A；

——修改了试验方法5.2尺寸测量方法 ，棒材的外形尺寸检验方法按GB/T26303.2的规定进行。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司。

本标准主要起草人：侯仁义、侯龙超、产小华、冯春发、李鹏冲、吕忠华

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 648-2007《铜碲合金棒》；

——YS/T 647-2007《铜锌铋碲合金棒》；

铜碲合金棒

1  范围

本标准规定了铜碲合金棒的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于航空航天、军工、等离子、通讯、自动控制、电子仪器仪表、交通（应用行业、领域划分不清）等行业加工使用的圆、方（矩）、正多边形铜碲合金棒（以下简称棒材）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1        金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法（GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法）

GB/T 230.1        金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 2828.1       计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 8888         重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 26306        易切削铜合金棒

GB/T 32791         铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 26303.2-2010 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法　第2部分：棒、线、型材

YS/T336           铜、镍及其合金管和棒材断口检验法

YS/T 482          铜及铜合金分析方法   光电发射光谱法

3   技术要求

3.1  产品分类

3.1.1牌号、代号、状态、规格

产品的牌号、代号、状态、规格应符合表1的规定。

表1  产品牌号、代号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 常用形状 | 状态 | 直径或对边距mm | 供应长度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTe0.3 | T14440 | 圆、方（矩）、正多边形 | H00、1/2硬（H02）、硬（H04） | 2～90 | 500～5000 |
| TTe0.5-0.008 | T14450 |  |  |  |  |
| HBi60-0.5-0.01 | T49310 | 圆、方（矩）、正多边形 | 1/2硬（H02） | 2～90 | 500～5000 |
| HBi60-0.8-0.01 | T49320 |  |  |  |  |
| HBi60-1.1-0.01 | T49330 |  |  |  |  |
| TMg0.3-0.2 | T18695 | 圆、方（矩）、正多边形 | 1/2硬（H02） 硬（H04） | 2～90 | 500～5000 |
| TMg0.6-0.2 | T18665 |  | 硬（H04） |  |  |
| 注：经双方协议，直径或对边距等于和小于10mm的棒材可成盘（卷）供货，其长度不短于4000mm。 H00为软态，H02半硬态，H04硬态 |

3.1.2产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TTe0.3（T14440）制造、半硬态（H02）、直径为10mm、长度为5000 mm的铜碲合金圆棒标记为：

圆棒YS/T 648-TTe0.3 H02 -φ10×5000

或   圆棒YS/T 648- T14440 H02 -φ10×5000

示例2：用TTe0.5-0.008（T14450）制造、硬态（H04）、长边为40mm、短边为25mm、长度为5000mm的铜碲合金矩形棒标记为：

矩形棒YS/T 648-TTe0.5-0.008 H04-40×25×5000

或  矩形棒YS/T 648- T14450 H04-40×25×5000

示例3：用TMg0.3-0.2 （T18695）制造、半硬态（H02）、对边距为20mm、长度为5000mm的铜碲合金正多边形棒标记为：

正多边形棒YS/T 648-TMg0.3-0.2 H02-S20×5000

或  正多边形棒YS/T 648-TMg0.3-0.2 H02-S20×5000

3.1.3圆、方（矩）、正多边形棒的截面形状及标注符号

圆、方（矩）、正多边形棒的截面形状及标注符号见图1（五边形没有标注？）。

图1 圆形棒、矩形棒、正多边形棒的截面形状示意图

3.2  化学成分

棒材的化学成分应符合表2的规定。

表2化学成分

| 牌号 | 主要成分（WT%） | 杂质≤（WT%） |
| --- | --- | --- |
|  | Cu＋Ag | Bi | Te | P | Zn | Mg | Pb | Cd |
| TTe0.3 | 余量 | -- | 0.2-0.35 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
| TTe0.5-0.008 | 余量 | -- | 0.4-0.6 | 0.004-0.012 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
| HBi60-0.5-0.01 | 58.5～61.5 | 0.45～0.65 | 0.010～0.015 | -- | 余量 | -- | 0.1 | 0.01 |
| HBi60-0.8-0.01 | 58.5～61.5 | 0.70～0.95 | 0.010～0.015 | -- | 余量 | -- | 0.1 | 0.01 |
| HBi60-1.1-0.01 | 58.5～61.5 | 1.00～1.25 | 0.010～0.015 | -- | 余量 | -- | 0.1 | 0.01 |
| TMg0.3-0.2 | 余量 | -- | 0.15～0.20 | -- | -- | 0.2～0.4 | 0.005 | -- |
| TMg0.6-0.2 | 余量 | -- | 0.15～0.20 | -- | -- | 0.5～0.7 | 0.005 | -- |

续表 2化学成分

| 牌号 | 杂质≤（WT%） |
| --- | --- |
|  | As | Bi | Fe | Zn | Sb | Sn | Ni | S | P | 总和 |
| TTe0.3 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.002 | 0.0025 | 0.001 | 0.1 |
| TTe0.5-0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | -- | 0.2 |
| HBi60-0.5-0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HBi60-0.8-0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HBi60-1.1-0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TMg0.3-0.2 | -- | 0.001 | 0.002 | 0.0016 | 0.001 | -- | 0.002 | -- | 0.0005 | 0.1 |
| TMg0.6-0.2 | -- | 0.001 | 0.002 | 0.0016 | 0.001 | -- | 0.002 | -- | 0.0005 | 0.1 |

3.3 外形尺寸及其允许偏差

3.3.1棒材直径或对边距允许偏差应符合表3的规定。

表3棒材直径、对边距或边长及其允许偏差               单位为毫米

| 直径或对边距 | 圆形棒 | 矩形棒、正多边形棒 |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| ＞2～6 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.07 |
| ＞6～10 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.08 |
| ＞10～18 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 |
| ＞18～30 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.10 |
| ＞30～50 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.13 |
| ＞50～90 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.24 |
| 注：精度等级应在合同中注明。 |

3.3.2棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+5mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。3.3.3棒材的直度应符合表4的规定。

表4  棒材的直度                             单位为毫米

| 直径或对边距 | 圆形棒 | 矩形棒、正多边形棒 |
| --- | --- | --- |
|  | ＞2~5 | ＞5～18 | ＞18～40 | ＞40～90 |  |
| 每米直度 | ≤2 | ≤2 | ≤1 | ≤0.6 | ≤3 |

3.3.4圆形棒材的圆度不得超过直径允许偏差之半。

3.3.5矩形棒和正多边形棒的扭拧度， 对边距不小于12mm的棒材的最大扭拧度，每300mm不应超过1度 (精确到度)，最大长度5000mm总扭拧度不应超过15度，＜12mm的产品扭拧度由“供需双方在合同中注明”。

3.3.6矩形棒和正多边形棒的横截面棱角处允许有圆角，其最大圆角半径应符合表5的规定。

表5  矩形棒和正多边形棒横截面棱角圆角半径         单位为毫米

| 对边距a（s） | ＞2～18 | ＞18～40 | ＞40～90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | ＞0.5～1.2 | ＞1.2～1.8 | ＞1.8～4.0 |

3.4力学性能、电学性能、切削性能

棒材的力学性能、电学性能、切削性能应符合表6的规定。

表6  力学性能、电学性能、切削性能

| 牌号 | 状态 | 直径或对边距 mm | 力学性能 | 电学性能 | 切削性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % | 硬度 HRB | 导电率 %IACS | 抗弧性能 | 切削 率 % |
|  |  |  |  |  |  |  | 起晕电压KV | 击穿电压 KV |  |
| TTe0.3 | H00 | 全规格 | ＜260 | ≥30 | ＜32 | ≥97 | ≥17 | ≥19 | － |
|  | H02 | 2～6.5 | ＞260 | ≥8 | - | ≥97 | ≥17 | ≥19 | － |
|  |  | ＞6.5～90 | ＞260 | ≥12 | 32～43 | ≥98 | ≥17 | ≥19 | － |
|  | H04 | 2～6.5 | ＞330 | ≥4 | - | ≥97 | ≥17 | ≥19 | － |
|  |  | ＞6.5～32 | ＞305 | ≥8 | ＞43 | ≥97 | ≥17 | ≥19 | － |
|  |  | ＞32～90 | ＞275 | ≥8 | ＞43 | ≥97 | ≥17 | ≥19 | － |
| TTe0.5-0.008 | H00 | 全规格 | ＜260 | ≥20 | ＜32 | ≥85 | - | - | ≥85 |
|  | H02 | 2～6.5 | ＞260 | ≥8 | 32＞45 | ≥85 | － | － | ≥85 |
|  |  | ＞6.5～90 | ＞260 | ≥12 | 32～45 | ≥85 | － | － | ≥85 |
|  | H04 | 2～6.5 | ＞330 | ≥4 | - | ≥85 | － | － | ≥85 |
|  |  | ＞6.5～32 | ＞305 | ≥8 | ＞45 | ≥85 | － | － | ≥85 |
|  |  | ＞32～90 | ＞275 | ＞8 | ＞45 | ≥85 | － | － | ≥85 |
| HBi60-0.5-0.01 | H02 | 全规格 | ≥380 | ≥25 | 50～65 | － | － | － | ≥80 |
| HBi60-0.8-0.01 | H02 | 全规格 | ≥390 | ≥22 | 53～68 | － | － | － | ≥85 |
| HBi60-1.1-0.01 | H02 | 全规格 | ≥400 | ≥20 | 55～70 | － | － | － | ≥90 |
| TMg0.3-0.2 | H02 | 全规格 | 430-460 | ≥8 | 60～70 | ≥75 | － | － | － |
|  | H04 | 全规格 | ≥460 | ≥3 | ≥70 | ≥75 | － | － | － |
| TMg0.6-0.2 | H04 | 全规格 | ≥480 | ≥3 | ≥75 | ≥65 |  |  |  |
| 注：直径或对边距小于10mm的棒材可不进行硬度和抗弧试验，小于10的双方协商。（有点矛盾） |

3.5 内部质量

棒材断口应致密，无缩孔。不允许有超过YS/T336标准规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

3.6  表面质量

棒材表面应光滑、清洁。不允许有影响使用的任何缺陷。

4  试验方法

4.1 化学成分仲裁分析方法

棒材的化学成分分析方法按GB/T5121（所有部分）、YS/T 482的规定进行。仲裁分析方法按GB/T5121（所有部分）的规定进行。

4.2外形尺寸及其允许偏差

棒材的外形尺寸及其允许偏差检验方法按GB/T26303.2的规定进行。

4.3力学性能检测方法

4.3.1 棒材室温拉伸试验按GB/T228.1标准的规定进行。试棒形状和尺寸的选择由供需双方协商确定。

4.3.2 棒材洛氏硬度试验按GB/T 230.1标准的规定进行。

4.4  电学性能的检测方法

4.4.1棒材导电率按GB/T 351的规定进行。

4.4.2棒材抗弧性能（起晕电压、击穿电压）的检测方法参考附录A的规定进行。

4.5切削性能

棒材切削性能的检测方法参考GB/T26306-2010标准附录A的规定进行。

4.6内部质量检验方法

棒材断口检验按YS/T336标准的规定进行。

4.7 表面质量检验方法

棒材表面质量用目视进行检查。

5  检验规则

5.1 检验和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方对收到的产品应按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格组成。直径或对边距不大于50mm的棒材，每批重量应不大于3000Kg，直径或对边距大于50mm的棒材，每批重量应不大于5000Kg。

5.3  检验项目

每批棒材应进行化学成分、力学性能、外形尺寸及其允许偏差、内部质量和表面质量的检验。如需方有要求，还应进行导电率、切削性能、抗弧性能的检验。

5.4 取样

检验项目取样应符合表7的规定。

表7 取样

| 检测项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉取1个试样、需方每批取1个试样 | 4.1 | 5.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 4.2 | 5.2 |
| 力学性能 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 4.3 | 5.3 |
| 导电率 | 每批任取1根 | 4.3 | 5.5.1 |
| 抗弧性能 | 每批任取1根，每根取1个试样 | 4.3 | 5.5.2 |
| 切削性能 | 每批任取1根，每根取1个试样 | 4.3 | 5.6 |
| 内部质量 | 每批任取1根，每根取1个试样 | 4.4 | 5.7 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 4.5 | 5.8 |

5.5检测结果的判定

5.5.1检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行。

5.5.2化学成分不合格时，判该批棒材不合格。

5.5.3棒材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该批棒材不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.4当力学性能、电导率、切削性能、抗弧性能、内部质量的试验结果中有试样不合格时，应从该批棒材(包括原受检不合格的那根棒材)中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批棒材不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T8888的规定进行。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）状态；

d）尺寸规格；

e）重量或根数；

f）导电率 (有要求时)；

g）抗弧性能 (有要求时)；

h）切削性能(有要求时)；

i）本标准编号；

j）其他。

附录A

（资料性附录）

抗弧性能（起晕电压、击穿电压）检测方法

B.1范围

本附录规定了铜碲合金棒抗弧性能的检测方法。

本附录适用于铜碲合金棒抗弧性能的检测。

B.2方法原理

B.3主要试验设备

升压装置、DDG-10kvA大电流发生器、游标卡。

B.4测试环境条件

大气环境：室内恒温20℃、相对湿度65%RH。

B.5试样制备

将试样车制成Φ10mm的两根棒，每根长100mm，每根一端车制成半球形，半球半径为R=5mm，见图C.1《抗弧性能测试试棒图，比例1：1》。

B.5试验步骤

先将升压装置与DDG-10kvA大电流发生器可靠连接，然后将 DDG-10kvA大电流发生器的两个电极分别紧固在两根测试捧上，再将两根测试捧紧固在由绝缘材料制成的支架上。两根测试捧必须严格在同一水平轴线上，两半球相对、相距21.5mm，见图C.2《抗弧测试示意图》。准备就绪后开启电源，慢慢调整升压装置升压，当观察到两半球间电弧刚刚起晕时，此时的电压为起晕电压，再继续升压使之两半球之间产生击穿现象，此时的电压为击穿。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准