YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 464—20××

代替YS/T 464—2003

阴极铜直读光谱分析方法

Methods for analysis of copper cathode

—The optical emission spectrometric

（送审稿）

201×-××-×× 发布                                           201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 464-2003《阴极铜直读光谱分析方法》。与YS/T 464-2003《阴极铜直读光谱分析方法》相比，主要发生了如下变动：

——将6 试样的内容修改为来自于按GB/T467-2010阴极铜5.3获得的样品；

——增加了7.1仪器状态的检查与确认和7.2工作曲线的绘制的内容；

——增加了精密度、试验报告条款；

——删除了允许差条款。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出和归口。

本标准起草单位：江西铜业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、金川集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省工业分析检测中心、大冶有色设计研究院有限公司、中条山有色金属集团有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、浙江富冶集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、昆明冶金研究院、山东恒邦冶炼股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、金隆铜业有限公司。

本标准主要起草人：熊建平、陈红、沈广鑫、高峰、吴志清、赵全明、张殿凯、刘光辉、刘春峰、孙红英、冯媛、邱培辉、廖家章、夏珍珠、夏兵伟、万双、刘英波、栾海光、谢柏华、杨利群。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 464—2003。

阴极铜直读光谱分析方法

1  范 围

本标准规定了阴极铜中砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰量含量的测定方法。

本标准适用于阴极铜中砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰量含量的测定。测定范围见表1：

表1

| 元素 | 测定范围% | 元素 | 测定范围% |
| --- | --- | --- | --- |
| As | 0.00005～0.0030 | Sb | 0.00010～0.0030 |
| Bi | 0.00005～0.0010 | S | 0.00020～0.0030 |
| Se | 0.00005～0.0020 | Te | 0.00015～0.0020 |
| Fe | 0.00010～0.0050 | Ag | 0.00010～0.0050 |
| Sn | 0.00005～0.0050 | Ni | 0.00005～0.0050 |
| Pb | 0.00010～0.0025 | Zn | 0.00010～0.0025 |
| Cr | 0.00010～0.0010 | Cd | 0.00005～0.0010 |
| Co | 0.00005～0.0020 | Si | 0.00010～0.0010 |
| P | 0.00005～0.0050 | Mn | 0.00005～0.0020 |

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 467-2010  阴极铜

GB/T 8170      数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  方法提要

电源在电极和试样表面间进行周期性激发，试样原子被激发辐射出特征光谱，此光谱强度值与元素浓度成函数关系。计算机自动采集激发强度值并计算出元素浓度。

4  材料

4.1  带盖高纯石墨坩锅，尺寸规格见图 1 (单位：mm) 。

4. 2  曲线校正用高、低标样 。

4.3  标准样品：有证阴极铜光谱标准样品，其杂质元素含量范围涵盖或部分涵盖本方法的测定范围。

4. 4  氩气：(Ar)>99.998%，(O2)<0.000 2%，(H2O)<0.000 3% 。

石墨坩埚盖图例                                石墨坩埚图例

图1

5  仪器设备

5. 1  车床及刀具。

5. 2  高温箱式电阻炉。

5.3  光电直读光谱仪(仪器工作条件参见附录A) 。

6   试样

来自于按GB/T467-2010阴极铜5.3获得的样品。

6.1  屑状试料制备

将110 g左右屑状试样，过 40目筛，筛上、筛下用磁铁处理后，按权重比例装入高纯石墨坩埚(4.1)中，盖上盖子。移入已升温至1100℃的高温箱式电阻炉（5.2）中，继续升温至 1150℃并保持10 min～15 min，取出坩埚，摇匀，自然冷却。

6.2  试样加工

样锭用车床(5.1)加工试样，车出表面光洁平整无气孔的待测面。加工时应防止试样过热氧化。

7  试验步骤

7.1  仪器状态的检查与确认

开启仪器，调节分压，检查仪器状态参数，使之处于正常状态，否则检查原因并调整。

7.2  工作曲线的绘制

在仪器状态和激发气氛稳定时，使用标准样品在直读光谱仪上连续激发，测定标准样品（4.3）中各杂质元素的含量，对照证书上的标准值调整相应元素的工作曲线。

7.3  测定

测定时，以试样光洁平面为上电极，钨针为下电极，以高性能火花光源对试样进行激发，并更换激发位置，同一表面至少进行四次激发测定 。

8  试样数据处理

根据仪器的工作曲线和各校正因素，取至少四次测定值，仪器自动对检测到的数据进行处理，计算并输出砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰量的分析结果。

9  精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得或外延法求得。

表2 重复性限

| As 的质量分数/% | 0.00006 | 0.00014 | 0.00057 | 0.0018 | 0.0038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00004 | 0.00006 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0005 |
| Bi 的质量分数/% | 0.00004 | 0.00010 | 0.00014 | 0.00059 | 0.0012 |
| r/% | 0.00003 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00012 | 0.0002 |
| Se 的质量分数/% | 0.00006 | 0.00011 | 0.00034 | 0.00087 | 0.0012 |
| r/% | 0.00003 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00016 | 0.0002 |
| Fe的质量分数/% | 0.00010 | 0.00016 | 0.00066 | 0.0024 | 0.0054 |
| r/% | 0.00006 | 0.00008 | 0.00013 | 0.0003 | 0.0005 |
| Sn的质量分数/% | 0.00009 | 0.000429 | 0.00055 | 0.0012 | 0.0026 |
| r/% | 0.00005 | 0.00008 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0004 |
| Pb的质量分数/% | 0.00010 | 0.00016 | 0.00055 | 0.0021 | 0.0044 |
| r/% | 0.00006 | 0.00010 | 0.00018 | 0.0003 | 0.0005 |
| Cr的质量分数/% | 0.000056 | 0.000103 | 0.00046 | 0.0012 | 0.0032 |
| r/% | 0.00004 | 0.00008 | 0.00013 | 0.0002 | 0.0003 |
| Cd的质量分数/% | 0.00009 | 0.000148 | 0.00046 | 0.0012 | 0.0030 |
| r/% | 0.00004 | 0.00005 | 0.00009 | 0.0002 | 0.0003 |
| P的质量分数/% | 0.00005 | 0.00015 | 0.00085 | 0.0026 | 0.0056 |
| r/% | 0.00003 | 0.00005 | 0.00012 | 0.0003 | 0.0005 |
| Sb的质量分数/% | 0.00007 | 0.000144 | 0.00028 | 0.0015 | 0.0031 |
| r/% | 0.00005 | 0.00008 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0004 |
| S的质量分数/% | 0.00021 | 0.00032 | 0.0019 | 0.0039 | 0.0082 |
| r/% | 0.00010 | 0.00015 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0009 |
| Te的质量分数/% | 0.00007 | 0.00015 | 0.00041 | 0.0011 | 0.0038 |
| r/% | 0.00006 | 0.00008 | 0.00013 | 0.0002 | 0.0004 |
| Ag的质量分数/% | 0.00018 | 0.00047 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0053 |
| r/% | 0.00008 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0007 |
| Ni的质量分数/% | 0.00009 | 0.00021 | 0.00061 | 0.0023 | 0.0060 |
| r/% | 0.00004 | 0.00006 | 0.00011 | 0.0003 | 0.0005 |
| Zn的质量分数/% | 0.00014 | 0.00060 | 0.00093 | 0.0026 | 0.0052 |
| r/% | 0.00007 | 0.00015 | 0.00020 | 0.0003 | 0.0005 |
| Co的质量分数/% | 0.000073 | 0.00013 | 0.00056 | 0.0018 | 0.0035 |
| r/% | 0.00004 | 0.00006 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0003 |
| Si的质量分数/% | 0.00009 | 0.00015 | 0.00054 | 0.0014 | 0.0034 |
| r/% | 0.00006 | 0.00008 | 0.00016 | 0.0002 | 0.00040 |
| Mn的质量分数/% | 0.00005 | 0.000124 | 0.00042 | 0.0011 | 0.0027 |
| r/% | 0.00004 | 0.00006 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0004 |

注：表中数据为按屑状试料制备（6.1）获得的重复性限

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得或外延法求得。

表3 再现性限

| As 的质量分数/% | 0.00006 | 0.00014 | 0.00057 | 0.0018 | 0.0038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.00005 | 0.00008 | 0.00013 | 0.0003 | 0.0006 |
| Bi 的质量分数/% | 0.00004 | 0.00010 | 0.00014 | 0.00059 | 0.0012 |
| R /% | 0.00004 | 0.00006 | 0.00009 | 0.00016 | 0.0003 |
| Se 的质量分数/% | 0.00006 | 0.00011 | 0.00034 | 0.00087 | 0.0012 |
| R /% | 0.00006 | 0.0009 | 0.00013 | 0.00022 | 0.0003 |
| Fe的质量分数/% | 0.00010 | 0.00016 | 0.00066 | 0.0024 | 0.0054 |
| R /% | 0.00008 | 0.00011 | 0.00016 | 0.0004 | 0.0006 |
| Sn的质量分数/% | 0.00009 | 0.000429 | 0.00055 | 0.0012 | 0.0026 |
| R /% | 0.00006 | 0.00012 | 0.00016 | 0.0003 | 0.0005 |
| Pb的质量分数/% | 0.00010 | 0.00016 | 0.00055 | 0.0021 | 0.0044 |
| R /% | 0.00008 | 0.00014 | 0.00024 | 0.0004 | 0.0006 |
| Cr的质量分数/% | 0.000056 | 0.000103 | 0.00046 | 0.0012 | 0.0032 |
| R /% | 0.00005 | 0.00010 | 0.00016 | 0.0003 | 0.0004 |
| Cd的质量分数/% | 0.00009 | 0.000148 | 0.00046 | 0.0012 | 0.0030 |
| R /% | 0.00006 | 0.00007 | 0.00012 | 0.0003 | 0.0004 |
| P的质量分数/% | 0.00005 | 0.00015 | 0.00085 | 0.0026 | 0.0056 |
| R /% | 0.00004 | 0.00007 | 0.00016 | 0.0004 | 0.0007 |
| Sb的质量分数/% | 0.00007 | 0.000144 | 0.00028 | 0.0015 | 0.0031 |
| R /% | 0.00005 | 0.00010 | 0.00013 | 0.0003 | 0.0005 |
| S的质量分数/% | 0.00021 | 0.00032 | 0.0019 | 0.0039 | 0.0082 |
| R /% | 0.00012 | 0.00018 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0010 |
| Te的质量分数/% | 0.00007 | 0.00015 | 0.00041 | 0.0011 | 0.0038 |
| R /% | 0.00007 | 0.00012 | 0.00018 | 0.0003 | 0.0005 |
| Ag的质量分数/% | 0.00018 | 0.00047 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0053 |
| R /% | 0.00010 | 0.00012 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 |
| Ni的质量分数/% | 0.00009 | 0.00021 | 0.00061 | 0.0023 | 0.0060 |
| R /% | 0.00006 | 0.00010 | 0.00020 | 0.0004 | 0.0006 |
| Zn的质量分数/% | 0.00014 | 0.00060 | 0.00093 | 0.0026 | 0.0052 |
| R /% | 0.00008 | 0.00016 | 0.00022 | 0.0004 | 0.0006 |
| Co的质量分数/% | 0.000073 | 0.00013 | 0.00056 | 0.0018 | 0.0035 |
| R /% | 0.00006 | 0.00008 | 0.00014 | 0.0003 | 0.0004 |
| Si的质量分数/% | 0.00009 | 0.00015 | 0.00054 | 0.0014 | 0.0034 |
| R /% | 0.00008 | 0.00010 | 0.00018 | 0.0003 | 0.0005 |
| Mn的质量分数/% | 0.00005 | 0.000124 | 0.00042 | 0.0011 | 0.0027 |
| R /% | 0.00005 | 0.00007 | 0.00012 | 0.0003 | 0.0005 |

注：表中数据为按屑状试料制备（6.1）获得的再现性限

10  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/T 464-20XX）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性附录）

ARL4460型光电直读光谱仪测定阴极铜中元素S、Ag、As、Sb、Bi、Se、Te、Pb、Zn、Fe、Ni、Si、Mn、Cd、Cr、Co、Sn和P含量所采用的分析线对、仪器光学系统性能指标及工作参数见表A.1、A.2、A.3。

表A.1

| 分析元素 | 波长/nm | 内标线 | 分析元素 | 波长/nm | 内标线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 180.731 | Bg s | Fe | 371.994 | Cu1 s |
| Ag | 338.289 | Cu1 s | Ni | 361.939 | Cu1 s |
| As | 189.042 | Bg s | Si | 288.160 | Cu1 s |
| Sb | 206.833 | Bg s | Mn | 403.449 | Cu1 s |
| Bi | 306.772 | Cu1 s | Cd | 228.802 | Bg1 s |
| Se | 196.090 | Bg s | Cr | 357.869 | Cu1 s |
| Te | 185.720 | Bg s | Co | 345.351 | Cu1 s |
| Pb | 283.307 | Cu1 s | Cu1 | 296.117 |  |
| Zn | 334.502 | Cu1 s | Bg | 171.090 |  |
| Sn | 175.790 | Bg s | Bg1 | 231.450 |  |
| P | 178.287 | Bg s |  |  |  |

表A.2

| 光学系统 | 光栅焦距 | 光栅刻线 | 读出系统 | 光谱波长范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帕邢-龙格装置 | ≥750mm | ≥2160线/mm | TRS时间解析测量系统 | 120-850nm |

表A.3

| 参数 | 时间/S | 电压/V |
| --- | --- | --- |
| 氩气冲洗 | 10 | / |
| 预激发 | 10 | 25 |
| 火花激发 | 10 | 25 |
| 激发延迟 | 0 | / |
| 疲劳灯设置 | / | 0 |

# Text boxes

ICS

XX