GB/T ×××-××××

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位:沈阳有色金属研究所有限公司、中国电子科技集团公司第十二研究所、 南京三乐集团有限公司、成都国光电气股份有限公司。

本标准主要起草人员：

电真空器件结构材料用铜镍合金棒

# 1  范围

本标准规定了电真空器件用铜镍合金棒材的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同(或订货单)内容。

本标准适用于电子工业部门使用的铜镍合金圆形棒材（以下简称棒材）。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121  (所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5235   加工镍及镍合金  化学成分和产品形状

GB/T 8647  （所有部分）镍化学分析方法

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存和质量证明书

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 技术要求

# 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号、代号﹑状态﹑规格

棒材的牌号、代号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1        牌 号、代号、状 态 和 规 格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 直径/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 40-1.5 | T71660 | 软化退火(O60) | 5～40 | 300～6000 |
|  |  | 硬(H04) |  |  |
|  |  | 热挤(M30) | 35～120 |  |
| BFe30-1-1 B30 B19 | T71510 T71400 T71050 | 热挤(M30) | 35～120 |  |
|  |  | 热锻(M10) | 35～200 |  |
|  |  | 软化退火(O60) 硬(H04) | 5～40 |  |
| NCu40-2-1 NCu28-2.5-1.5 | - | 热挤(M30) | 35～200 |  |
|  |  | 热锻(M10) | 35～200 |  |
|  |  | 硬(H04) 半硬(H02) 软化退火(O60) | 5～40 |  |
| NCu30-4-2-1 | - | 铸造态（M05） | 160~190 |  |
| 注：经双方协商，可供应其他规格的棒材，具体要求应在合同中注明。 |

### 3.1.2  产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

用BMn 40-1.5（T71660）制造、状态为软化退火（O60）、普通级、直径为25mm、长度为2500mm圆形棒材标记为：

圆形棒   GB/T ×××-BMn 40-1.5 O60-φ25×2500

或     圆形棒   GB/T ×××-T71660 O60-φ25×2500

### 3.2  化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T5231 和GB/T 5235的规定。（应该分别规定）

3.3外形尺寸及其允许偏差

3.3.1棒材的直径及其允许偏差应符合表2、表3及表4的规定。

表2    H04、H02、O60状态棒材的直径及其允许偏差       单位为毫米

| 直径 | 直径允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 5～10 | ±0.04 | ±0.06 |
| >10～18 | ±0.05 | ±0.08 |
| >18～30 | ±0.06 | ±0.10 |
| >30～40 | ±0.09 | ±0.13 |
| 注：若合同中未注明时，直径允许偏差按普通级执行。 |
| a当需方要求直径允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

表3  　 M30状态棒材的直径及其允许偏差                单位为毫米

| 直径 | 直径允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级a |
| >35～50 | ±1.0 | ±1.20 |
| >50～80 | ±1.20 | ±1.55 |
| >80～120 | ±1.55 | ±2.00 |
| a当需方要求直径允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

表4     M10、M05状态棒材的直径允许偏差                  单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 热锻（M10） | 铸造态（M05）后机械加工 |
| 30～50 | ±2.00 | ±1.0 |
| >50～80 | ±3.00 | ±1.5 |
| >80～120 | ±3.50 | ±1.5 |
| >120～160 | ±5.00 | ±2.0 |
| >160～200 | ±6.50 | ±2.0 |
| a当需方要求直径允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

3.3.2直度

棒材的直度（O60、M05状态除外）应符合表5的规定。

表5        棒材的直度                      单位为毫米

| 长度 | 直径 |
| --- | --- |
|  | 10～20 | >20～40 | >40 |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| 300～＜1000 | ≤3 |  | ≤2.5 | ≤3（？） | ≤1.5 | ≤2 |
| 1000～＜2000 | ≤3 |  | ≤2 | — |  |  |
| 2000～＜3000 | ≤6 |  | ≤4 | ≤3 |  |  |
| ≥3000 | ≤12 | ≤3 | ≤8 | ≤3 |  |  |

3.3.3圆度

棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

3.3.4 切斜度

棒材的切斜度应符合表6的规定。

表6        棒材的切斜度                  单位为毫米

| 直径 | 切斜度 |
| --- | --- |
| <40 | ≤3 |
| >40~100 | ≤3.5 |
| >100~250 | ≤5 |
| 注：检验断口的断面允许保留（？） |

3.3.5端部倒角

棒材端部可进行倒角，倒角度数由供需双方协商，并在合同中注明。

3.4力学性能

棒材的室温力学性能应符合表6的规定。

表6   棒材的力学性能（表中的直径和表1不全对应？）

| 牌号 | 状态 | 直 径 | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 40-1.5 | H04 | 5～20 | ≥540 | ≥5 |
|  |  | >20～30 | ≥490 | ≥8 |
|  |  | >30～40 | ≥440 | ≥10 |
|  | O60 | 5～20（？） | ≥345 | ≥25 |
|  | M30 | 35～120 | ≥345 | ≥25 |
| BFe30-1-1 B30 | H04 | 5～12 | ≥550 | ≥8 |
|  |  | >12～25 | ≥515 | ≥10 |
|  |  | >25～40 | ≥480 | ≥10 |
|  | O60 | 5～12 | ≥360 | ≥18 |
|  |  | >12～25 | ≥330 | ≥18 |
|  |  | >25～40 | ≥310 | ≥18 |
|  | M30 | 35～120 | ≥310 | ≥18 |
|  | M10 | 35～200 | ≥310 | ≥18 |
| B19 | H04 | 5～20 | ≥450 | ≥5 |
|  |  | >20～30 | ≥410 | ≥5 |
|  |  | >30～40 | ≥380 | ≥5 |
|  | O60 | 5～12 | ≥350 | ≥18 |
|  |  | >12～25 | ≥350 | ≥18 |
|  |  | >25～40 | ≥330 | ≥18 |
|  | M30 | 35～120 | ≥300 | ≥25 |
|  | M10 | 35～200 | ≥300 | ≥25 |
| NCu40-2-1 NCu28-2.5-1.5 | H04 | 5～20 | ≥635 | ≥4 |
|  |  | >20～40 | ≥590 | ≥5 |
|  | H02 | 5～15 | ≥550 | ≥8 |
|  |  | >15～30 | ≥500 | ≥15 |
|  |  | >30～40 | ≥450 | ≥20 |
|  | O60 | >5～40 | ≥390 | ≥25 |
|  | M30 | 35～120 | ≥390 | ≥25 |
|  | M10 | 30～200 | ≥390 | ≥25 |
| NCu30-4-2-1 | M05 | 160~190 | ≥600 | ≥3 |

3.5内部质量

3.5.1断口

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336 中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

3.5.2超声波探伤

棒材可进行超声波探伤试验，不允许有超出GB/T3310规定的缺陷。

3.5.3低倍组织

棒材的横向低倍组织应没有裂纹、缩尾、气孔、金属或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。

3.5.4气密性

需方要求并在合同中注明时，棒材可进行气密性检测，气密性应满足，其中Q为漏气率。

3.6表面质量

3.6.1  棒材均不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等缺陷。棒材中除M10、M30、M05态外，其他状态棒材应表面光亮。

3.6.2  允许有局部的、不使棒材直径超出允许偏差的划伤、凹坑、斑点等缺陷；允许有轻微的矫直痕、细划伤、氧化色、发暗和水迹、油迹不作为报废依据。

# 4试验方法

4.1 化学成分

棒材的化学成分分析方法应按GB/T5121（所有部分）、YS/T482或GB/T8647（所有部分）的规定进行，棒材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121（所有部分）或GB/T8647（所有部分）的规定进行。（GB/T8647能满足镍基合金的分析要求吗？是不是应该用YST 325-2009镍铜合金化学分析方法?）

4.2 外形尺寸

棒材的外形尺寸测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

4.3 力学性能

棒材室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010的规定进行，试样号为R4、R5、R6。

4.4内部质量

4.4.1断口

棒材的断口检验按YS/T 336 的规定进行。

4.4.2超声波探伤检验方法

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

4.4.3低倍组织

取棒材的横断面进行车削平整，用细砂纸磨光，表面粗糙度Ra应不大于1.6μm，经酸溶液浸蚀后，取出用水冲洗干净，然后用5倍~10倍放大镜观察。

4.4.4气密性

气密性检测方法参照附录A进行，有特殊要求时，检测方法由供需双方协商决定。

4.5 表面质量

棒材的表面质量应目视检验。

# 5 检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起，一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过5 000 Kg。

5.3检验项目

5.3.1每批棒材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、断口及表面质量的检验。

5.3.2如需方有要求，棒材还应进行超声波探伤、低倍组织、气密性的检验。

5.4取样

棒材的取样应符合表7规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表7  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 供方每炉取2个试样；需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐根检验 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 内部质量 | 低倍组织 断口 | 每批任取2根，每根取1个试样，低倍取横向试样 | 3.5 | 4.4 |
|  | 超声波探伤 | 逐根检验 | 3.5.2 | 4.4.2 |
|  | 气密性 | ？ |  |  |
| 表面质量 | 逐根检验 | 3.6 | 4.5 |

5.5检测结果的判定

5.5.1  检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行。

5.5.2化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.3  棒材的外形尺寸及其允许偏差、断口、超声波探伤、低倍组织、表面质量不合格时，判该根不合格。（断口、低倍组织检验不是逐根进行，按根判不合理？）

### 5.5.4  当力学性能试验结果中有试样不合格时，应从该批产品(包括原受检不合格的那根棒材) 中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

7 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级)；

ｆ) 重量或根数；

g ) 超声波探伤、低倍组织、气密性（有要求时）；

ｈ) 本标准编号；

i ) 其他。

附录A

（资料性附录）

气密性检验方法

A1  范围

本附录规定了真空电子器件用铜镍合金材料气密性检验方法。

本附录适用于真空电子器件用铜镍合金棒材（直径＞Φ4mm）的气密性检验。

A2  方法原理

使用氦质谱检漏仪，利用氦气作示漏气体，以气体分析仪检测氦气而进行检漏的质谱仪（不通）。

A3  试样要求

采购的铜镍合金产品形状为棒材。

铜镍合金棒料检验样品图及尺寸表见图A.1和表1。

说明：A——试样侧面壁厚；B——试样底部壁厚；C——试样总高度；D——试样外直径。d——棒材直径。

图A.1  铜镍合金棒料样品图

表1  铜镍合金棒料样品尺寸表

单位为毫米

| 棒材直径d | D | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4～10 | d-0.5 | 0.6 | 0.6 | 3 |
| ＞10～40 | d-1 | 0.8 | 0.8 | 3 |
| ＞40 | d-1 | 1 | 1 | 3 |

A4  检验仪器

选择可检最小漏率Q≤1×10-13Pa·m3/s的氦质谱检漏仪。

A5  检验步骤

A5.1  去油

试样用汽油清洗后再用棉球蘸少许丙酮擦洗，对于较小的试样零件，可以把它们浸在丙酮中用超声波清洗两次，每次20min，需更换丙酮。去油完毕后将试样零件置入烘箱烘干（40℃～80℃，时间30 min～60min）。用水膜法检验，若水膜能均匀完整的布满试样表面，则去油质量合格。

A5.2  烧氢

采用立式氢气炉，炉温和升温速率可调，用酒精或丙酮将工具、模具擦洗干净。把试样放到炉膛恒温区内，盖上炉罩，充氮气5 min～15 min后，关氮气，充氢气，5 min～15 min分钟后，用试管从氢炉出气口取样进行试纯，应无明显爆鸣声。升温，升温速率控制在15℃～20℃／min。达到800℃，保温10 min～15 min后，进行降温，当温度达到700℃以下关闭加热系统。炉温降至40℃以下方可开炉罩，取出零件。

A5.3  检漏

用可检最小漏率Q≤5×10-13Pa·m3/s氦质谱检漏仪，按照氦质谱检漏仪的操作规程和检漏要求对试样进行检漏。

A6检测结果的判定

根据设备的显示结果进行判定。

具体如何判定，写完整，明确一些

# Text boxes

20××-××-××实施

20××-××-××发布

电真空器件结构材料用铜镍合金棒

Copper nickel alloy rods for vacuum electron

devices structure material

（送审稿）

GB/T ×××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布