ICS 77.040.01

H 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 5252—XXXX

代替GB/T 5252-2006

锗单晶位错密度的测试方法

Test method for dislocation density of monocrystal germanium

（讨论稿）

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 5250—2006《锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法》。本标准与GB/T 5252—2006相比，主要变动如下：

修改原标准名称；

增加了规范性引用文件GB/T 14264、GB/T 8756；

删除原标准中2.1-2.8定义部分内容；

细化样片制作要求，确保测试面和正晶向偏离小于3°；

更正原标准中4.3化学试剂纯度表示方法；

增加抛光液温度要求和抛光时间；

增加（111）、（100）、（113）晶面样片腐蚀温度的要求；

修改（111）、（100）、（113）晶面样片腐时间；

位错密度测试点位置表单晶直径增加到150mm，并规定测试点位置；

细化测试结果精密度；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：有研光电新材料有限责任公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 5252—1985、GB/T 5252—2006。

锗单晶位错密度的测试方法

范围

本标准规定了锗单晶位错密度的测试方法。

本标准适用于位错密度0 cm-2～100000 cm-2的N型和P型锗单晶棒或片的位错密度或其他缺陷的测试。观察面为(111)、(100)和(113)面。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8756  锗晶体缺陷图谱

GB/T 14264  半导体材料术语

术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

原理

采用择优化学腐蚀法显示位错腐蚀坑，其原理是基于位错周围的晶格发生畸变，在晶体表面的露头处，对某些化学腐蚀剂反应速度较快，结果形成具有某种特定形状的腐蚀坑。于是用单位面积的腐蚀坑数目表示位错密度Nd (cm-2)。

(1)

式中：

S——场面积，单位为平方厘米(cm2)；

n——穿过视场面积S的位错密度数目。

试样制备

定向切断

垂直于单晶生长方向切开晶体，晶向偏离要求小于3º。

研磨

用金刚砂研磨，使表面平整，无可见的机械划痕。

位错腐蚀坑的显示

所采用的化学试剂纯度全部为化学纯，试剂质量分数见表1。

| 化学试剂 | 质量分数/% |
| --- | --- |
| 硝酸(HNO3) | 65～68 |
| 氢氟酸(HF) | 40 |
| 过氧化氢(H2O2) | 30 |
| 铁氰化钾[K3Fe(CN)6] | ﹥99 |
| 硝酸铜[Cu(NO3)2] | ﹥99 |
| 氢氧化钾(KOH) | ﹥82 |

化学抛光

用加热至50℃～60℃的抛光液〔HF:HNO3=1﹕1～3(体积比)〕抛光30 s左右至镜面。

腐蚀

(111)晶面：在腐蚀液〔K3Fe(CN)6﹕KOH﹕H2O=80g﹕120g﹕1L〕中煮沸5 min～10 min，或不经5.4所述的化学抛光，直接用抛光腐蚀液〔HF:HNO3=1﹕4(体积比)〕滴在用开水加热至70℃～80℃的单晶棒断面上，要求断面保持水平，且露出水面上2 mm左右(单晶片可浸泡于抛光腐蚀液中)。腐蚀至镜面为止。

(100)晶面：在冷却至10℃～15℃的腐蚀液〔HF﹕HNO3﹕Cu(NO3)2 (10%)水溶液=2﹕1﹕1(体积比)〕中浸泡5min～7 min至镜面。

(113)晶面：在冷却至10℃～15℃的腐蚀液〔HF﹕H2O2﹕Cu(NO3)2 (10%)水溶液=2﹕1﹕1(体积比)〕中浸泡5min～7 min至镜面。

清洁处理

用热水将吸附在晶面上的化学药品充分洗净，并且用纱布或其他擦拭物擦干，本操作应在通风柜中进行。

设备

金相显微镜：放大倍数40倍～200倍，满足7.2中规定的视场面积要求。

游标卡尺：精度0.02 mm。

切削、磨单晶的设备。

耐HF、HNO3等化学药品腐蚀的容器。

测量步骤

用肉眼观察试样是否有宏观缺陷及其分布情况。

视场面积选择：将试样置于金相显微镜下，估算位错密度，选取视场面积。

Nd≤5000 cm-2时选用1 mm2的视场；

5000 cm-2＜Nd≤10000cm-2时选用0.5 mm2的视场；

Nd＞10000 cm-2时选用0.1 mm2的视场。

读取位置的确定：读取位置为图1所示，随机选取读数方位，根据单晶的直径(或内切圆)按表2选取各点的位置。

根据单晶的取向和腐蚀条件，参照GB/T 8756 锗晶体缺陷图谱所示的各晶面位错腐蚀坑的特征，读取并记录各点的位错腐蚀坑数目。

用显微镜或游标卡尺测量符合GB/T 8756 锗晶体缺陷图谱中小角度晶界或位错排的长度。

测试结果的处理

平均位错密度 按式(2)计算：

(2)

式中：

C——预先测得的显微镜的计算系数。

ni——表示各点读数。

最大、最小位错密度的计算：

从9点读数中找出最大、最小读数，然后分别乘以C，即得最大、最小位错密度。

计算小角度晶界或滑移线得总长度

精密度

用腐蚀坑法测量位错密度的误差、与观察点的选取方法、实际观测面积(等于视场面积乘以观测点数)与晶面总面积之比、位错分布的均匀性(纵向、径向、极角)等因素有关。采用本标准测量得平均位错密度，相对于整个断面上得平均值，允许误差见表3.

| 单晶直径/mm | 计数点与边缘的距离/mm | 单晶直径/mm | 计数点与边缘的距离/mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 | 2,7 | 3 | 4,8 | 5,9 |  | 1,6 | 2,7 | 3 | 4,8 | 5,9 |
| 10 | 1.5 | 2.7 | 5.0 | 5.3 | 8.5 | 48 | 3.7 | 10.7 | 14.0 | 37.3 | 44.3 |
| 11 | 1.5 | 2.9 | 5.5 | 8.1 | 9.5 | 49 | 3.8 | 10.89 | 24.5 | 38.1 | 45.2 |
| 12 | 1.6 | 3.1 | 6.0 | 8.9 | 10.4 | 50 | 3.8 | 11.1 | 25.0 | 38.9 | 46.2 |
| 13 | 1.6 | 3.3 | 6.5 | 9.7 | 11.4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.7 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 12.3 | 51 | 3.9 | 11.4 | 25.5 | 39.6 | 47.1 |
|  |  |  |  |  |  | 52 | 4.0 | 11.6 | 26.0 | 40.4 | 48.0 |
| 15 | 1.8 | 3.7 | 7.5 | 11.3 | 13.2 | 53 | 4.0 | 11.8 | 26.5 | 41.2 | 49.0 |
| 16 | 1.8 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 14.2 | 54 | 4.1 | 12.0 | 27.0 | 42.0 | 49.9 |
| 17 | 1.9 | 4.2 | 8.5 | 12.8 | 15.1 | 55 | 4.1 | 12.2 | 27.5 | 42.8 | 50.9 |
| 18 | 1.9 | 4.4 | 9.0 | 13.6 | 16.1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.0 | 4.6 | 9.5 | 14.4 | 17.0 | 56 | 4.2 | 12.4 | 28.0 | 43.6 | 51.8 |
|  |  |  |  |  |  | 57 | 4.2 | 12.6 | 28.5 | 44.4 | 52.8 |
| 20 | 2.1 | 4.8 | 10.0 | 15.2 | 17.9 | 58 | 4.3 | 12.8 | 29.0 | 45.2 | 53.7 |
| 21 | 2.1 | 5.0 | 10.5 | 16.0 | 18.9 | 59 | 4.4 | 13.0 | 29.5 | 46.0 | 54.6 |
| 22 | 2.2 | 5.2 | 11.0 | 16.8 | 19.8 | 60 | 4.4 | 13.3 | 30.0 | 46.7 | 55.6 |
| 23 | 2.2 | 5.4 | 11.5 | 17.6 | 20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.3 | 5.6 | 12.0 | 18.4 | 21.7 | 61 | 4.5 | 13.5 | 30.5 | 47.5 | 56.5 |
|  |  |  |  |  |  | 62 | 4.5 | 13.7 | 31.0 | 48.3 | 57.5 |
| 25 | 2.4 | 5.9 | 12.5 | 19.1 | 22.6 | 63 | 4.6 | 13.9 | 31.5 | 49.1 | 58.4 |
| 26 | 2.4 | 6.1 | 13.0 | 19.9 | 23.6 | 64 | 4.7 | 14.1 | 32.0 | 49.9 | 59.3 |
| 27 | 2.5 | 6.3 | 13.5 | 20.7 | 24.5 | 65 | 4.7 | 14.3 | 32.5 | 50.7 | 60.3 |
| 28 | 2.5 | 6.5 | 14.0 | 21.5 | 25.5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.6 | 6.7 | 14.5 | 22.3 | 26.4 | 66 | 4.8 | 14.5 | 33.0 | 51.5 | 61.2 |
|  |  |  |  |  |  | 67 | 4.8 | 14.7 | 33.5 | 52.3 | 62.2 |
| 30 | 2.7 | 6.9 | 15.0 | 23.1 | 27.3 | 68 | 4.9 | 14.9 | 34.0 | 53.1 | 63.1 |
| 31 | 2.7 | 7.1 | 15.5 | 23.9 | 28.3 | 69 | 5.0 | 15.2 | 34.5 | 53.8 | 64 |
| 32 | 2.8 | 7.3 | 16.0 | 24.7 | 29.2 | 70 | 5.0 | 15.4 | 35.0 | 54.6 | 65.0 |
| 33 | 2.8 | 7.5 | 16.5 | 25.5 | 30.2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.9 | 7.8 | 17.0 | 26.2 | 31.1 | 71 | 5.1 | 15.6 | 35.5 | 55.4 | 65.9 |
|  |  |  |  |  |  | 72 | 5.1 | 15.8 | 36.0 | 56.2 | 66.9 |
| 35 | 3.0 | 8.0 | 17.5 | 27.0 | 32 | 73 | 5.2 | 16.0 | 36.5 | 57.0 | 67.8 |
| 36 | 3.0 | 8.2 | 18.0 | 27.8 | 33.0 | 74 | 5.3 | 16.2 | 37.0 | 57.8 | 68.7 |
| 37 | 3.1 | 8.4 | 18.5 | 28.6 | 33.9 | 75 | 5.3 | 16.4 | 37.5 | 58.6 | 69.7 |
| 38 | 3.1 | 8.6 | 19.0 | 29.4 | 34.0 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 3.2 | 8.8 | 19.5 | 30.2 | 35.8 | 76 | 5.4 | 16.6 | 38.0 | 59.4 | 70.6 |
|  |  |  |  |  |  | 77 | 5.4 | 16.8 | 38.5 | 60.2 | 71.6 |
| 40 | 3.2 | 9.0 | 20.0 | 31.0 | 36.8 | 78 | 5.5 | 17.1 | 39.0 | 60.9 | 72.5 |
| 41 | 3.3 | 9.2 | 20.5 | 31.8 | 37.7 | 79 | 5.5 | 17.3 | 39.5 | 61.7 | 73.5 |
| 42 | 3.4 | 9.5 | 21.0 | 32.5 | 38.6 | 80 | 5.6 | 17.5 | 40.0 | 62.5 | 74.4 |
| 43 | 3.4 | 9.7 | 21.5 | 33.3 | 39.6 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3.5 | 9.9 | 22.0 | 34.1 | 40.5 | 81 | 5.7 | 17.7 | 40.5 | 63.3 | 75.3 |
| 45 | 3.5 | 10.1 | 22.5 | 34.9 | 41.5 | 82 | 5.7 | 17.9 | 41.0 | 64.1 | 76.3 |
|  |  |  |  |  |  | 83 | 5.8 | 18.1 | 41.5 | 64.9 | 77.2 |
| 46 | 3.6 | 10.3 | 23.0 | 35.7 | 42.4 | 84 | 5.8 | 18.3 | 42.0 | 65.7 | 78.2 |
| 47 | 3.7 | 10.5 | 23.5 | 36.5 | 43.3 | 85 | 5.9 | 18.5 | 42.5 | 66.5 | 79.1 |
| 86 | 6.0 | 18.8 | 43.0 | 67.2 | 80.0 | 95 | 6.5 | 20.7 | 47.5 | 74.3 | 88.5 |
| 87 | 6.0 | 19.0 | 43.5 | 68.0 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 6.1 | 19.2 | 44.0 | 68.8 | 81.9 | 96 | 6.5 | 20.9 | 48.0 | 75.1 | 89.5 |
| 89 | 6.1 | 19.4 | 44.5 | 69.6 | 82.9 | 97 | 6.6 | 21.1 | 48.5 | 75.9 | 90.4 |
| 90 | 6.2 | 19.6 | 45.0 | 70.4 | 83.8 | 98 | 6.7 | 21.3 | 49.0 | 76.7 | 91.3 |
|  |  |  |  |  |  | 99 | 6.7 | 21.6 | 49.5 | 77.5 | 92.3 |
| 91 | 6.3 | 19.8 | 45.5 | 71.2 | 84.7 | 100 | 6.8 | 21.7 | 50.0 | 78.3 | 93.2 |
| 92 | 6.3 | 20.0 | 46.0 | 72.0 | 85.7 | 110 | 7.4 | 23.8 | 55.0 | 81.2 | 102.6 |
| 93 | 6.4 | 20.2 | 46.5 | 72.8 | 86.6 | 130 | 8.6 | 28.0 | 65.0 | 102.0 | 121.4 |
| 94 | 6.4 | 20.4 | 47.0 | 73.6 | 87.6 | 150 | 9.8 | 32.2 | 75.0 | 117.8 | 140.2 |

表3

| 测试片类型 误差/% 位错密度范围/cm2 | ＜500/cm2 | 500-1000/cm2 | ＞1000/cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直拉法 | 69 | 48 | 38 |
| VGF法 |  |  |  |

9点读数位置示意图

试验报告

应随机抽取9点读取位错密度报告单格式填写报告单，报告单应报告单应包括下列内容：

编号；

晶向；

，cm-2；

，cm-2；

，cm-2；

其他。

_________________________________