稀土长余辉荧光粉

征求意见稿编制说明

广东省稀有金属研究所

一、工作简况

1、任务来源

根据稀土标委[2018]1号文件《关于转发2017年稀土国家、行业标准制修订计划通知》，正式下达《稀土长余辉荧光粉》国家标准的编制任务，计划号20173848-T-469，完成年限为2019年12月。2018年1月14~15日在浙江省桐乡市召开会议正式落实此标准制修订工作任务，并确定广东省稀有金属研究所为负责起草单位，有研稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、江苏博睿光电有限公司、厦门大学四家单位报名参与起草。

- 起草单位情况

广东省稀有金属研究所（简称省稀有所） 作为省科学院下属18个独立法人骨干院所之一， 根据院专业结构调整要求，由广州有色金属研究院稀有金属研究所、稀有金属科技公司和精细化工研究所合并组建而成。拥有研究开发人员近七十人，其中高级工程师以上职称的有三十人，博士研究生二十多人。设有冶金工艺、稀土发光材料、电极材料、化工材料、能源材料等特色专业研究领域。

省稀有所是我国稀散金属研究与学术活动的领头单位，是我国稀有金属冶金工艺研究的重要基地，是广东省最全的稀土功能材料工程化研究开发单位。近五年，依托国家稀有金属分离和综合利用国家重点实验室和广东省稀土开发与应用研究重点实验室，共承担稀土资源高效利用和绿色分离的科学基础、复杂铂钯共生矿分离提取关键技术研究——短流程加工与深度利用技术研究、千瓦级安全氢源燃料电池应急电源集成系统等8项国家“973”，“863”科研课题；承担了华南花岗岩地区稀有稀土难选共伴生资源硫酸焙烧分解富集过程基础研究、混合动力汽车用高性能储氢合金粉生产技术改造、高效固态绿色照明用稀土发光材料关键技术及产业化、电解还原法制备高纯氧化铕的关键技术与示范等25项省级科研课题；以及蓝光LED激发的新型高性能稀土发光材料及规模化制备关键技术、新能源汽车镍氢动力电池用低成本储氢材料关键技术研究、电容器用超细钽粉短流程制备技术研究等15项市级重大科研；获得国家、省市及行业奖励18项，其中超大型低品位贵金属共伴生矿综合回收关键技术研究及产业化、南方离子型稀土绿色高效分离关键技术、高性能稀土发光材料研制与应用分别获得中国有色金属工业协会一等奖、广东省科技进步2等奖；申请并获得授权国家发明专利28多件；编辑专业教材、书籍两本，发表各类学术论文100多篇。

依托这些成果，研究所建立了多条功能材料中试线。中试产品有：各种高纯纳米稀土氧化物、节能灯用稀土三基色荧光粉、白光LED用荧光粉、各种长余辉发光材料、各种涂层钛电极材料、贮氢合金等，部分产品远销到美国、英国、日本等二十多个国家和地区。

3、主要工作过程

目前所使用的国家标准《稀土长余辉荧光粉》是2010年制订的，时隔8年之久，随着国内外生产厂家工艺水平的提高和用户对稀土长余辉发光材料的质量提出不同的要求，原标准中的采用的相对亮度的技术指标已不适应行业发展要求。因此，修订是必须的。

接到任务前，我单位就已经通过网络、电话联络、邮件等多种方式查询和了解相关生产厂家及用户的质量标准，结合市场要求和当前生产厂家的平均质量水平,我公司在原标准的基础上经过充分论证，形成了标准征求意见稿。

二、标准的技术内容说明

1、技术内容的变化

❶、删除了碱土铝酸盐的常规三级，将级别由原标准中的三级修改为二级（见草案稿表1与原标准表1），并对每个级别的中心粒径范围进行了重新设置，并对产品牌号进行重新编排。

理由：

1）随着稀土长余辉应用市场越来越细分化，应用领域越来越广，不同应用领域对长余辉荧光粉粒度分布范围、余辉亮度等产品指标的要求越来越高。原标准GB/T 24980-2010中的常规三级由于发光亮度较低已逐渐被市场淘汰。因此，此次草案稿将原标准中的碱土铝酸盐的常规三级删除，将级别由原标准中的三级修改为二级。

2）原标准GB/T 24980-2010中207001A，B，C，D牌号中，粒度分布较宽，不合理。现应用市场中60~100μm荧光粉主要应用在陶瓷、发光釉料中，而20~40μm荧光粉主要应用市场为塑胶注塑市场，10~20μm荧光粉主要应用市场为涂料，1~10µm荧光粉主要应用于纺织纤维和油墨应用市场。为此，这次对标准进行修订，我们从不同应用领域的角度出发对稀土长余辉荧光粉的牌号进行了重新编排，并增加了1~10µm的牌号并对每个级别的中心粒径范围进行了重新设置。

❷、常规一级牌号数由原来的5个增加至9个；常规二级的牌号数从原来的5个增加至8个。

理由：

常规一级牌号数由原来的5个增加至9个，原因如下：

1）原标准GB/T 24980-2010中的常规一级有5个牌号，其中黄绿粉有3个牌号207001A、207001B和207001C，蓝绿粉有两个牌号207001D和207001E。

2）针对目前应用市场的需求和不同应用领域对粒径的要求，草案中针对黄绿粉增加了细粒径的长余辉荧光粉1-10μm，并细化了原标准的粒径范围，将粒径划分为1-10μm, 10-20μm，20-40μm，40-60μm，60-100μm 五个区间范围，从而产生了207001A、207001B、207001C和207001D、207001E五个牌号。针对蓝绿粉，我们补充了10~20µm的牌号并根据应用领域对粒径的需求对粒径范围进行了细化，将粒径调整为10~20µm，20~40µm，40 ~60µm，60~100µm，从而产生了207001F、207001G、207001H和207001K四个牌号。

由此，原标准的常规一级牌号由原来的5个增加至9个。

常规二级的牌号数从原来的5个增加至8个。原因如下：

（1）原标准GB/T 24980-2010中的常规二级有5个牌号，其中黄绿粉有3个牌号207002A、207002B和207002C，蓝绿粉有两个牌号207002D和207002E。

（2）针对目前应用市场的需求和不同应用领域对粒径的要求，草案中针对黄绿粉增加了细粒径的长余辉荧光粉1-10μm，并细化了原标准的粒径范围，将粒径划分为1-10μm, 10-20μm，20-40μm，40-60μm，60-100μm 五个区间范围，从而产生了207002A、207002B、207002C和207002D、207002E五个牌号。针对蓝绿粉，我们根据应用领域对粒径的需求对粒径范围重新进行了划分，将粒径调整为20~40µm，40 ~60µm，60~100µm三个范围，从而产生了207002F、207002G、207002H三个牌号。

由此，原标准的常规二级牌号由原来的5个增加至8个。

❸、修改相对亮度为余辉亮度（见草案稿表1与原标准表1），修改了亮度的表达形式。

理由：

1）稀土长余辉应用行业一直认可余辉亮度这个重要产品指标，不认可原有标准GB/T 24980-2010中的相对亮度这个指标。目前，国内外客户下订单时所需要提供的也是余辉亮度和中心粒度等检测指标，而非相对亮度。因此，实际生产中相对亮度无任何实用价值。

2）相对亮度定义：在规定的激发条件下，荧光粉待测样品与标准荧光粉的亮度之比。由于稀土长余辉荧光粉和普通的三基色荧光粉不同，长余辉荧光粉本身可以吸收太阳光或日光储存能量后发光。

因此，在对长余辉荧光粉进行亮度测试时一定要在暗室消光12小时左右方可进行测试。这样的话，要想测试不同时间点的相对亮度操作起来非常麻烦，需要不停地消光不停地对照测试，测试程序复杂，可操作性差。因此，实际上，相对亮度值是通过外界光源激发停止后，测试不同时间段的标准荧光粉的余辉亮度，然后在同等条件下再测试不同时间段的待测荧光粉的余辉亮度，再把相同时间时刻的测试样品的余辉除以同一时刻的标准样品的余辉亮度值，得到相对亮度。因此，这个相对亮度值实际是一个数学处理结果，不是真正意义的试验测试值。例如原国标207001A相对亮度操作过程如下：

| 名称 | 10min 余辉亮度(mcd/m2) | 60min 余辉亮度(mcd/m2) |
| --- | --- | --- |
| 标准样品 | 1040 | 140 |
| 207001A | 750 | 100 |
| 相对亮度% | 70 | 70 |

事实上，余辉亮度光谱仪已经直接给出了荧光粉的余辉亮度的国际单位绝对值了。但是原国标为了做相对亮度，做了这么一个数学处理。其结果是采用原国家标准GB/T 24980-2010，客户应用时因为没有标准样品可对比，根本不知道手中长余辉荧光粉到底属于什么档次、牌号，造成现有长余辉荧光粉市场上产品质量混乱不堪。

结合上述两点，因此，草案稿建议将相对亮度修改为余辉亮度。

❹、修改了部分牌号产品的发光颜色。

理由：原标准GB/T 24980-2010碱土铝酸盐常规一级有黄绿粉207001A、207001B、207001C和蓝绿粉207001D、207001E共5个牌号。草案稿根据目前长余辉荧光粉的应用领域对牌号进行了增加并重新编排，黄绿粉由原标准的207001A、207001B、207001C增加至207001A、207001B、207001C、207001D、207001E五个牌号，蓝绿粉由原标准的207001D、207001E调整成207001F、207001G、207001H、207001K四个牌号。因此，原标准中的207001D、207001E的发光颜色在草案稿中由蓝绿色变成了黄绿色，这仅是由于黄绿粉的粒径范围进行重新调整，牌号重新编排所致。

❺、将硅酸盐蓝色荧光粉的中心粒径范围进行了重新设置（见草案稿表1与原标准）。

理由：硅酸盐蓝色荧光粉原标准中的207101A的中心粒径范围是20~35-µm，207101B的中心粒径范围是50~75µm。但实际应用中，40~50µm的蓝色荧光粉需求量较大，而原标准的2个牌号粒径范围没有涵盖到这个粒度范围。为此，草案稿增加了这个粒度段荧光粉的指标，并对原标准的粒径范围进行了重新编排，207101A的粒度范围调整为20~50-µm，207101B的中心粒径范围保持不变。

综上所说，本次修订长余辉荧光粉标准GB/T 24980-2010主要涉及三个方面：

(1)、把不合理的相对亮度指标去掉，采用余辉亮度(mcd/m2)来直接标定，符合产业实际需求；

(2)、根据现有应用领域细分市场要求，重新排布了产品牌号；

(3)、新增一些在油墨、抽丝等应用领域中新的产品牌号；

❻ 修改了牌号207001D、207001E、207002D、207002E的色品坐标y值的范围，由原标准的0.350~0.410调整为0.290~0.360。修改了207201的色品坐标范围，x值由原标准的0.530~0.590调整为0.590~0.650，y值由原标准的0.400~0.460调整为0.300~0.360。

表1

| 产品化学成分 组成体系 | 类别 | 产品牌号 | 发射主峰 | 色品坐标 | 发光颜色 | 余辉亮度（mcd/m2） | 中心粒径 （D[V,50]） | 粒度分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nm | x | y |  | 10min | 60min | μm |  |
| 碱土铝酸盐 | 207001 (常规一级) | 207001A | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 600~800 | 80~110 | 60~100 |  |
|  |  | 207001B | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 500~700 | 60~90 | 40~60 |  |
|  |  | 207001C | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 400~600 | 50~80 | 20~40 |  |
|  |  | 207001D | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 300~500 | 40~70 | 10~20 |  |
|  |  | 207001E | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 150~350 | 10~40 | 1~10 |  |
|  |  | 207001F | 480~500 | 0.115~0.175 | 0.290~0.360 | 蓝绿色 | 450~650 | 65~95 | 60-100 |  |
|  |  | 207001G | 480~500 | 0.115~0.175 | 0.290~0.360 | 蓝绿色 | 400~600 | 45~75 | 40-60 |  |
|  |  | 207001H | 480~500 | 0.115~0.175 | 0.290~0.360 | 蓝绿色 | 300~500 | 40~70 | 20-40 |  |
|  |  | 207001K | 480~500 | 0.115~0.175 | 0.290~0.360 | 蓝绿色 | 100~300 | 10~40 | 10-20 |  |
|  | 207002 （常规二级） | 207002A | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 500~700 | 70~100 | 60~100 |  |
|  |  | 207002B | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 400~600 | 50~80 | 40~60 |  |
|  |  | 207002C | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 300~500 | 40~70 | 20~40 |  |
|  |  | 207002D | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 150~350 | 30~60 | 10~20 |  |
|  |  | 207002E | 510~530 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 100~300 | 5~35 | 1~10 |  |
|  |  | 207002F | 480~500 | 0.115~0.175 | 0.290~0.360 | 蓝绿色 | 250~450 | 40~70 | 60~100 |  |
|  |  | 207002G | 480~500 | 0.115~0.175 | 0.290~0.360 | 蓝绿色 | 200~400 | 35~65 | 40~60 |  |
|  |  | 207002H | 480~500 | 0.115~0.175 | 0.290~0.360 | 蓝绿色 | 150~350 | 30~60 | 20~40 |  |
|  | 207003 （颗粒型） | 207003A | 515~525 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 1000~1300 | 150~200 | / | 在0.85mm~1.80mm之间的质量分数不小于80% |
|  |  | 207003B | 515~525 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 900~1200 | 130~180 | / | 在0.40mm~1.20mm之间的质量分数不小于80% |
|  |  | 207003C | 515~525 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 800~1100 | 110~160 | / | 在0.25mm~0.60mm之间的质量分数不小于80% |
|  | 207004 （弱光型） | 207004A | 515~525 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 55~85 | 10~15 | 20~50 |  |
|  |  | 207004B | 515~525 | 0.245~0.305 | 0.545~0.605 | 黄绿色 | 50~80 | 8~13 | 10~20 |  |
| 硅酸盐 | 207101 （常规一级） | 207101A | 455~475 | 0.110~0.170 | 0.135~0.195 | 蓝色 | 130~180 | 20~40 | 50~75 |  |
|  |  | 207101B | 455~475 | 0.110~0.170 | 0.135~0.195 | 蓝色 | 80~130 | 10~30 | 20~50 |  |
| 硫氧化物 | 207201 （常规一级） | 620~630 | 0.590~0.650 | 0.300~0.360 | 红色 | 1min | 1min | 15~30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100~150 | 10~15 |  |  |
| 注1：碱土铝酸盐体系化学参考组成为：MO·nAl2O3:Eu、Ln (M=Ca、Mg、Sr、Ba；Ln=Dy、Nd、Ho、Sm、Er、Tm、Pr；1≤n≤2)； 注2：硅酸盐体系化学参考组成为：(Sr2-nCan)MgSi2O7：Eu、Dy； 注3：硫氧化物体系化学参考组成为：Y2O2S：Eu、Ln（Ln=Mg、Ti、Sm、Ho、Pr）。 |

三、标准编制时间计划

1、标准编制前的查询、调研、论证       2016年10月~2018年3月

2、形成编制说明初稿                   2018年4月16日前完成

3、完成征求意见稿及编制说明(初稿)      2018年6月20日前

4、确定预审稿及编制说明               2018年11月前

5、完成征求意见稿及编制说明           2019年3月26日前

6、完成预审稿                         2019年4月15日月前

7、形成送审稿                         2019年6月25日前

8、标准审定会                         2019年7月26日

四、标准编制原则

1、原则性：标准的格式严格按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2、适应性：修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。

3、先进性：本标准处于国内领先水平，有利于与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

五、标准属性

建议本标准继续为推荐性国家标准。

六、致谢

本标准起草过程中得到了全国稀土标准化技术委员会秘书处的指导和帮助，同时对提供意见建议的所有单位表示感谢！

广东省稀有金属研究所

2018年4月15日