YS

ICS 77.120.70

H 13

YS/T XXXX.1—201X

钴铬烤瓷合金化学分析方法

第2部分：铬量的测定

硫酸亚铁铵滴定法

Methods for chemical analysis of Co-Cr ceramic alloy —

Part 2：Determination of chromium content—

Ammonium ferrous sulfate titration method

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

中华人民共和国有色金属行业标准

- 前    言

YS/T XXXX-201X《钴铬烤瓷合金化学分析方法》分为4部分：

——第1部分：钴量的测定  碘量法和电位滴定法

——第2部分：铬量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第3部分：硅量的测定  硅硅钼蓝光度法

——第4部分：钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX-201X的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：广东省工业分析检测中心。

本部分起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、广西冶金产品质检站、湖南有色金属研究院、西北有色金属研究院材料分析中心，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本部分主要起草人：

钴铬烤瓷合金化学分析方法

第2部分：铬量的测定

1  范围

YS/T XXXX的本部分规定了钴铬烤瓷合金中铬含量的测定方法。

本部分适用于钴铬烤瓷合金中铬含量的测定，测定范围为：20.00%～30.00%。

2  方法提要

将试料置于微波消解系统或高压溶样罐中，用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解。在硫酸-磷酸介质中，以硝酸银为催化剂，用过硫酸铵将铬氧化成六价，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定，计算出钴铬烤瓷合金中铬的含量。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

3.1 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3 氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

3.4 磷酸（ρ1.66g/mL）。

3.5 硫酸(5+95)。

3.6 硫酸(1+1)。

3.7 硝酸银溶液(10g/L):称取1.0g硝酸银溶于100mL水中，滴加数滴硝酸，贮存于棕色瓶中。

3.8 过硫酸铵溶液(200 g/L):现用现配。

3.9 氯化钠溶液（50 g/L）。

3.10 硫酸锰溶液（20 g/L）。

3.11 铬标准溶液：称取5.6578g预先经150℃烘1h后，置于干燥器中冷却至室温的重铬酸钾基准试剂于烧杯中，用水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2.00mg铬。

3.12 硫酸亚铁铵标准滴定溶液（≈0.05mol/L）。

3.12.1 配制：称取19g硫酸亚铁铵溶于硫酸(3.5)中，并用硫酸(3.5)稀释至1L，混匀，此溶液浓度约为0.05mol/L。

3.12.2 标定：加20mL硫酸(3.6)和10mL磷酸(3.4)于4个500mL锥形瓶中，加热蒸发至冒硫酸烟，稍冷，加水50mL，冷却至室温，分别移取铬标准溶液（3.11）15.00mL，用水稀释至200mL，加3滴N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂（3.13），用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至溶液由玫瑰红色变为亮绿色为终点，记下所消耗的体积。再加相同量的铬标准溶液，再用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至溶液由玫瑰红色转变为亮绿色为终点。两者消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积的差值，即为3滴苯代邻氨基苯甲酸溶液的校正值。将此值加入滴定所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积中(mL)再进行计算。4份铬标准溶液所消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积(mL)的极差值，不超过0.05 mL，取其平均值。

硫酸亚铁铵标准滴定溶液的浓度以C计，数值以mol/L表示，按公式（1）计算：

C=ρ⋅VM⋅V1        ……………………………………………（1）

式中：

ρ——铬标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)；

V——移取铬标准溶液的毫升数，单位为毫升(mL)；

V1——滴定所消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积(包括指示剂校正值)的平均值，单位为毫升(mL)；

M——铬的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），数值为52.00。

3.13 苯代邻氨基苯甲酸溶液（2 g/L）：称取0.2g苯代邻氨基苯甲酸置于200mL烧杯中，加0.2g无水碳酸钠，加20mL水加热溶解，用水稀释至100mL，混匀。

4  仪器和设备

4.1 微波消解仪

4.2 电热恒温干燥箱

5　试样

样品应加工成屑状或粉末状。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样0.20g，精确至0.0001g。

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

- 随同试料（6.1）做空白试验。

6.4　测定

6.4.1  试料的分解

将试料（6.1）置于微波消解罐内胆中，加入10mL盐酸（3.1），3mL硝酸（3.2）和2mL氢氟酸（3.3），装入高压消解罐中，再放入微波消解仪，加热至200 ℃待试样溶解完全，或者置于预热至150℃的烘箱中加热溶解4小时，取下冷却，定容至100mL塑料容量瓶。

6.4.2  测定

准确移取50.00ml试液于500 mL锥形瓶中，加入20mL硫酸（3.6）和10mL磷酸（3.4），蒸发至冒硫酸烟，取下冷却，用少量水吹洗杯壁，加少量水，加热至沸，使可溶盐类溶解。

待溶液冷却后，用水稀释至200mL，加入5mL硝酸银溶液（3.7），15mL过硫酸铵溶液（3.8），3滴硫酸锰溶液（3.10），加热煮沸至溶液呈深红色，铬全部氧化为止。

继续煮沸溶液12min～15min，分解过硫酸铵，稍冷却，加入10mL氯化钠溶液（3.9），煮沸至红色消失，继续煮沸5min，取下，流水冷却至室温。

将得到的试液用硫酸亚铁铵标准滴定溶液（3.12）滴定至溶液呈浅黄色，加3滴N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂（3.13），继续滴定至溶液由玫瑰红色转变为亮黄绿色为终点。

7  分析结果的计算

- 按公式（2）计算铬的质量分数W(Cr)，数值以%表示，：

W(Cr)=C(V2−V0)MV3×10−3mV4×100 ……………………………………………（2）

式中：

C——硫酸亚铁铵标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2——滴定试样时消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积(包括指示剂校正值)，单位为毫升（mL）；

V0 ——滴定样品空白所消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积(包括指示剂校正值)，单位为毫升(mL)；

V3——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

V4——试液分取体积，单位为毫升（mL）；

M——铬的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），数值为52.00；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后2位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果

的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采

用线性内插法求得。

表1  重复性限

| WCr/% | 19.99 | 27.15 | 28.09 | 30.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据

采用线性内插法求得。

表2  再现性限

| WCr/% | 19.99 | 27.15 | 28.09 | 30.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.24 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |

9  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——本部分编号；

——所使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。