ICS 77.150.99

H 62

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—2018

碲废料

Tellurium waste material

（意见征求稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX-XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类	1

5　要求	2

6　试验方法	3

7　检验规则	3

8　标志、包装、运输、贮存及质量证明书	3

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009标准格式与要素制订。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：湖南省金润碲业有限公司、广东先导稀材股份有限公司、湖南省荣鹏环保科技有限公司、永兴鑫裕环保镍业有限公司、永兴县食品药品工商质量监督管理局。

本标准主要起草人：李水林、李俊、李杰、邱传辉、邓跃兴、李振国、陈庚龙、杨安福、刘文文、谭小雄、罗细兰、郭承学、谷丽、张凡、侯千驹。

碲废料

- 范围

本标准规定了碲废料（以下简称废碲）的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于废碲的国内贸易、再生有色金属熔炼企业、也适用于加工制造企业使用的废碲。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223.55 钢铁及合金 碲含量的测定 示波极谱法

GB/T 11067.3 银化学分析方法 硒和碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB 16487.2 进口废物环境保护控制标准  冶炼渣

GB 16487.7 进口可用原料的固体废物环境保护控制标准  废有色金属。

GB/T 18376 硬质合金牌号

GB/T 4103.8 铅及铅合金化学分析方法 第8部分：碲量的测定

GB/T 5121.24 铜及铜合金化学分析方法 第24部分：硒、碲含量的测定

YS/T 226.13 硒化学分析方法 第13部分：银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法

YS/T 227（所有部分）碲化学分析方法

YS/T 536.9 铋化学分析方法 砷共沉淀-示波极谱法测定碲量

YS/T 647 铜锌铋碲合金棒

YS/T 648 铜碲合金棒

YS/T 222 碲锭

YS/T 745.5 铜阳极泥化学分析方法 第5部分:碲量的测定 重铬酸钾滴定法

YS/T 817 高纯碲

YS/T 838 碲化镉

YS/T 926 高纯二氧化碲

- 分类

废碲按照物理形态及存在方式分为七大类,即Ⅰ类：纯碲废料；Ⅱ类：碲盐废料；Ⅲ类：含碲合金废料；Ⅳ类：含碲催化剂废料；Ⅴ类：含碲电子类废料；Ⅵ类：碲渣废料；Ⅶ类：其他碲废料。按照每类废碲的牌号、名称及化学成分来区分为不同级别，具体见表1所示。

- 碲及碲合金废料的分类

| 类别 | 废碲名称 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ 类 ： 纯 碲 废 料 | 金属碲块 | 包括废碲锭、废碲片、废碲棒、废碲管等。 1级：Te≥95%，无其他夹杂物。 2级：90%≤Te＜95%，无其他夹杂物。 |
|  | 金属碲屑 | 包括废碲粒、纯碲加工碎屑等。 1级：Te≥95%，无其他夹杂物。 2级：90%≤Te＜95%，无其他夹杂物。 |
|  | 金属碲粉 | 包括废弃的碲粉、纯碲加工产生的粉末等。 1级：Te≥95%，无其他夹杂物。 2级：90%≤Te＜95%，无其他夹杂物。 |
| Ⅱ 类 ： 碲 盐 废 料 | 碲盐 | 包括碲盐、亚碲酸盐（亚碲酸纳和亚碲酸铜）、碲化物等。 1级：Te≥50%，无其他夹杂物。 2级：30%≤Te＜50%，无其他夹杂物。 3级：10%≤Te＜30%，无其他夹杂物。 |
| Ⅲ 类 ： 含 碲 合 金 废 料 | 硬质合金废料 | 包括废耐腐蚀、耐磨零件，标准件，模具，高速切削钢、铜，可锻铸铁，钢结硬质合金，硬质合金切削料等。 1级：同一牌号的合金，Te≥15%，无其他夹杂物。 2级：同一牌号的合金，Te≥5%，无其他夹杂物。 3级：混合型合金，Te≥5%，无其他夹杂物。 |
|  | 超级合金废料 | 包括高导电、高导热的电工触头合金，易切削型材（板、片、棒、丝、管）等含碲合金废料。 1级：同一类型的合金，Te≥5%，无其他夹杂物。 2级：混合型合金，Te≥5%，无其他夹杂物。 |
|  | 碲合金废料 | 包括粗碲，废碲铜、碲铅、碲铋、碲钢合金废料等。 1级：同一牌号的合金，无其他夹杂物。 2级：同一牌号的合金，无其他夹杂物。 3级：混合型合金，无其他夹杂物。 |
| Ⅳ 类 ： 含 碲 催 化 剂 废 料 | 含碲催化剂废料 | 包括废弃石油裂解催化剂（乙二醇）、烷烃氨氧化反应催化剂、钼钒碲催化剂，碲玻璃调色剂和固体润滑剂等。 1级：同一类型的催化剂，Te≥15%，无其他夹杂物。 2级：同一类型的催化剂，5%≤Te＜15%，无其他夹杂物。 3级：混合型催化剂，5%≤Te＜15%，无其他夹杂物。 |
| Ⅴ 类 ： 含 碲 电 子 类 废 料 | 半导体废料 | 包括废旧半导体致冷元件、半导体温差电器件（发电片）、接插件及加工过程中产生的废料废件等。 1级：40%≤Te＜55%，无其他夹杂物。 2级：10%≤Te＜40%，无其他夹杂物。。 |
|  | 红外探测废料 | 包括废旧含碲单晶片，红外激光器和探测器、光二极管、光接收器、发射器，激光打印及复印感光元件、照相制版等。 1级：25%≤Te＜45%，无其他夹杂物。 2级：0.5%≤Te＜5%，无其他夹杂物。 |
|  | 太阳能电池废料 | 包括废旧太阳能电池、温差发电、薄膜场效应器件及加工的边角料等。 1级：同一类型废旧电池，无其他夹杂物。 2级：混合型废旧电池，无其他夹杂物。 |
| Ⅵ 类 ： 碲 渣 废 料 | 含碲矿渣 | 包括碲铅矿、碲铋矿、辉碲铋矿、碲金矿、碲铜矿等含碲的尾矿渣。 1级：Te≥10%，无其他夹杂物。 2级：5%≤Te＜10%，无其他夹杂物。 3级：0.5%≤Te＜5%，无其他夹杂物。 |
|  | 冶炼渣 | 包括碲碱渣、碲铜渣、除碲渣、含碲烟灰、碲浸出渣等冶炼渣。 1级：Te≥20%，无其他夹杂物。 2级：5%≤Te＜20%，无其他夹杂物。 3级：0.5%≤Te＜5%，无其他夹杂物。 |
| Ⅶ ： 其 他 碲 废 料 | 废碲泥 | 包括含碲的环保泥、污泥、阳极泥、酸泥等废料。 1级：Te≥15%，无其他夹杂物。 2级：5%≤Te＜15%，无其他夹杂物。 3级：0.5%≤Te＜5%，无其他夹杂物。 |
|  | 废碲屑 | 包括碲玻璃（透红外含碲氟铝酸盐玻璃）碎片等屑状废弃物。 1级：Te≥10%，无其他夹杂物。 2级：5%≤Te＜10%，无其他夹杂物。 3级：0.5%≤Te＜5%，无其他夹杂物。 |
|  | 废碲液 | 包括碲电解废液、含碲浸液、含碲槽液，碲加工过程产生的废水等。 1级：Te≥10g/l，无其他夹杂物。 2级：50g/l≤Te＜150g/l，无其他夹杂物。 3级：0.50g/l≤Te＜50g/l，无其他夹杂物。 |

注：Ⅰ类Ⅱ类碲废料中碲含量试验方法参考YS/T227第九部分；Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ类碲废料中碲含量试验方法参考Ⅰ类Ⅱ类和参考YS/T745第五部分。

- 要求

废碲的牌号由供需双方确定，并在合同中注明。如供需双方有异议时，可参照GB/T 18376、 YS/T 222、YS/T 647 、YS/T 648、YS/T 817、YS/T 838、YS/T 926协商解决。

  - 表1中未列出的其他废碲，可归入相近的类别中。

  - 块状废碲最大外形尺寸不作具体规定，但在不妨碍运输的情况下，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

  - 废碲中不允许混有易燃、易爆、有毒、腐蚀性或带有放射性的物品，不允许混有密封容器和医疗废物。

  - 废碲表面的杂物应予清除。

  - 废旧武器零部件应由供方安全检查后方可供货。

  - 混于废碲中的国家文物或其他违禁物品，应按照国家有关规定处理。

- 试验方法

  - 废碲的形状与洁净程度通过目视检验。

如果需对本标准中规定的各种废碲进行化学成分分析，由供需双方协商确定，并在合同中注明，未确定分析方法时，根据废料类型，可参照GB/T 4103.8、GB/T 5121.24、YS/T 226.13、YS/T 227、YS/T 536.9、YS/T 745.5的规定进行。

  - 废碲中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染物的控制标准按GB 16487.2、GB 16487.7的规定进行。

  - 废碲中杂质的扣除方法、废碲外形尺寸及单块重量的测量方法等未规定的试验方法由供需双方协商确定。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 废碲宜供方质量检验部门进行检验，也可委托其他检验部门进行检验，保证其质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方对收到的废碲按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验，如果检验结果与本标准或订货单（或合同）规定不符时，应单独封存，并在收到之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

- 废碲应成批提交检验，每批应由同一类别、组别、级别和同一牌号（种）的废料组成，批重不限。

  - 取样

- 废碲的取样方法以及其他事宜，由供需双方商定。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志

每批废碲均要附有标签，其上注明：

- 供方名称；

- 废碲名称；

- 废碲类别、组别、级别；

- 批号；

- 批重；

- 本标准编号；

  - 包装

    - 经供需双方确定，废碲可以打包或压块方式供货，碲及碲合金屑、碲渣均应包装后交货。

    - 废液必须有良好的包装，防止废液的泄露。

    - 包装方式、尺寸与重量由供需双方协商确定，并在合同中注明。

  - 运输和贮存

    - 不同类别的废碲在运输过程中不应混装。

    - 废碲在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不得用以上物品污染的装卸工具装运，有特需要求时，应有防雨、防雪、防火设施。

  - 质量证明书

每批废碲在交货时，必须附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 废碲名称、类别、级别；

- 批号及批重；

- 检验结果；

- 发货日期；

- 质量检验部门印记；

- 本标准编号；

_________________________________