有色金属国家标准《超细钨粉》(征求意见稿)

编制说明

一、工作简况

- 任务来源

- 根据国标委下达的2017年第四批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2017]128号）精神，由崇义章源钨业股份有限公司负责修订GB/T 26726-2011《超细钨粉》国家标准，项目计划编号：20173760-T-610，计划完成年限2018年。

- 本标准所涉及的产品简况

- 高活性超细钨粉可作为高性能高比重合金的原料粉末的添加剂和制备钨条和钨丝的原料添加剂，更可作为高性能合金的钨粉原料，提高合金性能；高纯超细钨粉是制作钨靶材、钨合金的重要原料，广泛应用于半导体、核工业和电子工业；超细钨粉也是作为超细碳化钨粉的原料，用以制备超细晶硬质合金，能显著提高超细晶硬质合金的切屑性能。

- 起草单位简况

崇义章源钨业股份有限公司位于江西省赣州市崇义县县城，始创于2000年，是集钨的采选、冶炼、制粉、硬质合金与钨材生产和深加工、贸易为一体的上市民营企业。公司现有员工3400多人，拥有6个探矿权矿区、4座采矿权矿山、5个钨冶炼及精深加工厂，具备年产仲钨酸铵10000吨、氧化钨8000吨、钨粉6000吨、碳化钨粉6000吨、硬质合金系列2000吨的生产能力。公司是国家级高新技术企业、第三批创新型企业，是商务部赋予的“钨品国营贸易出口资格企业”和“钨品出口供货资格企业”。2012年，工信部和财政部认定公司为“国家技术创新示范企业”。2013年，公司技术中心被发改委、科技部、财政部、海关部署、税务总局联合认定为“第二十批国家认定企业技术中心”。2014年，公司先后被评为江西省知识产权优势企业及全国首批145家通过知识产权管理体系审核认证企业。2015年，公司被再次认定为“江西省高新技术企业”。目前拥有多项专利、科技成果和高新技术产品，并且积极推进校企合作，引进新技术，中国地质科学院、中南大学、赣南科学院分别在公司设立了博士后工作站、博士后研究基地、研究生创新基地和钨业研究所。2016年，公司与江西理工大学合作开发的“铵盐体系白钨绿色冶炼关键技术和装备集成创新及产业化”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。

（其他单位）

- 主要工作过程

  - 2018年3月15日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在云南省昆明市召开了修订GB/T 26726-2011《超细钨粉》有色行业标准任务落实会。在任务落实会上确定了本标准编制组工作分工，并就标准的框架结构、基本内容设置、各阶段工作重点以及时间节点进行了安排。

  - 接到《超细钨粉》修订任务后，组织相关的技术人员成立了标准编制小组。通过收集和整理国内外超细钨粉信息和技术资料，对国内相关生产制造、使用单位进行产品技术状况调研，并就该系列产品的生产、使用和质量水平进行了充分论证，于2018年4月形成国家推荐标准《超细钨粉》预审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- 标准编制原则

本标准格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。标准中规定了超细钨粉产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同 (或订货单)内容等。

本标准预审稿GB/T 26726-2011《超细钨粉》修订而成，主要以国内氢还原超细钨粉的生产和应用现状研究为基础，体现了国内主要生产企业和使用单位对超细钨粉的质量性能要求，充分考虑生产企业和使用单位对产品性能及检测方式等的意见和建议。

- 标准的主要修订内容和论据

本标准的主要修订内容及与原标准的差异性如下：

| 序号 | 原标准 |  | 修订稿 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章条号 | 内容 | 章条号 | 内容 |
| 1 | 3.1 | 超细钨粉根据平均粒径分为FWN30、FWN60三个牌号 | 3.1 | 超细钨粉根据平均粒径分为FWN20、FWN30、FWN60三个牌号。 |
| 2 | 表1 | 杂质元素（不大于），% Al; 0.0010. As; 0.0015. Bi; 0.0001. C; 0.0050. Ca; 0.0010. Cu; 0.0007. Fe; 0.0050. K; 0.0010. Na; 0.0010. Mg; 0.0010. Mn; 0.0010. Mo; 0.0040. Ni; 0.0020. P; 0.0010. Pb; 0.0001. Sb; 0.0010. Si; 0.0010. Sn; 0.0003. | 表2 | 增加了Cd、Co、Cr、S、Ti、V；钼含量从0.0050%改为0.0030%；铜含量从0.0007%改为0.0003%；碳含量根据牌号规定，在3.3条的表2中规定 杂质元素（不大于），% Al; 0.0010. As; 0.0015. Bi; 0.0001. Ca; 0.0010. Cd; 0.0005. Co; 0.0010. Cr; 0.0010. Cu; 0.0003. Fe; 0.0050. K; 0.0010. Mg; 0.0010. Mn; 0.0010. Mo; 0.0030. Na; 0.0010. Ni; 0.0020. P; 0.0010. Pb; 0.0001. S; 0.0010. Sb; 0.0010. Si; 0.0010. Sn; 0.0003. Ti; 0.0010. V; 0.0010. |
| 3 | 表2 | 牌 号; 平均粒径/nm*; 比表面积/ (m2/g); 氧含量/%. FWN30; ＜50; ＞6.2～10.4; ≤0.90. FWN60; 50～100; 3.1～6.2; ≤0.80. *平均粒径是按GB/T 19587的规定通过比表面积计算所得。. | 表2 | 增加FNW20牌号的超细钨粉，并对产品的氧含量和碳含量进行了修订 牌 号; 平均粒径/nm*; 比表面积/（m2/g）; 氧含量/%; 碳含量/%. FWN20; ＜30; ＞10.4; ≤1.2; ≤0.015. FWN30; 30～＜50; ＞6.2～10.4; ≤1.0; ≤0.010. FWN60; 50～100; 3.1～6.2; ≤0.8; ≤0.075. *平均粒径是按GB/T 19587的规定通过比表面积计算所得。. |
| 4 | 4.2 | - 氧含量的测定按GB/T 4324的规定进行。 | 4.2 | - 氧含量和碳含量的测定按GB/T 4324的规定进行。 |
| 5 | 5.3 | 每批产品均应进行化学成分、平均粒径、比表面积、氧含量及外观质量的检验。 | 5.3 | 每批产品均应进行化学成分、平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量及外观质量的检验。 |

三、标准水平分析

- 采用国际标准的程度

- 在对国外标准的调研分析过程中，没有查询到超细钨粉产品标准。

- 国家同类标准水平的对比分析

- 本标准在GB/T 26726-2011《超细钨粉》的基础上，对其进行了科学合理的修订，对超细钨粉的化学成分、平均粒径、氧含量、碳含量以及外观质量的要求进行了规定，符合国内各生产企业的实际生产水平，也能满足客户的使用要求，体现了我国企业在超细钨粉生产方面的先进性。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

- 该标准的修订符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

- 建议作为推荐性国家标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议，包括：组织措施、技术措施、过渡办法

- 无。

八、废止现行有关标准的建议

- 本标准发布后代替GB/T 26726-2011《超细钨粉》。

九、其他应予说明的事项

- 无。

十、预期效果

本标准的修订实施有利于更好地指导超细钨粉的生产，提高超细钨粉的行业生产水平。

《超细钨粉》编制工作组

2018-4