前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 2078-2007《带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸》。

本标准与GB/T 2078-2007相比，主要变化如下：

——增加VN型号刀片：“带有0°法后角、35°刀尖角的菱形刀片”；

——尺寸允许偏差应符合GB/T 2076（ISO 1832）的规定要求，不仅限于M级；

——带80°刀尖角的菱形刀片图（图4）的尺寸标注作了补充、更正；

——删除附录A（规范性附录）d、m、m1、m2和s尺寸的允许偏差；

——增加附录C（资料性附录）本标准与ISO 13399系列标准中的符号名称的关系。

本标准使用翻译法等同采用ISO 3364:2011《带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸》。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：厦门金鹭特种合金有限公司。

本标准主要起草人：樊智锐

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 2078-1980、GB/T 2078-1987、GB/T 2078-2007。

带圆角圆孔固定的硬质合金

可转位刀片尺寸

- 范围

本标准规定了带有圆角、圆形固定孔和带有0°法后角的硬质合金可转位刀片的尺寸。

本标准适用于带有圆角、圆形固定孔和带有0°法后角的硬质合金可转位刀片，通过顶部和孔夹固方式或只用孔夹固的方式安装在切削、钻削工具上。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2075 切削加工用硬切削材料的分类和用途大组和用途小组的分类代号（ISO 513:2004，IDT）

GB/T 2076 切削刀具用可转位刀片型号表示规则（ISO 1832:2004，MOD）

- 刀片类型

本标准中包含的可转位刀片有以下几种类型：

——TN：带有0°法后角的正三角形刀片；

——SN：带有0°法后角的正方形刀片；

——CN：带有0°法后角、80°刀尖角的菱形刀片；

——DN：带有0°法后角、55°刀尖角的菱形刀片；

——WN：带有0°法后角、80°刀尖角的六边形刀片；

——VN：带有0°法后角、35°刀尖角的菱形刀片。

本标准中包含的可转位刀片可以双面带断屑槽，可以单面带断屑槽，也可以双面都不带断屑槽。

本标准没有规定断屑槽的形状和尺寸。如有必要，可以附示意图或加以说明。表B.1给出了刀片尺寸的范围。

- 互换性

  - 尺寸允许偏差

本标准中所包含的硬质合金可转位刀片应符合GB/T 2076中尺寸允许偏差等级的规定。其他尺寸允许偏差也作了规定，固定孔尺寸允许偏差应符合表1的规定，刀片其他尺寸允许偏差应符合表2至表7的规定。

  - 带断屑槽刀片的厚度（s）

带断屑槽刀片的厚度（s）是指刀片尖角处的切削刃与相对应的刀片支撑面之间的距离。图1中的a）和b）是单面带断屑槽的刀片，c）是双面带断屑槽的刀片。

图1 带断屑槽刀片的厚度

为了保证装夹刀片的可换性，固定孔d1与刀片的内切直径d的关系应符合表1的规定。

表1                                 单位为毫米

| d | 6.35 | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 25.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1±0.08 | 2.26 | 3.81 | 5.16 | 6.35 | 7.94 | 9.12 |

- 型号和标志

  - 型号

本标准包含的硬质合金可转位刀片的型号应符合GB/T 2076的规定。作为刀片型号的补充，可以增加下列一条或两条内容：

——用途分组代号应符合GB/T 2075的规定；

——硬质合金牌号的商业名称。

  - 标志

刀片上应标注下列符号（除非刀片过小无法标注）：

——用途分组代号；

——或硬质合金牌号的商业名称；

——或假如刀片够大也可以两个同时标注。

- 测量

附录A给出了本标准包含的刀片的m尺寸的测量方法。

- 推荐尺寸

  - 概述

表2至表7给出了常用的刀片尺寸。通常这些刀片尺寸是首选尺寸。当需要其他尺寸的刀片时，推荐表B.1中非阴影部分的尺寸作为第二选择，表中阴影部分的刀片尺寸不做推荐。

  - 正三角形刀片

a) TN.A不带断屑槽

b) TN.M单面带断屑槽

c) TN.G双面带断屑槽

图2 正三角形刀片

表2 正三角形刀片尺寸                       单位为毫米

| 刀片 | l ≈ | da | sa | ma | rε ±0.1 | d1 ±0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.A160404 | — | TN.G160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 13.891 | 0.4 | 3.81 |
| TN.A160408 | TN.M160408 | TN.G160408 |  |  |  | 13.494 | 0.8 |  |
| TN.A160412 | TN.M160412 | TN.G160412 |  |  |  | 13.097 | 1.2 |  |
| TN.A220408 | TN.M220408 | TN.G220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 18.256 | 0.8 | 5.16 |
| TN.A220412 | TN.M220412 | TN.G220412 |  |  |  | 17.859 | 1.2 |  |
| TN.A220416 | TN.M220416 | TN.G220416 |  |  |  | 17.463 | 1.6 |  |
| — | TN.M270612 | — | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 22.622 | 1.2 | 6.35 |
| — | TN.M270616 | — |  |  |  | 22.225 | 1.6 |  |
| a 允许偏差应符合GB/T 2076的规定。 |

  - 正方形刀片

a) SN.A不带断屑槽

b) SN.M单面带断屑槽

c) SN.G双面带断屑槽

图3 正方形刀片

表3 正方形刀片尺寸                        单位为毫米

| 刀片 | da | sa | ma | rε ±0.1 | d1 ±0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | SN.M090304 | SN.G090304 | 9.525 | 3.18 | 1.808 | 0.4 | 3.81 |
| — | SN.M090308 | SN.G090308 |  |  | 1.644 | 0.8 |  |
| — | — | SN.G120404 | 12.7 | 4.76 | 2.466 | 0.4 | 5.16 |
| SN.A120408 | SN.M120408 | SN.G120408 |  |  | 2.301 | 0.8 |  |
| SN.A120412 | SN.M120412 | SN.G120412 |  |  | 2.137 | 1.2 |  |
| — | SN.M150608 | SN.G150608 | 15.875 | 6.35 | 2.959 | 0.8 | 6.35 |
| — | SN.M150612 | SN.G150612 |  |  | 2.795 | 1.2 |  |
| SN.A190612 | SN.M190612 | SN.G190612 | 19.05 | 6.35 | 3.452 | 1.2 | 7.94 |
| SN.A190616 | SN.M190616 | SN.G190616 |  |  | 3.288 | 1.6 |  |
| SN.A250724 | SN.M250724 | SN.G250724 | 25.4 | 7.94 | 4.274 | 2.4 | 9.12 |
| a 允许偏差应符合GB/T 2076的规定。 b d=l。 |

  - 带80°刀尖角的菱形刀片

a) CN.A不带断屑槽

b) CN.N单面带断屑槽

c) CN.G双面带断屑槽

图4 带80°刀尖角的菱形刀片

表4 带80°刀尖角的菱形刀片尺寸                   单位为毫米

| 刀片 | l ≈ | da | sa | m1a | m2a | rε ±0.1 | d1 ±0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | CN.G120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 3.308 | 1.818 | 0.4 | 5.16 |
| CN.A120408 | CN.M120408 | CN.G120408 |  |  |  | 3.088 | 1.697 | 0.8 |  |
| CN.A120412 | CN.M120412 | CN.G120412 |  |  |  | 2.867 | 1.576 | 1.2 |  |
| — | CN.M160608 | CN.G160608 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 3.97 | 2.182 | 0.8 | 6.35 |
| — | CN.M160612 | CN.G160612 |  |  |  | 3.479 | 2.061 | 1.2 |  |
| — | — | CN.G190608 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 4.852 | 2.667 | 0.8 | 7.94 |
| CN.A190612 | CN.M190612 | CN.G190612 |  |  |  | 4.632 | 2.545 | 1.2 |  |
| CN.A190616 | CN.M190616 | CN.G190616 |  |  |  | 4.411 | 2.424 | 1.6 |  |
| a 允许偏差应符合GB/T 2076的规定。 |

  - 带55°刀尖角的菱形刀片

a) DN.A不带断屑槽

b) DN.M单面带断屑槽

c) DN.G双面带断屑槽

图5 带55°刀尖角的菱形刀片

表5 带55°刀尖角的菱形刀片尺寸                   单位为毫米

| 刀片 | l ≈ | da | sa | ma | rε ±0.1 | d1 ±0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN.A150604 | — | DN.G150604 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 6.939 | 0.4 | 5.16 |
| DN.A150608 | DN.M150608 | DN.G150608 |  |  |  | 6.477 | 0.8 |  |
| DN.A150612 | DN.M150612 | DN.G150612 |  |  |  | 6.014 | 1.2 |  |
| DN.A150616 | DN.M150616 | DN.G150616 |  |  |  | 5.552 | 1.6 |  |
| a 允许偏差应符合GB/T 2076的规定。 |

  - 带80°刀尖角的六边形刀片

图6 WN.G双面带断屑槽

表6 WN G双面带断屑槽尺寸                     单位为毫米

| 刀片 | l ≈ | da | sa | ma | rε ±0.1 | d1 ±0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WN.G060404 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 2.426 | 0.4 | 3.81 |
| WN.G060408 |  |  |  | 2.205 | 0.8 |  |
| WN.G080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 3.308 | 0.4 | 5.16 |
| WN.G080404 |  |  |  | 3.087 | 0.8 |  |
| WN.G080412 |  |  |  | 2.867 | 1.2 |  |
| a 允许偏差应符合GB/T 2076的规定。 |

  - 带35°刀尖角的菱形刀片

a) VN.A不带断屑槽

b) VN.M单面带断屑槽

c) VN.G双面带断屑槽

图7 带35°刀尖角的菱形刀片

表7 带35°刀尖角的菱形刀片尺寸                   单位为毫米

| 刀片 | l ≈ | d | S | M | rε ±0.1 | d1 ±0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | VN.G160402 |  | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 10.66 | 0.2 | 3.81 |
| VN.A160404 | VN.M160404 | VN.G160404 |  |  |  |  | 10.152 | 0.4 |  |
| VN.A160408 | VN.M160408 | VN.G160408 |  |  |  |  | 9.229 | 0.8 |  |
| VN.A160412 | — | VN.G160412 |  |  |  |  | 8.285 | 1.2 |  |
| — |  | VN.G220404 | — | 22.1 | 12.7 |  | 13.837 | 0.4 | 5.16 |
| VN.A220408 | — | VN.G220408 |  |  |  |  | 12.907 | 0.8 |  |
| VN.A220412 | — | VN.G220412 |  |  |  |  | 11.976 | 1.2 |  |
| VN.A220416 | — | VN.G220416 |  |  |  |  | 11.046 | 1.6 |  |

附录A

（规范性附录）

m尺寸的测量方法

A.1  正三角形刀片

正三角形刀片的m尺寸是以正三角形的一边与所对角的关系来测量的。将刀片置于图A.1所示的平面上，测量前先用尺寸与m的基本尺寸相同的块规将千分表校准在零位上，当测量刀片时，就可在千分表上直接读出偏差。

图 A.1正三角形刀片

A.2  正方形刀片

正方形刀片的m尺寸是借助于标准圆柱的直径来测量的。该圆柱的直径与刀片内切圆的基本尺寸d相同。将刀片置于图A.2所示的90°的V形块上，测量前先将标准圆柱置于90°V形块上，再在其上加一尺寸与m的基本尺寸相同的块规，将千分表校准在零位上。当测量刀片时，就可在千分表上直接读出偏差。标准圆柱的直径偏差为±0.002mm。

图 A.2正方形刀片

A.3  菱形刀片

菱形刀片的m、m1、m2尺寸是借助于标准圆柱的直径来测量的。该圆柱的直径与刀片内切圆的基本尺寸d相同。将刀片置于A.3所示的35°、55°、80°或100°的V形块上。测量前先将标准圆柱置于相应V形块上，再将其上加一尺寸与m、m1、m2的基本尺寸相同的块规，将千分表校准在零位上。当测量刀片时，就可以在千分表上直接读出偏差。标准圆柱的直径偏差为±0.002mm。

图 A.3菱形刀片

A.4  圆形刀片

采用千分尺或类似装置测量圆形刀片的直径d。

A.5  六边形刀片

六边形刀片的m尺寸是借助于标准圆柱的直径来测量的。该圆柱的直径与刀片内切圆的基本尺寸d相同。将刀片置于A.4所示的160°的V形块上，测量前先将标准圆柱置于相应V形块上，再在其上加一尺寸与m的基本尺寸相同的块规，将千分表校准在零位上。当测量刀片时，就可以在千分表上直接读出偏差。标准圆柱的直径偏差为±0.002mm。

图 A.4六边形刀片

附录B

（规范性附录）

本标准列出的带圆角圆孔固定的可转位刀片的尺寸范围

表 B.1 尺寸范围                            单位为毫米

| d | 不带断屑槽（A） | 单面带断屑槽（M） | 双面带断屑槽（G） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 刀尖圆弧半径rε | 型号 | 刀尖圆弧半径rε | 型号 | 刀尖圆弧半径rε |
|  |  | d/2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |  | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |  | d/2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |
| 6.35 | TN.A1103 | — |  |  |  |  |  | TN.M1103 |  |  |  |  |  | TN.G1103 | — |  |  |  |  |  |
| 9.525 | TN.A1603 |  |  |  |  |  |  | TN.M1603 |  |  |  |  |  | TN.G1603 |  |  |  |  |  |  |
|  | TN.A1604 |  | + | + | + |  |  | TN.M1604 |  | + | + |  |  | TN.G1604 |  | + | + | + |  |  |
| 12.7 | TN.A2204 |  |  | + | + | + |  | TN.M2204 |  | + | + | + |  | TN.G2204 |  |  | + | + | + |  |
| 15.875 | TN.A2706 |  |  |  |  |  |  | TN.M2706 |  |  | + | + |  | TN.G2706 |  |  |  |  |  |  |
| 19.05 | TN.A3309 |  |  |  |  |  |  | TN.M3309 |  |  |  |  |  | TN.G3309 |  |  |  |  |  |  |
| 9.525 | SN.A0903 | — |  |  |  |  |  | SN.M0903 | + | + |  |  |  | SN.G0903 | — | + | + |  |  |  |
| 12.7 | SN.A1203 |  |  |  |  |  |  | SN.M1203 |  |  |  |  |  | SN.G1203 |  |  |  |  |  |  |
|  | SN.A1204 |  |  | + | + |  |  | SN.M1204 |  | + | + |  |  | SN.G1204 |  | + | + | + |  |  |
| 15.875 | SN.A1504 |  |  |  |  |  |  | SN.M1504 |  |  |  |  |  | SN.G1504 |  |  |  |  |  |  |
|  | SN.A1506 |  |  |  |  |  |  | SN.M1506 |  | + | + |  |  | SN.G1506 |  |  | + | + |  |  |
| 19.05 | SN.A1906 |  |  |  | + | + |  | SN.M1906 |  |  | + | + |  | SN.G1906 |  |  |  | + | + |  |
| 25.4 | SN.A2507 |  |  |  |  |  | + | SN.M2507 |  |  |  |  | + | SN.G2507 |  |  |  |  |  | + |
|  | SN.A2509 |  |  |  |  |  |  | SN.M2509 |  |  |  |  |  | SN.G2509 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | CN.A1204 | — |  | + | + |  |  | CN.M1204 |  | + | + |  |  | CN.G1204 | — | + | + | + |  |  |
| 15.875 | CN.A1606 |  |  |  |  |  |  | CN.M1606 |  | + | + |  |  | CN.G1606 |  |  | + | + |  |  |
| 19.05 | CN.A1906 |  |  |  | + | + |  | CN.M1906 |  |  | + | + |  | CN.G1906 |  |  | + | + | + |  |
| 25.4 | CN.A2509 |  |  |  |  |  |  | CN.M2509 |  |  |  |  |  | CN.G2509 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | DN.A1504 | — |  |  |  |  |  | DN.M1504 |  |  |  |  |  | DN.G1504 | — |  |  |  |  |  |
|  | DN.A1506 |  | + | + | + | + |  | DN.M1506 |  | + | + | + |  | DN.G1506 |  | + | + | + | + |  |
| 15.875 | DN.A1906 |  |  |  |  |  |  | DN.M1906 |  |  |  |  |  | DN.G1906 |  |  |  |  |  |  |
| 9.525 |  | WN.G0604 | — | + | + |  |  |  |
| 12.7 |  | WN.G0804 |  | + | + | + |  |  |
| 9.525 | VN.A1604 |  |  | + | + |  |  | VN.G1604 | — | + | + | + |  |  |
| 12.7 | VN.A2204 |  |  |  | + | + |  | VN.G2204 |  |  | + | + | + |  |

| + | 本标准的首选推荐（见表2至表7）. |
| --- | --- |
|  | 非阴影部分，第二推荐，本标准未包含。 |
|  | 阴影部分，不推荐。 |

附录C

（资料性附录）

本标准与ISO 13399系列标准中的符号名称的关系

C.1  符号名称的关系

本标准与ISO 13399系列标准中的符号名称的关系，优先采用ISO 13399系列标准中的符号，详见表C.1。

表 C.1本标准与ISO 13399系列标准中的符号名称的关系

| 本标准的符号 | 本标准涉及的内容 | ISO 13399系列标准中的名称 | ISO 13399系列标准的符号 | ISO 13399系列标准涉及的内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 章节3 | 刀片形状代码 | SC | ISO/TS 13399-2 71CE7A9F0C79F |
| d | 表2至表7 | 内切圆直径 | IC | ISO/TS 13399-2 71CE7A96D9F7D |
| d1 | 表2至表7 | 定位孔直径 | D1 | ISO/TS 13399-2 71CE7A968C8FE |
| l | 表2至表7 | 切削刃长度 | L | ISO/TS 13399-2 71DD6C95DA49B |
| m | 表2、表3、表5、表6、表7 | m尺寸 | M | ISO/TS 13399-2 71CE7AA0972DB |
| m1 | 表4 | m1尺寸 | M1 | ISO/TS 13399-2 71CE7AA0972DB |
| m2 | 表4 | m2尺寸 | M2 | ISO/TS 13399-2 71CE7AA05C819 |
| rε | 表2至表7 | 刀尖圆弧半径 | RE | ISO/TS 13399-2 71DD6C8ACA503 |
| s | 表2至表7 | 刀片厚度 | S | ISO/TS 13399-2 71CE7A9F5308C |

参考资料

[1]	ISO 883, 无孔的硬质合金可转位刀片尺寸

[2]	ISO 3365, 硬质合金可转位铣刀片

[3]	ISO 13399 (所有部分), 切削刀具数据的表示和交换

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会    发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

带圆角圆孔固定的硬质合金

可转位刀片尺寸

Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners,

with cylindrical fixing hole -- Dimensions

（ISO 3364:2011，IDT）

（送审稿）

GB/T 2078-XXXX/ISO 3364:2011

代替GB/T 2078-2007

中华人民共和国国家标准

ICS 77.160

H 70