前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 6887－2007《烧结金属过滤元件》。

本标准与GB/T 6887-2007相比，主要变化如下：

——增加牌号为TG001、NG001（过滤精度为1µm）的烧结金属过滤元件；

——增加气泡试验孔径指标要求；

——将烧结钛过滤元件的耐压强度进行了调整；

——将渗透系数替换为透气度，并对原数据进行了调整；

——对元件型号、规格及尺寸偏差作了适当调整；

——对标准结构作了适当调整。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6887-1986 、GB/T 6888－1986、GB/T 6889－1986、GB/T 6887-2007

烧结金属过滤元件

- 范围

本标准规定了烧结钛、烧结镍及镍合金过滤元件的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于粉末冶金方法生产的用于气体和液体净化与分离的钛、镍及镍合金过滤元件。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2524  海绵钛

GB/T 4698（所有部分） 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5235   加工镍及镍合金——化学成分和产品形状

GB/T 5249  可渗性烧结金属材料—气泡试验孔径的测定

GB/T 6886   烧结不锈钢过滤元件

GB/T 8647   镍化学分析方法

GB/T18853   液压传动过滤器  评定滤芯过滤性能的多次通过法

GB/T31909   可渗性烧结金属材料  透气度的测定

YS/T 325    镍铜合金(NCu28-2.5-1.5)化学分析方法

- 要求

3.1  过滤元件分类

3.1.1过滤元件牌号

过滤元件参照GB/T18853标准的规定，按照在液体中过滤效率为98%时所阻挡的固体颗粒尺寸值进行分类，烧结钛过滤元件分为7种牌号，见表1，烧结镍及镍合金过滤元件分为6种牌号，见表2。

表1  烧结钛过滤元件的牌号

| 牌号 | TG001 | TG003 | TG006 | TG010 | TG020 | TG035 | TG060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：牌号中的T代表材质钛，G代表过滤,后三位代表过滤效率为98%时阻挡的颗粒尺寸值。 |

表2  烧结镍及镍合金过滤元件的牌号

| 牌号 | NG001 | NG003 | NG006 | NG012 | NG022 | NG035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：牌号中的N代表材质镍及镍合金，G代表过滤,后三位代表过滤效率为98%时阻挡的颗粒尺寸值。 |

3.1.2 过滤元件型号

3.1.2.1管状元件按形状分为A1、A2、A3、A4共4种类型，见图1 ～ 图4，其中A1、A3型元件的底部（图中右端）及顶部法兰（图中左端），A4元件两端的法兰可采用焊接法或一次成型的加工方法。

片状元件：B1型（见图4）。

图中各字母的含义分别见表5～9。

δ2             δ1

D0                                D

L

图1  A1型

δ

D

L

图2  A2型

δ

M                                     D

l

L

图3  A3型

δ2            δ1

D

L

图4  A4型

3.1.2.2片状元件的形状见图5.

D

δ

图5  B1型

3.1.3  标记示例

示例1：

过滤效率为98%时的阻挡颗粒尺寸值为10μm，外径为20mm、长度为200mm的A1型焊接烧结钛过滤元件标记为：

TG010—A1—20—200H，相同条件的无缝钛过滤元件标记为：TG010—A1—20—200。

示例2：

过滤效率为98%时的阻挡颗粒尺寸值为12μm，直径为30 mm 、厚度为3 mm 的片状烧结镍及镍合金过滤元件标记为：NG012—B1—30-3。

3.2化学成分

各种牌号烧结钛过滤元件的化学成分，除氧含量 ≤1.0%以外，其余化学成分应符合GB/T 2524中对牌号为MHT-160的海绵钛的要求。各种牌号烧结镍及镍合金过滤元件的化学成分应符合GB/T 5235中N6、NCu28—2.5—1.5 的规定。

3.3过滤元件性能

各种牌号烧结钛过滤元件的性能应符合表3的规定，烧结镍及镍合金过滤元件的性能应符合表4的规定。

表3  烧结钛过滤元件的性能

| 牌号 | 液体中阻挡的颗粒尺寸值，μm | 最大孔径 不大于 μm | 透气度 不小于 m3/(h·kPa·m2) | 耐压破坏强度 不小于 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过滤效率（98%） | 过滤效率（99．9%） |  |  |  |
| TG001 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2.5 |
| TG003 | 3 | 7 | 10 | 12 | 2.5 |
| TG006 | 6 | 10 | 15 | 42 | 2.0 |
| TG010 | 10 | 14 | 30 | 90 | 2.0 |
| TG020 | 20 | 32 | 50 | 200 | 1.5 |
| TG035 | 35 | 52 | 100 | 450 | 1.5 |
| TG060 | 60 | 85 | 150 | 650 | 1.0 |
| 注：轧制成型的过滤元件，其耐压破坏强度不小于0.3MPa。管状元件需进行耐外压试验值。 |

表4  烧结镍及镍合金过滤元件的性能

| 牌号 | 液体中阻挡的颗粒尺寸值/μm | 最大孔径 不大于 μm | 透气度，不小于 m3/（h·kPa·m2） | 耐压破坏强度 不小于 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过滤效率 98% | 过滤效率 99.9% |  |  |  |
| NG001 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3.0 |
| NG003 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3.0 |
| NG006 | 6 | 10 | 15 | 45 | 3.0 |
| NG012 | 12 | 18 | 30 | 100 | 3.0 |
| NG022 | 22 | 36 | 50 | 260 | 2.5 |
| NG035 | 35 | 50 | 100 | 600 | 2.5 |
| 注：管状元耐压强度为外压试验值。 |

3.4  尺寸及其允许偏差

不同型号过滤元件的尺寸及其允许偏差应符合表5 ～ 表9的规定。

表5  A1型过滤元件的尺寸及其允许偏差          单位为毫米

| 直径D | 长度L | 壁厚δ1 | 法兰直径D0 | 法兰厚度δ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |  |
| 20 | ±1.0 | 200 | ±2 | 2.5 | ±0.5 | 30 | ±0.2 | 3～4 |
| 30 | ±1.0 | 200 | ±2 | 2.5 | ±0.5 | 40 | ±0.2 | 3～4 |
|  |  | 300 | ±2 | 2.5 | ±0.5 |  |  |  |
| 40 | ±1.0 | 200 | ±2 | 1.0 | ±0.1 | 52 | ±0.3 | 3～5 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |  |
|  |  | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |  |
|  |  | 400 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |  |
| 50 | ±1.5 | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 | 62 | ±0.3 | 4～6 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |  |
|  |  | 400 | ±3 | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.0 | ±0.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |  |
|  |  | 500 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |  |
| 60 | ±1.5 | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 | 72 | ±0.3 | 4～6 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |  |  |  |
|  |  | 400 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |  |  |  |
|  |  | 500 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |  |  |  |
|  |  | 600 | ±3 | 3.0 | ±0.5 |  |  |  |
|  |  | 700 | ±4 | 3.0 | ±0.5 |  |  |  |
| 90 | ±2.0 | 800 | ±5 | 5.0 | ±0.8 | 110 | ±0.5 | 5～12 |
| 100 | ±2.0 | 1000 | ±5 | 5.5 | ±0.8 | 120 | ±0.5 | 5～12 |
| 注：壁厚公称尺寸为1.0 mm、1.5 mm 的管状过滤元件由轧制板材卷焊而成。 |

表6  A2型过滤元件的尺寸及其允许偏差           单位为毫米

| 直径D | 长度L | 壁厚δ |
| --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |
| 20 | ±1.0 | 200 | ±2 | 2.5 | ±0.5 |
| 30 | ±1.0 | 200 | ±2 | 2.5 | ±0.5 |
|  |  | 300 | ±2 | 2.5 | ±0.5 |
| 40 | ±1.0 | 200 | ±2 | 1.0 | ±0.1 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |
|  |  | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |
|  |  | 400 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |
| 50 | ±1.5 | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |
|  |  | 400 | ±3 | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 2.0 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |
|  |  | 500 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |
| 60 | ±1.5 | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |
|  |  | 400 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |
|  |  | 500 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |
|  |  | 600 | ±4 | 3.0 | ±0.5 |
|  |  | 700 | ±4 | 3.0 | ±0.5 |
| 90 | ±2.0 | 800 | ±5 | 5.5 | ±0.8 |
| 100 | ±2.0 | 1000 | ±5 | 5.5 | ±0.8 |
| 注：壁厚公称尺寸为1.0 mm、1.5 mm 的管状过滤元件由轧制板材卷焊而成。 |

表7  A3型过滤元件的尺寸及偏差                 单位为毫米

| 直径D | 长度L | 壁厚δ | 管接头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 螺纹尺寸 | 长度 l |
| 20 | ±1.0 | 200 | ±2 | 2.5 | ±0.5 | M12×1.0 | 28 |
| 30 | ±1.0 | 200 | ±2 | 2.5 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 300 | ±2 |  |  |  |  |
| 40 | ±1.0 | 200 | ±2 | 1.0 | ±0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 400 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |
| 50 | ±1.5 | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 | M20×1.5 | 40 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 400 | ±3 | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 2.0 | ±0.3 |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 500 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | ±0.5 |  |  |
| 60 | ±1.5 | 300 | ±2 | 1.0 | ±0.1 | M30×2.0 | 40 |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 400 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 500 | ±3 | 1.0 | ±0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | ±0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 3.0 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 600 | ±4 | 3.0 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 700 | ±4 | 3.0 | ±0.5 | M30×2.0 | 50 |
| 注：壁厚公称尺寸为1.0 mm、1.5 mm 的管状过滤元件由轧制板材卷焊而成。 |

表8  A4型过滤元件的尺寸及偏差              单位为毫米

| 直 径 /D | 长 度 /L | 壁 厚/δ1 | 法兰直径/D0 | 法兰厚度/δ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |  |
| 20 | ±1.0 | 200 | ±1 | 2.3 | ±0.4 | 30 | ±0.2 | 3～4 |
| 30 | ±1.0 | 200 | ±1 |  |  | 40 | ±0.2 | 3～4 |
| 30 | ±1.0 | 300 | ±1 |  |  |  |  |  |
| 40 | ±1.0 | 200 | ±1 |  |  | 52 | ±0.3 | 3～5 |
| 40 | ±1.0 | 300 | ±1 |  |  |  |  |  |
| 40 | ±1.0 | 400 | ±1 |  |  |  |  |  |
| 50 | ±1.5 | 300 | ±1 |  |  | 62 | ±0.3 | 4～6 |
| 50 | ±1.5 | 400 | ±1 |  |  |  |  |  |
| 50 | ±1.5 | 500 | ±1 |  |  |  |  |  |
| 60 | ±1.5 | 300 | ±1 | 2.5 |  | 72 | ±0.3 | 4～6 |
| 60 | ±1.5 | 400 | ±1 |  |  |  |  |  |
| 60 | ±1.5 | 500 | ±1 |  |  |  |  |  |
| 60 | ±1.5 | 600 | ±2 |  |  |  |  |  |
| 60 | ±1.5 | 700 | ±2 |  |  |  |  |  |
| 60 | ±1.5 | 750 | ±2 |  |  |  |  |  |
| 90 | ±2.0 | 800 | ±2 | 3.5 | ±0.5 | 110 | ±1.0 | 5～12 |
| 100 | ±2.0 | 1000 | ±2 | 4.0 | ±0.6 | 130 | ±1.0 | 5～12 |

表9  片状过滤元件的尺寸及其允许偏差               单位为毫米

| 直径D | 厚度δ |
| --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |
| 10 | ±0.2 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 | ±0.1 |
| 30 | ±0.2 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 | ±0.1 |
| 50 | ±0.5 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 | ±0.1 |
| 80 | ±0.5 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 | ±0.2 |
| 100 | ±1.0 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 | ±0.2 |
| 200 | ±1.5 | 2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 | ±0.3 |
| 300 | ±2.0 | 3.0、3.5、4.0、5.0 | ±0.3 |
| 400 | ±2.5 | 3.0、3.5、4.0、5.0 | ±0.3 |
| 注：厚度公称尺寸为1.0 mm、1.5 mm 的片状过滤元件由轧制板材机加工而成。 |

3.5  外观质量

过滤元件表面不应有浮粉、裂纹、斑点及过烧等缺陷，焊接元件焊缝应没有严重氧化现象。

3.6其他

需方对过滤元件的规格、尺寸、性能有特殊要求时，由供需双方商定。

4   试验方法

4.1  烧结钛过滤元件的化学成分按GB/T 4698.1～4698.25 进行分析；烧结镍及镍合金过滤元件的化学成分按GB/T 8647、YS/T 325的规定进行分析。。

4.2  在特定过滤效率值下阻挡固体颗粒尺寸值的测定按GB/T18853进行。

4.3  最大孔径的测定按GB/T5249 进行。

4.4  透气度的测定按GB/T 31909 进行。

4.5  耐压强度的测定按GB/T 6886-2017附录A的规定进行。

4.6  过滤元件的尺寸用相应精度的量具测量。

4.7  外观质量目视检查。

5 检验规则

5.1  检查及验收

5.1.1产品应由供方技术监督部门进行检查，保证产品质量符合本标准或订货合同的规定，并附质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准或订货合同规定进行验收，如果检验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应在产品收到之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批由同批粉末按相同工艺参数生产的产品组成。

5.3检验项目及取样数量
  检验项目及取样数量见表10。

表10  过滤元件的检验项目及数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 每批1个 | 3.2 | 4.1 |
| 过滤效率a | 每批1个 | 3.3 | 4.2 |
| 最大孔径 | 每批3%，但不少于3个 | 3.3 | 4.3 |
| 透气度 |  | 3.3 | 4.4 |
| 耐压强度a | 每批1个 | 3.3 | 4.5 |
| 过滤元件尺寸 | 逐件检验 | 3.4 | 4.6 |
| 外观质量 |  | 3.5 | 4.7 |
| a需方对化学成分、过滤效率、耐压强度有要求时应在合同中注明。 |

5.4检验结果判定

5.4.1过滤元件化学成分的检验结果如不符合本标准规定时间，则在该批产品中对该项加倍取样进行重复试验，若仍由结果不符合本标准要求时，则该批产品为不合格。

5.4.2过滤元件的过滤效率的检验结果如不符合本标准规定时，则在该批产品中加倍取样进行重复试验，若仍由结果不符合本标准要求时，则该批产品为不合格。

5.4.3过滤元件最大孔径、透气度的检验结果如不符合本标准规定时，则在该批产品中对该项加倍取样进行重复试验，若仍由结果不符合本标准要求时，则该批产品为不合格。

5.4.4过滤元件的耐压强度的检验结果如不符合本标准规定时，则在该批产品中加倍取样进行重复试验，若仍由结果不符合本标准要求时，则该批产品为不合格。

过滤元件尺寸和外观质量检验不合格时，判该件产品不合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1标志

6.1.1检验合格的产品应有如下标志或标签：

- 产品牌号；

- 生产日期；

- 产品型号；

- 产品规格；

- 产品批号；

- 供方质量检验部门的检印。

6.1.2包装箱上应注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 订货单位及地址；

- 防潮、防震等字样或标志。

6.2包装、运输、贮存

6.2.1产品以塑料袋或纸盒包装，包装好的产品置于运输包装箱内，以软质物隔开并填紧。

6.2.2产品运输过程中，不得受潮、撞击和滚动。

6.2.3产品应贮存在干燥，无灰尘的环境中。

6.3质量证明书

每批过滤元件应附有产品质量证明书，注明：

  - 供方名称；

  - 产品名称；

  - 产品牌号；

  - 产品型号；

  - 产品规格；

  - 产品批号；

  - 件数或净重；

  - 各项分析检验结果和质量检验部门检印；

  - 本标准编号；

  - 出厂日期。

7合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）应包括以下内容：

  - 产品名称；

  - 产品牌号；

  - 产品型号；

  - 产品规格；

  - 重量或件数；

  - 本标准要求的“应在合同中注明的”事项；

  - 本标准编号；

  - 增加本标准以外的协商结果。

# Text boxes

中华人民共和国质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

烧结金属过滤元件

Sintered  metal  filter  elements

（预审稿）

GB/T 6887—201×

代替GB/T6887-2007

中华人民共和国国家标准

ICS 77.160

H 72

D

D0

D0