ICS 77.160

H 72

中华人民共和国国家标准

GB/T 20508—201×

代替GB/T 20508—2006

碳 化 钽 粉

Tantalum carbide powder

（ 征求意见稿1 ）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发 布

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 20508—2006《碳化钽粉》。

本标准与GB/T 20508—2006相比，主要变化如下：

——各牌号产品的化学成分中增加了Co、Cr、Mo、W、S杂质含量要求（见3.2）；

——对产品牌号TaC-1的化学成分中Fe、K、Na、Si、Ti杂质含量要求进行了修改（见3.2）。

本标准的附录A和附录B为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位：九江有色金属冶炼有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司。

本标准主要起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 20508—2006。

碳 化 钽 粉

  - 范围

本标准规定了碳化钽粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装 、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于碳化氧化钽（或钽粉）制得的碳化钽粉。产品供生产硬质合金的添加剂等用。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3249  难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法  费氏法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 15076（所有部分）钽铌化学分析方法

  - 要求

    - 产品分类

      - 产品按化学成分分为三个牌号：TaC-1、TaC-2 、TaC-3。

      - 产品按粒度分为三种规格：10、15、30。

    - 化学成分

各牌号产品的化学成分应符合表1的规定。

- %

| 产品牌号 |  | TaC-1 | TaC-2 | TaC-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaC |  | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥99.0 |
| 总碳 |  | ≥6.2 | ≥6.2 | ≥6.2 |
| 杂质含量，不大于 | 游离碳 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
|  | N | 0.025 | 0.05 | 0.05 |
|  | Al | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  | Ca | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  | Co | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
|  | Cr | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
|  | Fe | 0.02 | 0.1 | 0.2 |
|  | K | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Mo | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
|  | Na | 0.002 | 0.005 | 0.02 |

| 产品牌号 |  | TaC-1 | TaC-2 | TaC-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nb | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
|  | S | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
|  | Si | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
|  | Ti | 0.005 | 0.015 | 0.02 |
|  | W | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 注：TaC的含量为百分之百（100%）减去表中杂质（不含Co、Nb、W）实测总和的余量。 |  |  |  |  |

表1（续）

    - 氧含量

- 各牌号与各规格产品的氧含量应符合表2的规定。

- %

| 产品牌号 | TaC-1 |  |  | TaC-2 |  |  | TaC-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 |
| 氧含量，不大于 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |

    - 粒度

各规格产品的费氏平均粒径应符合表3的规定。

- 单位为微米

| 产品规格 | 10 | 15 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费氏平均粒径 | ≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~3.0 |

    - 外观质量

      - 产品为黄褐色粉末。

      - 产品无目视可见的夹杂物。

  - 试验方法

    - 产品的化学成分中总碳量的仲裁分析方法按本标准附录A的规定进行。

    - 产品的化学成分中游离碳量的仲裁分析方法按本标准附录B的规定进行。

    - 产品的化学成分中N、Al、Fe、Nb、Si、Ti、Co、Cr、Mo、W、O的仲裁分析方法按GB/T 15076的规定进行，其它杂质含量的分析按供需双方认可的方法进行。

    - 产品粒度的检验按GB/T 3249的规定进行。

    - 产品的外观质量用目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一规格、同一混合料组成。

    - 检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度、外观质量的检验。

    - 仲裁取样

- 产品取样应符合表4的规定。

| 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按 GB/T 5314规定进行 | 3.2、3.4 | 4.1、4.2、4.3 |
| 粒度 | 按 GB/T 5314规定进行 | 3.3 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐批 | 3.5 | 4.5 |

    - 检验结果判定

- 化学成分、粒度或外观质量的分析结果与本标准规定不符时，按批判不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

    - 标志

      - 每袋产品应附标签，标明生产厂名称、商标、牌号和批号。

      - 产品应包装成箱，每箱应注明：

a）生产厂名称、商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号。

    - 包装、运输、贮存

      - 产品采用真空包装，置于箱中。或按合同（或订货单）要求包装。

      - 产品运输时必须用防雨运输工具。

      - 产品应存放于无酸、碱气氛之处，不得露天堆放，严防受潮。

      - 产品的存放期不宜超过一年。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期（或包装日期）。

  - 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）产品净重；

d）本标准编号；

e）其他要求。

（规范性附录）

气体容量法测定碳化钽粉中的总碳含量

  - 范围

本标准规定了碳化钽粉中总碳含量的测定方法。

本标准适用于碳化钽粉中总碳含量的测定。测定范围为0.05%~20%。

  - 方法提要

试料中的总碳在高温的氧气流中，碳被氧化成二氧化碳，二氧化碳与其他残余气体被导入量气管，二氧化碳与吸收液瓶中的氢氧化钾作用生成碳酸钾。根据两次测定气体体积之差，计算碳含量。

  - 试剂和材料

    - 氢氧化钾（≥82%）。

    - 硫酸（ρ=1.84g/mL）。

    - 甲基红指示剂溶液（1g/L）。

    - 水准液，量取25mL硫酸（A.3.2）于1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，加入几滴甲基红指示剂（A.3.3），混匀。

    - 吸收液，称取400g氢氧化钾（A.3.1）置于200mL烧杯中，加水100mL溶解，移入1000mL容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。

    - 瓷舟，长85mm，于1200℃氧气流中灼烧2h。

    - 氧气（≥99.5%）。

    - 含碳的标准样品。

  - 仪器与设备

    - 容量定碳装置。

    - 管式炉，功率2kW，最高温度应达到1350℃。

  - 分析步骤

    - 试料

- 称取0.15g试样，精确至0.0001g。

    - 空白试验

随同试料做空白试验。

    - 校正试验

选择碳含量和试样碳含量相接近的含碳的标准样品（A.3.8），随同试料测定，其值与标准值之差的绝对值不得大于标准允许差。

    - 测定

      - 接通管式炉的电源，使炉温升至工作温度1200℃。

      - 打开氧气瓶阀，控制一定流速，并检查进气系统是否漏气。

      - 将试料（A.5.1）置于瓷舟（A.3.6）内，迅速推入到管式炉瓷管的高温区，立即塞好塞子。

      - 试料在氧气（A.3.7）流下预烧1min后，打开量气管的进气活塞，使燃烧后的混合气体慢慢进入量气管内，此过程约需3min。

      - 当量气管内的水准液（A.3.4）降至量气管的三分之一时，立即关闭进气活塞，校好零点。

      - 打开量气管的三通活塞，使量气管和吸收液（A.3.5）瓶相通，通过升高平液水准瓶，将量气管内的气体压入吸收瓶中。

      - 通过降低平液水准瓶，将吸收瓶中的残余气体回到量气管内。

      - 反复两次吸收后，记下量气管标尺所对应的读数值。

      - 记下工作时的温度和气压值，从《气象常用表》中查出修正系数K。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算总碳的质量分数：

ω（C总）=                       …………………………（A.1）

×100

K×V1

ｍ０

式中：K——由《气象常用表》中查得的修正系数；

V1——量气管标尺的读数值，单位为毫升（mL）；

ｍ０——试料的质量，单位为克（g）。

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.1所列允许差。

表A.1                                     %

| 碳含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.05~0.10 | 0.01 |
| >0.10~0.50 | 0.02 |
| >0.50~1.00 | 0.05 |
| >1.00~5.00 | 0.10 |
| >5.00~20.00 | 0.15 |

（规范性附录）

高频-红外吸收法测定碳化钽粉中的游离碳量

  - 范围

本标准规定了碳化钽粉中游离碳含量的测定方法。

本标准适用于碳化钽粉中游离碳含量的测定。测定范围为0.02%～0.5%。

  - 方法提要

试料中的游离碳在高频感应炉内，于氧气流中燃烧生成二氧化碳，利用载气将二氧化碳载入红外线吸收器测定。

  - 试剂和材料

    - 钨锡混合助熔剂：C≤0.0005%。

    - 氢氟酸：优级纯（ρ=1.15g/mL）。

    - 硝酸：优级纯（ρ=1.42g/mL）。

    - 氧气（≥99.5%）。

    - 陶瓷坩埚（ф×h：25mm×25mm），在1200℃马弗炉中预烧2 h，冷却后放置在干燥器中。

    - 含碳的标准样品。

  - 仪器与设备

    - 高频-红外吸收仪。

    - 高频炉功率：1.0kW~2.5kW。

  - 试料

称取0.2g试样，精确至0.0001g。于铂金皿中，加2mL氢氟酸（B.3.2）和2mL硝酸（B.3.3），于低温电炉中加热至试样完全熔解，冷却后加入15mL沸水水解，再继续加热至约2mL，冷却后用垫有酸洗石棉的底部有孔的铂金坩埚进行减压抽滤，用约500mL沸水分几次洗涤酸洗石棉至中性，取出后在恒温箱里105℃烘2 h。

  - 分析步骤

    - 空白试验

随同试料做空白试验。

    - 仪器校准

选择碳含量和试样碳含量相接近的含碳的标准样品（B.3.6），随同试料测定，其值与标准值之差的绝对值不得大于标准允许差。

    - 测定

      - 将试料移入陶瓷坩埚（B.3.5）中，加入1.3g钨锡混合助熔剂（B.3.1）。

      - 将盛试样的陶瓷坩埚放入燃烧室，然后按仪器说明书规定程序操作。记录测试结果。

  - 允许差

- 实验室之间分析结果的差值应不大于表B.1所列允许差。

表B.1                                       %

| 游离碳含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.020～0.100 | 0.015 |
| ＞0.10～0.50 | 0.03 |