前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 4295-2008《碳化钨粉》。

本标准与GB/T 4295-2008《碳化钨粉》相比，主要变化如下：

——为避免与GB/T 26725《超细碳化钨粉》重复及冲突，在第1章“范围”中，明确了本标准不包括超细碳化钨粉，及删除了第3章第3条表2中FWC02-04、FWC04-06两个牌号；

——因删除了超细碳化钨牌号，不需要检测产品比表面积，因此删除了与比表面积相关的所有内容；

——第3章第2条“化学成分”中新增As、Co、Cu、Mn、Ni、P、Ti等杂质含量要求，提高了Ca、Fe、Mg、Mo、S、Si等杂质含量要求（原3.2）；

——第3章第3条优化了部分碳化钨粉牌号及其粒度范围；碳化钨化合碳要求由“不小于6.07%”提高到“不小于6.08%”；FWC06-08牌号游离碳由“不大于0.12%”降到“不大于0.08%”（原3.3）。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：自贡硬质合金有限责任公司、********、*******。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4295-1984、GB/T 4295-1993、GB/T 4295-2008。

碳化钨粉

1  范围

本标准规定了碳化钨粉末的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于生产硬质合金等粉末冶金产品用的碳化钨粉（超细碳化钨粉除外）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3249  金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

GB/T 4324  钨化学分析方法（所有部分）

GB/T 5124.1  硬质合金化学分析方法  总碳量的测定  重量法

GB/T 5124.2  硬质合金化学分析方法  不溶(游离)碳量的测定  重量法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

YS/T 559  钨的发射光谱分析方法

3  技术要求

3.1  产品分类

碳化钨粉按其平均粒度范围分为16个牌号，其表示方法如下：

示例： FWC 50-60

表示5.0μm～6.0μm的平均粒度范围

表示碳化钨粉

3.2  化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。

表1

| 化学成分 | 含量 |
| --- | --- |
| 主含量（质量分数/%） | WC | ≥99.8 |
| 杂质含量 （不大于，质量分数/%） | Al | 0.002 |
|  | As | 0.001 |
|  | Ca | 0.001 |
|  | Co | 0.020 |
|  | Cu | 0.001 |
|  | Fe | 0.02/0.03 |
|  | K | 0.0015 |
|  | Mg | 0.0015 |
|  | Mn | 0.002 |
|  | Mo | 0.005 |
|  | Na | 0.0015 |
|  | Ni | 0.006 |
|  | P | 0.0015 |
|  | S | 0.0015 |
|  | Si | 0.002 |
|  | Ti | 0.0015 |
| 注：平均粒度大于10μm碳化钨的铁含量应不大于0.03%。 |

3.3  粒度、碳量、氧含量

产品费氏粒度、总碳、游离碳、化合碳、氧含量应符合表2的规定，也可由供需双方协商确定。

表2

| 序号 | 牌号 | Fsss平均粒度 （μm） | 总碳 （%） | 氧 （max，%） | 游离碳 （max，%） | 化合碳 （min，%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FWC06-08 | ≥0.60～0.80 | 6.08～6.18 | 0.20 | 0.08 | 6.08 |
| 2 | FWC08-10 | ＞0.80～1.00 | 6.08～6.18 | 0.18 | 0.08 | 6.08 |
| 3 | FWC10-15 | ＞1.00～1.50 | 6.08～6.18 | 0.15 | 0.06 | 6.08 |
| 4 | FWC15-20 | ＞1.50～2.00 | 6.08～6.18 | 0.14 | 0.06 | 6.08 |
| 5 | FWC20-25 | ＞2.00～2.50 | 6.08～6.18 | 0.12 | 0.06 | 6.08 |
| 6 | FWC25-30 | ＞2.50～3.00 | 6.08～6.18 | 0.10 | 0.06 | 6.08 |
| 7 | FWC30-40 | ＞3.00～4.00 | 6.08～6.18 | 0.08 | 0.06 | 6.08 |
| 8 | FWC40-50 | ＞4.00～5.00 | 6.08～6.18 | 0.08 | 0.06 | 6.08 |
| 9 | FWC50-60 | ＞5.00～6.00 | 6.08～6.18 | 0.08 | 0.06 | 6.08 |
| 10 | FWC60-80 | ＞6.00～8.00 | 6.08～6.18 | 0.05 | 0.06 | 6.08 |
| 11 | FWC80-100 | ＞8.00～10.00 | 6.08～6.18 | 0.05 | 0.06 | 6.08 |
| 12 | FWC100-150 | ＞10.00～15.00 | 6.08～6.18 | 0.05 | 0.06 | 6.08 |
| 13 | FWC150-200 | ＞15.00～20.00 | 6.08～6.18 | 0.05 | 0.06 | 6.08 |
| 14 | FWC200-250 | ＞20.00～25.00 | 6.08～6.18 | 0.05 | 0.06 | 6.08 |
| 15 | FWC250-300 | ＞25.00～30.00 | 6.08～6.18 | 0.06 | 0.06 | 6.08 |
| 16 | FWC300-350 | ＞30.00～35.00 | 6.08～6.18 | 0.06 | 0.06 | 6.08 |

3.4  过筛

产品应过筛。Fsss平均粒度小于2μm的粉末，筛网孔径不大于150μm；Fsss平均粒度在2.0μm～10μm的粉末，筛网孔径不大于75μm；Fsss平均粒度大于10μm的粉末，筛网孔径不大于180μm。

3.5  外观质量

产品外观呈灰黑色粉末，随产品粒度增加，颜色由深到浅。同一批产品颜色应均匀一致，目视无机械杂物、团块。

4  试验方法

4.1  主含量按杂质减量法计算，即100%-杂质含量。杂质含量按GB/T 4324 相关标准的规定进行，推荐使用YS/T 559《钨的发射光谱分析方法》。

4.2  FSSS平均粒度按GB/T 3249 的规定进行；总碳按GB/T 5124.1 的规定进行，游离碳按GB/T 5124.2 的规定进行，化合碳按总碳减去游离碳计算；氧含量按GB/T 4324 相关标准的规定进行。

4.3  产品过筛按供需双方认同的方式进行。

4.4  产品外观质量用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符合时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批由同一牌号的碳化钨粉组成，每批重量由供需双方协商确定。

5.3  检验项目及取样数量

产品检验项目及取样数量见表3。

表3

| 检验项目 | 取样数量 | 需求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 粒度、碳量、氧含量 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.3 | 4.2 |
| 过筛 | 逐批 | 3.4 | 4.3 |
| 外观 | 逐批 | 3.5 | 4.4 |

5.4  判定

5.4.1  产品化学成分结果如有一项不合格，应在该批产品中对该不合格项加倍取样进行重复试验。若重复试验结果仍有一个不合格，则该批产品判为不合格。

5.4.2  产品的粒度、总碳、游离碳、化合碳和氧含量的检验结果如有一项不合格，应在该批产品中对该不合格项加倍取样进行重复试验。若重复试验结果仍有一个不合格，则该批产品判为不合格。

5.4.3  产品的过筛不合格，判该批产品不合格。

5.4.4  产品的外观不合格，判该批产品不合格。

# 6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

# 6.1  标志

# 产品的外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重，并附有“防潮”、“向上”等字样或标志。

# 6.2  包装

# 产品外包装用铁桶，内包装用聚乙烯塑料袋，严密封口。或采用供需双方确定的方法包装。每件重量由供需双方协商确定。

# 6.3  运输

# 产品运输时，应防止受潮，不得剧烈碰撞。

# 6.4  贮存

# 产品应存放于干燥、通风、无酸碱的环境中，严防氧化。存放期不宜超过半年。

# 6.5  质量证明书

# 每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

# 供方名称、地址、邮编；

# 产品名称、牌号；

# 批号；

# 净重；

# 本标准编号；

# 各项分析检验结果和质量监督部门印记；

# 检验员号；

# 检验日期。

# 7  订货单（或合同）内容

# 订货单（或合同）应包括下列内容：

# a) 产品名称；

# b) 产品牌号；

# c) 产品净重；

# d) 本标准编号；

# e) 其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

碳 化 钨 粉

# Tungsten carbide powder

（预审稿）

GB/T 4295-20XX

代替GB/T 4295－2008

中华人民共和国国家标准

ICS 77.160

H 72