GB/T 4295--2008《碳化钨粉》国家标准

编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据国家标准委员会《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2016] 76号）的要求，由自贡硬质合金有限责任公司负责修订国家标准《碳化钨》，该项目计划编号为20161664-T-610，计划完成年限：2019年。

1.2  简况

本标准规定了碳化钨粉末的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及订货单（或合同）内容。本标准适用于生产硬质合金等用的碳化钨粉。

GB/T 4295—2008《碳化钨粉》自2008年制定实施以来，对国内的生产企业起到了规范性的积极作用。随着产品在高新技术领域应用的不断深入，使用单位对产品提出了更高的要求。因此，在积极采用国内外先进标准的同时，根据我国企业生产的实际水平、设备能力、检测手段以及应用发展趋势，有必要对其进行修订。

1.3  起草单位情况及主要工作过程

1.3.1  起草单位情况

自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）始建于1965年的三线建设时期，是中国自主创建的第一家大型硬质合金和钨钼制品生产企业，是五矿集团旗下硬质合金及钨钼产业的核心成员之一。

公司在职员工约3000人，现有总资产22亿元，建有硬质合金、硬面材料、钨钼制品三大产品科研、生产、经营和出口基地。产品广泛应用于机械、冶金、石油、矿山、建筑、电子、航天航空等领域。综合实力居国内前列，先后获得“五一劳动奖状”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号。

公司拥有100多项科研成果和国家级重点新产品，获得授权有效专利160多项。公司通过了ISO9001:2000质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康体系认证，质量检测体系获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，计量控制体系获得国家ISO10012测量管理体系认证。

1.3.2  主要工作过程

为做好本标准的修订工作，自贡硬质合金有限责任公司成立了专门的《碳化钨》国家标准制定工作组。并通过技术查询、现状调研等方式对此标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证，于2018年3月形成了国家标准《碳化钨》讨论稿，并发送到业内相关单位征求意见。

2018年3月14日～2018年3月16日，全国有色金属标准化技术委员会在昆明组织召开了标准讨论会，来自全国有色金属标准化技术委员会、金池能源材料有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、西部宝德金属材料有限公司、中南大学粉末冶金研究院、广州有色金属研究院、深圳注成科技有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、西北有色金属研究院、南昌硬质合金有限责任公司、九江有色金属冶炼有限公司、浙江新华机械制造有限公司、深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、北京矿冶研究总院、西安赛隆金属材料有限责任公司、安泰天龙(天津)钨钼科技有限公司、贵州中伟正源新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、深圳清华大学研究院、攀钢集团等23家单位的36位专家对本标准讨论稿进行了讨论，与会代表对本标准讨论稿进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见和建议，一致同意按照修改意见修改后形成标准预审稿提交送审。标准制定工作组根据讨论的意见，形成了标准意见汇总处理表和标准预审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  编制原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》编写。

修订过程中参考了国内同行先进企业的技术指标，修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产和应用，对国内生产企业和相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。本标准更加符合国家标准规范，标准内容更加严谨，实践指导性更强。

2.2  主要修订内容及修订说明

1）牌号的变化

为避免与GB/T 26725《超细碳化钨粉》重复及冲突，删除了FWC02-04、FWC04-06两个牌号；原有部分中、细颗粒牌号的粒度范围不合理，如WC10-14、WC14-18、WC18-24；部分中、超粗颗粒牌号粒度范围较宽，如WC70-100、WC260-350，为切合当前的生产实际和碳化钨的使用需要，优化了碳化钨粉的牌号和粒度范围的划分，具体情况见表1。

表1

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 牌号 | 粒度(Fsss或BET) | 牌号 | 粒度(Fsss或BET) |
| FWC02-04 | BET＞2.5 | 删除 |  |
| FWC04-06 | BET:1.5～2.5 | 删除 |  |
| FWC06-08 | ≥0.60～0.80 | FWC06-08 | ≥0.60～0.80 |
| FWC08-10 | ＞0.80～1.00 | FWC08-10 | ＞0.80～1.00 |
| FWC10-14 | ＞1.00～1.40 | FWC10-15 | ＞1.00～1.50 |
| FWC14-18 | ＞1.40～1.80 | FWC15-20 | ＞1.50～2.00 |
| FWC18-24 | ＞1.80～2.40 | FWC20-25 | ＞2.00～2.50 |
| FWC24-30 | ＞2.40～3.00 | FWC25-30 | ＞2.50～3.00 |
| FWC30-40 | ＞3.00～4.00 | FWC30-40 | ＞3.00～4.00 |
| FWC40-50 | ＞4.00～5.00 | FWC40-50 | ＞4.00～5.00 |
| FWC50-70 | ＞5.00～7.00 | FWC50-60 | ＞5.00～6.00 |
|  |  | FWC60-80 | ＞6.00～8.00 |
| FWC70-100 | ＞7.00～10.00 | FWC80-100 | ＞8.00～10.00 |
| FWC100-140 | ＞10.00～14.00 | FWC100-150 | ＞10.00～15.00 |
| FWC140-200 | ＞14.00～20.00 | FWC150-200 | ＞15.00～20.00 |
| FWC200-260 | ＞20.00～26.00 | FWC200-250 | ＞20.00～25.00 |
| FWC260-350 | ＞26.00～35.00 | FWC250-300 | ＞25.00～30.00 |
|  |  | FWC300-350 | ＞30.00～35.00 |

2）化学成分的变化

碳化钨粉是生产硬质合金的重要原料，随着硬质合金应用领域的不断扩展，碳化钨生产工艺和技术水平的不断地完善与改进，原标准已不能完全反映碳化钨粉的质量水平。生产纯度更高的碳化钨粉末，不仅是有效提升碳化钨品质，促进硬质合金的技术和质量水平提升的需要，也是可行的。

我们选择厦门金鹭特种合金有限公司（简称厦门金鹭）、崇义章源钨业股份有限公司（简称崇义章源）、株洲硬质合金集团有限公司（简称株洲）、自贡硬质合金有限责任公司（简称自贡）等四家碳化钨生产厂家的技术要求作为标准修订的参考指标。四家公司的碳化钨生产情况见表2，主要化学成分控制水平见表3。

表2

| 企业名称 | 2017年 | 2016年 |
| --- | --- | --- |
|  | 产量（吨） | 占行业比例（%） | 产量（吨） | 占行业比例（%） |
| 厦门金鹭 | 7858.5 | 25.8 | 6463.5 | 26.0 |
| 崇义章源 | 5305.8 | 17.4 | 3959.8 | 15.9 |
| 株洲 | 4434.8 | 14.6 | 4148.9 | 16.7 |
| 自贡 | 3311.6 | 10.9 | 2836.1 | 11.4 |
| 四家合计 | 20910.7 | 68.7 | 17408.3 | 70.0 |
| 产量数据来源：硬质合金行业统计年鉴。 |

表3

| 元素 | 厦钨金鹭 | 崇义章源 | 株洲 | 自贡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 |
| Al | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0005 |
| As | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0015 | 0.0005 |
| Ca | 0.0015 | 0.0006 | 0.0015 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0005 |
| Co | 0.01 | 0.003 | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.005 |
| Cu | 0.0003 | 0.001 | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0.0001 |
| Fe | 0.015 | 0.003 | 0.015 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.01 |
| K | 0.002 | 0.001 | 0.0015 |  | K+Na:0.003 |  | 0.0015 | 0.0007 |
| Mg | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.0005 |
| Mn | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |  |  |  | 0.001 | 0.0005 |
| Mo | 0.003 | 0.0016 | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.001 |
| Na | 0.002 | 0.0007 | 0.0015 |  |  |  | 0.0015 | 0.0007 |
| Ni | 0.005 | 0.002 | 0.005 |  |  |  | 0.006 | 0.003 |
| P | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.0007 |
| S | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.0005 |
| Si | 0.0015 | 0.001 | 0.0015 |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.001 |
| Ti | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.0005 |

因此，我们增加了As、Co、Cu、Mn、Ni、P、Ti等杂质元素要求，调整了Ca、Mg、Mo、S、Si、Fe等6个元素的标准要求，具体情况见表4。

表4

| 元素 | 杂质含量（不大于，质量分数/%） | 变化 |
| --- | --- | --- |
|  | 修订前 | 修订后 |  |
| As | - | 0.001 | 新增 |
| Ca | 0.002 | 0.001 | ↓ |
| Co | - | 0.02 | 新增 |
| Cu | - | 0.001 | 新增 |
| Fe | 0.05 | 0.03 | ↓ |
| Mg | 0.002 | 0.0015 | ↓ |
| Mn | - | 0.002 | 新增 |
| Mo | 0.01 | 0.005 | ↓ |
| Ni | - | 0.006 | 新增 |
| P | - | 0.0015 | 新增 |
| S | 0.002 | 0.0015 | ↓ |
| Si | 0.003 | 0.002 | ↓ |
| Ti | - | 0.0015 | 新增 |
| 注：铁含量仅对平均粒度大于10μm的粗颗粒碳化钨进行了调整。 |

3）化合碳与游离碳的变化

随着碳化设备和工艺的进步，碳化钨质量不断提高，对所有牌号化合碳进行了调整，化合碳由6.07%提高到6.08%，碳化钨的主相成分得到相应增加；FWC06-08牌号游离碳由原标准的0.12%降为0.08%。

4）其它

a、第1章范围中，明确了本标准不包括超细碳化钨粉；

b、第2章规范性引用文件中，检索了引用文件的最新版本，部分引用文件的名称发生了变化，如GB/T 3249、GB/T 5314；明确了GB/T 5124中只引用其第1部分与第2部分，其它部分如钴量与钛量的测定是用GB/T 4324或YS/T 559中相应的方法；为了提高分析精度，杂质含量的测定推荐使用YS/T 559《钨的发射光谱分析方法》。

c、因删除了超细碳化钨牌号，不需要检测比表面积，删除了与比表面积相关的所有内容；

d、5.1.2中产品验收期限由“1个月”明确为“30天”。

三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准是根据我国实际情况制定的，本标准的修订适合我国国情，标准简练、操作性强。修订后的本标准为国内先进。

3.2  国际和国外同类标准标准水平的对比分析

没有现行的国际和国外同类标准，无对比。

3.3  与现行的标准及制订中的标准协调配置情况

超细碳化钨应符合GB/T 26725《超细碳化钨粉》的要求。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性行业标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性行业标准具有一致性，没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议继续作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后替代GB/T4295—2008《碳化钨粉》。

九、其他应予说明的事项

在此标准实施后，各生产单位应严格按照本规范要求组织生产。

十、预期效果

国家标准《碳化钨粉》的修订不仅可以解决当前版本的不足，从技术发展看，可使标准水平得到提高，碳化钨粉粒度范围更加优化，纯度更高，更好地满足硬质合金的生产要求，能够促进硬质合金企业的有序竞争，对行业的发展有着重要的指导作用。

在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

自贡硬质合金有限责任公司