四氨合硝酸铂

编制说明

1 工作简况

2016年4月6日工业和信息化部以《工业和信息化部办公厅关于印发2016年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2016〕58号）文下达该标准的修订任务，项目起止时间为2017年01月01日～2018年12月31日，行业标准计划号为2016-0307T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，起草单位为江西省汉氏贵金属有限公司、有色金属技术经济研究院、江西悦诚科技有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、xxxxxxx、xxxxxxx。

本标准主要起草人：xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx。

2 编制原则

四氨合硝酸铂，别名：硝酸四氨合铂(Ⅱ)、硝酸四氨合铂，是一种重要的铂化合物，它具有水溶性好、溶液化学性质相对稳定，且在受热分解时直接得到金属铂，是制备铂载体催化剂较为理想的前驱体化合物，例如，四氨合硝酸铂用作前驱体化合物可以制备出高活性的Pt/C和Pt/SiO2催化剂。同时，还可以作为中间体，合成各种铂的化合物，例如，与氯亚铂酸钾反应生成具有一维导电性质的材料[Pt(NH3)4][PtCl4]。随着我国工业长足发展四氨合硝酸铂的需求量也得到了较快的发展。

主要工作过程和工作内容

根据标委会要求，我们于2016年5月组建了四氨合硝酸铂行业标准编制小组，由品控部主责，其他相关部门全力配合共同确定了四氨合硝酸铂行业标准的原则。主要进行如下工作：

（1）确立《四氨合硝酸铂》标准起草应遵循的基本原则；

（2）申报企业内部课题计划；

（3）申报起草该标准的立项报告；

（4）对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

（5) 查阅相关标准；

（6）确定产品主要技术内容和建立仲裁分析方法；

（7）根据测试数据确定技术指标取值范围。

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则》和四氨合硝酸铂生产规范需要，在反复实验和调研的基础上修订的。标准具有实用性、可操作性；标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰，能够满足生产和使用需要。

- 2016年11月01日～11月04日在江西省南昌市召开有色金属标准工作会议，会上确定了该标准编制的时间节点。

3 主要制定的技术指标

3.1 使用范围

四氨合硝酸铂，别名：硝酸四氨合铂(Ⅱ)、硝酸四氨合铂，是一种重要的铂化合物，它具有水溶性好、溶液化学性质相对稳定，且在受热分解时直接得到金属铂，是制备铂载体催化剂较为理想的前驱体化合物，例如，四氨合硝酸铂用作前驱体化合物可以制备出高活性的Pt/C和Pt/SiO2催化剂。同时，还可以作为中间体，合成各种铂的化合物，例如，与氯亚铂酸钾反应生成具有一维导电性质的材料[Pt(NH3)4][PtCl4]。随着我国工业长足发展四氨合硝酸铂的需求量也得到了较快的发展。

但目前国内外尚无统一的四氨合硝酸铂产品标准，为使市场运作更规范和生产厂家与应用厂家技术质量检查的需要特制定本标准，制定本标准时主要考虑四氨合硝酸铂的共性指标，其它具体指标根据用户的具体要求，生产厂家和应用厂家共同协商制定。

本标准按照GB/T 1.1、GB/T 1.2、GB/T 20001.4和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求进行制定。标准具有实用性、可操作性、标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰，能够满足常规产品氯铱酸铵的生产和供货需要。

3.2 金属铂质量分数

四氨合硝酸铂的分子式是H12N6O6Pt，分子量为387.21，理论铂含量为50.37%，我们根据客户的使用要求及生产的实际情况，铂含量定为49.3%~50.37%，因此在制定标准时，铂的质量分数为不小于49.3%。四氨合硝酸铂中铂质量分数的测定按照YS/T xxxxx 四氨合硝酸铂化学分析方法 第1部分：铂量的测定 水合肼还原法的规定进行。

3.3 铜、铅、锌、钯、镍、铁、镉、铝元素质量分数

杂质元素的确定基于以下原则：一是原料或生产过程中引入元素，包括设备接触到的材料所引入的元素；二是在产品使用过程中需要控制的杂质元素；三是常见易沾污的元素；四是根据用户要求生产情况确定杂质元素的最高允许量。

称取一定量样品，经硝酸、盐酸加热溶解，在酸性的条件下用电感耦合等离子体发射光谱仪进行检测，具体参照YS/T xxxxx 四氨合硝酸铂化学分析方法 第2部分：铜、铅、锌、钯、镍、铁、镉、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法的规定进行。

3.4 外观

产品为白色晶体。

4 主要试验验证的分析、预期经济和社会效益

4.1 四氨合硝酸铂中的铂质量分数在各使用厂家得到验证相当重要，这涉及到产品的计价问题。

4.2 本标准所拟定的各项技术指标先进、合理，符合本标准规定的氯铱酸铵产品均满足用户要求。通过本标准的实施，对进一步提高氯铱酸铵的质量水平，提高该类产品的市场竞争力，无疑具有重要的经济效益和社会效益。

5 国内外同类标准水平的对比分析

检索ISO、ASTM、EN、JIS、DIN及我国国家和行业标准，均无与氯铱酸铵相关的产品标准；本标准是首次制订，填补了国际、国内四氨合硝酸铂产品标准的空白。

6 与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法律法规的要求，标准格式规范。

- 7 标准实施建议

建议该标准为推荐性行业标准。

- 8 参考资料清单

YS/T xxxxx.1 四氨合硝酸铂化学分析方法 第1部分：铂量的测定 水合肼还原法

YS/T xxxxx.2 四氨合硝酸铂化学分析方法 第2部分：铜、铅、锌、钯、镍、铁、镉、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法