前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：江西省汉氏贵金属有限公司、有色金属技术经济研究院、江西悦诚科技有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、xxxxxxx、xxxxxxx。

本标准主要起草人：xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、xxxx、xxx、。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准为首次发布。

四正丙基过钌酸铵

范围

本标准规定了四正丙基过钌酸铵的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

本标准适用于精细化工、有机合成等行业用四正丙基过钌酸铵。

规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 562 贵金属合金化学分析方法 铂钌合金中钌量的测定 硫脲分光光度法

YS/T 755 亚硝酰基硝酸钌

技术要求

3.1 化学式

分子式C12H28NO4Ru，分子量为351.42。

3.2 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1                                   %

| 钌质量分数，不小于 | 杂质元素，不大于 |
| --- | --- |
|  | Pb | Fe | Cu | Na | Ca | Mg |
| 27.61 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.005 | 0.005 |

3.3 溶解试验

产品的二氯甲烷溶解试验应合格。

3.4 外观

产品为黑色晶体。

试验方法

4.1 产品中钌的质量分数按照YS/T 562的规定进行测定。

4.2 产品中铅、铁、铜、钠、钙、镁元素质量分数按照YS/T 755 亚硝酰基硝酸钌的附录A和B的规定进行测定。

4.3 溶解试验

称取0.5g（精确到0.01g）样品，加入20mL二氯甲烷，应完全溶解，溶液应清亮无渣。

4.4 外观

采用目视检查。

检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、溶解试验、外观检验。

5.4 取样

5.4.1 产品化学成分、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%～5%，但最少不小于10g，再用四分法缩分至检验所需数量。

5.4.2 产品外观质量逐瓶进行。

5.5 检验结果的判定

产品任一检验项目的检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a)　供方名称；

b)　产品名称；

c)　生产批次；

d)　数量；

e)  生产日期。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 产品应装入聚丙烯或聚乙烯塑料瓶中，密封。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等进行填充，不得有松动现象。

6.2.2 产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

6.2.3 产品应存放于干燥处，严防受潮。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)　供方名称、地址、电话、传真；

b)　产品名称；

c)　批次；

d)　数量；

e)　分析检验结果和技术监督部门印记；

f)　本标准编号；

g)　出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)　产品名称；

b)　数量；

c)　本标准编号；

d)  其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

四正丙基过钌酸铵

Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)

（征求意见稿）

YS/T xxxx-xxxx

i

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H 68