前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 939—2013《二氯四氨铂》。本标准与原标准相比，主要技术变化如下：

——产品指标中增加硫杂质元素；

——规定了杂质元素硫的试验方法；

——附录A6.3.3将控制温度于800℃，灼烧3 h±0.5 h修改为从常温缓慢升温到300℃保温1 h，再将温度升高至800℃保温1 h。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司。

本标准参加起草单位：浙江省冶金研究院有限公司、西安凯立新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：XXXX、XXXX、XXXX

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 939—2013。

二氯四氨铂

## 1 范围

本标准规定了二氯四氨铂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于精细化工、石油化工和电镀行业用的二氯四氨铂。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 281.13 钴化学分析方法 第13部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

YS/T 361 纯铂中杂质元素的发射光谱分析

3 要求

3.1 化学式

分子式 Pt(NH3)4Cl2，分子量：334.11。

3.2 化学成分

二氯四氨铂的化学成分应符合表1的规定。

表1                                  %

| 铂质量分数， 不小于 | 杂质元素质量分数，不大于 |
| --- | --- |
|  | Mg | Ca | Fe | Ni | Cu | Rh | Pd | Ag | Ir | Au | Pb | S | 总量 |
| 57.2 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |

3.3 水溶解试验

二氯四氨铂的水溶解试验应合格。

3.4 外观质量

二氯四氨铂为白色针状或粉末状晶体，无目视可见夹杂物。

4 试验方法

4.1 二氯四氨铂中铂质量分数的测定按照附录A的规定进行。

4.2 二氯四氨铂中杂质元素质量分数的测定：称取2.0g（精确至0.0001g）二氯四氨铂，全部转移入石英舟中，将石英舟置于石英管内，放入管式电炉中。在氢气氛围下，于280℃ ± 5℃及580℃ ± 5℃温度下还原1h，冷却后得海绵铂。按YS/T 361的规定测定杂质元素的质量分数。

4.3 水溶解试验：称取0.50g（精确到0.01g）样品，加50mL水（25℃），应完全溶解，溶液应清亮无渣。

4.4 外观质量：采用目视检查。

## 5 检验规则

### 5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验，产品质量应符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

### 5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

### 5.3 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、水溶解试验、外观质量的检验。

### 5.4 取样

5.4.1 产品化学成分、水溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%～5%，但最少不小于10g，再用四分法缩分至检验所需数量（空气湿度不高于40%）。

5.4.2 产品外观质量逐件（瓶）检验。

### 5.5 检验结果的判定

5.5.1 产品化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2 产品外观质量检验不合格时，判该件（瓶）产品不合格。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

### 6.1 标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a)　供方名称；

b)　产品名称；

c)　生产批次；

d)　数量；

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 产品应装入带有内外塑料密封盖的塑料瓶中，严密封口。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物填料添固，不得有松动现象。

6.2.2 产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

6.2.3 产品应放于干燥处，严防受潮。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)　供方名称、地址、电话、传真；

b)　产品名称；

c)　生产批次；

d)　产品净重；

e)　分析检验结果和技术监督部门印记；

f)　本标准编号；

g)　出厂日期。

7 合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)　产品名称；

b)　数量；

c)　本标准编号；

d)  其他。

附录A
   （资料性附录）
  二氯四氨铂中铂质量分数的测定

## A.1 范围

本方法规定了二氯四氨铂中铂质量分数的测定方法。

本方法适用于二氯四氨铂中铂质量分数的测定。测定范围：≥50%

## A.2 方法原理

试样经过高温灼烧破坏铂离子的配位结构，形成海绵铂，称取质量计算铂的质量分数。

## A.3 试剂和材料

A.3.1 瓷坩埚（带盖）：30mL。

A.3.2 坩埚钳。

A.3.3 干燥器：内置有效变色硅胶干燥剂。

## A.4 仪器

A.4.1 箱式电阻炉：附温度指示器与自动控制装置，可保持800℃。

A.4.2 分析天平：精确至0.0001g。

A.5 试样

同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%～5%，但最少不小于10 g，再用四分法缩分至检验所需数量，密封于塑料袋或者塑料瓶中置于干燥器中备用。

## A.6 分析步骤

A.6.1 试料

称取2.000g试样，精确至0.0001g。

A.6.2 测量次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

A.6.3 测定

A.6.3.1 将瓷坩埚和盖（A.3.1）置于箱式电阻炉中，控制温度于800℃灼烧30min。取出稍冷，置于干燥器（A.3.3）中，冷却至室温，称量，精确至0.0001g（m0），重复称量至恒重（两次称量质量差为±0.0005g）。

A.6.3.2 向瓷坩埚中加入约2.0g试样，加盖称量，精确至0.0001g（m1）。

A.6.3.3 将瓷坩埚盖部分打开，置于箱式电阻炉（A.4.1）中，从常温缓慢升温到300℃保温1h，再将温度升高至800℃保温1h。

A.6.3.4 取出稍冷，加盖置于干燥器（A.3.3）中，冷却至室温，称量，精确至0.0001g（m2），重复称量至恒重。

## A.7 分析结果的计算

铂含量以铂的质量分数ωPt计，数值以%表示，按式（A.1）计算：

ωPt……………………………（A.1）

式中：

m0——恒重瓷坩埚的质量，单位为克（g）；

m1——灼烧前样品的质量和恒重瓷坩埚的质量，单位为克（g）；

m2——灼烧后样品的质量和恒重瓷坩埚的质量，单位为克（g）。

分析结果表示到小数点后第2位。

## A.8 允许差

实验室间分析结果的允许差不大于0.20%。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

二 氯 四 氨 铂

Tetrammineplatinum（Ⅱ）chloride

（讨论稿）

YS/T 939-20xx

代替YS/T 939-2013

i

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.99

H 68