YS/T 939-20XX《二氯四氨铂》

编制说明

(讨论稿)

二〇一八年四月

《二氯四氨铂》

编制说明（讨论稿）

一 工作简况

1 任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2016年第二批有色金属国家标准、行业标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2016]31号）和《工业和信息化部办公厅关于印发2016年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2016] 58号）的要求，徐州浩通新材料科技股份有限公司负责YS/T 939-2013《二氯四氨铂》的修订任务，标准性质为推荐性行业标准，该项目计划编号为2016-0294T-YS，计划完成年限：2018年。

2 简况

本标准规定了二氯四氨铂的要求，试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同。本标准适用于矿产或废催化剂等湿法所制得的二氯四氨铂。

YS/T 939-2013《二氯四氨铂》标准在行业中应用4年，对二氯四氨铂的生产、贸易、使用过程，起到了很好的规范引导作用。但随着用户对产品质量要求的提高，部分内容已不适应市场要求，有必要对《二氯四氨铂》标准进行修订，更好的兼顾各方的利益。

3 起草单位情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司成立于2005年，主营业务为贵金属二次资源综合回收利用，主要产品包括铂、钯、铑、银及其系列深加工产品等。公司是徐州市绿色企业，江苏省第一批省级循环经济试点单位，江苏省资源综合利用类企业和国家火炬计划重点高新技术企业，被国家发改委列为“循环经济和资源节约重大示范项目”工程基地，设有江苏省（浩通）贵金属综合利用工程技术研究中心和省级企业院士工作站，主持制定了多项国家及行业标准，并有多项发明专利，成功研发了综合回收处理含贵金属废催化剂再生资源的全新生产工艺技术，成为国内技术领先的贵金属二次资源综合利用企业。公司以清洁生产、绿色环保和健康安全为追求目标，打造高科技、环保型的循环经济产业，努力追求企业的持续发展和永续经营。

4 主要工作过程

4.1 工作分工

本标准由徐州浩通新材料科技股份有限公司负责修订，浙江省冶金研究院有限公司、西安凯立新材料股份有限公司参与修订。

4.2 主要工作过程

徐州浩通新材料科技股份有限公司接到有色标委会下达的修订任务后，成立了《二氯四氨铂》标准编写组，召开了标准项目编写启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工。编制组对二氯四氨铂的生产企业、用户进行了调研，征求对YS/T 939-2013《二氯四氨铂》的修订意见，同时通过各种渠道，广泛收集国内外有关二氯四氨铂的技术资料，进行汇总整理。经过认真分析、研究和讨论，于2017年12月10日形成了行业标准《二氯四氨铂》征求意见稿草案。

征求意见稿形成后及时发送各单位征求意见，相关专家对本标准的征求意见稿进提出了宝贵意见和建议，标准编制小组对所有反馈的意见和建议进行讨论后，对意见稿草案进行了修改，形成了讨论稿。

二 标准的编制原则和确定标准主要内容的论据

1标准编制原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写》的规定格式进行编写。

本标准根据国内外二氯四氨铂生产、研发和应用的技术水平，充分并全面汇总了生产单位和使用单位对产品质量的要求，制定了标准起草所遵循的基本原则和编制依据。

- 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

- 根据国内外铼酸铵生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

- 广泛适用，操作可行的原则；

- 有利于创新发展与国际接轨的原则。

2 修订的主要内容及论据

根据目前生产水平状况、市场需求及国内外客户使用的需要，对原标准的技术要求等内容进行了调整。

1）按照GB/T 1.1-2009的要求，对标准的结构和编写格式进行了修订。

2）化学成分的调整后，规范性引用文件增加了硫的测定方法：

YS/T 281.13 钴化学分析方法 第13部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法。

- 在前期充分调研后，下表汇总了部分生产厂家二氯四氨铂的质量指标。

表1现有部分生产厂家指标

| 生产厂家 | 铂含量 | Mg | Ca | Fe | Ni | Cu | Rh | Pd | Ag | Ir | Au | Pb | S | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐州浩通 | 57.55 | 0.0003 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.0068 |
| 厂家1 | 57.32 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0097 |
| 厂家2 | 57.20 | 0.0005 | 0.003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0099 |

- 对化学成分进行了调整：随着工艺的不断更新及生产技术的不断提高，现各个生产单位的产品质量都比现有标准的指标更好，部分二氯四氨铂应用于催化剂领域，用户对二氯四氨铂中的硫杂质元素含量提出新的要求，修订后的新标准水平符合国内外用户和市场的需求，调整结果如表2：

表2                                %

| 铂质量分数， 不小于 | 杂质元素含量，不大于 |
| --- | --- |
|  | Mg | Ca | Fe | Ni | Cu | Rh | Pd | Ag | Ir | Au | Pb | S | 总量 |
| 57.2 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |

- 为避免海绵铂在灼烧过程中随烟气挥发的损失，将附录A6.3.3将控制温度于800℃，灼烧3 h±0.5 h修改为从常温缓慢升温到300℃保温1 h，再将温度升高至800℃保温1 h。

三、标准水平分析

1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查新，国外无二氯四氨铂相关产品的国际、国家和行业标准。

2 标准水平简析

本标准是国内二氯四氨铂专用行业标准，本标准对产品化学成分、外观质量的要求均依据实际工业生产水平。在YS/T 939-2013《二氯四氨铂》的基础上，对其进行了科学合理的修订，修改后的标准更为完整、合理，更符合国内生产厂家、用户要求，利于推广应用。

四、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于专业基础标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准，且与其他标准无矛盾与不协调之处。

五、重大分歧意见后的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

鉴于YS/T 939-2013 为我国二氯四氨铂推荐性行业标准，因此建议该标准为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议，包括：组织措施、技术措施、过渡方法

无。

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后代替YS/T 939-2013《二氯四氨铂》。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

随着科学技术的进步，二氯四氨铂的应用越来越广泛，需求量也在扩大，对二氯四氨铂的技术要求也会随之提高，因此本标准的适时修订，充分考虑了国内二氯四氨铂市场体系和工艺技术水平状况，对于改进二氯四氨铂生产工艺、提高产品质量、推动二氯四氨铂的应用和推广、促进企业竞争和良性发展以及产业的有序进步有极其重要的影响和意义。

《二氯四氨铂》 标准编制组

2018.04.08