ICS 77.120.30

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

热导铜粉

Copper powder used for heat pipes

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽省经济和信息化委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准主要单位：安徽鑫佳铜业有限公司、安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、安徽工业大学。

本标准主要起草人：胡柏明、郭殿月、曹克龙、樊友奇、姚永林、王季林。

热导铜粉

范围

本标准规定了热导管铜粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同内容。

本标准适用于水雾化工艺制备的热导铜粉。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定  第1部分：漏斗法

### GB/T 1480   金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1482   金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5121   铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5158.2 金属粉末.还原法测定氧含量.第2部分：氢还原时的质量损失（氢损）

GB/T 5163   烧结金属材料(不包括硬质合金)可渗性烧结金属材料.密度、含油率和开孔率的测定

YS/T 499    雾化铜粉

GB/T 5314   粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

技术要求

牌号表示方法

产品分类

本标准热导管铜粉按照粒径大小和松装密度可分为FSWCu60、FSWCu150、FSWCu200三个牌号。

化学成分

热导管铜粉的化学成分应符合表1的规定。

化学成分

| 化学成分(质量分数)/% |
| --- |
| Cu （不小于） | 杂质(不大于) |
| 99.6 | Fe | Pb | Zn | As | Sb | Bi | Ni | Sn | P | S | C | Cr6+ | Cd | Hg | 氢损 | 硝酸 不溶物 | 总和 |
|  | 0.02 | 0.05 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.3 | 0.05 | 0.4 |
| 如需方对产品化学成分有特殊要求，由供需双方协商。 化学成分中不包括添加剂，如加添加剂，必须标明所加添加剂名称和添加量。 |

物理性能

热导管铜粉的物理性能应符合表2的规定。

物理性能

| 牌号 | 粒径组成（质量分数）/% | 松装密度 g/cm3 | 流动性 s/50g | 孔隙率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250μm～104μm | 104μm～75μm | 75μm～45μm | ＜45μm |  |  |  |
| FSWCu60 | ≤ 5 | ≥90 | ≤ 5 | — | ＜2.2 | ≤ 50 | ≥55% |
| FSWCu150 | — | ≤ 10 | ≥80 | ≤10 | ＜2.6 | ≤ 50 | ≥40% |
| FSWCu200 | — | ≤5 | ≤20 | ≥75 | ＜2.7 | ≤35 | ≥35% |

外观质量

热导管铜粉应色泽均匀、呈浅玫瑰红色，产品中不能有外来夹杂物和粉块。

试验方法

化学成分依据 GB/T 5121-2008的规定进行；

硝酸不溶物的测定按YS/T 499的附录 A 的规定进行 ；

氢损的测定按GB/T 5158.2的规定进行 ；

产品粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行；

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行；

金属粉末流动性的测定按GB/T 1482的规定进行；

开孔率的测定按附录A进行制样，按GB/T 5163的规定进行；

产品外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货合同的要求，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准规定或订货合同不符时，从收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁时，由供需双方共同取样，但需方必须提供原装粉末。产品自出厂之日起，质量保证期不少于3个月。

组批

产品应混合均匀，成批提交检验，每批号由同一牌号产品组成，每批重量不大于2000kg。

检验项目及取样

每批产品出厂前应进行化学成分、物理性能和外观质量的检验，检验项目及取样应符合表3规定。

检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 实验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.1 |
| 酸不溶物 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.2 |
| 氢损 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.3 |
| 粒度组成 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.4 |
| 松装密度 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.5 |
| 流动性 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.6 |
| 开孔率 | 按GB/T 5314的规定粉末样品，按附录A进行制样，制备好的样品随机抽取2个进行测试。 | 3.4 | 4.7 |
| 外观质量 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.8 |

检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果不合格时，判该批产品不合格。

物理性能检验结果不合格时，取双倍数量试样进行复检，如仍不合格，判该批产品不合格。

外观质量不合格时，判该批产品不合格。

包装、标志、运输和贮存

包装、标志、运输和贮存按GB/T 8888的规定进行。

除按6.1的要求进行外，还应按如下规定进行。

产品用内衬塑料袋的金属(木或塑料)桶包装；

产品的每个包装单元的标牌或标签上还应注明生产单位的地址、电话、邮编等；

产品包装上还应有明显的“防潮”标志或字样；

产品应储存在温度不大于40℃，相对湿度不大于70%的环境内，产品自出厂之日起，质保期为3个月。

订货单或合同内容

本标准所列产品的订货单或合同内应包括下列内容:

a)  产品名称、牌号、批号、净重及产品件数；

b)  分析检测结果及检验部门的印记；

c)  本标准编号；

d)  出厂日期；

e)  供方名称；

f） 防潮标志。

(资料性附录）
热导管铜粉开孔率测定制样方法

范围

本附录规定了热导管铜粉开孔率测定的制样方法。

本方法适用于热导管铜粉开孔率测试样品的制备。

方法提要

试样放入石墨模具中，在50Hz频率下,振动时间1min，然后将石墨模具和粉一起放入烧结炉中，在950℃，氢气保护气氛中，恒温烧结1.5H，然后随炉冷却至40~60℃，将石墨模具取出后，取出粉末烧结试样。

仪器及试剂

能够成形直径为25mm±0.1mm，高度10mm±0.1mm的粉末柱的石墨模具。

可在保护气氛下进行烧结，烧结温度不低于950℃的烧结炉。

纯度为99.9%的保护性气体（防氧化）。

制样步骤

将100g铜粉倒入石墨模具（A.3.1）内，粉体在槽内形成山头型，用填粉机进行振动，填粉机振动频率50HZ,振动时间1min，振粉完成。（注意：粉末在槽内有溢出，形成内凹，继续加粉。）

轻轻将下石墨块取出，用上石墨块盖住下石墨块进行摩擦，将多余的粉进行溢出形成一个平面，用高温胶带将上下石墨块固定。

将石墨块放入烧结炉（A.3.2）进行烧结，通入保护性气氛（A.3.3）烧结温度950℃，恒温时间1.5H。

等炉温降低到40-60℃，将Y样品取出。

结果

取出的样品主要进行热导管铜粉开孔率等项目的测试。

_________________________________