ICS 77.120.30

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

铜锌合金粉

Brass powder

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准为首次制定。

本标准编写格式依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》。

本标准由全国有色标准化技术委员会（SCA/TC 243）提出并归口。

本标准主要起草单位：安徽鑫佳铜业有限公司。

本标准参与起草单位：安徽工业大学。

本标准起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铜锌合金粉

范围

本标准规定了水雾化生产的铜锌合金粉的牌号、规格和相应的技术要求。

本标准适用于制造粉末冶金机械零件、化工领域催化剂、喷涂用材料、减摩材料、有机粘合剂摩擦材料所用的铜锌合金粉。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480   金属粉末粒度组成的测定—干筛分法

GB/T 1482   金属粉末流动性的测定—标准漏斗法(霍尔流速计)

GB/T 5121   铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5158.2  金属粉末还原法测定氧含量 第2部分：氢还原时的质量损失(氢损)

GB/T 5314   粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

产品分类

牌号表示方法

分类

铜锌合金粉按化学成分分为3个牌号（见表1）

铜锌合金粉的牌号

| 牌号 | Cu% | Zn % |
| --- | --- | --- |
| FSWH10 | 88~91 | 其余 |
| FSWH20 | 78~81 | 其余 |
| FSWH30 | 68.5~71.5 | 其余 |

化学成分

铜锌合金粉的化学成分见表2的规定。

铜锌合金粉化学成分

| 化学成分(质量分数)/% |
| --- |
| Cu+Zn （不小于） |  |  | 杂质(不大于) |
| 99.5 | Fe | Pb | As | Sb | Bi | Ni | Sn | P | S | C | Cd | Hg | 0 | 硝酸 不溶物 | 总和 |
|  | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.3 | 0.05 | 0.5 |
| 如需方对产品化学成分有特殊要求，由供需双方协商。 化学成分中不包括添加剂，如加添加剂，必须标明所加添加剂名称和添加量。 |

物理性能

铜锌合金粉的物理性能见表3的规定。

铜锌合金粉的物理性能

| 牌号 | 规格 | 粒径组成（质量分数）/% | 松装密度 g/cm3 | 流动性 s/50g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥150μm | 150μm～75μm | 75 μm～45 μm | ≤45μm |  |  |
| FSWH10 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~3.5 | ≤ 45 |
|  | 75μm | — | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.5 | ≤ 45 |
|  | 45μm | — | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~3.8 | — |
| FSWH20 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~3.5 | ≤ 45 |
|  | 75μm | — | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.5 | ≤ 45 |
|  | 45μm | — | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~3.8 | — |
| FSWH30 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~3.5 | ≤ 45 |
|  | 74μm | — | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.5 | ≤ 45 |
|  | 45μm | — | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~3.8 | — |

外观质量

铜锌合金粉应色泽均匀，FSWH10呈微红色，FSWH20呈青红色，FSWH30呈青色，产品中不能有外来夹杂物和粉块。

试验方法

4.1 铜锌合金粉的化学成分 Cu,Fe,Pb,Zn,As,Sb,Bi,Ni,Sn,P,S,C,Hg,Cd的分析依据 GB/T 5121的规定进行。

4.2 铜锌合金粉的氧含量的测定按GB/T 5158.2的规定进行。

4.3 铜锌合金粉的产品粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.4 铜锌合金粉的产品松装密度的测定按GB/T 1479.1第1部分的规定进行

4.5 铜锌合金粉的金属粉末流动性的测定按GB/T 1482的规定进行。

4.6 铜锌合金粉的产品外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货合同的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准规定或订货合同不符时，从收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁时，由供需双方共同取样，但需方必须提供原装粉末。产品自出厂之日起，质量保证期不少于3个月。

组批

产品应混合均匀，成批提交检验，每批号由同一牌号产品组成，每批重量不大于2000kg。

检验项目及取样

每批产品出厂前应进行化学成分、物理性能和外观质量的检验，检验项目及取样应符合表4规定。

检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 实验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.1、4.2 |
| 物理性能 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.3、4.4、4.5 |
| 外观质量 | GB/T 5314的规定 | 3.5 | 4.6 |

检验结果的判定

5.4.1  （检验结果按照国标进行修约）

化学成分仲裁分析结果不合格时，判该批产品不合格。

5.4.2  物理性能检验结果不合格时，取双倍数量试样进行复检，如仍不合格，判该批产品不合格。

5.4.3  外观质量不合格时，判该批产品不合格。

包装、标志、运输和贮存

6.1  包装、标志、运输和贮存按GB/T 8888的规定进行。

6.2  除按6.1的要求进行外，还应按如下规定进行。

a)产品用内衬塑料袋的金属(木或塑料)桶包装；

b)产品的每个包装单元的标牌或标签上还应注明生产单位的地址、电话、邮编等；

c)产品包装上还应有明显的“防潮”标志或字样；

d)产品应储存在温度不大于40℃，相对湿度不大于70%的环境内，产品自出厂之日起，质保期为3个月。

订货单或合同内容

本标准所列产品的订货单或合同内应包括下列内容:

a）产品名称、牌号、规格、批号、净重及产品件数；

b）分析检测结果及检验部门的印记；

c）本标准编号；

d）出厂日期；

e）供方名称；

f）防潮标志。