标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 无油轴承用铜合金板         承办人： 邵烨    共 2  页    第 1  页

标准项目负责起草单位： 宁波兴业盛泰集团有限公司  电  话：0574-63573357

2018  年 5 月 14    日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 本标准适用于无油轴承用铜合金板后面增加“（以下简称板材）” | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 | — |
| 2 | 3.1.1 | 表1中“软态”全部统一为“软化退火” | 太原晋西春雷铜业有限公司 | 采纳 | — |
| 3 | 3.2 | 表2化学成分中将“其他杂质总和≤0.5”改为“Cu+所列元素≥99.5%” | 北京有色金属研究总院 | 采纳 | — |
| 4 | 3.3.4 | 表6板材不应使用“侧边弯曲度指标”，而应使用“平整度”指标 | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 采纳 | — |
| 5 | 3.4 | 表7中“伸长率”改为“断后伸长率” | 嘉善欧本轴承有限公司 | 采纳 | — |
| 6 | 3.5 | 表8 晶粒度指标的状态代号可参考GB/T 2040中的要求 | 江西理工大学 | 采纳 | — |
| 7 | 3.6 | 表面质量描述的内容过于冗长，可以改成“板材的表面应光滑、清洁，不允许有任何影响使用的缺陷” | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 采纳 | — |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 无油轴承用铜合金板         承办人： 邵烨    共 2  页    第 2  页

标准项目负责起草单位： 宁波兴业盛泰集团有限公司、宁波兴业鑫泰新型电子材料有限公司、绍兴市质量技术监督检测院  。

电  话：0574-63573357    2018  年 5 月 14    日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5.3 | 检验项目中内容过少，需重新细分，具体内容可参考GB/T 2040中的描述要求 | 富威科技（吴江）有限公司 | 采纳 | — |
| 9 | 5.4 | 表中“供方1个试样/熔次，需方1个试样/批”需更改为“供方每熔次取1个试样，需方每批取一个试样” | 凯美龙精密铜板带(河南)有限公司 | 采纳 | — |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 嘉善宏利达滑动轴承有限公司 |  | — |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 浙江长盛滑动轴承有限公司 |  | — |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 江苏希西维轴承有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：12 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9 个

④没有回函的单位数： 0 个。