ICS 77.150.30

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 323—201X

代替 YS/T 323-2012

铍青铜板材和带材

Beryllium bronze sheets and strips

送审稿

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准参照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T323-2012《铍青铜板材和带材》。

本标准与YS/T323-2012相比，主要变化如下：

——增加了TBe1.9-0.2、TBe1.7、TBe0.3-0.5、TBe0.3-0.7、TBe0.3-1.2、TBe0.6-2.5、TBe 0.4-1.8六个牌号及相关规定；

——增加了板材和带材的TB00、TD01、TD02、TD04状态表示方法；

——增加了“试样制备按YS/T 815的规定进行”的规定；

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行”的规定；

——增加了带材的侧边弯曲度要求；

——增加了带材导电性能要求；

——修订了板材和带材厚度、宽度及其允许偏差；

——取消了带材长度要求；

——将原有附录内容调整至标准正文。

本标准由全国有金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准起草单位：中色（宁夏）东方集团有限公司。

本标准主要起草人员：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB552-1975、YS/T323-1994、YS/T323-2002、YS/T323-2012。

铍青铜板材和带材

范围

本标准规定了铍青铜板材和带材的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）。

本标准适用于仪器、仪表和电器等工业部门制造弹性元件及其他制品用的铍青铜板材和带材（以下简称板带材）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 323      金属材料  弯曲试验方法

GB/T 351      金属材料电阻系数测定方法

GB/T 4156     金属材料  薄板和薄带埃里克森杯突试验

GB/T 4340.1   金属材料  维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121    （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231     加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888     重有色金属加工产品的包装、标志、运输和质量证明书

GB/T 17793    加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

GBT  34505    铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 347      铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 482      铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 668      铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815      铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

技术要求

产品分类

板带材的合金牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。

板、带材的合金牌号、代号、状态和规格

| 合金牌号 | 代号 | 状态 | 规格/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| TBe2 | T17720 | 固溶处理（TB00） 固溶热处理+ 冷加工（1/4硬）(TD01) 固溶热处理+冷加工（1/2硬）(TD02) 固溶热处理+冷加工（硬）(TD04) | 带材：厚度0.05～1.50； 宽度10～400； 板材：厚度>0.45～6.00； 宽度30～400； 长度≤3000 |
| TBe1.9 | T17710 |  |  |
| TBe1.9-0.2 | C17200 |  |  |
| TBe1.7 | T17700 |  |  |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | 固溶热处理+沉淀热处理（TF00） 固溶热处理+冷加工（1/2硬）+沉淀热处理（TH02） 固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理（TH04） |  |
| TBe0.3-0.7 | C17450 |  |  |
| TBe0.3-1.2 | C17460 |  |  |
| TBe0.6-2.5 | C17500 |  |  |
| TBe 0.4-1.8 | C17510 |  |  |
| 经供需双方协商，也可供应其他牌号、状态和规格的带材。 |

产品标记

板带材的产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。

示例1：用TBe2（T17720）生产的TB00软态、高精级、厚度为0.1mm、宽度为200mm的带材，标记为：

铜带 YS/T 323-TBe2TB00高-0.1×200

或  铜带 YS/T 323-T17720TB00高-0.1×200

示例2：用TBe1.9（T17710）生产的TD04态、普通级、厚度为1.4mm、宽度为350mm、长度为1000mm的板材，标记为：

铜板 YS/T 323-TBe1.9TD04-1.4×350×1000

或  铜板 YS/T 323-T17710TD04-1.4×350×1000

化学成分

TBe1.9-0.2、TBe0.3-0.5、TBe0.3-0.7、TBe0.3-1.2板带材的化学成分应符合表2的规定，TBe2、TBe1.9、TBe1.7、TBe0.6-2.5、TBe0.4-1.8板带材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

化学成分

| 牌号 | 代号 | 化学成分质量分数 /% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Be | Co | Ni | Fe | Zr | Sn | Si | Al |
| TBe1.9-0.2a | C17200 | 余量 | 1.8-2.0 | Ni+Co≥0.20 Ni+Fe+Co≤0.6 | - | - | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TBe0.3-0.5a | C17410 | 余量 | 0.15-0.50 | 0.35-0.6 | - | ≤0.20 | - | - | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TBe0.3-0.7a | C17450 | 余量 | 0.15-0.50 | - | 0.50-1.0 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TBe0.3-1.2a | C17460 | 余量 | 0.15-0.50 | - | 1.0-1.4 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| a Cu+所列元素≥99.5% |

外形尺寸及其允许偏差

板带材的厚度及其允许偏差应符合表3的规定。

板带材的厚度及其允许偏差

单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 板材 | 带材 |
|  |  | 普通级 | 高精级 |
| ≤0.01 | - |  |  |
| >0.09～0.15 | - |  |  |
| >0.14～0.30 | - |  |  |
| >0.30～0.45 | - |  |  |
| >0.45～0.55 |  |  |  |
| >0.55～0.65 |  |  |  |
| >0.65～0.80 |  |  |  |
| >0.80～1.00 |  |  |  |
| >1.00～1.50 |  |  |  |
| >1.50～2.00 |  | ― | ― |
| >2.00～3.00 |  | ― | ― |
| >3.00～3.50 |  | ― | ― |
| >3.50～4.50 |  | ― | ― |
| >4.50～5.00 |  | ― | ― |
| >5.00～5.50 |  | ― | ― |
| >5.50～6.00 |  | ― | ― |
| a当需方要求厚度允许偏差全为（±）双向偏差时，其值为表中相应数值的1/2。 |

板带材宽度及其允许偏差应符合表4的规定。

板带材宽度及其允许偏差

单位为毫米

| 宽度 | 板材厚度 | 带材厚度 |
| --- | --- | --- |
|  | ≤1.50 | >1.50～3.00 | >3.00～5.00 | >5.00～6.00 | 0.05～1.50 |
| 宽度允许偏差 a |
| ≤200 |  |  |  |  |  |
| >200～400 |  |  |  |  |  |
| a当需方要求宽度允许偏差全为（±）双向偏差时，其值为表中相应数值的1/2。 |

板材长度及其允许偏差应符合表5的规定。

表5  板材长度及其允许偏差（表中为什么要列出状态？）

单位为毫米

| 材料状态 | 厚度 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| TB00 TD01 TD02 TD04 | 0.45～6.0 | 200～600 | +5 0 |
|  |  | >600～3000 | +6 0 |
| 注：当板材长度小于等于宽度时，应标明轧制方向。 |

带材的侧边弯曲度应符合表6的规定。

表6  带材的侧边弯曲度

| 宽度/mm | 侧边弯曲度/（mm/m），不大于 |
| --- | --- |
|  | 厚度≤0.50mm | 厚度＞0.50mm |
| 10-50 | ≤3.0 | ≤4.0 |
| ＞50-100 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| ＞100-200 | ≤1.5 | ≤2.5 |
| ＞200-400 | ≤1.0 | ≤2.0 |

TD01、TD02、TD04状态的板材应平直，TB00状态的板材允许有由于固溶热处理翘曲所引起的不平整（与表中的规定矛盾），其平整度应符合表7的规定。

表7  带材的平整度

| 厚度/mm | 状态 | 不平度（mm/m），不大于 |
| --- | --- | --- |
| ≤1.5 | TB00 | 20 |
|  | TD01、TD02、TD04 | 15 |
| ＞1.5-5.0 | TB00 | 15 |
|  | TD01、TD02、TD04 | 10 |
| ＞5.0 | TB00 | 10 |
|  | TD01、TD02、TD04 | 8 |

力学性能

板带材的力学性能应符合表8的规定。（表1中没有TH01状态？牌号和状态的对应关系和表1不一致？）

| 牌号 | 代号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度 mm | 抗拉强度a Rm/MPa | 规定塑性延伸强度b Rp0.2/MPa | 断后伸长率a A11.3/% | 维氏硬度c HV |
| TBe2 TBe1.9-0.2 | T17720 C17200 | TB00 | ≥0.25 | 400-560 | 190-380 | ≥35.0 | ≤140 |
|  |  | TD01 |  | 520-610 | 410-560 | ≥10.0 | 120-220 |
|  |  | TD02 |  | 590-690 | 500-660 | ≥6.0 | 140-240 |
|  |  | TD04 |  | ≥650 | 620-800 | ≥2.0 | ≥170 |
|  |  | TF00 |  | 1140-1340 | ≥960 | ≥3.0 | ≥320 |
|  |  | TH01 |  | 1210-1410 | ≥1030 | ≥2.5 | 320~420 |
|  |  | TH02 |  | 1280-1480 | ≥1100 | ≥1.0 | 340~440 |
|  |  | TH04 |  | 1310-1520 | ≥1140 | ≥1.0 | ≥360 |
| TBe1.9 | T17710 | TB00 | ≥0.25 | 400-560 | 190-380 | ≥35.0 | ≤140 |
|  |  | TD01 |  | 520-610 | 410-560 | ≥10.0 | 120-220 |
|  |  | TD02 |  | 590-690 | 510-660 | ≥6.0 | 140-240 |
|  |  | TD04 |  | ≥650 | 620-800 | ≥2.0 | ≥160 |
|  |  | TF00 |  | 1140-1340 | ≥960 | ≥3.0 | ≥350 |
|  |  | TH01 |  | 1210-1410 | ≥1030 | ≥2.5 | 320~420 |
|  |  | TH02 |  | 1280-1480 | ≥1100 | ≥1.0 | 340~440 |
|  |  | TH04 |  | 1310-1520 | ≥1140 | ≥1.0 | ≥370 |
| TBe1.7 | T17700 | TD02 | ≥0.25 | 550-650 | 440-590 | ≥6.0 | 130-230 |
|  |  | TD04 |  | ≥590 | ≥510 | ≥2.0 | ≥150 |
|  |  | TH02 |  | 1170-1380 | ≥1000 | ≥1.0 | 320-420 |
|  |  | TH04 |  | 1240-1450 | ≥1070 | ≥1.0 | ≥340 |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | TH02 | ≥0.25 | 655-790 | 550-690 | 10.0-20.0 | 180-230 |
|  |  | TH04 |  | 760-890 | 690-830 | 7.0-17.0 | 210-278 |
| TBe0.3-0.7 | C17450 | TH02 | ≥0.25 | 655-790 | 550-590 | ≥12.0 | 180-245 |
| TBe0.3-1.2 | C17460 | TH04 | ≥0.25 | 825-965 | 720-860 | ≥10.0 | 230-290 |
| TBe 0.6-2.5 TBe 0.4-1.8 | C17500 C17510 | TF00 | ≥0.25 | 690-895 | ≥550 | ≥10.0 | 195-275 |
|  |  | TH02 |  | 760-965 | ≥655 | ≥8.0 | 216-287 |
|  |  | TH04 |  | 760-965 | ≥655 | ≥8.0 | 216-287 |
| A对于厚度≤0.25mm的带材，表中规定的抗拉强度、断后伸长率可作参考。（或规定报实测值） b规定塑性延伸强度为参考值。 c厚度≤0.25mm的TB00、TD02、TD04态的带材，硬度不作规定。（应该针对的是厚度≤0.25mm的所有状态带材） |

表8  力学性能

工艺性能

杯突试验

厚度0.05～0.25mm的TBe2、TBe1.9-0.2、TBe1.9、TBe1.7带材，杯突试验结果应符合表9的规定。

表9  杯突试验（其他厚度的杯突试验不要求吗？）

| 牌号 | 材料状态 | 带材厚度/mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.05～﹤0.10 | 0.10～0.15 | >0.15～0.25 |
|  |  | 杯突深度/mm |
| TBe2 TBe1.9-0.2 TBe1.9 | TB00 | ≥5 | ≥6 | ≥7 |
|  | TD01 | ≥4 | ≥4.5 | ≥5.5 |
| TBe2 TBe1.9-0.2 TBe1.9 TBe1.7 | TD02 | ≥3 | ≥3.5 | ≥4.5 |
|  | TD04 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 |

弯曲试验

板带材弯曲试验条件应符合表10的规定。弯曲试验后在弯曲处不应有肉眼可见的裂纹。

表10  弯曲试验条件

| 牌号 | 状态 | 厚度/ mm | 弯曲角度/° | 弯心半径/ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TBe2 TBe1.9-0.2 TBe1.9 TBe1.7 | TB00 | 0.25～1.50 | 180 | 0.5×t |
|  | TD01 |  |  | 1×t |
|  | TD02 |  |  | 3×t |
|  | TD04 |  | 90 | 1×t |
| 注1：其他牌号和厚度的板带材，弯曲试验要求由供需双方协商确定。 注2：t为板带材的厚度。 |

电性能

TBe0.3-0.5、TBe0.3-0.7、TBe0.3-1.2、TBe 0.6-2.5、TBe 0.4-1.8五个牌号相应状态板带材的电性能应符合表11的规定。

表11  电性能

| 牌号 | 状态 | 导电率/ %IACS |
| --- | --- | --- |
| TBe0.3-0.5 | TH02，TH04 | ≥45 |
| TBe0.3-0.7 | TH02 | ≥50 |
| TBe0.3-1.2 | TH04 | ≥50 |
| TBe 0.6-2.5 TBe 0.4-1.8 | TF00 | ≥45 |
|  | TH02 | ≥48 |
|  | TH04 | ≥48 |
| 注：其他牌号和状态的板带材，导电性能要求？ 。 |

晶粒度

板带材晶粒度的要求应符合表12的规定。

表12  晶粒度

| 牌号a | 状态 | 厚度/ mm | 晶粒度/ mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 带材 | 板材 |
| TBe2 TBe1.9-0.2 TBe1.9 TBe1.7 | TB00 | ﹤0.3 | 0.015～0.045 | ― |
|  |  | 0.3～6.0 | 0.015～0.055 |
| 注：其他牌号板带材晶粒度的要求，由供需双方协商确定。 |

表面质量

3.9.1  板带材的表面应光滑清洁，不允许有任何影响使用的缺陷。

3.9.2  允许有轻微的、局部的不影响加工或使用的缺陷。

3.9.3  允许有不影响加工或使用的轻微的发红、发暗、氧化色和局部的水迹等。（这两条有的重复，再修改一下）

沉淀热处理

标准中规定牌号TB00、TD01、TD02、TD04四种状态板带材，应按照表13的热处理制度进行沉淀热处理，其热处理前后状态变化详见表14，热处理后性能应符合表8要求。

表13  沉淀热处理制度

| 牌号 | 状态 | 加热温度 ℃ | 保温时间 h | 冷却方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TBe1.9-0.2 TBe2 TBe1.9 TBe1.7 | TD04 TD02 | 320±10 | 2.0 | 空冷 |
|  | TB00 TD01 | 320±10 | 2.5～3.0 | 空冷 |
| TBe0.3-0.5 TBe0.3-0.7 TBe0.3-1.2 TBe0.6-2.5 TBe0.4-1.8 | TB00 | 420～480 | 3.0 | 空冷 |
|  | TD02 TD04 | 420～480 | 2.0 | 空冷 |

表14  沉淀热处理前后状态变化

| 牌号 | 沉淀热处理前状态 | 沉淀热处理后状态 |
| --- | --- | --- |
| TBe1.9-0.2 TBe2、TBe1.9、TBe1.7 TBe0.3-0.5、TBe0.3-0.7、TBe0.3-1.2、 TBe 0.6-2.5、TBe 0.4-1.8 | TB00 | TF00 |
|  | TD01 | TH01 |
|  | TD02 | TH02 |
|  | TD04 | TH04 |

试验方法

化学成分

板带材的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482 的规定进行。化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

外形尺寸及其允许偏差

板带材的外形尺寸及其允许偏差检测按GB/T 26303.3的规定进行。

力学性能

4.3.1板带材的拉伸试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行, 拉伸试样应符合GB/T 34505-2017的规定，其形状尺寸和试样类型编号按表15选取。

表15  拉伸试样号

| 厚度/mm | GB/T34505-2017 | GB/T34505-2017 | 试样类型编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05～<3.0 | 5.2试样的类型及尺寸 | 表3 | P01 |
| 3.0～<4.5 |  |  | P02 |
| 4.5～<15.0 |  |  | P03 |

4.3.2板带材的维氏硬度试验方法按GB/T 4340.1的规定进行。

工艺性能

4.4.1板带材的杯突试验方法按GB/T 4156的规定进行。

4.4.2板带材的弯曲试验方法按GB/T 232的规定进行。

电性能

板带材的电性能试验按YS/T478或GB/T351的规定进行，仲裁时按GB/T351的规定进行。

晶粒度

板带材的晶粒度测定方法按YS/T 347的规定进行。

表面质量

板带材的表面质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起90日内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

组批

产品应成批次交货，每批应由同一熔铸炉号、规格和状态的产品组成。批重不大于3000Kg。

5.3  检验项目

5.3.1每批产品应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能试验、杯突试验、晶粒度和表面质量的检验。（电性能？）

5.3.2需方如有要求，并在合同中注明时，还应进行板带材的弯曲试验。

5.3.3厚度≤0.25mm的TB00、TD02、TD04态的带材，若需抗拉强度、断后伸长率和硬度测试，须在合同中注明，可进行抗拉强度、断后伸长率和硬度试验，不再进行杯突试验。

5.4  取样

板带材的取样应符合表15的规定。取样方法按YS/T668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/815的规定进行。

表15  取样规定

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检查或试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 需方在板带上任取，供方在熔铸时取样 | 每批取一个试样 | 3.3 | 4.1 |
| 外形尺寸及允许偏差 | 侧边弯曲度 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.4 | 4.2 |
|  | 其他 | - | 逐张（卷） | 3.4 | 4.2 |
| 力学性能 | 拉伸试验 | 沿轧制方向 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.5 | 4.3 |
|  | 硬度试验 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 杯突试验 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.6.1 | 4.5 |
| 弯曲试验 | 沿轧制方向 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.6.2 | 4.6 |
| 电性能 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.7 | 4.7 |
| 晶粒度 | 任意纵截面 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.8 | 4.8 |
| 表面质量 | — | 逐张（卷） | 3.9 | 4.9 |

5.5  检验结果判定

5.5.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行。

5.5.2板带材的化学成分检测结果与本标准规定不符时，判该批产品不合格。

5.5.3板带材的外形尺寸及允许偏差、表面质量检验结果与本标准规定不符时，判该张（卷）产品不合格。

5.5.3板带材的力学性能、工艺性能、电性能和晶粒度检验结果与本标准规定不符时，从该批中（包括原检验不合格的那张（卷）板带材）再取双倍试样进行不合格项目的重复性检验，如检验结果仍有一个试样不合格时，判该批产品不合格。但可由供方逐张（卷）检验，合格者交货单独组批验收。

5.5.4修约按GB/T8170的规定进行。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

  - 合同（或订货单）内容

订购本标准中产品的合同（或订货单）应包括以下内容：

  - 产品名称；

  - 合金牌号；

  - 供应状态；

  - 规格；

  - 外形尺寸及其允许偏差（高精级或有特殊要求时）；

  - 厚度、宽度允许偏差（有特殊要求时）；

  - 重量；

  - 弯曲试验（有要求时）；

  - 本标准编号；

- 其他要求。

附录A（附录A要在正文中引用到）

(资料性附录)

板带材弹性模量

| 牌号 | 代号 | 状态 | 弹性模量E/GPa |
| --- | --- | --- | --- |
| TBe2 TBe1.9-0.2 | T17720 C17200 | TB00 | 131 |
|  |  | TD01 |  |
|  |  | TD02 |  |
|  |  | TD04 |  |
|  |  | TF00 |  |
|  |  | TH01 |  |
|  |  | TH02 |  |
|  |  | TH04 |  |
| TBe1.9 | T17710 | TB00 |  |
|  |  | TD01 |  |
|  |  | TD02 |  |
|  |  | TD04 |  |
|  |  | TF00 |  |
|  |  | TH01 |  |
|  |  | TH02 |  |
|  |  | TH04 |  |
| TBe1.7 | T17700 | TD02 |  |
|  |  | TD04 |  |
|  |  | TH02 |  |
|  |  | TH04 |  |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | TH02 | 138 |
|  |  | TH04 |  |
| TBe0.3-0.7 | C17450 | TH02 |  |
| TBe0.3-1.2 | C17460 | TH04 |  |
| TBe 0.6-2.5 TBe 0.4-1.8 | C17500 C17510 | TF00 |  |
|  |  | TH02 |  |
|  |  | TH04 |  |