中华人民共和国工业和信息化部

ICS 77.150.20

H 61

YS/T ×××—20XX

高纯镁挤压棒材

Extruded High Purity Magnesium Rods

(审定稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

- 前    言

本标准按GB/T 1.1 2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：东莞宜安科技股份有限公司、巢湖云海金属股份有限公司、中国科学院金属研究所、东莞市镁安镁业科技有限公司、重庆大学、东北轻合金有限责任公司。

本标准主要起草人：李扬德、李卫荣、汤铁装、杨晓娟、杨院生、杨柯、冯小辉、罗天骄、谭丽丽、滑有录、刘芳菲、李荣慧、胡耀波，蒋斌，潘复生、高新宇。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯镁挤压棒材

1  范围

本标准规定了高纯镁挤压棒材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存与使用说明书。

本标准适用于经真空蒸馏、重熔的骨科用高纯镁挤压棒材的生产、验收及市场推广，不适用于由此材料加工的经过包装、灭菌的成品骨科植入物。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3499 原生镁锭

GB/T 4296 变形镁合金显微组织检验方法

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分 试验方法

GB/T 5155-2013 镁合金热挤压棒材

GB/T 6519-2013 变形铝、镁合金产品超声波检验方法

GB   9969.1 工业产品使用说明书  总则

GB/T 13748 镁及镁合金化学分析方法（所有部分）

GB/T 16865变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 24196-2009 金属和合金的腐蚀 电化学试验方法 恒电位和动电位极化测量导则

GB/T 32792  镁合金加工产品包装、标志、运输、储存

ASTM G102.35002 电化学测试计算腐蚀速率和相关信息(Standand Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements)

3.原生镁锭的质量保证

3.1.采用的原生镁锭的牌号应为Mg9995，其化学成分应符合GB/T 3499的要求。

3.2原生镁锭表面应平整清洁，不允许有残留溶剂、夹渣、冷隔、收缩裂纹、氧化燃烧产物及其他影响使用的缺陷。

4  技术要求

4.1 产品的牌号、状态、尺寸偏差及标记

经真空蒸馏、重熔、挤压后的高纯镁棒材的牌号、规格尺寸及偏差、状态、标记:

4.1.1产品的牌号和状态应符合表1的规定

表1

| 牌号 | 品种 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Mg9999 | 圆棒材 | 挤压态 |

4.1.2产品的规格尺寸、偏差应符合表2的规定

| 规格尺寸及偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径(Φ) | 直径偏差 | 长度 | 长度偏差 |
| 6.0～8.0 | ±0.1 | 1000～1500 | ＋10 |
| 9.0～12 | ±0.2 | 1600～2000 | ＋20 |
| 13～16 | ±0.25 | 2000～2500 | ＋20 |

表2

备注：必要时可按客户供货要求定制

4.1.3产品的弯曲度

产品的弯曲度应符合GB/T 5155-2013的棒材弯曲度要求。

4.1.4产品的不圆度

产品的不圆度不应超过直径的允许偏差。

4.1.5 切斜度

产品两段应切齐，不得有毛刺，切斜度不应超过3º。

4.1.6 标记示例

产品的标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格尺寸的顺序表示。

标记示例：高纯镁热挤压棒材，直径 Φ10mm， 长度2000的棒材，标记为：YS/T XXX-20XX

Mg9999 Φ10x2000

4.2质量要求

4.2.1外观质量：光棒表面应光滑，无裂纹、无划伤、皱皮、凹痕等缺陷。

4.2.2内部质量：棒材内部不允许有裂纹、气孔和其他夹杂物,单个不连续性的气孔不大于1.2。

4.3化学成分

高纯镁挤压棒材的化学成分应符合表3的规定要求.

表3

| 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mgb |
| Zn | Ca | Al | Mn | Cu | Ni | Si | Fe | Ti | Pb | Sn | 其它单个 杂质a |  |
| 0.001 | 0.0018 | 0.002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.002 | 0.01 | 99.99 |
| a:其它杂质元素Cd+Hg+As+Cr＜0.01 b:通过推算得出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 低倍组织

镁棒横向显微组织应均匀，晶粒度应不低于六级。

4.5 力学性能

4.5.1 材料硬度Hv10≥20。

4.5.2 材料力学性能

材料的室温力学性能应符合表5的规定

表4

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm/（MPa） | 规定非比例延伸强度Rp0.2/（MPa） | 断裂伸长率/% d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg9999 | 挤压态 | ≥130 | ≥60 | ≥10 |

4.6棒材的可降解速率：

在Hank’s溶液中的初始降解速度（电化学试验）不大于0.6mm/year；

5  试验方法

5.1 规格尺寸及偏差

棒材的直径用精度不低于0.02的通用量具测量,长度用米尺进行测量，其他尺寸偏差采用相应精度的量具进行测量或目测. 应符合4.1的规定。

5.2外观质量

以目测及手感，应符合4.2.1的规定。

5.3内部质量

使用超声波检测，按GB/T 6519-2013的规定进行，应符合4.2.2的规定。

5.4.化学成分的检验

高纯镁挤压棒材化学成分的检测按GB/T 13748的规定进行。

5.5 低倍组织

按GB/T 4296的规定进行，应符合4.4的规定进行

5.6力学性能

5.6.1挤压棒材的维氏硬度测试按GB/T 4340.1的规定

5.6.2挤压棒材的室温力学性能试验方法按GB/T 16865的规定。

5.7 降解速率试验

降解试验所采用的模拟体液为Hank’s溶液，其成分为：NaCl 8 g/l, KCl 0.40 g/l, MgSO4•7H2O 0.10 g/l, CaCl2•2H2O 0.185 g/l, Na2HPO4•2H2O 0.06 g/l, KH2PO4 0.06 g/l, glucose 1 g/L, NaHCO3 0.35g/L。

按GB/T 24196方法测试产品动电位极化曲线要求：测试样品的工作面面积约为1cm2，非工作面用环氧树脂密封。测试系统由三电极组成，饱和KCl甘汞（SCE）电极作参比电极，铂电极作辅助电极。将样品浸泡在37±1℃的Hank’s模拟体液中稳定半个小时后，测试动电位极化曲线。初始电位设定为低于自腐蚀电位250 mV，扫描速度为0.5 mV/s。当电流密度达到10-4 Acm-2时，停止扫描。按ASTM G102.35002的计算要求,产品在Hank’s溶液中的初始降解速率由下式计算：

CR=Error: Reference source not found

其中，Icor为腐蚀电流密度，μA/cm2，K=3.27×10-3 mm g/μA cm year；ρ=1.738g/cm2；EW=12.22g-1。

计算结果应符合4.6的要求。

6  检验规则

6.1 组批

产品应成批提交检验，在相同工艺条件下、相同规格尺寸的棒材为一组批。

6.2 检验项目

每组批产品均应进行化学成分、规格尺寸及偏差、力学性能、内部质量、外观质量及降解速率的检验。合同要求时，应按合同规定的项目要求测定和试验。

6.3 取样

产品取样应符合表6规定。

表5

| 检验项目 | 取 样 规 定 | 要求的 章条号 | 检验或试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸及偏差 | 逐件检查 | 4.1 | 5.1 |
| 外观质量 | 逐件检查 | 4.2.1 | 5.2 |
| 内部质量 | 使用超声波逐件检查 | 4.2.2 | 5.3 |
| 化学成分 | 每组批任选一根棒材，进行化学成分分析 | 4.3 | 5.4 |
| 低倍组织 | 每组批按根数10%，不少于2根。每根取1个试样 | 4.4 | 5.5 |
| 力学性能 | 限数抽样：300件以下（含300件）抽3件；300件以上抽5件，应百分百合格 | 4.5 | 5.6 |
| 降解速率 | 每组批棒材任取三个试样进行试验 | 4.6 | 5.7 |

6.4 检验结果的判定

6.4.1 化学成分检测，在每组批挤压的棒材按表5切取分析试样。当分析结果不合格时，允许重新取样对不合格元素复验，复验结果不合格时，则该批棒材判为不合格品。

6.4.2规格尺寸及偏差、外观质量不合格时，判该件不合格。

6.4.3 力学性能检测，如有一个试样的试验结果不合格，应从该批产品中取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验的结果仍有一个试样不合格，则判该批产品（或该件产品）不合格，其余产品允许供方逐件检验，合格者交货。

6.4.4内部质量按如下判定：

按GB/T 6519-2013的规定进行逐件测试时，内部有裂纹、气孔、夹杂物及其他目视可见的缺陷时，判该根棒材不合格,合格者交货。

6.4.5低倍组织

按GB/T 4296的规定进行测试时，如有一个试样的试验结果不合格，应从该批产品中取双倍试样进行项目的重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。

6.4.6降解速率

按GB/T 24196方法试验, 如试验结果不合格时, 允许重新取样试验,如重复试验结果合格时,判该批合格.

7  标志、包装、运输、贮存

7.1标志

骨科用高纯镁挤压棒材上不得打钢印，应在挤压的棒材外包装上指定位置标明高纯镁标志，生产状态及承制单位检印的标志。应符合GB/T 32792规定。

7.2 包装、运输、贮存

7.2.1 包装

挤压棒材应逐条用拉伸薄膜包好。远途供货时,应将拉伸膜包装良好后装入相应大小的木箱内封装好.同批挤压的棒材同一包装或统一堆放，防止运输中机械损伤、污染、变形以及其他影响。包装上应写明:承制单位、地址、邮政编码、名称、数量等。包装后的产品应贮存在相对湿度不大于40%，无腐蚀性物质和通风良好的室内,应符合GB/T 32792 规定。

7.2.2 运输

挤压的棒材运输中应注明防止机械损伤等要求。应符合GB/T 32792 规定。

7.2.3 贮存

挤压的棒材贮存中应防止表面污染、腐蚀、锈蚀，保持贮存整洁有序，室内通风干燥。

7.3质量证明书

每组批产品应有质量证明书，注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)牌号；

d)规格尺寸；

g)供应状态；

e)批号

f)产品净重、件数；

g)检验结果及质量检验部门印记；

h)本标准编号；

j)出厂日期或包装日期。

8  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或件数；

- 标准编号；

- 其他。

9  使用说明书

使用说明书应符合GB 9969.1标准的规定。