前    言

GB/T 13747《锆及锆合金化学分析方法》拟分为27部分：

——第1部分：锡量的测定 碘酸钾滴定法和苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法

——第2部分：铁量的测定

——第3部分：镍量的测定

——第4部分：铬量的测定

——第5部分：铝量的测定 铬天青S－氯化十四烷基吡啶分光光度法

——第6部分：铜量的测定 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法

——第7部分：锰量的测定

——第8部分：钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法

——第9部分：镁量的测定

——第10部分：钨量的测定

——第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第12部分：硅量的测定

——第13部分：铅量的测定 极谱法

——第14部分：铀量的测定 极谱法

——第15部分：硼量的测定 姜黄素分光光度法

——第16部分：氯量的测定 氯化银浊度法和离子选择性电极法

——第17部分：镉量的测定 极谱法

——第18部分：钒量的测定

——第19部分：钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第20部分：铪量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法

——第21部分：氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

——第22部分：氧量和氮量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

——第23部分：氮量的测定

——第24部分：碳量的测定 高频燃烧红外吸收法

——第25部分：铌量的测定 5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26 部分：合金及杂质元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第27部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为GB/T 13747的第6 部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草

本部分代替GB/T 13747.6-1992《锆及锆合金化学分析方法2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲

分光光度法测定铜量》。

本部分与GB/T 13747.6-1992相比，除编辑性修改外主要变化如下：

——删除了“引用标准”（1992年版的第2章）；

——将允许差改为精密度（见第8章，1992年版的第8章）；

——增加了试验报告条款（见第9章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：西部金属材料股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、广东省工业分析检测中心。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13747.6-1992。

锆及锆合金化学分析方法

第6部分：铜量的测定

2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法

1  范围

本部分规定了锆及锆合金中铜含量的测定方法。

本部分适用于海绵锆、锆及锆合金中铜含量的测定。测定范围：0.001%～0.025%。

2  方法提要

试料用氢氟酸溶解，用酒石酸络合锆，以盐酸羟胺将铜还原成亚铜离子状态，在pH值为4～6时，用三氯甲烷萃取铜与2，9-二甲基-1，10-二氮杂菲形成的有色络合物，于分光光度计波长460nm处，测其吸光度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3.1  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  三氯甲烷。

3.4  无水乙醇。

3.5  氨水（1+1）。

3.6  硼酸饱和溶液。

3.7  酒石酸溶液（200g/L）。

3.8  盐酸羟胺溶液（200g/L）。

3.9   2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲（新铜试剂）乙醇溶液：称取0.5g新铜试剂溶解定容于500mL无水乙醇中。

3.10  铜标准贮存溶液

称取0.1000g金属铜（wCu≥99.99%），置于200mL烧杯中，加入5mL硝酸（1+1），加热溶解并蒸发至近干，加入5mL硫酸（1+1），蒸发至冒白烟，冷却后加水煮沸至盐类溶解，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含l00µg铜。

4  仪器

分光光度计。

5  试样

5.1 取样

海绵锆、锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

5.2 试样处理

将试样剪成长度不大于5mm的碎屑，以四氯化碳清洗，干燥。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表１ 称样量

| 铜的质量分数/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| 0.001～0.012 | 1.00 |
| ＞0.012～0.025 | 0.40 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于100mL塑料烧杯中，加入15mL水，分次加入氢氟酸（3.1）至2mL，，待试料溶解完全后，依次加入1mL硝酸（3.2）、25mL硼酸饱和溶液（3.6）、10mL酒石酸溶液（3.7），用氨水（3.5）调节溶液pH值为4～6，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。移取20.00mL试验溶液于100mL分液漏斗中。

6.4.2  加入5mL盐酸羟胺溶液（3.8），放置15min，加入5mL新铜试剂乙醇溶液（3.9），加入10.0mL三氯甲烷（3.3），萃取30s，静置分层后，将有机相移入干燥的25mL比色管中，加入3.0mL无水乙醇（3.4），混匀。

6.4.3  将部分有机相移入2cm吸收皿中，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度，从相应的工作曲线中计算铜的质量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  准确移取0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL铜标准溶液（3.10），分别置于一组100mL分液漏斗中，加入0.4mL氢氟酸（3.1），5mL硼酸饱和溶液（3.6），2mL酒石酸溶液（3.7）、用氨水（3.5）调节溶液pH值为4～6，加水至20mL。以下分析步骤按6.4.2进行。

6.5.2  将部分有机相移入2cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长460nm处，测量其吸光度。以铜量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

铜量以铜的的质量分数wCu计，按式（1）计算：

...................................................(1)

式中：

m1——从工作曲线上查得的铜量，单位为微克（µg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V0——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2 重复性限

| 铜的质量分数/% | 0.0023 | 0.011 | 0.020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% | 0.00141 | 0.00316 | 0.00434 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3 再现性限

| 铜的质量分数/% | 0.0023 | 0.011 | 0.020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% | 0.00142 | 0.00383 | 0.00525 |

9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63

锆及锆合金化学分析方法

第6部分：铜量的测定

2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法

Method for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys—

Part 6：Determination of copper content—

2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline-Spectrophotometric method

（预审稿）

GB/T 13747.6—201×

代替GB/T13747.6-1992

××××-××-××发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施