ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXX—XXXX

航天推进系统钛管材

Titanium tubes for aerospace propulsion system

（征求意见稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：XXX。

本标准主要起草人：XXX。

航天推进系统钛管材

范围

本标准规定了航天推进系统钛管材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于冷轧（冷拔）方法生产的钛管材（以下简称管材）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 241  金属管 液压试验方法

GB/T 242  金属管 扩口试验方法

GB/T 244  金属管 弯曲试验方法

GB/T 246  金属管 压扁试验方法

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 12969.1  钛合金管材超声波检验方法

GB/T 23603  钛及钛合金表面污染层检测方法

要求

材料

用于制造管材的铸锭应采用真空自耗电弧炉熔炼，熔炼次数应不少于两次。最后一次熔炼稳定阶段的压强应不大于5Pa（需充惰性气体熔炼的除外）。

自耗电极禁止采用钨极氩弧焊焊接。

牌号、状态、规格

产品的牌号、供应状态和规格应分别符合表1的规定。

单位为毫米

| 牌号 | 供应状态 | 外径 | 壁 厚 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.8 | 1.0 |
| TA1 | 退火态 M | 4 | 〇 | - |
|  |  | 6 |  | 〇 |
|  |  | 8 | 〇 | - |
|  |  | 10、12、14 | - | 〇 |
| 注：“〇”表示可按本标准生产的规格。 |

化学成分

管材的化学成分应符合表2的要求。需方复验时，化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

%

| Ti | C | Fe | O | N | H | 其他杂质a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单个 | 总量 |
| 余量 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.10 | 0.30 |
| a 其他杂质元素为Cu、Ni、Mo、B、Y，其中Y应不大于0.005%。其他杂质元素供方可不检测，但抽检时必须合格。 |

尺寸和外形

管材的外径和壁厚允许偏差应符合表3的规定。

单位为毫米

| 名义外径 | 壁厚 | 外径允许偏差 | 壁厚允许偏差a |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.08 | +0.06 0 | ±0.05 |
| 8 | 0.08 | +0.08 0 |  |
| 6 | 1 | +0.08 0 |  |
| 8 | 1 | +0.08 0 | +0.10 -0.05 |
| 10、12、14 | 1 | +0.08 0 |  |

管材的不定尺长度为1 000mm～3 000mm，管材的定尺或倍尺长度应在其不定尺长度范围内，其允许偏差为+10 0mm，倍尺长度还应计入管材的切口量，每个切口量为5mm。

管材的不圆度及壁厚不均匀度分别不大于外径和壁厚的允许偏差。

管材的弯曲度应不大于3mm/m。

管材端部应切平整，在满足长度允许偏差的条件下，切斜应不大于2mm。

力学性能

管材的室温力学性能应符合表4的规定。

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度，Rm，MPa | 断后延伸率，A10，% |
| --- | --- | --- | --- |
| TA1 | M | 345～500 | ≥23 |

工艺性能

扩口

外径不小于6mm的管材应进行扩口试验。扩口用顶芯的锥度为74°，管材扩口后试样应不小于名义外径的1.3倍，试样扩口处表面应无裂纹。

压扁

管材应进行压扁试验。压至规定间距H时，管材表面不应出现裂纹、裂口、断裂、拉痕、开放性的模具划痕或抛光划痕。压板间距H应符合下列规定：

…………………………………………（1）

式中：

a——系数，为0.007；

D——名义外径，mm；

t——名义壁厚，mm；

弯曲试验

管材应进行弯曲试验。弯曲半径为管材名义外径的4倍。试样弯曲90°后，表面不应出现裂纹。

液压试验

管材应进行液压试验，试验压力按表4的规定。压力保持时间5s。试验后，管材不应发生畸变或泄漏。

| 规格，mm | 压力，MPa |
| --- | --- |
| φ6x1，φ8x1 | 40 |
| φ4x0.8，φ8x0.8，φ10x1，φ12x1，φ14x1， | 10 |

表面污染

管材表面应无富氧层或其他表面污染层。

超声波检验

管材应逐支进行超声波检验。管材人工U型标准缺陷的尺寸应符合表6的规定。

单位为毫米

| 牌号 | 外径t | U型标准缺陷尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 深度 | 长度 | 最大宽度 |
| TA1 | ≥6mm | 名义壁厚的10% | 3～5mm | 0.3mm |
|  |  |  | 5～10mm | 0.5mm |

表面状况

管材内、外表面应为酸洗表面。内表面粗糙度Ra值应不大于1.6μm。

外观质量

管材表面不应有油污或其他外来物质，不应有裂纹、折叠、起皮、针孔等目视可见的缺陷。

管材表面的局部缺陷应予以清除，但清除后外径和壁厚不应超出其允许偏差。

试验方法

化学成分分析按GB/T 4698进行。

尺寸及允许偏差用满足精度要求的量具进行。

室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010进行。

扩口试验按GB/T 242进行。

压扁试验按GB/T 246进行。

弯曲试验按GB/T 244进行。

液压试验按GB/T 241进行。

表面污染按GB/T 23603进行。

超声波检验按GB/T 12969.1进行。

表面状况用表面粗糙度标块对比法进行。

外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一熔炼炉号、同一状态、同一热处理炉次、同一规格和制造方法的管材组成。

检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表7的规定。

检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 每批1份 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸和外形 | 逐根 | 3.4 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批2根，各1个 | 3.5 | 4.3 |
| 扩口试验 | 每批2根，各1个 | 3.6.1 | 4.4 |
| 压扁试验 | 每批2根，各1个 | 3.6.2 | 4.5 |
| 弯曲试验 | 每批2根，各1个 | 3.6.3 | 4.6 |
| 液压试验 | 逐根 | 3.6.4 | 4.7 |
| 表面污染 | 每批2根，各1个 | 3.7 | 4.8 |
| 超声波检验 | 逐根 | 3.8 | 4.9 |
| 表面状况 | 逐根 | 3.9 | 4.10 |
| 外观质量 | 逐根 | 3.10 | 4.11 |
| a 氢含量在成品上取样分析，其他成分供方以铸锭的分析结果报出，需方复验均在成品上进行。 |

检验结果的判定

化学成分检验结果不合格时，整批不合格。

在力学性能、工艺性能、表面污染检验中，如果有试样的试验结果不合格，则从该批管材中取双倍试样进行该不合格项目的重复试验，若仍有试样的试验结果不合格，则判该批管材为不合格，但允许供方在征得需方同意后，逐支对不合格项目进行检验，合格者重新组批交货。

尺寸及外形、外观质量、超声波检验结果不合格时，单支不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

产品标志

在检验合格的产品上应做如下标志（或贴标签）：

牌号；

规格；

状态；

批号；

本标准编号。

包装、标志、运输和贮存

产品的包装、标志、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

产品名称；

产品牌号、规格和状态；

熔炼炉号、批号、批重和张数；

各项分析检验结果及质量检验部门印记；

本标准编号；

包装日期。

合同（或订货单）内容

按本标准订购产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

牌号；

规格；

状态；

重量或张数；

本标准编号；

其他。

_________________________________