国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 26017-XXXX

代替GB/T 26017-2010

高纯铜

High purity copper

（讨论稿）

xxxx -xx-xx发布

xxxx -xx-xx实施

ICS 77.150.30

H 62

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26017-2010《高纯铜》，与GB/T 26017-2010相比，主要变化如下：

——增加了7N高纯铜规格和牌号，对原5N、6N高纯铜牌号进行了变更；

——对产品化学成分作了修订，对各杂质元素单体含量进行了限定，增加了Cl气体杂质元素的含量要求；

——对产品的基本尺寸作了修订；

——对产品的外观质量作了明确和细化；

——对产品试验方法作了修订，采用了已发布标准规定的方法；

——对产品检验规则中的取样方法作了优化调整；

——对产品检测结果判定依据作了调整；

——删除了附录A。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由金川集团股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：常全忠 杨晓艳 曹笃盟 陈文福 张亚东 马骞 艾琳 吕锦雷 谈应东

本标准的历次版本发布情况：

GB/T 26017-2010

- 高纯铜

- 1 范围

本标准规定了高纯铜产品的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单等内容。

本标准适用于溅射靶材及离子镀膜、电子工业各种连接线、电子封装用键合线、高品质音频线、高纯试剂、标样及高级合金等用途的高纯铜。

- 2 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 922  高纯铜化学分析方法痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

- 3 要求

- 3.1产品分类

- 高纯铜按品级分为三个牌号：HPCu-1（7N）、HPCu-2（6N）、HPCu-3（5N）。

- 3.2化学成分

表1 高纯铜的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯度要求 | 杂质含量，不大于（ppm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPCu-1 | 1..Cu含量不小于99.99999%；2.除S、Cl外，其余杂质含量之和小于等于0.00001%。 | Li | Be | B | Na | Mg | Al | Si | P | K | Ca | Ti | V | Cr |
|  |  | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010000 | 0.010 | 0.0102 | 0.0011 | 0.010 |
|  |  | Mn | Fe | Co | Ni | Zn | Ge | As | Se | Zr | Nb | Mo | Ag | Cd |
|  |  | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.02000 | 0.010 | 0.0100 | 0.050 | 0.010 |
|  |  | Sn | Sb | Ga | Te | Au | Hg | Pb | Bi | Th | U | S | Cl |  |
|  |  | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.100 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.00111 | 0.001 | 0.100 | 1.0 |  |
| HPCu-2 | 1..Cu含量不小于99.9999%；2.除S、Cl外，其余杂质含量之和小于等于0.0001%。 99.9999% | Li | Be | B | Na | Mg | Al | Si | P | K | Ca | Ti | V | Cr |
|  |  | 0.030 | 0.001 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050000 | 0.02 | 0.0202 | 0.0011 | 0.020 |
|  |  | Mn | Fe | Co | Ni | Zn | Ge | As | Se | Zr | Nb | Mo | Ag | Cd |
|  |  | 0.020 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | 0.02000 | 0.010 | 0.0100 | 0.500 | 0.020 |
|  |  | Sn | Sb | Ga | Te | Au | Hg | Pb | Bi | Th | U | S | Cl |  |
|  |  | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.100 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.020 | 0.00111 | 0.001 | 0.500 | 10.0 |  |
| HPCu-3 | 1..Cu含量不小于99.99999%；2.除S、Cl外，其余杂质含量之和小于等于0.001%。 | Li | Be | B | Na | Mg | Al | Si | P | K | Ca | Ti | V | Cr |
|  |  | 0.050 | 0.010 | 0.050 | 0.200 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.010 | 0.300 |
|  |  | Mn | Fe | Co | Ni | Zn | Ge | As | Se | Zr | Nb | Mo | Ag | Cd |
|  |  | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.050 | 0.020 | 2.50 | 0.100 |
|  |  | Sn | Sb | Ga | Te | Au | Hg | Pb | Bi | Th | U | S | Cl |  |
|  |  | 0.200 | 0.200 | 0.05 | 0.500 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.01000 | 0.010 | 5.0 | 20.0 |  |

- HPCu-1（7N）中主金属Cu的含量不低于99.99999%，其中Li、Be、B、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Ge、As、Se、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ga、Te、Au、Hg、Pb、Bi、Th、U，要求主控元素杂质之和不大于0.00001%；

- HPCu-2（6N）中主金属Cu的含量不低于99.9999%，其中Li、Be、B、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Ge、As、Se、、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ga、Te、Au、Hg、Pb、Bi、Th、U，要求主控元素杂质之和不大于0.0001%；

HPCu-3（5N）中主金属Cu的含量不低于99.999%，其中Li、Be、B、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Ge、As、Se、、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ga、Te、Au、Hg、Pb、Bi、Th、U，含量之和不大于0.001%。

- 注：主金属铜的含量由100%减去上述规定的主控杂质元素的含量求得。

- 3.3尺寸

- 产品基本尺寸如下:

- 3.3.1块状：长×宽：（10～500）mm×（10～500）mm；厚度：4±2mm

- 3.3.2产品尺寸也可根据用户要求剪裁。

- 3.4外观质量

- 3.4.1高纯铜表面具有金属光泽、干净整洁、无油污、无附着物、无气孔等。

- 3.4.2高纯铜表面突起物尺寸面积不超过3*3mm，超出表面高度不大于3mm。

- 3.4.3同一批产品色泽应保持一致。

- 3.5其他要求

- 如需方对高纯铜化学成分、物理规格有特殊要求，可由供需双方协商，并在合同中注明。

- 4 试验方法

- 4.1 高纯铜杂质元素的测定按YS/T 922规定的方法进行。

- 4.2 产品的尺寸及表面凸起尺寸采用相应精度量具测量。

- 4.3 高纯铜金属光泽、是否整洁、有无油污、有无附着物、有无气孔等及由目视检查。

- 5 检验规则

- 5.1 检查与验收

5.1.1 供方质量监督部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准或订货单（合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）规定不符，应在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

- 5.2 组批

- 每批产品应由同一系统、同一生产周期生产的产品或同一牌号的产品组成，每批产品不大于1吨。

- 5.3  取样与制样

- 5.3.1 仲裁取样的方法，用剪切设备随机剪取两块样品，样品尺寸规格要求符合YS/T 922分析要求；

- 5.3.2将剪切好的样品置于浓度为25％-35%的硫酸溶液（硫酸纯度要求分析纯以上）中浸泡1-2min，然后用去离子水充分洗涤，清除全部外来污物及表面余酸并干燥（避免氧化），铝塑袋中真空包装，供仲裁分析。

- 5.4 检验结果判定

5.4.1两块样品化学成分平均值为仲裁分析结果。

5.4.2按GB/T 8170中规定的修约值比较法判定检验结果是否符合本标准。

- 5.4.3化学成分仲裁分析结果与本标准的3.2规定不符时，判该批产品不合格。

- 5.4.4外观质量不符合本标准3.4规定时，判该块产品不合格。

- 6 产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书

- 6.1包装

- 高纯铜产品内包装采用铝塑袋真空封装，外包装采用纸箱包装，净重以实际重量为准。

- 6.2 标志

- 产品外包装应印有产品名称、商标、供方名称、供方地址、批号、净重，并有“防潮”、“小心轻放”字样或标志。

- 6.3 运输

- 产品运输时应防潮，小心轻放，并与其他物品分开堆放。

- 6.4贮存

- 产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不得与酸、碱、油类和化学品贮存在一起，严防受潮、腐蚀。

- 6.5 质量证明书

- 每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- a) 供方名称、地址、电话；

- b) 产品名称、尺寸、牌号、批号、批重与产品件数；

- c) 分析检测结果及检验部门印记；

- d) 本标准号；

- e) 出厂日期。

- 7 订货单（或合同）内容

- 订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b)牌号、品级；

c)化学成分及物理规格（形状、尺寸、表面突起物等）的特殊要求；

d)数量；

e)标准编号；

f)合同号；

e)其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。