中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—201×

掺杂型镍钴锰三元素复合

氢氧化物化学分析方法

铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of doped three elements of

nickel, cobalt and manganese complex hydroxides—

Determination of aluminum, magnesium, titanium,

strontium, zirconium, lanthanum and yttrium—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

201×-××-××发布

- 201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.120.40

- H 16

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准主要起草单位：广东邦普循环科技有限公司、北京有色金属研究总院，等。

本标准主要起草人：

掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物化学分析方法

铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本标准规定了掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物中铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定方法。

本标准适用于掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物中铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定，测定范围见表1。

表1 各元素的测定范围

| 元素 | 测定范围w/% | 元素 | 测定范围w/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.01~0.50 | Zr | 0.01~0.50 |
| Mg | 0.01~0.50 | La | 0.01~0.50 |
| Ti | 0.01~0.50 | Y | 0.01~0.50 |
| Sr | 0.01~0.50 |  |  |

2  方法原理

试料以盐酸溶解，在盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇的含量。

- 3  试剂和材料

- 除非另有说明，本标准所用试剂均为优级纯试剂，所用水均为二级水。

- 3.1  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

- 3.2  盐酸（1+1）。

- 3.3  铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇国家标准贮存溶液(1000 μg/mL)。

- 3.4  铝、镁、锶、镧、钇混合标准溶液。

- 3.4.1  铝、镁、锶、镧、钇混合标准溶液A：移取铝、镁、锶、镧、钇国家标准贮存溶液（3.3）10.00 mL，置于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含100 μg铝、镁、锶、镧、钇。

- 3.4.2  铝、镁、锶、镧、钇混合标准溶液B：移取铝、镁、锶、镧、钇混合标准溶液A（3.4.1）25.00 mL，置于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含25 μg铝、镁、锶、镧、钇。

- 3.5  锆、钛混合标准溶液。

- 3.5.1  锆、钛混合标准溶液A：移取锆、钛国家标准贮存溶液（3.3）10.00 mL，置于100 mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，此溶液 1 mL含 100 μg锆、钛。

- 3.5.2  锆、钛混合标准溶液B：移取锆、钛混合标准溶液A（3.5）25.00 mL，置于100 mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，此溶液 1 mL含 25 μg锆、钛。

- 4  仪器

- 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- 在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

- ——光源：氩等离子体光源。

- ——仪器稳定性：仪器1 h内漂移不大于2.0%。

- 推荐分析线见表2。

表2 推荐分析线

| 元 素 名 称 | 波 长（nm） |
| --- | --- |
| Al | 396.153 |
| Mg | 279.553 |
| Ti | 334.940 |
| Sr | 407.771 |
| Zr | 343.823 |
| La | 398.852 |
| Y | 371.029 |

5  试样

- 试样分析前应在110 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

- 6.1  试料

- 称取0.50 g试样（5），精确到0.0001 g。

- 6.2  测定次数

- 独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3  空白试验

- 随同试料做空白试验。

- 6.4  测定

- 6.4.1  试液的制备

- 将试料置于100 mL石英烧杯中，用少量水润湿，按表3加入盐酸（3.2），盖上表面皿，在通风柜中低温加热至微沸5 min～10 min，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。

表3 分取体积表

| 待测元素质量分数/% | 称取质量/g | 定容体积/mL | 加入盐酸（3.2）体积/mL | 分取体积/mL | 补加盐酸（3.2）体积/mL | 稀释体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01~0.05 | 0.50 | 100 | 10.0 | —— | —— | —— |
| 0.05~0.25 | 0.50 | 100 | 10.0 | 20.00 | 8.0 | 100 |
| 0.25~0.50 | 0.50 | 100 | 10.0 | 4.00 | 9.6 | 100 |

- 6.4.2  铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，与标准溶液系列同时，以空白试液调零，测定试液（6.4.1）中铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇的激发强度。根据待测元素的激发强度从工作曲线上查得其质量浓度。

- 若待测元素的测定结果超出工作曲线线性范围，则根据计算结果，按表3分取试液（6.4.1）于100 mL容量瓶中，补加盐酸（3.2），以水稀释至刻度，摇匀，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定待测元素的激发强度，根据激发强度从工作曲线上查得其质量浓度。

- 6.5  标准溶液系列

- 6.5.1  铝、镁、锶、镧、钇标准溶液系列

- 移取铝、镁、锶、镧、钇混合标准溶液B（3.4.2）0 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL，置于一组100 mL容量瓶中，加10 mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，摇匀，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定铝、镁、锶、镧、钇的激发强度，以待测元素的质量浓度为横坐标，激发强度为纵坐标，绘制铝、镁、锶、镧、钇的工作曲线。

- 6.5.2  锆、钛标准溶液系列

- 移取锆、钛混合标准溶液B（3.5.2）0 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL，置于一组100 mL塑料容量瓶中，加10 mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，摇匀，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定锆、钛的激发强度，以待测元素的质量浓度为横坐标，激发强度为纵坐标，绘制锆、钛的工作曲线。

- 7  分析结果的计算

试样中待测元素的质量分数wX，按式（1）计算：

wX=(ρ−ρ0)V1V2×10−6mV3×100%…………………………………（1）

式中：

ρ ——自工作曲线上查得试液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m ——所称试料的质量，单位为克（g）；

V1 ——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——分取试液后定容的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

所得结果保留两位有效数字。

- 8  分析结果的计算

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| 元素 | wX/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| 铝 | 0.010 | 0.0020 |
|  | 0.050 | 0.0049 |
|  | 0.10 | 0.0061 |
|  | 0.25 | 0.014 |
|  | 0.50 | 0.016 |
| 镁 | 0.014 | 0.0015 |
|  | 0.049 | 0.0024 |
|  | 0.12 | 0.0077 |
|  | 0.24 | 0.013 |
|  | 0.61 | 0.021 |
| 钛 | 0.0061 | 0.00062 |
|  | 0.044 | 0.0025 |
|  | 0.058 | 0.0029 |
|  | 0.27 | 0.0090 |
|  | 0.47 | 0.017 |
| 锶 | 0.014 | 0.0011 |
|  | 0.068 | 0.0027 |
|  | 0.12 | 0.0088 |
|  | 0.34 | 0.017 |
|  | 0.51 | 0.019 |
| 锆 | 0.012 | 0.0015 |
|  | 0.054 | 0.0042 |
|  | 0.12 | 0.0077 |
|  | 0.27 | 0.016 |
|  | 0.60 | 0.020 |
| 镧 | 0.011 | 0.0011 |
|  | 0.071 | 0.0040 |
|  | 0.12 | 0.0077 |
|  | 0.35 | 0.012 |
|  | 0.52 | 0.014 |
| 钇 | 0.011 | 0.00090 |
|  | 0.074 | 0.0030 |
|  | 0.11 | 0.0062 |
|  | 0.36 | 0.014 |
|  | 0.57 | 0.018 |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| 元素 | wX/% | 再现性限R/% |
| --- | --- | --- |
| 铝 | 0.010 | 0.0026 |
|  | 0.050 | 0.0094 |
|  | 0.10 | 0.011 |
|  | 0.25 | 0.014 |
|  | 0.50 | 0.020 |
| 镁 | 0.014 | 0.0034 |
|  | 0.049 | 0.0057 |
|  | 0.12 | 0.011 |
|  | 0.24 | 0.024 |
|  | 0.61 | 0.052 |
| 钛 | 0.0061 | 0.0052 |
|  | 0.044 | 0.0034 |
|  | 0.058 | 0.0050 |
|  | 0.27 | 0.018 |
|  | 0.47 | 0.034 |
| 锶 | 0.014 | 0.0018 |
|  | 0.068 | 0.0051 |
|  | 0.12 | 0.014 |
|  | 0.34 | 0.028 |
|  | 0.51 | 0.052 |
| 锆 | 0.012 | 0.0027 |
|  | 0.054 | 0.0094 |
|  | 0.12 | 0.016 |
|  | 0.27 | 0.043 |
|  | 0.60 | 0.061 |
| 镧 | 0.011 | 0.0015 |
|  | 0.071 | 0.0046 |
|  | 0.12 | 0.011 |
|  | 0.35 | 0.031 |
|  | 0.52 | 0.042 |
| 钇 | 0.011 | 0.0012 |
|  | 0.074 | 0.0072 |
|  | 0.11 | 0.0087 |
|  | 0.36 | 0.025 |
|  | 0.57 | 0.040 |

- 9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。