YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××－2018

碲化铜

Copper telluride

2018年××月××日发布                   2018年××月××日实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：金隆铜业有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

碲化铜

1  范围

本标准规定了碲化铜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于铜阳极泥高压脱铜工序高温下加铜粉沉碲后产出的碲化铜。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T6679  固体化工产品采样通则

GB/T8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T87 铜、铅电解阳极泥取制样方法

YS/T 227.9 碲中碲量的测定（重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法）

YS/T745.2  铜阳极泥化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 火试金重量法

YS/T745.1  铜阳极泥化学分析方法 第1部分：铜量的测定 容量法

3  要求

3.1  牌号

产品按碲的含量分为三个品级一级品、二级品和三级品。

3.2  化学成分

碲化铜的化学成分应符合表1 的规定。

表1  碲化铜化学成分

| 品 级 | 质量分数/% |
| --- | --- |
|  | Te不小于 | Cu不大于 |
| Cu2Te30 | 30 | 50 |
| Cu2Te20 | 20 50 50 |  |
| Cu2Te10 | 10 |  |
| 注：碲化铜中金、银及硒均为有价元素，供方应报出分析数据。 |

3.3 水分

水分含量不大于30%。

3.4  外观质量

碲化铜为淡黑色或灰黑粉末，不应有可见夹杂物。

4  试验方法

4.1  YS/T 227.9 碲中碲量的测定（重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法）

4.2  YS/T745.2  铜阳极泥化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 火试金重量法

4.3  YS/T745.1  铜阳极泥化学分析方法 第1部分：铜量的测定 容量法

4.4  碲化铜中水分含量的测定按YS/T87的规定执行。

4.5  外观采用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查和验收

产品由供方质量检验部门负责检验，供方应确保产品质量符合本标准的规定。需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与供方提供检验结果不符，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。双方协商不成，共同指定第三方仲裁检验。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成，不同品级碲化铜不能混装，每批重量不超过1000kg。

5.3  检验项目

水分和碲、铜、金、银、硒化学成分分析。

5.4  取样制样

5.4.1  碲化铜取样、制样按YS/T87中的规定进行。

5.4.2  将所制备样品分成三份：一份为验收分析试样；一份交需方；一份为仲裁样品。仲裁样由供、需双方共同封存，在供方保存，保存期3个月。

5.5  检验结果判定

5.5.1  检验结果的数值修约和数值的判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.5.2  化学成分与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，该批次判为不合格。

5.5.3  外观质量检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，该批次判为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存与质量证明书

6.1  标志

包装袋外应标示：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重及出厂日期。

6.2  包装

采用复合塑料编织袋封装，每袋净含量50kg，每袋重量基本一致。或按双方合同规定封装。

6.3  运输

运输过程中应防剧烈震动、撞击造成包装破损。不得与其它化学物质混装。

6.4  贮存

贮存于阴凉干燥处，防雨、防潮。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称和牌号；

c)  产品净重及件数；

d)  分析报告单和质量监督部门验收专用章；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单(或合同)内容

本标准所列产品的订货单(或合同)内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  重量；

d)  本标准编号；

e)  其他。