| 备案号： | Q/YG | YS |
| --- | --- | --- |
| 中华人民共和国有色金属行业标准 |
| YS/T - |
| 副 产 硫 酸 铅 |
| 201*-**-**发布 | 201*-**-**实施 |
| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：河南豫光锌业有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

副 产 硫 酸 铅

1  范围

本标准规定了副产硫酸铅的要求、检验方法、检验规则、运输和贮存。

本标准适用于浸出氧化锌生产过程中产出的硫酸铅。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8152.1     铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法

GB/T8152.5     铅精矿化学分析方法 砷量的测定　原子荧光光谱法

GB/T8170       数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14262      散装浮选铅精矿取样、制样方法

GB/T 14263     散装浮选铅精矿取样、制样方法

YS/T 96        散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法

- 要求

3.1  产品分类

副产硫酸铅按化学成分分为一级品、二级品、三级品。

3.2  化学成分

3.2.1  副产硫酸铅的化学成分应符合表1的规定。

表 1 副产硫酸铅的化学成分（质量分数）

| 品级 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- |
|  | Pb，不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Zn | H2O |
| 一级品 | 40 | 3.0 | 27 |
| 二级品 | 40 | 4.0 | 27 |
| 三级品 | 35 | 5.0 | 27 |
| 四级品 | 30 | 7.0 | 27 |
| 注：银为有价元素，应报出数据 |

3.3  物理规格

副产硫酸铅外观为灰白色，不得有杂物。

- 试验方法

4.1 化学成分的测定按GB/T8152.1和GB/T8152.5的规定进行。银锌

4.2 水分测定按GB/T14262的规定进行。

4.3 外观质量由目视检查。

5  检验规则

5.1检查和验收

副产硫酸铅运输到需方指定地点后，由需方技术监督部门负责验收。供方必须确保产品质量符合本标准(或订货合同)的规定。

5.2组批和数量

副产硫酸铅应成批提交检验，每批应由同一品质组成。检验批不大于25t,如检验批由多辆货车交货时，每辆货车作为一个检验副批，并按副批混成大样。

5.3 取样和制样

5.3.1 采样工具：采样铲（或铁锨），密封采样袋。

5.3.2 散装副产硫酸铅取样方法按照YS/T 96实施。散装副产硫酸铅推开平摊后，每50公分布一个采样点，用采样铲或铁锨沿45度角进行采样，每铲需铲到底部，所采样品倒入采样袋中，密封；缩分，按照四分法将所采样品缩分为1000—1500克后，进行水分测试。

5.3.3 样品的制备按GB/T 14263规定的程序和方法进行。试样置于不高于105℃的恒温干燥箱中干燥至恒重，然后混匀，缩分至不少于500g。用机械设备或研磨至全量自由通过0.09mm标准筛，再充分混匀分试样装袋。

5.3.4 将所制样品分成三份:一份为验收分析试样;一份交供方（大于100g）;一份由需方保存三个月，作为仲裁样品。供方如对验收分析结果有异议，应在仲裁样保存期内提出。

5.4 检验结果的判定

5.4.1 分析结果数值保留3位小数；修约及判定按GB/T 8170的规定进行。

5.4.2 当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决;如需仲裁，以仲裁结果为最终判定依据。

6 运输和贮存

6.1  装卸、运输和贮存

6.1.1  副产硫酸铅在装卸、运输过程中应有遮盖物，防止雨淋、抛洒。

6.1.2  副产硫酸铅应堆放整齐，防止雨淋。