ICS 77.150.60

H 62

YS/T  XXXX-XXXX

海绵镉

Cadmium group

（讨论稿）

XXXX-XX-XX发布                          XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

前言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：河南豫光锌业有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

海绵镉

1范围

本标准规定了海绵镉的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、质量预报单及订货单（或合同）。

本标准适用于铅锌冶炼生产过程中综合回收产出的海绵镉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语与定义

下列术语和定义使用于本文件

3.1海绵镉 Cadmium group

铅锌冶炼生产过程中含镉物料通过浸出后，将镉金属浸出进入溶液内，后用锌粉置换将镉置换出来，经过压制形成海绵镉。

4 要求

4.1 产品分类

海绵镉按化学成分分为三级。

4.2 化学成分

4.2.1海绵镉化学成分见表1。

表1  海绵镉化学成分

| 品级 | 化学成分，% |
| --- | --- |
|  | Cd，不小于 | Zn，不大于 | Pb，不大于 | H2O，不大于 |
| 一级品 | 80 | 5 | 0.4 | 15 |
| 二级品 | 75 | 5 | 0.6 | 15 |
| 三级品 | 70 | 6 | 0.8 | 20 |

4.2.2需方对海绵镉成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

4.3   外观质量

4.3.1 海绵镉外观为有金属光泽的圆柱体，表面平整。

4.3.2 同批海绵镉颜色一致，不得有夹杂物。

4.3.3 每块海绵镉的厚度不大于15cm。

4.3.4 海绵镉离地面1m高自然坠落时，不破碎。

5    试验方法

5.1  海绵镉中锌、镉的测定（EDTA容量法）

5.1.1范围

本标准规定了海绵镉中锌、镉的测定方法

测定范围:40.00~90.00%。

5.1.2 方法提要

试样经硝酸、盐酸溶解，沉淀分离共同元素。滤液中加入剂掩蔽少量干扰元素。在PH5-6的乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准溶液滴定。测得结果为锌、镉合量，扣除锌量，即为镉量，扣除镉量，即为锌量。

5.1.3 试剂·

氯化铵（20%）

洗涤液：2g氯化铵溶于100ml水中，加3-4滴氨水。

硫代硫酸钠溶液10%

氟化钾10%

乙酸-乙酸钠缓冲溶液： 150g无水乙酸钠溶于水中，加入50ml冰乙酸用水稀释至1000，摇匀。

二甲酚橙指示剂0.5%

EDTA标准溶液：称取EDTA18.6g与500ml烧杯中，加水400ml微热溶解后冷却，移入1000ml容量瓶中以水定容。一星期后标定.

标定：称取三份金属锌0.1000g分别置于300ml烧杯中，加入10ml（1+1）盐酸，盖上表皿低温溶解完全取下冷却，用水稀释置150ml，加二甲酚橙（0.5%）1滴，用氨水（1+1）调止溶液恰好变红色，以下按分析步骤进行，同时作空白实验。三份标定结果误差应小于0.01mg。

5.1.4分析步骤

准确称取0.2000g试样于150ml烧杯中，加入少量水湿润，加 15ml盐酸、5ml硝酸，加热至溶解完全，加入5ml硫酸（1+1）加热冒浓烟腾空，取下冷却。用水冲洗表皿及杯壁，加热溶解盐类，取下加25ml氯化铵(20%)，用氨水中和至沉淀完全并过量10ml，加热煮沸2分钟，用快速滤纸滤于300ml三角瓶中。用热的洗涤液洗涤烧杯、沉淀各3次，将滤液浓缩至100ml，加10%氟化钾5ml，冷却，加二甲酚橙一滴，用盐酸（1+1）调至黄色，加0.1g抗坏血酸，用氨水(1+1)调至微红色，加硫代硫酸钠（10%）10ml，缓冲溶液20ml，用EDTA标准溶液滴定至溶液由红色变为亮黄色为终点。

5.1.5计算结果

Zn%=T×V×100/G - Cd%×0.5816

Cd%=T×V×100/G - Zn%×1.719

T---EDTA标准溶液对镉的滴定度(g/ml)

V---消耗的EDTA标准溶液体积(ml)

G---试样量(g)

1.719---锌量换算成镉量的系数

0.5816--镉量换算成锌量的系数

5.1.6精密度

实验室间分析结果的差值应不大于下表所列允许差。

| 锌含量（%） | 允许差（%） |
| --- | --- |
| 4.00~10.00 | 0.20 |
| 10.00~20.00 | 0.30 |
| 20.00~30.00 | 0.40 |
| 30.00~40.00 | 0.50 |
| 40.00~50.00 | 0.60 |

6   检验规则

6.1 检查和验收

海绵镉运到需方指定地点后，由需方技术监督部门验收；或运到双方认可的地点后，由合同约定方按本标准的规定进行验收。供方应确保产品质量符合本标准或订货单(或合同)的规定。

6.2组批

海绵镉应成批提交检验，每批由相同来源的同一种类、同一品级的锌冶炼用氧化锌富集物组成，每批次检验不大于5t。

6.3 取样和制样

6.3.1 采样工具：铁锤、钎子，密封采样袋。

6.3.2 每批样品在镉团的3个面取3个点，所取样品用（10-15）mm的钻头钻取丝样，钻样时不允许使用润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化。去掉表面钻屑，钻孔深度不小于镉团厚度的二分之一。混合均匀，每次取样不少于150g,分三份装袋，送检钻屑不少于50g。

6.3.3 将所制样品分成四份:1份为验收分析样，1份为供方样，1份为需方样，1份为仲裁样。仲裁样保留3个月（国际贸易为6个月）。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保留期内提出。

6.4   检验结果的判定

6.4.1 分析结果数值保留2位小数；修约及判定按GB/T 8170的规定进行。

6.4.2 化学成分结果有一项与本标准规定不符合时，该批判不合格或降级。

6.4.3 同一批内，发现镉团颜色明显不一致或掺杂等不符合镉团标准规定时降级处理。

6.4.4 当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构进行仲裁，当仲裁结果与检验结果的误差在双方认可采用的方法规定的允许误差范围内，则以原检验结果为判定依据；当仲裁结果与检验结果的误差超出双方认可采用的方法规定的允许误差范围，则以仲裁结果为最终判定依据。

7   包装、运输和质量证明书

7.1 海绵镉运输过程中应有遮盖物，防止抛洒。

7.2 海绵镉火车或汽车运输，装完后，应表面平整。

7.3 海绵镉运输过程中应有防雨、防水措施。

7.4每批海绵镉发运时应附质量证明书，注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)化学成份；

d)质量；

e)车号；

f)发货日期和发货地点；

g)本标准编号。

8 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

a)产品名称；

b)化学成份；

c)质量；

d)本标准编号；

e)其它。

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准