| 备案号： | Q/YG | YS |
| --- | --- | --- |
| 中华人民共和国有色金属行业标准 |
| YS/T - |
| 海绵铜 |
| 发布201*-**-* | 201*-**-*实施 |
| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：河南豫光锌业有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

海 绵 铜

1  范围

本标准规定了海绵铜的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于湿法炼锌净化渣综合回收以及其它采取锌粉置换方法产出的海绵铜。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T3884.1   铜精矿化学分析方法 铜量的测定 碘量法

GB/T3884.2   铜精矿化学分析方法 火焰原子吸收光谱法和火试金法

GB/T3884.6   铜精矿化学分析方法  铅、锌、镉和镍量的测定火焰原子吸收光谱法

GB/T3884.8   铜精矿化学分析方法 锌量的测定 Na2EDTA滴定法

GB/T3884.14  铜精矿化学分析方法 金和银量测定 火试金重量法和原子吸收光谱法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14263   散装浮选铜精矿取样、制样方法

- 要求

3.1产品分类

海绵铜按化学成分分为三个品级：Cu50、Cu40、Cu30。

3.2 化学成分

海绵铜的化学成分见表1

表1  海绵铜化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- |
|  | Cu，不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Zn | H2O |
| 一级品 | 50 | 7 | 35 |
| 二级品 | 40 | 7 | 35 |
| 三级品 | 30 | -- | 40 |
| 注：银为有价元素，应报出数据 |

3.3 外观质量

海绵铜中不得混入夹杂物，每一组批海绵铜色泽均匀。

- 检验方法

4.1 海绵铜中水分的测定方法按GB/T14263 的规定进行。

4.2 海绵铜中铜、锌、金、银的测定方法按GB/T3884的规定进行。

5  检验规则

5.1检查和验收

海绵铜运到需方指定的交货地点后，由需方质量检验部门负责验收。需方质量检验部门可根据需要，对海绵铜采用复合GB/T14263中规定的取样方法进行取样。

5.2组批

海绵铜应成批提交检验，每批应由同一品级组成，检验批应不大于30吨。

5.3取样和制样

5.3.1 采样工具：采样铲（或铁锨），密封采样袋。

5.3.2 海绵铜取样方法按照GB/T 14263实施。海绵铜推开平摊后，每50公分布一个采样点，用采样铲或铁锨沿45度角进行采样，每铲需铲到底部，所采样品倒入采样袋中，密封；缩分，按照四分法将所采样品缩分为1000—1500克后，进行水分测试。

5.3.3 样品的制备按GB/T 14263规定的程序和方法进行。试样置于不高于105℃的恒温干燥箱中干燥至恒重，然后混匀，缩分至不少于500g。用机械设备或研磨至全量自由通过0.09mm标准筛，再充分混匀分试样装袋。

5.3.4 将所制样品分成三份:一份为验收分析试样;一份交供方（大于100g）;一份由需方保存三个月，作为仲裁样品。供方如对验收分析结果有异议，应在仲裁样保存期内提出。

5.4检验结果的判定

5.4.1数值修约及检验结果的判定按GB/T 8170 中的规定进行。

5.4.2当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决；如需仲裁，以仲裁结果为最终判定依据。

5.4.3同一车内，发现颜色明显不一致或掺杂等不符合本标准规定则该车判废。

5.4.4同一车内，发现不同品级混装或所含金银有价元素品位明显不一致等不符合本标准规定则按较低品位作为最终结果。

6 标志、包装、运输和贮存

6.1包装

海绵铜直接用货车运输，可不包装，如确需包装，由供需双方协商。

6.2运输和贮存

海绵铜在运输过程中，应采用防护措施，防止污染、雨淋。

6.3每批海绵铜发运时，供方应附有质量预报单，其上注明：

- 供方名称、地址

- 海绵铜名称

- 品级

d）重量

e）车号

f）发货日期

g）本标准编号。