行业标准《海绵铜》

征求意见稿编制说明

海绵铜行业标准起草小组

二0一八年六月

《海绵铜》行业标准征求意见稿编制说明

一、工作简况

- 立项目的

锌湿法炼锌过程中净化工序产出的海绵铜是资源综合利用的重要体现，一方面减少了冶炼渣对环境的负面影响，另一方面为铜冶炼提供了原料、节约了铜矿资源的消耗，因此加大、促进湿法炼锌过程中的铜金属的资源综合利用是符合国家相关政策，有利于相关企业的健康发展，而海绵铜的交易是促进湿法炼锌过程中的铜金属的资源综合利用的一个关键环节，有必要制定一个统一的标准为海绵铜的交易提供依据、为海绵铜的质量提供判定标准。因此，建立海绵铜的行业标准可为海绵铜的交易提供统一标准、并有利于促进海绵铜指标的提升，具有重要的意义。

2.标准立项的必要性

有色冶炼行业中炼铅、炼锌、炼铜具有很强的互补优势，随着一些铅锌冶炼厂上铜项目，锌冶炼中综合回收的海绵铜的作用日益突出，海绵铜的交易日趋频繁，但是目前有色行业没有一个统一的标准来规范海绵铜，个别公司使用《铜及铜合金废料》（GB/T 13587-2006）作为参考，该标准不太适应铅锌冶炼行业综合回收的海绵铜，有必要制定海绵铜的行业标准。

在2016年国家危险废物名录中包含了锌冶炼过程的海绵铜（废物类别：HW48；行业来源：常用有所金属冶炼；废物代码：321-008-48），危险特性为T（毒性），对海绵铜的运输、交易造成不便。

目前海绵铜的统一标准的缺失和将海绵铜归于国家危险废物名录严重制约了海绵铜的交易和湿法炼锌过程中的铜金属的资源综合利用，因此有必要制定海绵铜行业标准。

3.任务来源

# 根据《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》工信厅科〔2017〕40号，《海绵铜》标准正式立项(计划编号：2017-0204T-YS)，以及全国有色金属标准化技术委员会的标准制订工作安排，由河南豫光锌业有限公司负责《海绵铜》行业标准制订工作。本标准由全国有色金属标准化技术委员会技术归口，完成时间为2019年。

4.项目编制组单位情况

河南豫光锌业有限公司成立于2004年，是河南豫光金铅集团有限责任公司的控股公司。公司是一家是以生产重有色金属、综合回收有价金属为主的综合性企业，生产规模居国内锌冶炼行业前3名。2008年6月，豫光牌高纯锌在伦敦金属交易所(LME)注册成功,成为国内第7家、河南省首家在LME注册的高纯锌产品生产企业。采用常规湿法炼锌工艺，制酸工艺采用国内成熟的封闭洗涤净化、双转双吸工艺，冶炼回收率达97.5%以上。

公司积极开展综合回收，发展循环经济，综合回收了铅、银、铜、钴、镓、锗、铁等多种有价金属；目前生产能力锌锭每年27万，精铟30吨、精镉1000吨；同时将产业链向下游延伸，开发了多种系列锌合金产品，在2017年启动了金属表面防护工程的建设，并建设投运了年产10万吨精制酸的项目工程，为企业转型升级寻求了新的效益增长点。

与锌冶炼产品检验、检测有关的检验、化验设备近120台套，其中重要的检测设备有35台套。先进的检测设备：百万分之一分析天平、X射线荧光分析仪、直读光谱仪、ICP发射光谱仪、ICP-MS发射光谱仪等，保证了原料、过程、产品以及废弃物等分析的准确性和及时性。公司目前拥有500余名专业技术人员，研究生20余人，科研能力较强。

5.主要工作过程

5.1  2016年4月成立《海绵铜》公司标准起草小组，确定牵头起草单位并起草完成了企业标准，并于2016年10月实施，实施以来，各项指标均符合指标要求；

5.2 2018年4月成立了《海绵铜》行业标准起草小组成员，并明确起草任务。首先根据本公司近几年的海绵铜质量状况，完成了《海绵铜》质量标准初稿。

4.2 2018年7~11月，收集国内海绵铜生产和使用企业名录，了解各企业生产产品和购买原料要求等情况，确定YS/TXXXXX《海绵铜》（征求意见稿）。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

(一) 编制原则（考虑与否除氯后的铜渣）

科学性原则：在对海绵铜各项检测指标统计的基础上,结合相关国内实际需求确定本标准。

适用性原则：本标准是在对全国有代表性生产厂家的产品和用户企业的要求调研的基础上，根据技术发展水平及测试数据确定的技术指标取值范围，具有较强的指导意义和适用性。

规范性原则：本标准严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行起草，文本格式规范。

（二）确定标准主要内容

1、产品来源及工艺说明

通过展开对国内锌冶炼企业充分调研，湿法炼锌过程均有净化工序，净化工序大多除去铜镉钴镍锗等杂质，在除去这些杂质的过程中，产出铜镉渣、镍钴渣等，铜镉渣多采取浸出分离镉，铜再进行酸洗、水洗等除去其中的锌金属，使其品位在50%左右，锌含量低于7%，在铜生产过程不产生影响。

1.1 河南豫光锌业净化和铜镉渣处理工艺流程图

1.2行业上铜镉渣处理工艺流程图

1.3基本原理

铜镉渣用稀硫酸或废电解液浸出，金属锌镉及其氧化物均溶解稀酸中，而金属铜不溶于稀酸而进入渣中，从而达到铜与镉锌的分离，为提高铜渣质量和保证镉液含镉，对渣经压滤后在酸洗，酸洗压滤再进行水洗，液体返回铜镉渣浸出。浸出得到的富镉液在用锌粉置换即得到海绵镉。经过压团机制团后加入熔炼锅经碱液覆盖融化造渣后浇铸成粗隔锭，生产成品镉锭。

其化学反应如式：

Zn（Cd） +H2SO4===Zn（Cd）SO4+H2  ↑

ZnO（CdO） +H2SO4===ZnSO4（CdSO4）+ H2O

1.4铜镉渣、海绵铜成分（要求和实际情况）

| 铜镉渣成分（%） | Zn | Cu | Cd |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺要求 | 30～50 | 2～20 | 3～10 |
| 17年实际均值 | 一系统 | 37.16 | 7.90 | 6.37 |
|  | 二系统 | 34.87 | 9.68 | 8.31 |

| 海绵铜成分（%） | Zn | Cu | Cd | H2O | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺要求， | ≤7.0 | ≥45 | -- | -- | -- |
| 17年实际均值 | 一系统 | 6.51 | 52.58 | 2.44 | 27.09 | 150-200g/t |
|  | 二系统 | 5.90 | 55.53 | 1.89 | 25.49 | 150-200g/t |

1.5工艺技术条件

浸出条件：浸出温度80℃～85℃，浸出时间4h～6h，液固比     浸出始点pH值3.0，浸出终点pH值5.0

铜渣酸洗：液固比（3:1）～（4:1），洗渣温度： 75℃～80℃，酸洗pH值0.5～1.0，搅拌时间2h～3h；铜渣水洗液固比：

2.化学成份的确定

针对海绵铜，根据对国内有代表性的湿法锌冶炼企业的调查，通过对各企业检测数据的统计分析，确定各类海绵铜的化学成份。

1）铜的成份是判定海绵铜有效成份的指标，品级不同，质量不同。

2）杂质Zn的成份辅助区别产品的品级。

3）水分高低虽然不是影响海绵铜的优劣指标，但影响铜生产过程中的投料过程。

2.1海绵铜中含铜锌水的数值统计

| 含Cu数值分布 | 含H2O数值分布 |
| --- | --- |
| 含铜范围，% | 个数 | 频率% | 累计频率% | 含水范围，% | 个数 | 频率% | 累计频率% |
| >70 | 0 | 0 |  | ≤30 | 156 | 37.96 |  |
| 60-70 | 4 | 0.97 | 1.0 | 30-35 | 201 | 48.91 | 86.86 |
| 50-60 | 257 | 62.53 | 63.5 | 35-40 | 47 | 11.44 | 98.30 |
| 40-50 | 132 | 32.12 | 95.6 | ≥40% | 7 | 1.70 | 100.00 |
| 30-40 | 17 | 4.14 | 99.8 | 合计 | 411 | 100 |  |
| <30 | 1 | 0.24 | 100.0 |  |  |  |  |
| 合计 | 411 | 100 |  |  |  |  |  |
| 含Zn数值分布 |  |  |  |  |
| 含% | 个数 | 频率% | 累计频率% |  |  |  |  |
| <5 | 110 | 33.23 |  |  |  |  |  |
| 5-7 | 139 | 41.99 | 75.23 |  |  |  |  |
| 7-10 | 66 | 19.94 | 95.17 |  |  |  |  |
| >10 | 16 | 4.83 | 100 |  |  |  |  |
| 合计 | 331 | 100 |  |  |  |  |  |

2.2海绵铜中其它成分的抽样结果或其他数据平均值：

|  |  | Zn | Cd | SiO2 | As | Sb | S | Pb | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一系统 | 平均 | 5.89 | 2.43 | 2.36 | 0.24 | 0.20 | 3.44 | 4.04 | 0.26 |
|  | 最大 | 24.94 | 5.49 | 3.92 | 0.43 | 0.36 | 5.59 | 6.55 | 1.3 |
|  | 最小 | 3.27 | 0.19 | 0.27 | 0.073 | 0.082 | 1.82 | 0.49 | 0.04 |
| 二系统 | 平均 | 6.41 | 2.72 | 2.40 | 0.23 | 0.18 | 3.08 | 3.89 | 0.41 |
|  | 最大 | 13.75 | 8.6 | 5.14 | 0.54 | 0.32 | 6.31 | 6.67 | 3.24 |
|  | 最小 | 3.28 | 1.03 | 1.02 | 0.076 | 0.1 | 1.49 | 2.62 | 0.068 |

3.试验方法的确定

3.1铜量的测定采用 GB/T3884.1铜精矿化学分析方法 碘量法

### 3.2锌量的测定采用 GB/T3884.8 铜精矿化学分析方法 Na2EDTA滴定法

### GB/T3884.6 铅、锌、镉和镍量的测定火焰原子吸收光谱法

3.3金和银量的测定 GB/T3884.2 铜精矿化学分析方法 火焰原子吸收光谱法和火试金法GB/T3884.14 金和银量测定 火试金重量法和原子吸收光谱法

4.取制样方法的确定

### 海绵铜取样方法采用GB/T 14263   散装浮选铜精矿取样、制样方法。

三、标准水平分析

3.1 本标准首次根据国内锌冶炼生产技术水平。

3.2综合标准水平评价

本标准的标准水平达到国内领先水平。

四、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系协调一致。

4.1《铜及铜合金废料》GB/T 13587-2006：关于与“海绵铜”物品的类似可参考的标准只有《铜及铜合金废料》GB/T 13587-2006，但名字与要求均与本标准中的海绵铜不符合。

| 类别 | 组别 | 废铜名称 | 废铜代号 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅷ类： 含铜灰渣 | 含铜灰 | 铜灰 | -- | 含铜的灰尘、烟尘等，铜含量由双方议定。 |
|  | 含铜渣 | 铜渣 | -- | 含铜的炉底结块、熔渣，铜含量由双方议定。 |

4.2YS/T318-2007铜精矿标准，适用于含铜矿石经浮选方法得到的铜含量不小于13%供冶炼铜用的铜精矿。其成分要求

| 品级 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- |
|  | Cu，不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | As | Pb+Zn | MgO | Bi+Sb |
| 一级品 | 32 | 0.10 | 2 | 1 | 0.10 |
| 二级品 | 25 | 0.20 | 5 | 2 | 0.30 |
| 三级品 | 20 | 0.20 | 8 | 3 | 0.40 |
| 四级品 | 16 | 0.30 | 10 | 4 | 0.50 |
| 五级品 | 13 | 0.40 | 12 | 5 | 0.60 |

铜精矿中金、银为有价元素，应报出分析数据；

4.3 GB20424重金属精矿产品中有害元素的限量规范要求：

铅≤6.0%、砷≤0.50%、氟≤0.10%、镉≤0.05%、汞≤0.01%

4.铜精矿中天然放射性限值GB20664-2006

五、标准中涉及的专利或知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

建议本标准作为推荐性标准发布。

八、推广应用论证和预期达到的经济效果

海绵铜是常规湿法炼锌过程中，净化工序综合回收的铜元素富集渣，主要用于生产硫酸铜或作为原料进行铜冶炼。目前国内锌产能达到了600万吨/年以上，按照锌精矿含铜和行业回收率估算每年可综合回收6万吨金属量左右的海绵铜，并随着技术的进步、铜回收率的提升而不断增加。通过标准的制定，可促进企业效益，进而提高有价金属铜的回收。