YS

前      言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

镍包石墨复合粉

1  范围

本标准规定了镍包石墨复合粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于热喷涂、粉末冶金用镍包石墨粉末。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223.25 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量

GB/T 1479.1　金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 3521 石墨化学分析方法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 8647.1 镍化学分析方法　铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法

3  要求

3.1 产品分类

产品根据化学成分、石墨类型分为4个牌号：FNiCT-01、FNiCT-02、FNiCT-03、FNiCR,其中：

F—表示粉末；

NiC—表示镍包石墨；

T—表示石墨为天然石墨；

R—表示石墨为人造石墨。

3.2 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1                              %（质量分数）

| 产品牌号 | 化学成分 |
| --- | --- |
|  | C | Ni | S | Fe |
| FNiCT-01 | 余量 | 59～61 | ≤0.05 | ≤0.10 |
| FNiCT-02 | 余量 | 74～76 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| FNiCT-03 | 余量 | 78～82 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| FNiCR | 余量 | 74～76 | ≤0.05 | ≤0.10 |

3.3 物理性能

产品的物理性能应符合表2的规定。

表2

| 产品牌号 | 粒度规格 | 粒度组成 | 松装密度，g/cm3 | 形貌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FNiCT-01 | 45μm～106μm | ＞106μm不大于5%，≤45μm不大于10% | ≥1.0 | 片状 |
| FNiCT-02 | 45μm～106μm | ＞106μm不大于5%，≤45μm不大于10% | ≥1.0 | 片状 |
|  | ≤48μm | ＞48μm不大于3% | ≥1.0 | 片状 |
| FNiCT-03 | 45μm～75μm | ＞75μm不大于5%，≤45μm不大于10% | ≥1.0 | 片状 |
| FNiCR | 45μm～106μm | ＞106μm不大于5%，≤45μm不大于10% | ≥1.5 | 不规则 |
| 注：其他粒度规格的要求，由供需双方协商确定。 |

3.4 外观质量

产品外观呈金属灰色，均匀一致，无目视可见的夹杂物。

4  试验方法

4.1 化学成分

4.1.1 产品中Ni含量的分析按GB/T 223.25的规定进行。

4.1.2 产品中Fe含量的分析分别按GB/T 8647.1的规定进行。

4.1.3 产品中S含量的分析分别按GB/T 3521的规定进行。

4.2 物理性能

4.2.1产品粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.2.2 产品松装密度的测定按GB/T 1479.1 的规定进行。

4.2.3产品形貌采用大于50倍光学显微镜检验。

4.3  外观质量

产品外观质量用目视检验，必要时采用大于50倍光学显微镜检验。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一生产工艺制取的、同一牌号、同一规格的粉末混合组成。每批重量不超过200kg。

5.3 检验项目及取样

产品检验项目及取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 物理性能 |  | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐瓶 | 3.4 | 4.3 |

5.4 检验结果判定

5.4.1化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.2 物理性能检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.3 外观质量检验不合格，判该瓶产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1 标志

包装容器表面应标明：供方名称、产品名称、牌号、批号、重量及“防潮”字样或标志。

6.2 包装

产品用塑料瓶密封包装，分1kg、2kg、5kg、10kg四种。

6.3 运输

产品运输时，应防止受潮，不得重压、抛摔。

6.4 贮存

产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性环境处，防止氧化。

6.5 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 产品批号；

- 产品粒度规格；

- 净重和数量；

- 各项检验结果和供方技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度规格；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201×-××-××实施

201×-××-××发布

镍包石墨复合粉

Nickel-coated graphite composite powders

（预审稿）

YS/T XXX－XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

H 71