YS

DAITI

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西安赛隆金属材料有限责任公司、西北有色金属研究院、广东省工业分析检测中心、广东省材料与加工研究所、。

本标准主要起草人：

钛及钛合金粉末球形率测定方法

1  范围

本标准规定了钛及钛合金粉末球形率的测定方法。

本标准适用于具有较好流动性的15µm ~ 400µm的钛及钛合金粉末的球形率的测定，其他粉末球形率的测定也可以参照本标准。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取样方法

3  方法

3.1 光学显微镜

采用光学显微观察粉末的颗粒形貌，测量粉末颗粒的尺寸。

3.2扫描电子显微镜

采用扫描电镜观察粉末的颗粒形貌，测量粉末颗粒的尺寸。

4  术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

4.1

球形粉末 sphericity powder

使用光学显微或扫描电镜测量粉末颗粒的尺寸，分别量出颗粒的长轴和短轴，长短轴之比≤1.2的颗粒可视为球形粉末。

4.2

球形率 ratio of sphericity

球形粉末颗粒总数占测试粉末总颗粒数的比率。通过统计和计算，可获得粉末的球形率。

5  试样

试验用粉末按GB/T 5314的规定取适当的量，需保证粉末总颗粒数≥300个。

6  试验设备

6.1仪器

6.1.1光学显微镜：放大倍数可达1000倍。应经有资质的机构校准合格，校准最小分度为0.01mm。

6.1.2扫描电子显微镜。

6.2 试剂

光学测量用分散剂：无水乙醇。

6.3 材料

6.3.1载玻片：75mm×25 mm×2mm的普通玻璃。

6.3.2导电胶。

7  试验程序

7.1光学显微镜

7.1.1将制取的粉末样品置于洁净的载玻片上，然后用滴管加几滴无水乙醇，再用另一载玻片进行刮片。刮片要均匀，使粉末呈良好分散状态；刮片也不能太用力，以不破坏粉末颗粒为限。

7.1.2将制好样的载玻片放置于显微镜载物台上，根据粉末粗细程度选择适当倍数的物镜和目镜。调整物镜与载玻片之间的距离，使粉末边界清晰。

7.1.3移动载玻片，随机选择具有代表性的视场，分别量出粉末颗粒的长轴和短轴，记录好测量数据并保存图像。粉末总颗粒数≥300个。

7.2扫描电子显微镜

7.2.1将制取的粉末样品均匀地撒在导电胶上，稍稍压实后用气囊吹掉未粘住的粉末，放入载物平台中抽真空。

7.2.2 扫描电镜观察被测试粉末，根据粉末粗细程度选择适当的倍率，确保图像清晰。

7.2.3随机选择具有代表性的视场，分别量出粉末颗粒的长轴和短轴，记录好测量数据并保存图像。粉末总颗粒数≥300个。

8  性能结果计算

8.1 球形率

球形率按下列公式计算：

…………………………………………………………………（1）

式中：

S —— 球形率，单位为百分数（%）；

n —— 球形粉末颗粒总数，单位为个；

N —— 粉末颗粒总数，单位为个。

9  测试结果及数值修约

试验测定的性能结果数值应按照相关产品标准的要求进行修约。如未规定具体要求，测试结果保留小数点后两位数字。

10  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 鉴定测试样品所需的所有细节；

b）所用仪器类型；

c）测试结果；

d）本标准未规定的操作；

e）影响测试结果的因素；

f）本标准号。

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201×-××-××实施

201×-××-××发布

钛及钛合金粉末球形率测定方法

Measuring method for ratio of sphericity of titanium and titanium alloy powder

（送审稿）

YS/T XXXX －XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

H 16