前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 4423-2007《铜及铜合金拉制棒》。本标准与GB/T 4423-2007相比，主要变化如下：

----按新国标修改合金牌号和状态表示方法；

----增加TUO、TU3、Ag0.3、TP1、TTe0.5、TTe0.5-0.02、TS0.4、TZr0.2、TZr0.4、TCd1、TCr0.5、H63、H59、HPb89-2、HPb62-2、HPb62-3、HPb60-3、HPb59-2、HPb58-2、HPb59-3、HPb58-3、HSn62-1、HBi60-1.0-0.05、QSn5-0.2、QSn7-0.2、QSn8-0.3、QAl9-5-1-1、BFe30-0.7、BZn18-18、BZn18-26等30个牌号；

----棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差由+15mm修改为+5mm；

----增加了对应牌号的力学性能指标

----将力学性能表中的布氏硬度改为了维氏硬度和洛氏硬度，增加了屈服强度；

----修改了导电率指标要求；

----棒材外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行，删除原标准附录A。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：浙江海亮股份有限公司

本标准主要起草人员

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

----GB/T4423-4426-1984、GB/T 4427-1984、 GB/T 4429-4433-1984

----GB/T 4423-1992、GB/T13809-1992

----YS/T 76-1994

---- GB/T4423-2007

铜及铜合金拉制棒

1  范围

本标准规定了铜及铜合金拉制棒的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于圆形、矩形、方形和正六角形铜及铜合金拉制棒材。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 351   金属材料电阻系数测量方法

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121  (所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10567(所有部分)  铜及铜合金加工材残余应力检验方法

YS/T 335   电真空器件用无氧铜含氧量金相检验法

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态和规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。矩形棒材的宽高比应同时符合表2的规定。

表1 牌号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 外径(或对边距离)/ ㎜ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 圆形棒、方形棒、 六角形棒 | 矩形棒 |
| TU0 TU3 | T10100 T10180 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| TU1 TU2 | T10130 T10150 | 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |
| TU Ag0.3 | T10550 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| T2 T3 | T11050 T11090 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| TP1 TP2 | T12000 T12200 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| TTe0.5 TTe0.5-0.02 | T14500 T14510 | 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| TS0.4 | T14700 | 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| TZr0.2 TZr0.4 | T15200 T15400 | 硬（H04） | 4-40 | - |
| TCd1 | T16200 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| TCr0.5 | T18140 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| H96 | T21000 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| H59 | T28200 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| H80 H65 | T24000 T27000 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-40 | - |
| H68 | T26300 | 半硬（H02） | 3-80 | - |
|  |  | 软化退火（O60） | 13-35 |  |
| H63 | T27300 | 半硬（H02） | 3-40 | - |
| H62 | T27600 | 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |
| HPb89-2 | T 31400 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| HPb63-0.1 | T34900 | 半硬（H02） | 3-40 | - |
| HPb62-2 | T 35300 | 半硬（H02） 软化退火（O60） | 3-80 | 3-80 |
| HPb62-3 | T 36000 | 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |
|  |  | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| HPb61-1 | T 37100 | 半硬（H02） | 3-20 | - |
| HPb60-3 | T37900 | 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| HPb59-1 | T38100 | 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |
|  |  | 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |
| HPb59-2 HPb58-2 HPb59-3 HPb58-3 | T38200 T38210 T38300 T38310 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
|  |  | 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |
| HSn62-1 | T46300 | 硬（H04） | 4-60 | - |
| HBi60-1.0-0.05 | T 49260 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| HMn58-2 | T67400 | 硬（H04） | 4-60 | - |
| HFe59-1-1 HFe58-1-1 | T67600 T67610 | 硬（H04） | 4-60 | - |
| QSn0.4 | T50110 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| QSn4-3 QSn5-0.2 QSn4-0.3 QSn6.5-0.1 | T50800 T 51000 T 51100 T51510 | 硬（H04） | 4-40 | - |
| QSn7-0.2 QSn8-0.3 | T51530 T 52100 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | T61700 T61720 T61760 | 硬（H04） | 4-40 | - |
| QAl9-5-1-1 | T61740 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| QSi3-1 | T64730 | 硬（H04） | 4-40 | - |
| B0.6 B5 B19 B23 B25 B30 | T70110 T70380 T71050 T 71100 T71200 T71400 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| BFe30-0.7 BFe30-1-1 | T71500 T71510 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |
| BMn40-1.5 | T71660 | 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |

表2 矩形棒截面的宽高比

| 高度/mm | 宽度/高度 , 不大于 |
| --- | --- |
| ≤10 | 2.0 |
| >10-≤20 | 3.0 |
| >20 | 3.5 |

3.1.2 棒材的不定尺长度规定如下：

直径(或对边距离) 为3㎜-50㎜，供应长度为1000㎜-5000㎜；

直径(或对边距离) 为50㎜-80㎜，供应长度为500㎜-5000㎜；

经双方协商，直径(或对边距离)不大于10㎜的棒材可成盘（卷）供货，其长度不小于4000㎜。

定尺或倍尺长度应在不定尺范围内，并在合同中注明，否则按不定尺长度供货。

3.1.3 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、精度、规格和标准编号的顺序表示，圆形棒直径以“Φ”表示，矩形棒的宽度、高度分别以“a”、“b”表示，方形棒的边长以“a”表示， ，六角形棒的对边距以 “S”表示。截面示意图及标记示例如下：

a．用H62制造的、供应状态为H02、高精级、外径20㎜、长度为2000㎜的圆形棒，标记为：

圆形棒H62 H02 高  20×2000   GB/T ××××-××××

b．用T2制造的、供应状态为O60、高精级、外径20㎜、长度为2000㎜的方形棒，标记为：

方形棒T2 O60 高  20×2000   GB/T ××××-××××

c．用HPb59-1制造的、供应状态为H04、普通级、高度为25㎜，宽度为40㎜、长度为2000㎜的矩形棒，标记为：

矩形棒HPb59-1 H04 25×40×2000  GB/T ××××-××××

d．用H68制造的、供应状态为H02、高精级、对边距为30㎜、长度为2000㎜的六角形棒，标记为：

六角形棒H68 H02 高  30×2000   GB/T ××××-××××

3.2 化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

3.3 尺寸及其允许偏差

3.3.1 圆形棒、方形棒和六角形棒材的尺寸及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  圆形棒、方形棒和六角形棒材的尺寸及其允许偏差         单位为毫米

| 直径(或对边距) | 圆形棒 | 方形棒或六角形棒 |
| --- | --- | --- |
|  | 紫黄铜类 | 青白铜类 | 紫黄铜类 | 青白铜类 |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| ≥3-≤6 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.10 |
| >6-≤10 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.11 |
| >10-≤18 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.13 |
| >18-≤30 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 |
| >30-≤50 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.16 |
| >50-≤80 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.24 | ±0.24 | ±0.30 |
| 注1：单向偏差为表中数值的2倍。 注2：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级精度供货。 |

3.3.2矩形棒材的尺寸及其允许偏差应符合表4的规定。

表4   矩形棒材的尺寸及其允许偏差                         单位为毫米

| 宽度或高度 | 紫黄铜类 | 青铜类 |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| 3 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 |
| >3-≤6 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 |
| >6-≤10 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 |
| >10-≤18 | ±0.11 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.18 |
| >18-≤30 | ±0.18 | ±0.21 | ±0.20 | ±0.24 |
| >30-≤50 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.38 |
| >50-≤80 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 注1：单向偏差为表中数值的2倍。 注2：矩形棒的宽度或高度允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级精度供货。 |

    - 棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+5毫米。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5毫米。（5还是10））

3.3.3扭拧度

方形棒、矩形棒和六角形棒的扭拧度，按每300毫米不应超过1度控制(精确到度)，供货最大长度扭拧度不应超过15度。（实际按照距离还是角度计算））

3.3.4圆角半径

多边形棒材的横截面的棱角处允许有圆角，其最大圆角半径R不应超过表5的规定。

表5 方形棒、矩形棒和六角形棒材的圆角半径                  单位为毫米

| 截面的名义宽度(对边距离) | 3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4.0 |
| 注：此项供方可不检验，但必须保证。（具体检不检）， |

3.3.5直度

棒材的直度(软态棒材除外)应符合表6的规定。

表6   棒材的直度                        单位为毫米

| 长度 |  |
| --- | --- |
|  | 圆形棒 | 方形棒、六角形棒、矩形棒 |
|  | 3~≤20 | ＞20~80 |  |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| <1000 | ≤2 | － | ≤1.5 | － | ≤5 | － |
| ≥1000~<2000 | ≤3 | － | ≤2 | － | ≤8 | － |
| ≥2000~<3000 | ≤6 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤12 | ≤5 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤3 | ≤8 | ≤3 | ≤15 | ≤5 |

3.3.6圆形棒的圆度不得超过其直径允许偏差之半。

3.3.7棒材端部应锯切平整，检验断口的端面可保留。

3.4力学性能

棒材的力学性能应符合表7和表8的规定。

表7 圆形棒、方形棒和六角形棒材的力学性能

| 分类 | 牌号 | 状态 | 直径、对边距 ㎜ | 抗拉强度Rm MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 A % | 维氏硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | HV | HRB |
|  |  |  |  | 不小于 |
| 无氧铜 | TU00、TU3 | O60 | ≥3-≤80 | 193-255 |  | 25 | - |  |
|  |  | H04 | ≤10 | 310-380 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 275-345 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 240-310 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 225-295 |  | 15 | - |  |
|  | TU1、TU2 | H02 | ≥3-≤80 | - |  | - | - |  |
|  | TUAg0.03 | O60 | ≥3-≤80 | 193-255 |  | 25 | - |  |
|  |  | H04 | ≤10 | 310-380 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 275-345 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 240-310 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 225-295 |  | 15 | - |  |
| 纯铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2 T3 | H04 | ≥3-≤40 | 275 |  | 10 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤60 | 245 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞60-≤80 | 210 |  | 16 | - |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤80 | 200 |  | 40 | - |  |
| 磷脱氧铜 | TP1 TP2 | O60 | ≥3-≤80 | 193-255 |  | 25 | - |  |
|  |  | H04 | ≤10 | 310-380 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 275-345 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 240-310 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 225-295 |  | 15 | - |  |
| 碲铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TTe0.5 TTe0.5-0.02 | H02 | ≥1.5-≤6.5 | 260 | 205 | 8 |  |  |
|  |  |  | ＞6.5-≤67 | 260 | 205 | 12 |  |  |
|  |  | H04 | ＞1.5-≤6.5 | 330 | 275 | 4 |  |  |
| 硫铜 | TS0.4 |  | ＞6.5-≤32 | 305 | 260 | 8 |  |  |
|  |  |  | ＞32-≤76 | 275 | 240 | 8 | 100 |  |
| 锆铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TZr0.2（QZr0.2） TZr0.4（QZr0.4） | H04 | ≥3-≤40 | 294 |  | 6 | 130a |  |
| 镉铜 | TCd1（QCd1） | H04 | ≥4-≤60 | 370 |  | 5 | ≥100 |  |
|  |  | O60 | ≥4-≤60 | 215 |  | 36 | ≤75 |  |
| 铬铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TCr0.5（QCr0.5） | H04 | ≥4-≤40 | 390 |  | 6 | - |  |
|  |  | O60 | ≥4-≤40 | 230 |  | 40 | - |  |
| 普通黄铜 | H95（H96） | H04 | ≥3-≤40 | 275 |  | 8 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤60 | 245 |  | 10 | - |  |
|  |  |  | ＞60-≤80 | 205 |  | 14 | - |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤80 | 200 |  | 40 | - |  |
|  | H90 | H04 | ≥3-≤40 | 330 |  | - | - |  |
|  | H80 | H04 | ≥3-≤40 | 390 |  | - | - |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤40 | 275 |  | 50 | - |  |
|  | H68 | H02 | ≥3-≤12 | 370 |  | 18 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤40 | 315 |  | 30 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤80 | 295 |  | 34 | - |  |
|  |  | O60 | ≥13-≤35 | 295 |  | 50 | - |  |
|  | H65 | H04 | ≥3-≤40 | 390 |  | - | - |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤40 | 295 |  | 44 | - |  |
|  | H63 | H02 | ≥3-≤20 | 370 |  | 18 | - |  |
|  |  |  | ＞20-≤40 | 340 |  | 21 | - |  |
|  | H62 | H02 | ≥3-≤40 | 370 |  | 18 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤80 | 335 |  | 24 | - |  |
|  | H59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅黄铜 | HPb89-2 | H04 | ≤50 | 365 |  | 6 |  |  |
|  |  | H02 | ≤12 | 345 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 310 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | ＞25 | 275 |  | 12 |  |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤80 | 240 |  | 25 |  |  |
|  | HPb63-0.1 | H02 | ≥3-≤20 | 370 |  | 18 | - |  |
|  |  |  | ＞20-≤40 | 340 |  | 21 | - |  |
|  | HPb62-2 | H02 | ＜12 | 555 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 | 485 |  | 15 |  | 60-80 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 425 |  | 20 |  | 55-75 |
|  |  |  | ＞50 | 425 |  | 20 |  | 40-70 |
|  |  | H01 | ＜12 | 450 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 | 425 |  | 10 |  | 50-75 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 425 |  | 15 |  | 40-70 |
|  |  |  | ＞50 | 425 |  | 15 |  | 35-65 |
|  |  | O60 | ＜12 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 |  |  | 25 |  | 45 |
|  |  |  | ＞25 |  |  | 30 |  | 45 |
|  | HPb62-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H04 | ≥1.6-≤4 | 550 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞4-≤12 | 480 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤18 | 450 |  | 6 |  |  |
|  |  | H02 | ≤12 | 395 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 380 |  | 10 |  | 60-80 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 345 |  | 15 |  | 55-75 |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 310 |  | 20 |  | 55-70 |
|  |  |  | ＞75-≤100 |  |  |  |  | 40-65 |
|  |  |  | ＞100 | 275 |  | 20 |  | 25 |
|  |  | O60 | ≤25 | 330 |  | 15 |  | 10-45 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 305 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ＞50 | 275 |  | 25 |  |  |
|  | HPb61-1 | H02 | ≥3-≤20 | 390 |  | 11 | - |  |
|  | HPb60-3 | H04 | ≥3-≤15 | 490 |  | 4 | - |  |
|  |  |  | ＞15-≤20 | 450 |  | 9 | - |  |
|  |  |  | ＞20-≤30 | 410 |  | 12 | - |  |
|  |  | H02 | ≥3-≤20 | 390 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞20-≤60 | 360 |  | 16 | - |  |
|  | HPb59-1 | H02 | ≥3-≤20 | 420 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞20-≤40 | 390 |  | 14 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤80 | 370 |  | 19 | - |  |
|  | HPb59-2 | H02 | ≥3-≤80 | 300 |  | - | 85 |  |
|  | HPb58-2 | H02 | ≥3-≤80 | 250 |  | - | 100 |  |
|  | HPb59-3 | H02 | ≥3-≤80 | 325 |  | 13 | - |  |
|  | HPb58-3 | H02 | ≥3-≤80 | 280 |  | - | 95 |  |
| 锡黄铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HSn62-1 | H04 | ≥4-≤40 | 390 |  | 17 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤60 | 360 |  | 23 | - |  |
| 铋黄铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HBi60-1.0-0.05 | H04 | ≥2-≤8 | 460 | 310 | 3 |  |  |
|  |  | H02 | ≥8-≤25 | 380 | 170 | 15 | 80 |  |
|  |  |  | ＞25-≤65 | 345 | 140 | 15 | 80 |  |
|  |  | O60 | ≥8-≤25 | 345 | 140 | 15 | 80 |  |
|  |  |  | ＞25-≤65 | 330 | 110 | 15 | 80 |  |
| 锰黄铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HMn58-2 | H04 | ≥4-≤12 | 440 |  | 24 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤40 | 410 |  | 24 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤60 | 390 |  | 29 | - |  |
| 铁黄铜. | HFe59-1-1 | H04 | ≥4-≤12 | 490 |  | 17 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤40 | 440 |  | 19 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤60 | 410 |  | 22 | - |  |
|  | HFe58-1-1 | H04 | ≥4-≤40 | 440 |  | 11 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤60 | 390 |  | 13 | - |  |
| 锡青铜b | QSn0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QSn4-3 | H04 | ≥4-≤12 | 430 |  | 14 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 370 |  | 21 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤35 | 335 |  | 23 | - |  |
|  |  |  | ＞35-≤40 | 315 |  | 23 | - |  |
|  | QSn5-0.2 | H04 | ≤6 | 550-580 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞6-≤12 | 485 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 415 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | ＞25 | 380 |  | 18 |  |  |
|  | QSn4-0.3 | H04 | ≥4-≤12 | 410 |  | 10 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 390 |  | 13 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤40 | 355 |  | 15 | - |  |
|  | QSn6.5-0.1 | H04 | ≥3-≤12 | 470 |  | 13 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 440 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤40 | 410 |  | 18 | - |  |
|  | QSn7-0.2 | H04 | ≥4-≤40 | 440 |  | 19 | 130-200 |  |
|  |  | H06 | ≥4-≤40 | - |  | - | ≥180 |  |
|  | QSn8-0.3 | H04 | ≤6 | 720-1030 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞6-≤12 | 585 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 515 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | ＞25 | 415 |  | 20 |  |  |
|  |  | O60 | ≤6 | 365 |  | 470 |  |  |
| 铝青铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QAl9-2 | H04 | ≥4-≤40 | 540 |  | 16 | - |  |
|  | QAl9-4 | H04 | ≥4-≤40 | 580 |  | 13 | - |  |
|  | QAl9-5-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QAl10-3-1.5 | H04 | ≥4-≤40 | 630 |  | 8 | - |  |
| 硅青铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QSi3-1 | H04 | ≥4-≤12 | 490 |  | 13 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤40 | 470 |  | 19 | - |  |
| 铁白铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BFe30-0.7 | H04 | ≤12 | 550 | 415 | 8 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 515 | 400 | 10 |  |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 485 | 380 | 10 |  |  |
|  |  | O60 | ≤12 | 360 | 125 | 30 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 330 | 125 | 30 |  |  |
|  |  |  | ＞25 | 310 | 125 | 30 |  |  |
|  | BFe30-1-1 | H04 | ≥16-≤50 | 490 |  | - | - |  |
|  |  | O60 | ≥16-≤50 | 345 |  | 25 | - |  |
| 锰白铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BMn40-1.5 | H04 | ≥7-≤20 | 540 |  | 6 | - |  |
|  |  |  | ＞20-≤30 | 490 |  | 8 | - |  |
|  |  |  | ＞30-≤40 | 440 |  | 11 | - |  |
| 锌白铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BZn15-20 | H04 | ≥4-≤12 | 440 |  | 6 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 390 |  | 8 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤40 | 345 |  | 13 | - |  |
|  |  | M60 | ≥3-≤40 | 295 |  | 33 | - |  |
|  | BZn18-18 | H04 | ≥0.5-≤6.5 | 550-690 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞6.5-≤10 | 485-620 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 450-590 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞25 | 415-550 |  |  |  |  |
|  | BZn18-26 | H04 | ≥0.5-≤6.5 | 550-690 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞6.5-≤10 | 485-620 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 450-590 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞25 | 415-550 |  |  |  |  |
|  | BZn15-24-1.5 | H06 | ≥3-≤18 | 590 |  | 3 | - |  |
|  |  | H04 | ≥3-≤18 | 440 |  | 5 | - |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤18 | 295 |  | 30 | - |  |

表8　矩形棒材的力学性能

| 分类 | 牌号 | 状态 | 直径、对边距 ㎜ | 抗拉强度Rm MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 A % | 维氏硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | HV | HRB |
|  |  |  |  | 不小于 |
| 无氧铜 | TU00、TU3 | O60 | ≥3-≤80 | 193-255 |  | 25 | - |  |
|  |  | H04 | ≤10 | 310-380 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 275-345 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 240-310 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 225-295 |  | 15 | - |  |
| 银无氧铜 | TU00Ag0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TUAg0.03 | O60 | ≥3-≤80 | 193-255 |  | 25 | - |  |
|  |  | H04 | ≤10 | 310-380 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 275-345 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 240-310 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 225-295 |  | 15 | - |  |
| 纯铜 | T1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2 | O60 | 3-80 | 196 |  | 36 |  |  |
|  |  | H04 | 3-80 | 245 |  | 9 |  |  |
| 磷脱氧铜 | TP1 TP2 | O60 | ≥3-≤80 | 193-255 |  | 25 | - |  |
|  |  | H04 | ≤10 | 310-380 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 275-345 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 240-310 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 225-295 |  | 15 | - |  |
| 碲铜 | TTe0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TTe0.5 TTe0.5-0.02 | H02 | ≥1.5-≤6.5 | 260 | 205 | 8 |  |  |
|  |  |  | ＞6.5-≤67 | 260 | 205 | 12 |  |  |
| 硫铜 | TS0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-45铅黄铜 | HPb89-2 | H04 | ≤50 | 365 |  | 6 |  |  |
|  |  | H02 | ≤12 | 345 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 310 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | ＞25 | 275 |  | 12 |  |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤80 | 240 |  | 25 |  |  |
|  | HPb62-2 | H02 | ＜12 | 555 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 | 485 |  | 15 |  | 60-80 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 425 |  | 20 |  | 55-75 |
|  |  |  | ＞50 | 425 |  | 20 |  | 40-70 |
|  |  | H01 | ＜12 | 450 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 | 425 |  | 10 |  | 50-75 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 425 |  | 15 |  | 40-70 |
|  |  |  | ＞50 | 425 |  | 15 |  | 35-65 |
|  |  | O60 | ＜12 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 |  |  | 25 |  | 45 |
|  |  |  | ＞25 |  |  | 30 |  | 45 |
|  | HPb62-3 | H04 | ≥1.6-≤4 | 550 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞4-≤12 | 480 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤18 | 450 |  | 6 |  |  |
|  |  | H02 | ≤12 | 395 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 380 |  | 10 |  | 60-80 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 345 |  | 15 |  | 55-75 |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 310 |  | 20 |  | 55-70 |
|  |  |  | ＞75-≤100 |  |  |  |  | 40-65 |
|  |  |  | ＞100 | 275 |  | 20 |  | 25 |
|  |  | O60 | ≤25 | 330 |  | 15 |  | 10-45 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 305 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ＞50 | 275 |  | 25 |  |  |
| 铋黄铜 | HBi60-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H04 | ≥2-≤8 | 460 | 310 | 3 |  |  |
|  |  | H02 | ≥8-≤25 | 380 | 170 | 15 | 80 |  |
|  |  |  | ＞25-≤65 | 345 | 140 | 15 | 80 |  |
|  |  | O60 | ≥8-≤25 | 345 | 140 | 15 | 80 |  |
|  |  |  | ＞25-≤65 | 330 | 110 | 15 | 80 |  |

3.5导电率

棒材在20℃的室温条件下，导电率性能应符合表15的规定。

表15  棒材的导电率性能

| 合金牌号 | 状态 | 体积电阻系数 Ω×mm2/m 不大于 | 质量电阻系数 Ω×g/m2 不大于 | 导电率 | 电导率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | %IACS 不小于 | MS/m 不小于 |
| TU00 | O60 |  | 0.15176 |  |  |
|  | H04 |  | 0.15425 |  |  |
| TU1 TU2 | H50 | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56 |
|  | H55 | 0.01754 | 0.1559 | 98.3 | 57 |
|  | H80 | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56 |
|  | O60 | 0.01724 | 0.1533 | 100 | 58 |
| TUAg0.03 | O60 |  | 0.15328 |  |  |
|  | H04 |  | 0.15737 |  |  |
| TUZr0.15 |  | 0.0202835 |  |  |  |
| T1 T2 | H50 | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56 |
|  | H55 | 0.01754 | 0.1559 | 98.3 | 57 |
|  | H80 | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56 |
|  | O60 | 0.01754 | 0.1559 | 98.3 | 57 |

3.6氧含量

无氧铜棒材的氧含量应符合YS/T335中的规定，符合标准图片1、2、3级为合格。

3.7内部质量

棒材断口应致密、无缩尾。不允许有超出YS/T336中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

T2、T3、TP2、TU1、TU2、H96和QCr0.5棒不做断口检验。QCd1棒进行低倍检验。其他合金棒必须进行断口或超声波检验。

3.8内应力

除H96外，半硬、硬和特硬态的黄铜、锡青铜、硅青铜和锌白铜棒材应进行消除内应力处理。

3.9表面质量

3.9.1 棒材表面应光滑、清洁。不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等缺陷。

3.9.2 棒材表面允许有局部的、不使棒材直径超出允许偏差的划伤、凹坑、斑点和压入物等缺陷。

轻微的矫直痕、细划纹、氧化色、发暗和水迹、油迹不作为报废依据。

4 试验方法

4.1 化学成分的仲裁分析方法

棒材的化学成分仲裁分析方法按GB/T5121的规定进行。

4.2 尺寸测量方法

产品的外形尺寸应用相应精度的测量工具进行测量。

4.3 室温力学性能检验方法

4.3.1 棒材的室温拉伸试验按GB/T 228的规定执行。试样编号为R3、R4、R5、R6、R7、R8。

4.3.2 棒材的布氏硬度试验按GB/T231的规定进行。

4.4 棒材的导电率试验按GB/T 351的规定进行。

4.5氧含量检验方法

无氧铜棒的氧含量检验按YS/T335的规定进行。

4.6 内部质量检验方法

4.6.1 棒材的断口检验按YS/T336的规定进行，超声波检验按GB/T 3310的规定进行。

4.6.2 镉青铜棒的低倍组织检验用下述检验方法：

把棒材试样的横断面先车削平整，最后用240号粒度的细砂纸磨光，经1：1硝酸水溶液浸蚀10s~30 s，取出用水冲洗干净，然后在5~10倍放大镜下观察，应不存在裂纹、夹渣和气孔等缺陷。

镉青铜断口也可用断口检验或超声波探伤代替低倍检验，但仲裁时以低倍检验法为准。

4.7 内应力检验方法

棒材内应力检验按GB/T10567的规定进行。

4.8 表面质量检查方法

产品的表面质量用目视进行检验。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2 组批

棒材应成批提交，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000Kg。

5.3 检验项目

5.3.1 每批产品应进行化学成分、外形尺寸偏差、内部质量、导电率和表面质量的检验。

5.3.2 对表7中有力学性能要求的棒材，每批应进行力学性能的检验。

5.3.3 无氧铜棒材每批应进行氧含量的检验。

5.3.4  3.5条规定要求导电率值的锆青铜和3.8条规定要消除内应力的棒材，供方可不检验，但必须保证， 若有要求时，分别按4.4条和4.7条规定进行。

5.4 取样

产品取样应符合表9的规定。

表9 产品取样的规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉(需方每批)取一个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸偏差 | 逐根检查 | 3.3 | 4.2 |
| 表面质量 |  | 3.9 | 4.8 |
| 内部质量（低倍、断口、 超声波） |  | 3.7 | 4.6 |
| 力学性能 | 每批任取二根，每根取一个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 导电率 |  | 3.5 | 4.4 |
| 氧含量 |  | 3.6 | 4.5 |
| 内应力 |  | 3.8 | 4.7 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分、氧含量、内应力检验不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2 棒材外形尺寸偏差、表面质量、内部质量（低倍、断口、超声波）检验不合格时，判该根不合格。

5.5.3 当力学性能、导电率试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格或逐根检验，合格者交货。

6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

7 订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或根数；

- 尺寸精度；

- 内应力检验；

- 本标准编号；

- 其他。

附录A

（规范性附录）

扭拧度测量方法

A．1将待测量的棒材，置于一足够大的平面上，使棒材的截面积较大两平行面之一与平面接触，将一端固定，使棒材固定端的两个侧面与平面垂直，另一端自由伸展。

A．2用肉眼找出与棒材固定端横截面上和平面接触的边相对于棒材另一面上自由端横截面上的边B，用量角器测量B边与平面之间形成的角度。

如图A.1所示：

图A.1 扭拧度测量示意图

其中平面要求选用2级平面度、尺寸大于400㎜×400㎜的工作面。其具体要求参照JJG 117-2005《平板》中的相应规定。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铜及铜合金拉制棒

Copper and copper-alloy cold-drawn rod and bar

(草稿)

GB/T 4423—××××

代替GB/T 4423-2007

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.30

H62

矩形棒

方形棒

圆形棒

六角形棒

S