ICS 77.160

H 71

中华人民共和国国家标准

GB/T 26726—XXXX

代替GB/T 26726-2011

超细钨粉

Superfine tungsten powder

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

（预审稿）

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26726-2011《超细钨粉》。

本标准与GB/T 26726-2011《超细钨粉》相比，主要变化如下：

——主含量改为99.95%；

——增加了牌号为FWN20、FWN40和FWN80的超细钨粉及相关技术要求；

——化学成分增加了Cd、Co、Cr、S、Ti、V的要求；

——修订了FWN30和FWN60超细钨粉的碳含量要求。

本标准由中国有色工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 26726—2011。

超细钨粉

- 范围

本标准规定了超细钨粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于氢气还原氧化钨制取的超细钨粉。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4324(所有部分)  钨的化学分析方法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末取样方法

GB/T 19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

YS/T 559 钨的发射光谱分析方法

- 要求

  - 产品分类

超细钨粉根据平均粒径分为FWN20、FWN30、FWN40、FWN60、FWN80五个牌号。

  - 化学成分

各牌号的超细钨粉的化学成分应符合表1的规定。

表1                                   质量分数/%

| 化学成分 |  | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 主含量（不小于） | W | 99.95 |
| 杂质元素含量 （不大于） | Al | 0.0010 |
|  | As | 0.0015 |
|  | Bi | 0.0001 |
|  | Ca | 0.0010 |
|  | Cd | 0.0005 |
|  | Co | 0.0010 |
|  | Cr | 0.0010 |
|  | Cu | 0.0007 |
|  | Fe | 0.0050 |
|  | K | 0.0010 |
|  | Mg | 0.0010 |
|  | Mn | 0.0010 |

表1（续）                             质量分数/%

| 化学成分 |  | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 杂质元素含量 （不大于） | Mo | 0.0040 |
|  | Na | 0.0010 |
|  | Ni | 0.0020 |
|  | P | 0.0010 |
|  | Pb | 0.0001 |
|  | S | 0.0010 |
|  | Sb | 0.0010 |
|  | Si | 0.0010 |
|  | Sn | 0.0003 |
|  | Ti | 0.0010 |
|  | V | 0.0010 |
| 注：主含量按照100%减去表中所列杂质元素含量的总和计算。 |  |  |

  - 超细钨粉的平均粒径、比表面积、氧含量和碳含量

超细钨粉的平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量应符合表2的规定。

表2

| 牌 号 | 平均粒径/nm | 比表面积/（m2/g） | 氧含量/% | 碳含量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FWN20 | ＜30 | ＞10.4 | ≤1.20 | ≤0.0150 |
| FWN30 | 30～＜40 | ＞7.8～10.4 | ≤1.00 | ≤0.0100 |
| FWN40 | 40～＜50 | ＞6.2～7.8 | ≤0.90 | ≤0.0100 |
| FWN60 | 50～＜70 | ＞4.5～6.2 | ≤0.80 | ≤0.0075 |
| FWN80 | 70～100 | 3.1～4.5 | ≤0.70 | ≤0.0075 |

  - 外观质量

产品外观呈深灰色，颜色应均匀一致，无目视可见的夹杂物。

  - 其他

当需方有特殊要求时，可以由供需双方协商确定。

- 试验方法

  - 产品的化学成分的分析按GB/T 4324和YS/T 559的规定进行。

  - 产品的平均粒径根据比表面积进行换算，比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行；氧含量和碳含量的测定按GB/T 4324的规定进行。

  - 产品的外观质量用目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的超细钨粉组成。每批重量由供需双方协商确定。

  - 检验项目

每批产品均应进行化学成分、平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量及外观质量的检验。

  - 取样

每批产品的取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.3 | 4.2 |
| 外观 | 逐桶 | 3.4 | 4.3 |

  - 检验结果判定

    - 产品的化学成分检验结果如有一项不合格时，则在该批产品中对该不合格项加倍取样进行重复试验，若重复试验结果有一个不合格，则判该批产品为不合格。

    - 产品的平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量检验结果如有一项不合格时，则在该批产品中对该不合格项加倍取样进行重复试验，若重复试验结果有一个不合格，则判该批产品为不合格。

    - 产品的外观质量不合格，则判该桶产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

产品外包装上应标明下列内容：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重；

- 并附有“防潮”、“向上”等字样或标志。

  - 包装、运输、贮存

    - 产品外包装采用铁桶；内包装用双层聚乙烯塑料袋，先抽真空再充惰性气体封口包装。每件重量由供需双方协商确定。

    - 产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞，并防止产品的包装损坏。

    - 产品应存放于干燥、通风和无酸碱气氛之处，严防氧化，存放期不宜超过3个月。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明下列内容

- 供方名称、地址、邮编、电话；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 本标准编号；

- 各项分析检验结果和质量监督部门印记；

- 检验员号；

- 检验日期。

- 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 技术要求；

- 净重；

- 本标准编号；

- 其他。