ICS 77.120.99

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 13747.3—201X

代替GB/T 13747.3-1992

锆及锆合金化学分析方法

第3部分：镍量的测定

丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys—

Part 3：Determination of nickel content—

Dimethyglyoxime spectrophotometric method and

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 13747-201X《锆及锆合金化学分析方法》分为25部分：

——第1部分：锡量的测定

——第2部分：铁量的测定

——第3部分：镍量的测定

——第4部分：铬量的测定

——第5部分：铝量的测定

——第6部分：铜量的测定

——第7部分：锰量的测定

——第8部分：钴量的测定

——第9部分：镁量的测定

——第10部分：钨量的测定

——第11部分：钼量的测定

——第12部分：硅量的测定

——第13部分：铅量的测定

——第14部分：铀量的测定

——第15部分：硼量的测定

——第16部分：氯量的测定

——第17部分：镉量的测定

——第18部分：钒量的测定

——第19部分：钛量的测定

——第20部分：铪量的测定

——第21部分：氢量的测定

——第22部分：氧量和氮量的测定

——第24部分：碳量的测定

——第25部分：铌量的测定

本部分为GB/T 13747的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本部分替代GB/T 13747.3-92《锆及锆合金化学分析方法 丁二酮肟分光光度法测定镍量》。

本部分与GB/T 13747.3-92相比主要变化如下：

——增加方法2电感耦合等离体原子发射光谱法；

——增加了精密度条款；

——增加了试验报告条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：西北有色金属研究院、XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13747.3-92。

锆及锆合金化学分析方法

第3部分：镍量的测定

丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了锆及锆合金镍量的测定方法。

本部分适用于海绵锆、锆及锆合金中镍量的测定。测定范围：方法一测定范围：0.0020%～0.15%；方法二测定范围：0.010%～0.40%。

2  方法一丁二酮肟分光光度法

2.1  方法提要

试料用氢氟酸分解，用硼酸饱和溶液络合过量的氢氟酸，柠檬酸络合主体锆，碘为氧化剂，在氨性溶液中，镍与丁二酮肟生成红色络合物，于用分光光度计波长540nm处测量其吸光度。

2.2  试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

2.2.1  氢氟酸（1.14 g/mL）。

2.2.2  硼酸饱和溶液。

2.2.3  硝酸（1+1）。

2.2.4  柠檬酸溶液（100g/L）。

2.2.5  氨水（1+1）。

2.2.6  碘溶液：称取1.3g碘、5g碘化钾于500mL烧杯中，用水溶解并稀释至500mL，贮存于棕色瓶中。

2.2.7  丁二酮肟-乙醇溶液（2g/L）：称取0.5g丁二酮肟溶解于250mL乙醇中。

2.2.8  镍标准贮存溶液：称取1.0000金属镍（wNi>99.95%）于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（2.2.3），加热溶解，加入5mL硫酸（1.84g/mL），加热至冒硫酸烟，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

2.2.9  镍标准溶液：移取50.0mL镍标准储存溶液（2.2.8）于1000mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg镍。

2.3  仪器

分光光度计。

2.4  试样

2.4.1  取样

锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

2.4.2  试样处理

试样加工成边长不超过2mm的碎屑。

2.5分析步骤

2.5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表１试料量与溶解酸量

| 镍的质量分数/% | 试料/g | 氢氟酸用量/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.002～0.01 | 2.00 | 5.0 |
| >0.01～0.05 | 1.00 | 2.5 |
| >0.05～0.10 | 0.50 | 2.5 |
| >0.10～0.15 | 0.20 | 2.5 |

2.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

2.5.4  测定

2.5.4.1  将试料（2.5.1）置于100mL聚乙烯烧杯中，吹入少量水，按表1逐滴加入氢氟酸（2.2.1），试料溶解后，加入0.5mL硝酸（2.2.3）至溶液清亮，加入25mL硼酸饱和溶液（2.2.2），移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.5.4.2  移取20.0mL溶液（2.5.4.1）于50mL容量瓶中。

2.5.4.3  加入8mL柠檬酸溶液（2.2.4）、2.5mL碘溶液（2.2.6），混匀，放置3min，滴加氨水（2.2.5）至溶液中碘的颜色消失并过量5mL，冷却至室温。

2.5.4.4加入2mL丁二酮肟-乙醇溶液（2.2.7），用水稀释至刻度，混匀，放置15min。

2.5.4.5  移取部分溶液于3cm吸收皿中，以随同试料空白为参比，于分光光度计波长540nm处测量其吸光度。

2.5.4.6  减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查得相应的镍量。

2.5.5 工作曲线的绘制

2.5.5.1  移取0，0.10，0.50，1.00，1.50，2.00mL镍标准溶液（2.2.9），分别置于一组50mL容量瓶中，用水稀释至刻度20mL，以下按2.5.4.3~2.5.4.4条进行。

2.5.5.2  移取部分溶液于3cm吸收皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长540nm处测量其吸光度，以镍量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

2.6  分析结果的计算

镍含量以镍的质量分数wNi计，按式（1）计算

………………………（1）

式中：

m1－自工作曲线上查得镍量，μg；

V0－试液总体积，mL；

V1－分取试液体积，mL；

m0－试料质量，g。

2.7  精密度

2.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| wNi/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

2.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 重复性限

| wNi/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

3  方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法

3.1 方法提要

用盐酸和氢氟酸溶解试料，滴加硝酸氧化。用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行测定，按工作曲线法计算镍的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

3.2 试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

3.2.1  硝酸（1.42 g/mL）。

3.2.2  盐酸（1+1）。

3.2.3  氢氟酸（1+1）。

3.2.4  金属锆（wZr≥99.95%，wNi＜0.0005%）。

3.2.5  镍标准贮存溶液：称取1.0000金属镍（>99.95%）于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.1），加热溶解，加入5mL硫酸（1.84g/mL），加热至冒硫酸烟，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg镍.

3.2.6  镍标准溶液：移取10.00mL镍标准贮存溶液（3.2.5）于100mL容量瓶中，加入1mL硝酸（3.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镍。

3.2.7  高纯氩气（体积分数>99.99%）。

3.3 仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪：具备耐氢氟酸雾化器系统。

3.4 试样

3.4.1  取样

锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

3.4.2  试样处理

试样加工成边长不超过2mm的碎屑。

3.5  分析步骤

3.5.1  试料

称取0.50g试样，精确至0.0001g。

3.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.3  空白试验

称取与试料等量的金属锆(3.2.4)，随同试料做空白试验。

3.5.4  试液的制备

3.5.4.1  将试料（3.5.1）置于200mL聚乙烯烧杯中，加入10mL盐酸（3.2.2），加入2mL氢氟酸（3.2.3），低温加热至样品完全溶解，加入0.5mL硝酸（3.2.1）氧化。取下冷却至室温。

3.5.4.2  移入100mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.5  工作曲线溶液的制备

分别称取0.500g金属锆（3.2.4）于一组150mL聚乙烯烧杯中，按照3.5.4步骤将其溶解，冷却后分别移入100mL塑料容量瓶中，分别加入镍标准溶液（3.2.6）0mL、0.50mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL，20.00mL，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.6  测量

3.5.6.1   推荐分析线波长：231.6nm。

3.5.6.2  于电感耦合等离子发射光谱仪，在选定的波长处，测定工作曲线溶液（3.5.5），当工作曲线线性r≥0.999时，进行试液（3.5.4）的测定，检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出镍元素的质量浓度。

3.6 分析结果的计算

镍含量以镍的质量分数wNi计，以%表示，按式（2）计算

………………………（2）

式中：

ρ1——试液中被测元素镍的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素镍的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

V ——试液总体积，单位毫升（mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）。

3.7  精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

表4 重复性限

| wNi/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

3.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表5  再现性限

| wNi% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

4 试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（GB/T 13747.3—201X）；

——所有的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。